Голік В.П., д.мед.н., Янішен І.В., к.мед.н., Бреславець Н. М., к.мед.н.

Харківський національний медичний університет

СИСТЕМА ФІКСАЦІЇ ПОЛІМЕРНОГО ОБЛИЦЮВАННЯ ДЛЯ СУЦІЛЬНОЛИТИХ НЕЗНІМНИХ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ

Пацієнти, звертаючись в клініку ортопедичної стоматології, незважаючи на умови фінансової кризи, потребують виготовленні якісних і естетичних зубних конструкцій [1].

Комбіновані штамповані коронки, які є бюджетним варіантом естетичних конструкцій, мають цілий ряд недоліків. Перш за все, це недостатня жорсткість металевої коронки - наявність деформацій при механічних навантаженнях і різниця коефіцієнтів теплового розширення, що призводять до відшарування пластмаси від металлу [2].

Суцільнолитий каркас відрізняється більшою міцністю, а менша схильність до деформацій робить більш надійним кріплення полімерного облицювального матеріалу.

Всім цим вимогам пацієнтів, якнайкраще, відповідають суцільнолиті незнімні комбіновані протези, облицьовані полімерами.

Однак, існує важлива умова - створення надійного зв'язку між полімерним облицювальним матеріалом і сплавом металу.

Найбільш поширеним є використання металевих перл діаметром 0,2-0,6 мм (восковий набір), яким рівномірно покривають відповідні поверхні воскової моделі каркаса [3].

Мета нашого дослідження - удосконалення адгезивної системи для фіксації полімерного облицювання в суцільнолитих незнімних конструкціях зубних протезів.

Для досягнення поставленої мети, нами був запропонований спосіб виготовлення суцільнолитих металопластмасових конструкцій шляхом нанесення механічної ретенції на суцільнолитий каркас [4], який полягає в наступному - на суцільнолитий металевий каркас, виготовлений за класичною методикою, для незнімних конструкцій, запеченим алмазним диском (товщина 0,4 мм) наносимо численні насічки під кутом ≈ 20-30 ° до осі коронки на глибину 0,2 мм. Насічки розташовуються якомога щільніше один до одного. На оклюзійну поверхню і проміжну частину також наносяться численні перпендикулярні насічки. Таким чином, здійснюється адгезивна система із допоміжними розвантажувальними майданчиками.

У подальшому, рекомендується використання розроблених нами спільно з АТ «Стома» (м.Харків) лаку покривного «Синма М + V» [5] та естетичного облицювального полімеру «Синма М + V» [6].

Результати дослідження. Клінічним дослідженням підлягали 88 пацієнтів у віці від 19 до 63 років, яким в основній групі були виготовлені 49 суцільнолитих комбінованих конструкцій зубних протезів за запропонованою методикою, та в контрольній - 46 конструкцій за загально прийнятою. Протягом 2 років спостережень відсоток ускладнень в основній групі склав 8,16 %, тоді як в контрольній цей показник відповідав 34,7 %.

Висновки: Використання нашої механічної адгезивної системи дозволяє щадяче препарування твердих тканин опорних зубів, що в свою чергу, вирішує задачу дефіциту місця, розширює можливості використання і є технологічно доступною, надійною та економічною, а загальне використання з новим лаком покривний «Синма М + V» довершує її ефективність.

Запропонований нами метод дозволяє досягти високу ступінь фіксації облицювального матеріалу з суцільнолитим каркасом, чим забезпечує підвищення терміну експлуатації незнімної суцільнолитої металопластмасової конструкції.

Література:

- Лабунец В. А. Возрастно-половая характеристика потребности взрослого городского населения Украины в ортопедической помощи / В. А. Лабунец, П. Д. Рожко. - Современная стоматология. – 2002. – № 3. – С.114-116.

- Павленко A. B. Неспецифическая общая резистентность организма при использовании металлических конструкций несъёмных зубных протезов / A. B. Павленко A. A. Тимофеев // Совр. стоматология. 2004. – №1. – С. 122-124.

- Скрипник І. Л. Порівняльна оцінка методів фіксації різноманітних облицювальних матеріалів на каркасі суцільнолитих незнімних протезів : автореф.дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / И. Л. Скрипник / Національний медичний університет. – Київ, 2001. – 20 с.

- Пат. № 44305 U, UA; Спосіб фіксації облицювального шару в суцільнолитих незнімних конструкціях зубних протезів Голік В.П., Бреславець Н.М., Перешивайлова І.О. від 25.09.2009, Бюл. № 18.

- Пат. № 83560 U, UA; Лак «Сінма – М+V» для покриття поверхонь металевих конструкцій зубних протезів» Бреславець Н.М., Голік В.П., Бережна О.О., Довгопол Ю.І., Черняєв С.В. від 10.09.2013, Бюл. № 17.

- Пат. № 42735 А, UA; Пластмаса для незнімних конструкцій зубних протезів «Сінма – М+V» Голік В.П., Бреславець Н.М., Черняєв С.В. Довгопол Ю.І. від 27.07.2009, Бюл. № 24.