МЕТОД ОДЕРЖАННЯ ДРІБНОДИСПЕРСНИХ МЕТАЛІЧНИХ ПОРОШКІВ НІКЕЛЮ З ПОРИСТОЮ СТРУКТУРОЮ

Т.А. Довбій, П.А. Козуб, Г.М. Резніченко, С.М. Козуб, Н.М. Мірошніченко, А.О. Лавренко, Л.М. Бондаренко

Одним з найбільш поширених в застосуванні металів в галузі порошкової металургії є нікель, оскільки він має ряд важливих характеристик: велику хімічну стійкість у різноманітних агресивних середовищах, є феромагнітним металом, не окислюється в атмосферних умовах ири кімнатній температурі, високу жаростійкість, проявляє каталітичні властивості, які є аналогічними тим же властивостям платини та паладію. Як наслідок, порошки металічного нікелю знаходять найрізноманітніше застосування в сучасній промисловості: як хімічно стійкий та феромагнітний матеріал в апаратобудівництві, як каталізатор у реакціях гідрогенізації циклічних альдегідів, спиртів, ароматичних вуглеводів, як матеріал для акумуляторів, а також для виготовлення деталей приладів та машин, захисних покриттів тощо [1].

2. Постановка проблеми та мета даної роботи

Серед основних існуючих методів одержання металічних порошків нікелю, таких як електроліз водних розчинів солей нікелю; термічна дисоціація карбонілу ніколу; хімічне відновлення із оксидів та інших твердих сполук нікелю, із газоподібних сполук нікелю (плазмохімічних метод), із водних розчинів солей Ni, найпоширенішим є метод хімічного відновлення металічного нікелю із водних розчинів солей ніколу гіпофосфітом натрію, оскільки він є більш дешевим, характеризується високим ступенем продуктивності і не вимагає складного технологічного обладнання.

Однак, порошки металічного нікелю, одержані хімічним відновленням, мають структуру дрібнодисперсних окремих часток. В більшості випадків для подальшого застосування такі відновлені матеріали потребують механічного формування з них нікелевого порошку з розвиненою пористою структурою. Це обумовлено тим, що в порошковій металургії найчастіше використовуються саме пористі матеріали, оскільки вони мають ряд переваг над непористими матеріалами: наявність системи взаємопов'язаних пор сприяє проникненню та утриманню рідин і газів в середині матеріалу, висока міцність, пластичність, стійкість до теплових ударів та корозії. Завдяки цим властивостям пористі матеріали знаходять застосування в промисловості у якості фільтрів, каталізаторів, елементів тепло навантажених конструкцій тощо [2].

Для вирішення проблеми одержання дрібнодисперсного нікелевого порошкового матеріалу з пористою структурою було запропоновано проводити відновлення Ni не в іонному вигляді із водних розчинів, а з аморфного осаду гідроксиду/карбонату ніколу гіпофосфітом натрію. На практиці цей метод дійсно дозволив одержати нікелевий матеріал, що має вигляд розвиненої пористої структури, яка складається з мілко дисперсних металічних часток нікелю. Такий матеріал одразу може використовуватися в промисловості без застосування додаткової механічної стадії формування з нього виробів з розвиненою пористою структурою.

Метою даної роботи є дослідження процесу одержання дрібнодисперсного порошкового нікелевого матеріалу з пористою структурою шляхом відновлення нікелю з аморфного осаду гідроксиду/карбонату N1 та встановлення впливу реагентів, що застосовуються на структуру отриманого порошку і розмір його часток.

3. Експериментальні дослідження

Аморфний осад гідроксиду/карбонату ніколу одержували осадженням розчину солі N1 карбонат та гідроксид іонами. Як джерело іонів застосовувались наступні види кристалогідратів солей Ni: оцтовокислий (ацетат) - Ni(СНзСОО)2 • 4Н20, азотнокислий - Ni(N03)2 *6H2О, сульфатнокислий - NіS04 • 7H20, хлористий - NiСІ2 * 6Н2О, а як джерело іонів ОН- та СО32-використовувались такі осаджувачі: гідроксид натрію, карбонат амонію, бікарбонат натрію, карбонат натрію. Взаємодія між переліченими вище реагентами [3] протікає за реакціями 1 та 2:

Ni2+ + ОН- =Ni(ОН)2(	(1)

Ni2+ + СО32- =NiCO3(	(2)

Розчин солі ніколу концентрацією 200 г/л, підігрівали до 70 °С та додавали наважку осаджувача, взяту із 10%-им надлишком, при постійному перемішуванні. По завершенню протікання реакції осадження, з утворенням на поверхні густої піни, випаровували надлишок рідкої фази отриманого аморфного осаду до утворення сухого залишку. Готували розчин гіпофосфіту натрію (NaPН2О2 * Н2О) концентрацією 200 г/л, до якого додавали одержаний аморфний осад карбонату/гідроксиду ніколу та підігрівали до 80 °С, в результаті чого відбувався процес хімічного відновлення металічного нікелю гіпофосфітом натрію [4] за реакціями 3 та 4:

2NiСОз + Н2Р02- = 2Ni° + Н2Р04- + 2С02 (3)

2Ni(ОН)2 + Н2РО2- = 2Nі° + Н2РО4- + 2Н2О (4)

Отриманий відновлений нікелевий матеріал промивали 4 рази проточною водою та 1 раз гарячого дистильованою водою, після відстоювання промитий порошок висушували.

Для вивчення виливу технологічних параметрів на структуру і розмір часточок нікелевого матеріалу було проведено серію експериментів. У подальшому на скануючому електронному мікроскопі зробили знімки одержаних дрібнодисперсних металічних порошків, які показали, що всі вони мають аористу структуру, яка складається з мікро часток та має губчату будову.

На рис.1 представлена залежність розміру часток нікелевого металічного матеріалу, з яких складається його пориста структура, від виду солі ніколу, що використовувалась під час одержання аморфного осаду карбонату ніколу .Для об'єктивної оцінки одержаних порошків експерименти проводили за однакових експериментальних умов та з використанням одного осаджувача - карбонату амонію, який обрали через його гарну реакційну здатність, що він проявив під час проведення експериментів. А також через тс, що при висушуванні надлишку рідкої фази одержаного аморфного осаду карбонату ніколу, аміачний та вуглекислий залишки карбонату амонію розкладаються та випаровуються, що дозволяє отримувати більш чистий аморфний осад, ніж при використанні інших вище перерахованих осаджувачів, і як наслідок, більш чистий кінцевий металічний нікелевий продукт. Як видно із рис. 1 (а) при застосуванні салі оцтовокислого ніколу частки пористого матеріалу мають розмір порядку 0,25-0,5 мкм, на рис. і (б) при застосуванні солі хлористого ніколу - 0,25-1 мкм, на рис. 1 (в) при застосуванні солі сірчанокислого ніколу - 0,5-2 мкм, на рис. 1 (г) при застосуванні азотнокислого ніколу - 0,75-3 мкм.

На рис.2 представлена залежність типу структури нікелевого металічного матеріалу від виду осаджувача, який застосовували. Експерименти проводили за однакових експериментальних умов з застосуванням Nі(СНзСОО)2 • 4Н20, оскільки порошки одержані з нього мають найменший розмір часточок, що дозволяє більш наглядно оцінити структуру і тип нікелевого матеріалу. А також у ацетату ніколу є перевага перед іншими солями Ni - його оцтовокислий залишок при висушуванні аморфного осаду карбонату/гідроксиду ніколу розкладається та випаровується (так як він є сіллю слабкої оцтової кислоти), що в подальшому дозволяє одержувати більш чистий нікелевий матеріал. Як видно із рис. 2 (а) при застосуванні у якості осаджувача (NH4)2СОз нікелевий матеріал має найрозвиненішу пористу губчату структуру, на рис. 2 (б) при застосуванні NaНСОз - монолітну структуру, яка складається з мікро часток, на рис. 2 (в) при застосуванні NаОН - суму монолітних кристалів та на рис. 2 (г) при застосуванні Na2СОз - розвинену пористу губчату структуру з включенням монолітних зростків мікро кристалів.

На рис.З наведена залежність розміру часток металічного нікелевого матеріалу від концентрації розчину солі ніколу. Було проведено серію.

0 100 200 300 400 300 600 700 800 900 1000 1100

Концентрація солі уксуснокислого ніколю, г/л

Рис. 3. Залежність середнього розміру часточок металічногонікелевого матеріалу від концентрації солі ніколу експериментів з використанням на стадії одержання аморфного осаду карбонату ніколу оцтовокислого ніколу різної концентрації, в інтервалі 50 — 1000 г/л, та карбонату амонію за однакових технологічних умов проведення процесу.

Як видно із рис. З залежність є прямо пропорційною: середній розмір мікро часток металічного нікелевого матеріалу збільшується зі збільшенням концентрації розчину солі ніколу, взятої на стадії одержання аморфного осаду.

4. Висновки

Таким чином, проведена серія експериментів показала, що шляхом відновлення нікелю гіпофосфітом натрію аморфного осаду гідроксиду/карбонату № можна одержати дрібнодисперсний порошковий нікелевий матеріал з розвиненою пористою губчатою структурою. Цей матеріал може бути застосований в промисловості одразу без використання додаткової стадії механічного формування з нього виробів з розвиненою пористою структурою. А також були встановлені наступні залежності впливу реагентів, що застосовувались в процесі одержання аморфного осаду гідроксиду/ карбонату ніколу на структуру та розмір кінцевого нікелевого пористого матеріалу: залежність розміру часток нікелевого металічного порошку від виду солі ніколу та концентрації її розчину; залежність типу пористої структури відновленого нікелевого матеріалу від виду осаджувача.

Література

1.	Кипарисов С.С., Либепсон Г.Л. Порошковая металлургия, - М.: Металлургия, 1980. - 496 с.

2.	Либенсон Г.А. Основи порошковий металлургии. - М.: Металлургия, 1987 - 208 с.