«СИЭЛАСТ-К» НОВЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ОТТИСКНОЙ  МАТЕРИАЛ

ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра ортопедической стоматологии

ЯНИШЕН И.В.

Одним из наиболее ответственных клинических этапов в ортопедической стоматологии при изготовлении различных  конструкций зубных протезов является получение оттиска. Широкое распространение в клинике утвердилась методика получения двухслойного оттиска. Наиболее перспективными материалами для получения двухслойных оттисков являются эластомерные оттискные материалы на основе силиконового каучука.

Силиконовые оттискные материалы представляют собой пастообразные композиции, которые твердеют или вулканизируются под действием жидкости-катализатора (выпускная форма «паста-жидкость») или пасты-катализатора(«паста-паста»). В исходном состоянии силиконовые пасты оттискных материалов имеют различную вязкость: от высокой-густой пластилиноподобной до низкой-жидкой легкотекучей. Сочетая материалы нескольких вязкостей и получая двухслойные оттиски, врач стоматолог-ортопед может достичь высокой размерной точности оттиска в самых различных клинических ситуациях. Чаще используют силиконовый оттискной материал высокой вязкости, который корригируют жидким легкотекучем слоем.

В настоящее время в мировой практике применяют 2 вида силиконовых оттискных материалов, которые отличаются химическим принципом процесса твердения: твердеющие по реакции поликонденсации и твердеющие по механизму полиприсоединения или полимеризации. С точки зрения практики ортопедической стоматологии, а также стоматологического материаловедения представляет определенный интерес новый силиконовый материл серии  «СИЭЛАСТ-К» (АО «СТОМА» г.Харьков, Украина).

«СИЭЛАТ-К» - это силиконовый оттискной материл твердеющий по реакции поликонденсации, а также имеет различную вязкость, вулканизируется под действием пасты-геля.

«СИЭЛАСТ-К» - база, паста высокой вязкости тип 1. Предназначена для получения двухслойных анатомических оттисков.

«СИЭЛАСТ-К» - паста средней вязкости тип 2. Предназначена для получения функциональных, а также и анатомических оттисков.

«СИЭЛАСТ-К»- корректор, паста низкой вязкости тип 3. Предназначена для получения двухслойных анатомических оттисков.

Совместно с сотрудниками центральной исследовательской лаборатории  АО «СТОМА» г.Харьков проведена сравнительная оценка основных показателей физико-механических свойств силиконовых оттискных материалов «СИЭЛАСТ-К» и «СТОМАФЛЕКС» по результатам лабораторных испытаний в соответствии с методиками и требованиями международного стандарта ИСО.

Лабораторные испытания показали, что все исследуемые показатели (вязкость пасты, консистенция, рабочее время, остаточная деформация сжатия, деформация сжатия, линейная усадка) соответствуют требованиям ИСО, а также подтверждают высокое качество оттискного материала «СИЭЛАСТ-К» который ничем не уступает зарубежным материалам, разве только по цене.