2. Клиническая медицина

Критерии технологичности в процессе применения жидкотекучего композитного  материала    SDR компании Dentsplay при пломбировании полостей 1 класса

Микулинская- Рудич Юлия Николаевна, ассистент               Харьковский национальный медицинский университет

Мысь Виктория Александровна, ассистент               Харьковский национальный медицинский университет Серёгина Ирина Станиславовна, ассистент               Харьковский национальный медицинский университет

Искоростенская Ольга Владимировна, ассистент               Харьковский национальный медицинский университет

Актуальность. При пломбировании кариозных полостей 1 класса в постоянных зубах верхней челюсти используют стеклоиономерные цементы, обладающие хорошей адгезией, относительно несложной техникой роботы и, самое главное, противокариозным эффектом за счет длительного выделения фтора [1, с. 189]. При соблюдении эстетических требований пломбирование в постоянных зубах со сформированными корнями может осуществляться композитными материалами [2, c. 245], дающими возможность длительно моделировать пломбу и комбинировать разные цвета [3, c. 155] и компомерами, объединяющими в себе особенности композитов и стеклоиономерных цементов [4, c. 194] . Благодаря вышеперечисленным позитивным свойствам данные материалы находили широкое применение в практике детской терапевтической стоматологии. Но, на данном этапе разработки и внедрения стоматологической продукции возникает необходимость в стоматологическом материале, сочетающем в себе свойства жидкотекучих композитов с минимальным усадочным напряжением для пломбирования боковой группы зубов. Стоматолог в своей повседневной практике должен предлагать пациентам качественные эстетические реставрации жевательной группы зубов, затрачивая при этом минимум времени и экономя бюджет пациента. Такая тактика  необходима для более быстрых и простых реставраций. Исходя из вышеперечисленного наше внимание привлек жидкотекучий, фторсодержащий, рентгенконтрастный композитный материал  SDR компании Dentsplay.

Данный материал основан на технологии снижения напряжения  в полимере, что способствует снижению полимеризационного стресса, и доказывает, что материал будет оптимальным образом отвержден при внесении большими порциями (до 4 мм, до эмалево- дентинной границы). Материал имеет свойство самовыравнивания, что способствует экономии времени при внесении и улучшает адгезию к стенкам полости. Еще одним из положительных качеств является устойчивость материала к истиранию, которая обусловлена его высокой наполненностью (до 80% по объему).

Указанные свойства позволяют использовать материал для замещения дентина при пломбировании глубоких полостей 1 класса по Блек.

Цель исследования - изучить эффективность применения жидкотекучего композитного материала SDR компании Dentsplay при пломбировании полостей 1 класса у детей.

Объекты и методы. На приеме было проведено лечение постоянных верхних моляров (32 зуба) у детей 14- 16 лет по поводу хронического среднего кариеса жидкотекучим композитным  материалом  SDR компании Dentsplay.

После проведения профессиональной чистки зубов бесфтористой пастой «Detartrin» и препарирования было произведено восстановление дентина до эмалево-дентинной границы жидкотекучим композитным  материалом  SDR и восстановление анатомической формы зуба пакуемым композитным материалом эмалевого оттенка.

Эффективность применения материала проводили путем оценивания следующих критериев: адаптация материала к стенкам полости во время пломбирования и краевое прилегание.

Результаты исследования и их обсуждение. Во время пломбирования кариозных полостей 1 класса в постоянных молярах верхней челюсти нами была отмечена хорошая адаптация материала к стенкам полости в зубах верхней челюсти с эффектом самовыравнивания, низкая текучесть, удобство при введении в полость.

Через месяц после пломбирования в результате объективного осмотра определялось хорошее краевое прилегание пломбы, при проведении зондом по границе зуб \ эмаль зонд скользил беспрепятственно без задержек,  сохранение восстановленной при пломбировании анатомической формы зуба, что косвенно свидетельствует об уменьшении полимеризационного стресса и минимальной усадки базового материала для замещения дентина.

Вывод. На основании результатов клинического исследования, проведенного нами среди детей 14- 16 лет, которым проводилось пломбирование зубов жидкотекучим композитным  материалом  SDR можно сделать вывод об удовлетворительной адаптации материала к стенкам полости, удобстве и простоте в применении.

Ряд последующих контрольных осмотров позволит определить отдаленные результаты лечения.

Список использованной литературы:

- Хоменко Л. О., Остапко О. І., Біденко Н. В. Техніка пломбування каріозної порожнини 1 класу склоіономерним цементом// Пропедевтика дитячої терапевтичной стоматології/ За редакцією професора Л. О. Хоменко.- Київ. Книга плюс, 2011.- с. 189

- Хоменко Л. А., Чайковский Ю.Б., Савичук А. В. Лечение кариеса постоянных зубов// Терапевтическая стоматология  детского возраста/ Под редакцией профессора Л. А. Хоменко.-  Київ. Книга плюс, 2010.- с. 245

- Хоменко Л. О., Остапко О. І., Біденко Н. В. Композиційні пломбувальні матеріали // Пропедевтика дитячої терапевтичной стоматології/ За редакцією професора Л. О. Хоменко.- Київ. Книга плюс, 2011.- с. 155

- Хоменко Л. О., Остапко О. І., Біденко Н. В. Техніка пломбування каріозної порожнини 1 класу компомерами // Пропедевтика дитячої терапевтичной стоматології / За редакцією професора Л. О. Хоменко.- Київ. Книга плюс, 2011.- с. 194