МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ Український центр наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи (Укрмедпатентінформ)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ПРО НОВОВВЕДЕННЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

№ 149-2014

Випуск 6 з проблеми «Стоматологія»

Рекомендація головного спеціаліста МОЗ України

ГОЛОВНОМУ СТОМАТОЛОГУ КЕРІВНИКАМ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ОБЛАСНИХ, КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ТА ПРОМІЖНОГО ПРОТЕЗА З ЗАСТОСУВАННЯМ БАЗИСНОГО АКРИЛАТУ ХОЛОДНОГО ТВЕРДІННЯ З РОЗШИРЕНОЮ ГАММОЮ КОЛЬОРІВ

УСТАНОВИ-РОЗРОБНИКИ:	АВТОРИ:

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ	ГОЛІК В.П.,

УНІВЕРСИТЕТ	БОГАТИРЕНКО М.В.

УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ МОЗ УКРАЇНИ

м. Київ

Суть впровадження:	отримання еластичного відбитка-матриці до

видалення зубів, встановлення у відбиток стандартних гарнітурних зубів, підібраних за розміром, кольором та фасоном, або підготовлених видалених власних зубів пацієнта зі створеними	ретенційними

пунктами, формування пластмасового тіста індивідуально підібраного кольору безпосередньо у порожнині рота пацієнта у єдине клінічне відвідування.

Пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних установах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) стоматологічного профілю спосіб виготовлення знімних конструкцій безпосередніх та проміжних протезів при ортопедичному лікуванні пацієнтів з адентією.

Відомі в ортопедичній стоматології методики безпосереднього та проміжного протезування, потребують декількох клінічних відвідувань, за якими протези виготовляються з використанням конструкційних акрилових базисних матеріалів, яким притаманний стандартний колір, на гіпсових моделях з довільно сформованим післяопераційним полем, що не дозволяє відтворювати положення, колір, розміри і форму зубів, які відповідають видаленим.

На теперішній час не існує методики безпосереднього та проміжного протезування, яка надає можливість реабілітації пацієнтів у єдине клінічне відвідування без участі зубного техніка з індивідуалізацією кольору базису та штучного зубного ряду.

Удосконалений нами спосіб безпосереднього та проміжного протезування з застосуванням базисного акрилату холодного твердіння з розширеною гаммою кольорів дозволяє виготовити протез з високими естетичними властивостями у єдине клінічне відвідування, зменшити собівартість завдяки відсутності витрат часу зубного техніка та допоміжних матеріалів, прискорити адаптацію завдяки зменшенню кількості корекцій оклюзійних взаємовідносин та базису протеза.

Ефективність удосконаленої методики безпосереднього та проміжного протезування технологічно та клінічно обгрунтовано. Під нашим спостереженням перебувало 27 пацієнтів, 16 з яких було проведено безпосереднє протезування (20 зубних протезів) Та 11 особам було проведено проміжне протезування за удосконаленою методикою з накладенням протеза у день видалення зубів (14 протезів). Виготовлення безпосередніх протезів за розробленим нами методом, включає наступні етапи: обтискання розігрітою пластинкою базисного воску оральної поверхні ділянки зубного ряду, де планується видалення зубів, формування границь обтиснутої воскової пластинки згідно з границями часткового знімного протеза; отримання часткового анатомічного відбитка протезного ложа еластичним відбитковим матеріалом разом із підготовленою восковою пластинкою; визначення кольору слизової оболонки за шкалою «Vertex dental»; після операції видалення зубів, вилучення з відбитка воскової пластинки; за умови збереження анатомічної форми та природного кольору власного зуба (зубів) виконання коронаро-радикулярної сепарації та створення ретенційних пунктів; розміщення та укріплення у відбитку видалених власних зубів пацієнта зі створеними ретенційними пунктами або штучних пластмасових зубів, попередньо підібраних за розміром та кольором та припасованих; приготування пластмасового тіста з акрилату холодного твердіння з розширеною гаммою кольорів з індивідуально підібраним кольором, та пакування його у відбиток; ізоляція тканин протезного ложа від акрилату в тістоподібній стадії харчовою полівінілхлоридною плівкою; введення підготовленого анатомічного відбитка зі штучними зубами та пластмасою у тістоподібному стані у порожнину рота, накладення на протезне ложе, утримання до досягнення полімерізатом гумоподібної стадії; виведення відбитка з порожнини рота, видалення захисної плівки; завершальна полімеризація пластмаси у пневмополімеризаторі під тиском повітря 3,5 атм. і температурі 450 С; вилучення протеза з відбитку, механічна обробка та корекція країв базису; накладання протеза на протезне ложе, за необхідністю корекція оклюзійних відносин.

Проміжне протезування за удосконаленою методикою відрізняється тим, що на першому етапі воскову пластинку не обтискають по ділянці зубного ряду, де планується видалення зуба (зубів), а отримують відбиток разом з протезом;

Клінічну ефективність проведеного безпосереднього та проміжного протезування визначали за кількістю корекцій оклюзійних взаємовідносин, перебазувань та корекцій базису безпосереднюю чи проміжного протезів.

Встановлено, що середня кількість проведених корекцій оклюзії, що припадає на один безпосередній 0,25 ± 0,02 та проміжний 0,21 ± 0,06 протез, у групах пацієнтів, жим було проведено безпосереднє та проміжне протезування за удосконаленою достовірно нижче (відповідно р<0,001 та р<0,005), ніж у групах контролю. Середня кількість корекцій базису, що припадала на один безпосередній протез 0,05 ±0,01, у основній групі є достовірно нижче (р<0,001), ніж у контрольній 0,26 ± 0,02. Корекцій базису у групі проміжного протезування за удосконаленою методикою не було, а у контрольній склало в середньому 0,43 ± 0,04 корекцій на один протез. В середньому на один безпосередній протез у основній групі пришилося 2,0 і 0,03 перебазувань, що є достовірно нижче (р<0,001), ніж у групі контролю - 2,16 ± 0,03, а на один проміжний протез у основній групі пришилося 1,86± 0,5 перебазувань, тоді як у групі контролю -1,7 ± 0,05 (р<0,005).

Показанням до використання удосконаленої методики є необхідність видалення зубів, з приводу захворювань тканин пародонту, у фронтальній ділянці зубного ряду, при * наявному захворюванні скронево-нижньощелепного суглоба або його ознаках, у бічних ділянках зубного ряду при глибокому прикусі, видалення останньої пари антагоністів, що веде до втрати фіксованої міжальвеолярної висоти.

Протипоказанням до застосування способу є індивідуальна підвищена чутливість до компонентів пластмас акрилового ряду та стан соматичного здоров'я (вади серця, системні захворювання ендокринної системи тощо)

Висновок: формування пластмасового тіста безпосередньо у порожнині рота пацієнта у попередньо отриманому відбитку-матриці з застосуванням захисної полівінілхлоридної плівки, з індивідуалізацією кольору базису та штучного зубного ряду обумовлює відповідність внутрішньої поверхні базису протезу рельєфу протезного ложа та відтворення форми зубного ряду, звичного для пацієнта.

Інформаційний лист складено за матеріалами НДР «Діагностика та лікування захворювань органів та тканин щелепно-лицьової ділянки» (номер держреєстрації 0113U002274,2013-2015 рр.).

За додатковою інформацією слід звертатися до авторів листа: Харківський національний медичний університет, кафедра ортопедичної стоматології, тел. (050) 302-96-27.

Відповідальний за випуск: Горбань А.Є.

Підписано до друку 07.10.2014. Друк, арк. 0,13. Обл.-вид, арк. 0,08. Тир. 100 прим. Замовлення № 149 Фотоофсетна лаб. Укрмедпатентінформ МОЗ України, 04655, Київ, проспект Московський, 19-(4 поверх).