Голик В.П., Коваленко ПА.

НОВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ ОТТИСКНОЙ| МАТЕРИАЛ «СТОМАСИЛ»

Харьковский национальный медицинский университет

Одним из наиболее ответственных клинических этапов в ортопедической стоматологии при изготовлении полных съёмных протезов является получение оттиска. Широкое распространение в клинике утвердилась методика получения функционального оттиска. Наиболее перспективными материалами для получения таких оттисков являются эластомерные оттискные материалы на основе силиконового каучука.

Силиконовые оттискные материалы представляют собой пастообразные композиции, которые твердеют или вулканизируются под действием жидкости-катализатора (выпускная форма «паста-жидкость») или пасты- катализатора («паста-паста»). В исходном состоянии силиконовые пасты оттискных материалов имеют различную вязкость; от высокой-густой пластилиноподобной до низкой-жидкой легкотекучей.

В настоящее время в мировой практике применяют 2 вида силиконовых оттискных материалов, которые отличаются химическим принципом процесса твердения: твердеющие по реакции поликонденсации и твердеющие по механизму полиприсоединения или полимеризации. С точки зрения практики ортопедической стоматологии, а также стоматологического материаловедения представляет определенный интерес новый отечественный силиконовый материл «Стомасил».

«Сгомасил» - это силиконовый оттискной материл твердеющий по реакции поликонденсации, паста средней вязкости тип 2, предназначена для получения - функциональных, а также и анатомических оттисков, вулканизируется под действием пасты-геля.

Совместно с сотрудниками центральной исследовательской лаборатории АО «СТОМА», г. Харьков проведена сравнительная оценка основных показателей физико-механических свойств силиконовых оттискных материалов «Сгомасил» и «Стомафлекс» по результатам лабораторных испытаний в соответствии с методиками и требованиями международного стандарта ИСО.

Лабораторные испытания показали, что все исследуемые показатели (вязкость пасты, консистенция, рабочее время, остаточная деформация сжатия, деформация сжатия, линейная усадка) соответствуют требованиям ИСО, а также подтверждают высокое качество оттискного материала «Сгомасил» который ни в чем не уступает зарубежным материалам, разве только по цене.