EDICAL

News

No 7-8 (232-233) Июль - Август 2014

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Медицинские новости Грузии

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И МОРФОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ОБРАЗЦОВ БАЗИСНОГО АКРИЛАТА ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ «РЕДОНТ-КОЛИР», ПОЛИМЕРИЗОВАННОГО В С-СИЛИКОНОВЫХ И АЛЬГИНАТНЫХ МАТРИЦАХ

Богатыренко М.В.

Харьковский национальный медицинский университет, кафедра ортопедической стоматологии, Харьков, Украина

В условиях современного материально-технического обеспечения большинства зуботехнических лабораторий, акриловые материалы, несмотря на их недостатки, по сей день остаются востребованными для изготовления съемных ортопедических конструкций. [1,3]. Акриловые композиции холодного отвердения («Редонт-03», «Протакрил-М», «Villakryl-Ortho» и другие) используют для изготовления разнообразных временных конструкций, в частности, для непосредственного и промежуточного протезирования. Известны прямые методики непосредственного и ближайшего протезирования с использованием матриц из силиконового и альгинатного материалов [3-6]. Определение преимуществ использования того или иного оттискного материала в качестве матричного является решающим для качества этих видов протезирования [2].

Цель - сравнительная оценка физико-механических свойств и морфологии поверхности образцов базисного акрилата холодного отвердения «Редонт-колир», полимеризованного в С-силиконовых и альгинатных матрицах.

Материал и методы. С целью усовершенствования методики непосредственного и промежуточного протезирования проведена сравнительная оценка показателей физико-механических свойств и морфологии поверхности образцов базисного акрилата холодного отвердения «Редонт-колир» (патент Украины №38151), полимеризованного в

С-силиконовых - «Zeta plus-putty» («Zhermack», Италия) и альгинатных - «Ypeen» («Spofa Dental», Чехия) матрицах при различных режимах: 1) в пневмополимеризаторе «Аверон» при давлении в 3 атм., температуре 450С в течение 15 минут; 2) полимеризация в воде при температуре 450С в течение 15 минут. В центральной заводской лаборатории АО «Стома» (Харьков) были проведены 6 видов лабораторных исследований в количестве 224 экспериментов на 184 образцах. Согласно требованиям ISO-22112-2005 и ТУ У 24.4-00481318-057:2007 определялись следующие физико-механические свойства: изгиб при нагрузке, ударная вязкость, изгибающее напряжение при разрушении, твердость по Хепплеру, коническая точка текучести и водопоглощение.

Электронно-микроскопические исследования образцов были проведены на растровом электронном микроскопе JSM-840 (фирма «Jeol», Япония) в лаборатории микроструктурных исследований Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. С целью снятия заряда от падающего пучка электронов, на образцы материала в вакууме была нанесена пленка толщиной 2-3 нм углерода или хрома. Изображение морфологии поверхности получено в двух произвольно выбранных точках в режиме вторичных электронов, зарегистрированы в цифровой форме (разрешение 4 нм, увеличение в 200-кратном размере). Морфологии поверхности образцов была дана сравнительная оценка по 5-балльной шкале.

Оценку рельефа поверхности образцов проводили по следующим критериям: 1) наличие газовых пор; 2) чистота поверхности гранул полимера; 3) взаимное расположение гранул полимера (разрознено, слитно); 4) наличие посторонних включений (оттискного материала) в толще полимеризата; 5) наличие очагов полимерного порошка, не вступившего в реакцию полимеризации.

Полученные результаты обработаны методом вариационной статистики с применением t-критерия Стьюдента на ПК посредством приложения для ОС Windows XP Microsoft Office Excel 2003.

Результаты и их обсуждение. Как следует из данных таблицы 1, техническим требованиям отвечают образцы акрилата, полимеризованные в силиконовой и альгинатной матрице в пневмополимеризаторе при давлении воздуха 3 атм, температуре 450 С, в течение 15 мин. (С1, А1), и образцы, полимеризованные в альгинатной матрице и воде при температуре 450 в течение 15 минут (А2). Образцы материала с буквенно-цифровой кодировкой С2 (силиконовая матрица, полимеризация при температуре 450 С в течение 15 минут) по показателям твердости по Хепплеру (184,9±0,42 МПа) и конической точки текучести (385,7±1,48 МПа) не соответствуют нормативам технических требований.

При анализе изображений, полученных методом растровой электронной микроскопии, выяснилось, что всем образцам, которые были полимеризованы в матрицах из С-силиконового оттискного материала (С1 и С2), присуща гранулярная пористость, что при 200-кратном увеличении визуализируется как разрозненное расположение гранул полимера с шероховатостью поверхности в виде микровозвышений размером от 2 до 13 мк. Эти образцы получили оценку 3. Образцы акрилата, полимеризованные в альгинатных матрицах в пневмополимеризаторе (15 мин., 450С, 3 атм.) и в воде (450С, 15 мин.) отличались гладкой поверхностью без пор и получили оценки 4 и 5, соответственно (таблица 2).Причиной появления гранулярной пористости образцов акрилата «Редонт-колир», полимеризованных в С-силиконовых матрицах, по всей вероятности, следует считать взаимодействие не связанного мономера с побочными низкомолекулярными веществами, выделяющимися из С-силикона после реакции поликонденсации (этиловый спирт, аммиак, вода).

При взаимодействии мономера ( метилового эфира метакриловой кислоты) с этиловым спиртом происходит переэтерификация метилметакрилата, что исключает его из процесса полимеризации, при взаимодействии мономера с аммиаком он превращается в амид метакриловой кислоты и метиловый спирт, поэтому появление гранулярной пористости образцов акрилата вполне закономерно.

Эти выводы подтверждаются данными литературы, так А. Д. Блинникова [1] отмечает, что «механизм взаимодействия этилового сприта и стоматологического материала на основе полиметилметакрилата объединяет в себе физические процессы поверхностной адсорбции, диффузии, снижение межмолекулярного взаимодействия, частичного растворения поверхностного слоя полимеризата».

По результатам исследования установлено, что оптимальным режимом полимеризации акрилата «Редонт- колир», обеспечивающим соответствие физикомеханических свойств требованиям IS0-22112-2005 и ТУ У 24.4-00481318-057:2007, является полимеризация в пневмополимеризаторе при температуре 450С, давлении воздуха в 3 атм., в течение 15 минут.

Таким образом, применение альгинатного оттискного материала в качестве матричного позволяет получить качественно лучшую поверхность протеза, но принимая во внимание технологические свойства альгинатных оттискных материалов, а именно наличие выраженной усадки, их использование для указанной цели должно быть ограничено временем, в течение которого оттиск- матрица остается стабильной в размерах, что оговорено рекомендациями производителя.

ЛИТЕРАТУРА

- Блинникова А.Д. Повышение качества акриловых стоматологических пластмасс методом физического модифицирования [диссертация] Омск: Омский государственный технический университет; 2000.

- Комар І.Г Матеріали для виготовлення тимчасових коронок та мостоподібних протезів. Журнал «Новини стоматології» 2005; 3 (44): 80-85.

- Огородников М.Ю. Улучшение свойств базисных материалов, использующихся в ортопедической стоматологии: Этапы развития, совершенствования и перспективные направления (обзор литературы). Журнал «Стоматология» 2004; 6: 67-74.

- Goldfarb G. A transitional denture technique using silicone rubber molds. J. Prosthet. Dent. 1965; 15: 25-26.

- Goldman Bruce J. An alternative treatment modality for transitionalizing a removable partial denture to a complete denture. J. Inside Dentistry 2006; 2 (5): 40.

Samant A. Martin J.O. Fabrication of immediate transitional denture for patients with fixed partial dentures. J. American Dental Association 2003; 134(4): 473-475.

# Text boxes

EORGIAN

ISSN 1512-0112

ТБИЛИСИ - NEW YORK

Таблица 1. Физико-механические показатели образцов акрилата «Редонт-колир», полимеризованных в различных режимах и матрицах

| Физико механический показатель | Норматив | С1 Силиконовая матрица, полимеризация в пневмополи- меризаторе(15 мин., 450С, 3 атм.) | С2 Силиконовая матрица, полимеризация в воде при температуре 450С, 15 мин. | А1 Альгинатная матрица, полимеризация в пневмополимеризаторе (15 мин., 450С, 3 атм. | А2 Альгинатная матрица, полимеризация в воде при температуре 450С, 15 мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Изгиб под нагрузкой, МПа | Не менее 60 МПа | 88,8±0,29 | 64,8±,06* | 88,6±,14 | 61,1±0,06* |
| 2. Ударная вязкость, кДж/м2 | Не менее 3,5 кДж/м2 | 6,7±0,008 | 7,14±0,013* | 6,3±0,02 | 6,6±0,03* |
| 3. Изгибающее напряжение при разрушении, МПа | Не менее 60 МПа | 84,6±0,32 | 62,7±0,22* | 84,4±0,37 | 71,6±0,38* |
| 4. Твердость по Хепплеру, МПа | Не менее 200 МПа | 224,6±0,27 | 184,9±0,42* | 220,4±0,23 | 213,4±0,4* |
| 5. Коническая точка текучести, МПа | Не менее 400 МПа | 488,1±1,55 | 385,7±1,48* | 432,2±1,2 | 412,8±0,67* |
| 6. Водопогло- щение, мг/см3 | Не более 32 мг/см3 | 13,4±0,05 | 21,0±0,16* | 21,6±0,17** | 21,7±0,14** |

*р<0,001, **р>0,05 - достоверность различий при сравнении показателей образцов, полимеризованных в пневмополимеризаторе и в воде