В. П. Голік, А. В. Ярова, І. В. Янішен

КЛІНІКО - ТЕХНОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТИМЧАСОВИХ ОРТОПЕДИЧНИХ КОНСТРУКЦІЙ

А. В. Ярова Клініко-технологічні передумови удосконалення лікування із застосуванням тимчасових ортопедичних конструкцій / В. П. Голік, А. В. Ярова, І. В. Янішен // Вісник проблем біології і медицини. УМСА. – 2014. - №2. Том 1 (107). – С. 104-109.

Харківський національний медичний університет (м. Харків)

Дослідження є фрагментом комплексної НДР Харківського національного медичного університету МОЗ України «Профілактика, діагностика та лікування основних стоматологічних захворювань» (№ держ. реєстрації 0110U001872), зокрема, відповідно до плану наукових досліджень кафедри ортопедичної стоматології «Удосконалення методів ортопедичного лікування стоматологічних хворих з урахуванням індивідуальної реабілітації» (№ держ. реєстрації 0110U002619) та є фрагментом кваліфікаційної наукової роботи авторів.

Вступ. Сучасні погляди на ортопедичне лікування стоматологічних хворих базуються на комплексному підході, який, зокрема, передбачає раннє відновлення жувальної функції, забезпечення клінічної та естетичної ефективності [5,12]. У цьому контексті непересічне значення має вирішення проблеми розробки цільового матеріалу для провізорних коронок та обґрунтування його клінічного застосування [2]. Відсутність, до останнього часу, вітчизняних цільових матеріалів для провізорних коронок та методики їх виготовлення звужує можливості лікаря ортопеда-стоматолога щодо якісного лікування цілої низки патологічних та фізіологічних станів і повноцінного відновлення жувальної функції на етапах протезування [11,13,14].

Для виготовлення провізорних коронок застосовуються різні допоміжні матеріали, фізико-механічні та клініко-технологічні властивості яких не відповідають функціональному призначенню у разі виготовлення із них тимчасових ортопедичних конструкцій [8]. При застосуванні пломбувальних матеріалів не враховується можливий гістотоксичний вплив на слизову оболонку [1]. На сьогодні, обґрунтовано використання першого вітчизняного цільового матеріалу для виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій [7,15], детально досліджені його властивості та продемонстровану високу якість цього матеріалу [16,17]. Однак на лабораторному етапі потребує удосконалення низка його клініко - технологічних властивостей [17].

Мета дослідження полягала у вдосконаленні лікування за рахунок покращення клініко - технологічних властивостей: зменшення рівня залишкового мономеру, мікропористості та зменшення рівня мікробної колонізації поверхні тимчасових ортопедичних конструкцій, виготовлених із стоматологічного матеріалу «Акродент».

Об’єкті методи дослідження. Визначення залишкового мономеру та мікротвердості зразків виконані за стандартною методикою [9]. Дослідження мікроструктури поверхні (Jn, шт/пз) та мікропористість (SCT4  ммк2) матеріалів виконано на бінокулярному стереоскопічному мікроскопі на зразках, виготовлених згідно до інструкції; показник Jn  розраховував як співвідношення кількості пор на мм2 поверхні зразка полімеризату.

Для визначення рівнів мікробної колонізації на поверхні матеріалу для тимчасових ортопедичне конструкцій після її фінішної обробки досліджувалися (in vitro) рівні колонізації карієсогенних мікроорганізмів на поверхні тимчасових ортопедичних конструкцій. Для чого були підготовлені спеціальним чином експериментальні зразки (d = 0.5 мм, s=20,0 мм2). На поверхні стандартних зразків виконано висівання тест-культур, а саме: Streptocococus mutans, Candida albicaus, Lactobacillus за стандартною методикою, після чого виконували визначення ступеня колонізації мікроорганізмів та розраховували індекс колонізації (JA), як співідношення між кількістю колонійутворюючих одиниць (КУО) у стандартизованій тест-культурі до кількості КУО у різні періоди після її перенесення на поверхню матеріалу для виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій, наприклад провізорних коронок.

При виконанні дослідження застосовано відомі статистичні методи: варіаційної статистики [4,6]. аналіз імовірнісного розподілу ознак з оцінкою достовірності одержаних результатів: розраховували середні показники (Мп), їх середню похибку (±mn). коефіцієнт варіації (Су,%) [3,10].

Результати досліджень та їх обговорення. Важливими для клінічної стоматології проблемами, що потребували вирішення у контексті удосконалення лікування пацієнтів є зменшення рівня залишкового мономеру з метою профілактики токсикоз - алергічного впливу ортопедичних конструкцій, зменшення мікропористості поверхні для профілактики порушень мікробіоценозу порожнини рота та накопичення на поверхні протезу патогенної та

1 - вакуометр; 2 - кришка вакуумної камери; 3 - корпус вакуумної камери; 4 - цифрової мультиметр; 5 - вентиль подачі гарячої води; 6 - вентиль вакууму; 7 - вектиль відводу гарячої арди.в- термопара ТР-01 А; 9 • гайка і болт для закріплення кришки на камері; 10- герметизуючі фторопластові кільця.

Рис. 1. Принципова схема вакуумної камери ВК-01 для зменшення рівня залишкового мономеру.

1 - вакуометр; 2 - кришка вакуумної камери; 3 - корпус вакуумної камери; 4 - цифрової мультиметр; 5 - вентиль подачі гарячої води; 6 - вентиль вакууму; 7 - вектиль відводу гарячої арди.в- термопара ТР-01 А; 9 • гайка і болт для закріплення кришки на камері; 10- герметизуючі фторопластові кільця.

Рис. 1. Принципова схема вакуумної камери ВК-01 для зменшення рівня залишкового мономеру.

умовно патогенної мікрофлори. З метою удосконалення технологій виготовлення та процесу лікування пацієнтів із застосування тимчасових ортопедичних «інструкцій нами іноваційно вирішена проблема зменшення залишкового мономеру у тимчасових ортопедичних конструкціях за рахунок розробки технології їх вакуумування з використанням системи технічних засобів.

Оцінка рівня мікробної колонізації та модельний мікробіоценоз поверхні матеріалу для виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій виконана (in vitro); досліджено рівні колонізації карієсогенних мікроорганізмів на поверхні матеріалу для тимчасових ортопедичних конструкцій (на експериментальних зразках). Враховуючи можливий вплив матеріалу тимчасової ортопедичної конструкції на стан місцевого імунного захисту та окисновідновний метаболізм слизової оболонки порожнини рота нами виконана оцінка впливу матеріалу тимчасових ортопедичних конструкцій на імунометаболічні процеси та адаптацію слизової оболонки. Перелічене дозволило системно та послідовно вирішити поставленні завдання

щодо удосконалення лікування за рахунок клініко-технологічних аспектів на лабораторному етапі - при виготовленні тимчасової ортопедичної конструкції. Зменшення залишкового мономеру у тимчасових ортопедичних конструкціях.

Опрацьований спосіб зменшення залишкового мономеру відноситься до медицини, зокрема до ортопедичної стоматології та технологій виготовлення стоматологічних ортопедичних конструкцій, а також до профілактики токсико - алергічних реакцій у пацієнтів, яким виготовляють тимчасові стоматологічні ортопедичні конструкції. В основу корисної моделі покладено задачу скорочення термінів та підвищення ефективності екстрагування залишкового мономеру у ортопедичних конструкціях шляхом екстрагування їх у вакуумі.

Задача, яку покладено воскову способу, вирішується тим, що у відомому способі зменшення залишкового мономеру, який включає тривале екстрагування мономеру шляхом розміщення конструкції у водному середовищі на визначений термін, який відрізняється тим, що для скорочення терміну та підвищення ефективності екстрагування мономеру із стоматологічного матеріалу, ортопедичну конструкцію поміщають у водне середовище при температурі 60-80°С та в умовах контрольованого вакууму.

Підвищення ефективності екстрагування залишкового мономеру із готових ортопедичних конструкцій досягають тим, що окрім водного середовища визначеної температури, процес екстрагування потенціюють створенням вакууму, що є додатковим фактором інтенсифікації процесу. Тобто, застосування корисної моделі, спроможне підвищувати ефективність та скорочувати терміни зменшення рівня залишкового мономеру за рахунок оптимальних режимів та з урахуванням властивостей конкретних матеріалів. Для забезпечення вакуумування стоматологічних ортопедичних конструкцій нами опрацьована комплекс засобів та пристроїв, застосування яких передбачає використання спеціальної вакуумної камери (рис. 1) (з моніторингом температурного режиму, тиску, контрольованою подачею води) та пристрою для створення вакууму та визначено] технології вакуумування ортопедичних конструкцій (рис. 2).

Вакумна камера (1) у демонтованому вигляді з зануреною у воду ортопедичною конструкцією (2) після вакуумування

Вакумна камера (1) у демонтованому вигляді з зануреною у воду ортопедичною конструкцією (2) після вакуумування

Загальний вигляд комплекту пристроїв: вакуометр (1) та пристрій для відкачуваная повітря(2) із камери

Вакумна камера (1) у демонтованому вигляді з зануреною у воду ортопедичною конструкцією (2) до вакуумування

Загальний вигляд комплекту пристроїв: вакуометр (1) та пристрій для відкачуваная повітря(2) із камери

Вакумна камера (1) у демонтованому вигляді з зануреною у воду ортопедичною конструкцією (2) до вакуумування

Рис. 2. Етапи технології зменшення рівня залишкового мономеру у тимчасових ортопедичних конструкціях.

Рис. 2. Етапи технології зменшення рівня залишкового мономеру у тимчасових ортопедичних конструкціях.

За результатами порівняльного вивчення властивостей полімерного матеріалу «Акродент» з’ясовано., що показник напруги вигину матеріалу достовірно (р<0,05) зменшилась з (57,1 ±0.6) до (52,6±0,4) МПа, при цьому - показник ударної в’язкості залишався стабільним на рівні (4,8±0,4) од.

Слід зазначити, що показник мікротвердості та конічної текучості матеріалу - зросли (p<0,05). відповідно з (168,9±4,1) МПа до (203,2±5,3) МПа та з (288,9±7,9) МПа до (422,4±9,4) МПа (табл. 1). Рівень залишкового мономеру під впливом вакуумування достовірно (р<0,05) зменшився з (3,87 + 0,03)% до (2,69 ±0,05)%; практично на 43,8 %.

Аналогічні зміни фізико-механічних властивостей визначені і при вакуумуванні матеріалів «Терmron» та «Snap»; як продемонстровано на рис. З, напруга вигину у найбільшій мірі (р<0,05) зросла у матеріалу «Snap», інші властивості - в матеріалу «Акродент», тоді як показники матеріалу «Терmron» займають проміжне становище; важливим ефектом є зниження рівня залишкового мономеру по вказаним матеріалам на (30,0ч45,0)%.

Мікропористість поверхні на етапах обробки тимчасових ортопедичних конструкцій. Дослідження мікроструктури поверхні, зокрема її мікропористість (Sст1, ммк2) на досліджуваних матеріалах для виготовлення ПК коливається у межах (0,038±0,045) ммк2. З’ясовано, що показник мікропористості матеріалу «Акродент», який становить (0,038±0,001) ммк2- достовірно менший (р<0,05) ніж досліджених імпортних матеріалів, які в свою чергу, не відрізняються поміж собою за цим показником; «SNAP» - (0,046±0,001) ммк2, a «TEMPRON» - (0,044±0,002) ммк2.

Таблиця 1

Кількісна характеристика мікропористості поверхні матеріалів для виготовлення тимчасових ортопедичних

конструкцій

| Контрольні показники | Матеріали | Матеріали | Матеріали |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Акродент» | «Гетргоп» | «Snap» |
| Напруга вигину, Мпа | ПО ІНСТРУКЦІЇ | 57,1 ±0,6 | 52,4±0,2 | 54,7 + 0,3 |
|  | додатково: ват | 52,6 +0,4 а | Є 3,1 ±о,за | 57,8±0,2* |
| Ударна в’язкість | ПО ІНСТРУКЦІЇ | 4,8±0,4 | 5,6 + 0,2 | 5,4 ±0,2 ... |
|  | додатково: вакуум | 4,8±0,4 | 5,2 + 0,3 | 5,1 +0,2 |
| Мікротвердість по Хелперу, МПа | ПО інструкції | 168.9±4,1 | і’.17,0±3,9 | 236.2 ±3,6 |
|  | додатково: вакуум | 203,2±5,3а | 192,9 + 4,6 а | 219,7 ±4,7а |
| Конічна точка текучості, МПа | по інструкції | 288.9 ±7.9 | 412,8+6.5 | 488,2±7,3 |
|  | додатково: вакуум | 422,4±9,4а | ?50,8±8,2а | 455,3 ± 8,7 а |
| Залишковий мономер,,% | по інструкції | 3.87 + 0,03 | 4,1 ±0,07 | 3,2±0,09 |
|  | додатково: вакуум | 2,69±0,05а | 3,3± 0,07а | 2,6±0,06а |

Примітка: ‘-достовірність відмінностей на рівні р<0,05 у п зрівнянні з показником, отриманим не у вакуумі

Оцінка рівня мікробної колонізації та модельний мікробіоценоз поверхні матеріалу для виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій. Рівень колонізації поверхні тимчасових ортопедичних конструкцій мікроорганізмами визначається впливом комплексу факторів, які можна розділити на дві основні групи: перша - фактори мікробіоценозу порожнини рота, друга-ультраструктурна характеристика

□ Терmron

Рис. 3. Зміни (у %) індикаторних властивостей матеріалів для виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій під впливом вакуумування.

поверхні матеріалу. Саме властивості матеріалу можуть визначати селективний характер мікробіоценозу.

Виявлено, що рівні колонізації Streptocococus mutans, Candida albicaus, Lactobacillus на поверхні експериментальних зразків, виготовлених з матеріалу для тимчасових ортопедичних конструкцій, залежно від виду колоній-відрізнявся, а з часом - змінювалась мікробіологічна структура біоценозу (табл. 2). Мікроорганізмом з найбільшою активністю колонізації є Lactobacillus (2,2±0,03) КУО, тоді як активність Streptocococus mutans (1,9±0,03) и Candida albicaus (2,0±0,03) продовж періоду спостереження достовірно (р<0,05) зменшувалась і відносно тест-культури і відносно активності Lactobacillus. Слід зазначити, що впродовж чотиригодинного моніторингу стану колонізації її рівень стосовно Streptocococus mutans, Candida albicaus та Lactobacillus досяг низького ступеня обсіменіння; при цьому структура біоценозу сформувалась за рахунок домінування Lactobacillus.

Отже, отримані дані щодо рівня мікробної колонізації поверхні тимчасових коронок дозволяють дійти висновку, що її рівень формується за рахунок домінування у структурі колонізації Lactobacillus, що є позитивним, оскільки цей мікроорганізм характеризується своєю активність за рахунок синтезу молочної кислоти, перекису водню, лізоциму та особливих антибіотичних речовин - бактерицинів, які здатні біохімічно пригнічувати ріст значної кількості патогенних та умовнопатогенних мікроорганізмів і, тим самим - позитивно впливати на мікробіоценоз при одночасному забезпеченні низького рівня колонізації поверхні тимчасових ортопедичних конструкцій, виготовленої із досліджуваного матеріалу.

Оцінка впливу матеріалу тимчасових ортопедичних конструкцій на імунометаболічні процеси та адаптацію слизової оболонки.

З метою вивчення впливу тимчасової ортопедичної конструкції на стан місцевого імунного захисту виконано оцінку вмісту секреторного імуногпобуліну та основних показників стану ферментативного ланцюга антиоксидантного захисту залежно від кількості елементів зубного ряду, заміщених ортопедичною конструкцією із матеріалу «Акро- дент» (табл. 3). Названі показники імунометаболічного стану відображають стан адаптаційно-пристосувальних процесів до ортопедичної конструкції, зокрема до рівня токсичного впливу залишкового мономеру.

Рівень секреторного імуноглобуліну, залежно від обсягу протезування достовірно (р<0,05) змінювався; так. у разі застосування конструкції із чотирьох елементів він становив (0;938±0=016). тоді як однієї тим часової коронки - (0.703±0,100) од. Водночас, рівні вмісту ферментів антиоксидантного захисту також змінюються та характеризуються зменшенням рівня відновленного глутатіону та зростанням супероксиддесмутази, пероксицази та каталази. При цьому, у найбільшій мірі рівень вмісту каталази зростає при максимальній кількості елементів (при зростанні обсягів протезування).

Вказані зміни носять різноспрямований характер та в узагальненому вигляді можуть бути оцінені ж задовільна адаптація порожнини рота до ортопедичної конструкції, оскільки зростання каталази и та пероксидази відображає фізіологічність реакції.

Таблиця 2

Ступінь колонізаціїзалежно від тривалості культивації мікроорганізмів

| Види тест-культур та їх активність | Ступінь колонізації залежно від тривалості культивації мікроорганізмів |
| --- | --- |
|  | 1 год | 2 год | Згод | 4 год |
| Candida albicaus | 2,9-108 | 2.9 ±0,04 | 2,1 ±0,03 | 2.0±0.02 | 1.9 + 0,03 |
|  |  | 104 | 104 | 10* | 103 |
| Streptocococus ,mutans | 3,7 -10“ | 3,4±0,03 | 2,9 ±0.0?. | 2.4±0.04 | 2.0±0.03 |
|  |  | 108 | 10‘ | 104 | 103 |
| Lactobacillus | 3,8-10е | 3,7±0,02 | 6,6±0.03 | 2.9 ±0,04 | 2.2±0,03 |
|  |  | 10s | 10“ | 10* | 10* |

Таблиця 3

| імунометаболічні показники | Кількість елементів зубного ряду, заміщених ортопедичною конструкцією із матеріалу «Акродент» |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Секреторний імуноглобулін slaA | 0.703±0,100 | 0.808±0,100 | 0.889 + 0.100 | 0,938 ± 0.016 |
| Глутатіон відновлений | 24,6±2,1 | 21.4±2,3 | 18.6±1.8 | 13.9±1.1 |
| Супероксиллесмутаза | 1486.0±98.0 | 1708,9±113.0 | 1965.2±86,0 | 1854,0 ±76.0 |
| Пероксидаза | 36,9±7.4 | 42.4±8.9 | 48,8 ± 5,8 | 67.8 ±6.3 |
| Каталаза | 3,5±1.1 | 4.025 ±1,6 | 4.629 ±2,3 | 9,6 ±1.8 |

Показники імунометаболічного стану

Це зумовлено перебудовою взаємовідношень у системі як антиоксидантного так і місцевого імунного захисту.

Саме тому, нами вивчені системні взаємозв'язки між показниками ферментативного ланцюга антиоксидантного захисту та slgA і з’ясовано, що в процесі адаптації ротової порожнини до тимчасової ортопедичної конструкції всі досліджені показники знаходяться у кореляційному взаємозв’язку з рівнем залишкового мономера. Зокрема між рівнем ЗМ, виявлені прямий кореляційний взаємозв'язок з slgA (rxy=+0,914} та середньої сили з рівнем вмісту глутатіонпероксидази (rxy=+0,643), а також - зворотній взаємозв’язок з рівнем вмісту відновленого гпутатіону (гxy= -0,964) і супероксиддесмутази (гxy =-0,782).

Висновки.

1.Запровадження на лабораторному етапі технології вакуумування тимчасових ортопедичних конструкцій дозволяє зменшити рівень залишкового мономеру на 30-40%, залежно від матеріалу; у разі застосування матеріалу «Акродент», процес вакуумування дозволяє знизити рівень залишкового мономеру з (2,69± 0,05)% до (3,87 ± 0,03) %.

2.Порівняльний аналіз мікропористості матеріалу «Акродент» з зарубіжними аналогами дозволи з'ясувати, що його мікропористість становить (0,038±0,001) ммк2, що достовірно менше (р<0,05) ніж досліджених імпортних матеріалів, які, в свою чергу, не відрізняються поміж собою за цим показником: «SNAP» - (0,046±0,001) ммк2, а «TEMPRON» -(0,044+0,002) ммк2

3.Отримані дані щодо рівня мікробної колонізації поверхні тимчасових коронок дозволяють дійти висновку, що її рівень формується за рахунок домінування у структурі колонізації Lactobacillus при низькому рівні колонізації.

4.Вивчення рівня секреторного імуноглобуліну та ферментів антиоксидантного захисту залежно обсягів протезування виявило наявність системі взаємозв’язків та задовільної реакції адаптації ортопедичну конструкцію, що проявляється, насам-перед зростанням рівня каталази на тлі практично стабільно рівня секреторного імуноглобуліну.

Отже, подальше удосконалення ортопедичне лікування пов'язується зі зменшенням рівня залишкового мономеру в ортопедичній конструкції, зменшення мікропористості її поверхні для попередження мікробної колонізації та підвищення адаптації пацієнтів до тимчасової ортопедичної конструкції.

Перспективи подальших досліджень з  питань застосування ТК на етапах лікування НОК пов'язані з вивченням: впливу матеріалу ТК на адаптацію протезного ложа, впливу ТК на якість життя пацієнтів до закінчення лікування НОК.

Література

1.	Гожая Я. Д. Аллергические заболевания в ортопедической стоматологи / Л. Д. Гожая. - М.: Медицина, 1988. -357 с

2.	Король Д. М. Пропедевтика ортопедноі стоматології /Д. М. Король. - Вінниця : «Нова книга», 2005. -234 с.

3.	Лапач С. Н. Статистические методы в медуко-биологических исследованиях с использованием EXCEL / С. H. Лапа А. В. Губенко, П. Н. Бабич. - К. :Моріон, 2001 -408 с.

4.	Лищук В. А. Информатизация клинической медицине / В. А. Лищук // Клин, информатика и телемедицина. - 2004. № 1.-С. 7-13.

5.	НідзельськийМ. Я. Вплив технології виготовлення базисів знімних пластинкових протезів на процеси адаптації до них М. Я. Нідзельський, В. В. Кузнецов, Г. М. Давиденко //Український стоматологічний альманах. -2001. -№ 1. -С. 39-4'

6.	Обробка даних та аналіз результатів клінічних випробувань лікарських засобів / В. О. Жмуров, В. І. Мальцеї Т. К. Єфімцева (та ін.. ] //Український медичний часопис. -2001. -Ns6. -С. 34-38.

7.	Пат. 72400 А, Україна, МПК 7 А61В5/08 C0IIL83/04 (UA). Голік В. П., Ярова А. В., Абу Аргуб Мусаб, Довгопол Ю. J Лазуткін В. П. (UA). -№20031212020. -Заявлено 22.12. 2003; Опубліковано 15. 02. 2005. -Промислова власність №2

8.	Попков В. А. Стоматологическое материаловедение / В. А. Попков, О. В. Нестерова, В. Ю. Решетняк, И. Н. Аверцевг

9.	М.: Медпрессинформ, 2006. - 382 с.

10.	Реброва О. Ю. Статистический анализ меди;іинских данных (применение пакета прикладных программ STATISTICAL

11.	Ю. Реброва. — М.: МедиаСфера, 2003. -312с.

12.	Рубаненко В. В. Способи послаблення шкідливого впливу компонентів пластмас акрилового ряду / В. В. Рубаненко

13.	М. Мартиненко // Український стоматологічний альманах. -2006. -№ 1, Т. 1. -С. 68-71.

14.	Рубаненко В. В. Особливості відновлення функції жування та характер процесів адаптації залежно методики виготов лення повних знімних протезів / В. В, Рубаненко, О. І. Тесленко, О. Б. Бєліков [та ін. ] // Український стоматологічні альманах. - 2000. - № 1. -С. 29-30.

15.	Трезубое В, Н. Ортопедическая стоматология: пропедевтика и основы частного курса / В. Н. Трезубое, А. С. Щербаков. Л. М. Мишнёв. -СПб. : Спецлит, 2001. - С. 386-389.

16.	Ярова А. В. «Акродент»: порівняльний аналіз фізико - механічних властивостей стоматологічного матеріалу для провізорних коронок/А. В, Ярова//Медицина. -2008. -N8 1 (19).-С. 93-97.

17.	Ярова А. В. «Акродент»: клініко-технологічні властивості стоматологічного матеріалу для провізорних коронок коронок /А. В. Ярова// Вісник проблем біології та медицини. - 2008. - Вип. 3. -С. 144-148.

18.	Яровая А. В. Клинико-технологические особенности и материалы для изготовления провизорных коронок: эволюция проблемы и перспективы примененния коронок/А. В. Яровая //Актуальные проблемы медицины и биологии // Збірник наукових праць НМУ ім. О.О. Богомольця. - Київ, 2004. - С. 157-165.

19.	Ярова А. В. Порівняльний аналіз клініко - технологічної якості стоматологічних матеріалів для виготовлення провізорних коронок коронок/А. В. Ярова//Вісник проблем біології та медицини. - 2009. -Вип. 1. -С. 144-148.

20.	Ярова А. В. Якість в ортопедичній стоматології: цільовий вітчизняний матеріал для тимчасових коронок «Акродент» коронок/ А. В. Ярова // Медицина. -2008. - № 3 (21). -С. 92-97.