УДК 616.31-089.23-036.8

аналіз причин зниження якості Незнімних конструкцій зубних протезів та її прогнозування на етапах клінічної експлуатації

І.В.Янішен

Харківський національний медичний університет МОЗ України

Вступ. На теперішній час не можна вважати системно дослідженою проблему взаємозв’язку між видом ортопедичної конструкції, застосованими конструкційними та допоміжними матеріалами і частотою та характером ускладнень при ортопедичному лікування зубними протезами. Зниження клініко-технологічної якості ортопедичних конструкцій безпосередньо після ортопедичного лікування та у віддаленому періоді може визначатися властивостями та технологічною якістю конструктивних, допоміжних матеріалів та стоматологічного цементу, застосованого для фіксації ортопедичної конструкції [1, 2, 5, 7]. Навіть за умов застосування матеріалів з найкращими вихідними фізико-механічними властивостями, якість ортопедичної конструкції та лікування у цілому визначається клінічною, функціональною, технологічною та кваліметричною складовими інтегрального показника ефективності лікування та показниками якості життя пацієнта [1, 7].

Мета дослідження полягала вивченні прогностичної інформативності проявів зниження якості конструкцій НЗП (штучних коронок та мостоподібних протезів) на етапах їх клінічної експлуатації.

Методи та матеріали дослідження. Клініко - популяційний аналіз безпосередніх, віддалених результатів та клініко-технологічну оцінку ускладненням при лікуванні НЗП виконано шляхом обстеження репрезентативної сукупності пацієнтів стоматологічних поліклінік Харкова та області. Формування репрезентативного об’єму вибіркової сукупності базувалося на обґрунтуванні кількісної достатності об’єктів спостереження залежно від мінливості окремих показників. Для виконання цієї задачі опрацьована спеціальна картка, яка містить результати безпосереднього огляду пацієнтів та формалізованої експертної оцінки НЗП, аналізу медичних карток стоматологічних хворих (ф.№043/о). У публікації викладено результати вивчення клініко - технологічної якості ортопедичних конструкцій НЗП із матеріалів вітчизняного виробництва, що здійснено  за комплексною програмою та передбачало вивчення: 20329 штучних коронок (пластмасові – 13304 од; комбіновані по Бєлкіну, Бородюку, Ахметову – 7025 од), 15621 мостоподібних протезів (пластмасових – 9789 од; комбінованих – 5832 од). Формою інформаційного забезпечення дослідження стали результати експертної оцінки, що виконана по ф.043/о у 10 лікувально - профілактичних закладах: загальна кількість конструкцій НЗП – 35950 од. При виконанні дослідження застосовано відомі та широко вживані клініко-статистичні та клініко-інформаційні методи: кількісний аналіз, експертна оцінка; клініко-статистичні, зокрема: варіаційна статистика [6], імовірнісний розподіл ознак з оцінкою достовірності одержаних результатів. З метою оцінки прогностичного значення окремих факторів та їх комплексів обґрунтовано використані основні  показники клініко-інформаційного аналізу і методика прогнозування [6].

Результати та їхнє обговорення. Штучні коронки (табл.1). Для штучних коронок  у ранньому періоді зміна кольору була характерна у (1,5+0,4)% , у віддаленому – зареєстрована на рівні (18,6+5,0)% конструкцій. В середньому, для штучних коронок у ранньому періоді наявність тріщин виявлена у (1,4+0,4)% , у віддаленому – тріщини зареєстровані на (9,8+2,6)% конструкціях. В  середньому, для штучних коронок у ранньому періоді розцементування зареєстровано у (1,6+0,4)% випадків, тоді як у віддаленому – становила (15,5±4,1)%. В  середньому, для штучних коронок у ранньому періоді їх поломка мала місце у (0,9±0,3)% випадків, тоді як у віддаленому – становила (5,3±1,4)% конструкцій (р<0,05). В  середньому, для штучних коронок у ранньому періоді ПАФ мало місце у (1,0±0,3)% випадків, тоді як у віддаленому його частота становила (11,1±3,0)% (р>0,05). Отже, найбільш частою ознакою зниження якості штучних коронок на етапах їх клінічної експлуатації є (подані у ранговій послідовності): зміна кольору, розцементування, зміна анатомічної форми, формування тріщин, поломка конструкції.

Таблиця 1

Прогностична цінність ознак зниження якості пластмасових коронок

залежно від тривалості їх клінічної експлуатації

| Ранг фактора | Індикатори оцінки якості конструкції |  | Терміни клінічної експлуатації ортопедичної конструкції |  |  |  | Прогностична цінність | Інформативність критерія | Достовірність індикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | раннній період (до 24 міс) |  | віддалений період (понад 24 міс) |  |  |  |  |
|  | Індикатори | градації | абс. | Р±m (%) | абс. | Р±m (%) |  |  |  |
| 1. | Зміна кольору штучної коронки | так | 314 | 1,5±0,3 | 3775 | 18,6±0,9 | -10,0 | 0,927 | р<0,01 |
|  |  | ні | 20015 | 98,5±0,3 | 16554 | 81,4±0,9 | +0,8 | 0,071 |  |
|  |  | всього | 20329 | 100,0 | 20329 | 100,0 | - | 0,997 |  |
| 2. | Розцементування штучної коронки | так | 334 | 1,6±0,3 | 3147 | 15,5±0,8 | -9,8 | 0,679 | р<0,01 |
|  |  | ні | 19995 | 98,4±0,3 | 17182 | 84,5±0,8 | +0,6 | 0,046 |  |
|  |  | всього | 20329 | 100,0 | 20329 | 100,0 | - | 0,725 |  |
| 3. | Порушення анатомічної форми | так | 207 | 1,0±0,2 | 2259 | 11,1±0,7 | -10,3 | 0,523 | р<0,01 |
|  |  | ні | 20122 | 99,0±0,2 | 18070 | 88,9±0,7 | +0,4 | 0,024 |  |
|  |  | всього | 20329 | 100,0 | 20329 | 100,0 | - | 0,547 |  |
| 4. | Тріщини штучної коронки | так | 276 | 1,4±0,3 | 1998 | 9,8±0,7 | -8,5 | 0,361 | р<0,01 |
|  |  | ні | 20053 | 98,6±0,3 | 18331 | 90,2±0,7 | +0,4 | 0,016 |  |
|  |  | всього | 20329 | 100,0 | 20329 | 100,0 | - | 0,378 |  |
| 5. | Поломка штучної коронки | так | 192 | 0,9±0,2 | 1082 | 5,3±0,5 | -7,7 | 0,165 | р<0,01 |
|  |  | ні | 20137 | 99,1±0,2 | 19247 | 94,7±0,5 | +0,2 | 0,004 |  |
|  |  | всього | 20329 | 100,0 | 20329 | 100,0 | - | 0,169 |  |

Для практичного застосування індикаторів оцінки якості штучних коронок нами досліджено прогностичну цінність ознак зниження якості залежно від тривалості їх експлуатації цієї ортопедичної конструкції (табл.1) та з’ясовано, що найбільш інформативним індикаторм є зміна кольору штучних коронок (І=0,997 біт), а інші індикатори розташовуються у послідовності зменшуваної інформативності. Слід зазначити, що між інформативністю індикаторів зниження якості ШК у ранньому та віддаленому періодах виявлені достовірні відмінності на рівні р<0,01. Отже, найбільш частою ознакою зниження якості штучних коронок на етапах їх клінічної експлуатації є (подані у ранговій послідовності): зміна кольору, розцементування, зміна анатомічної форми, формування тріщин, поломка конструкції. Слід зазначити, що між інформативністю індикаторів зниження якості ШК у ранньому та віддаленому періодах виявлені достовірні відмінності на рівні р<0,01. На основі виявлених закономірностей опрацьовано спеціальний табличний алгоритм прогнозування зниження якості ШК та шкала оцінки їх якості на етапах клінічного застосування. На основі виявлених закономірностей опрацьовано спеціальний табличний алгоритм прогнозування зниження якості ШК та шкала оцінки їх якості на етапах клінічного застосування.

Мостоподібні протези (табл.3). Зміна кольору, як прояв зниження якості МП була характерна у (1,9+0,5)%, у віддаленому – зареєстровані зміни кольору у (18,9+5,0)% конструкціях. В  середньому, для МП у ранньому періоді наявність тріщин виявлена у (2,3+0,6)% , у віддаленому – тріщини зареєстровані на (12,5+3,3)% конструкціях (р<0,001). У віддаленому періоді, як для пластмасових, так і для комбінованих МП частота розцементування достовірно (р<0,001) зростала та, відповідно, становила (17,5±2,2)% та (15,9±2,1)% конструкцій (р>0,05). В  середньому, для МП у ранньому періоді розцементування зареєстровано у (1,7+0,4)% випадків, тоді як у віддаленому – становила (17,2±4,3)%. В середньому, для МП у ранньому періоді їх поломка мала місце у (2,5±0,6)% випадків, тоді як у віддаленому – становила (8,3±2,1)% конструкцій (р<0,05). В  середньому, для МП у ранньому періоді ПАФ мало місце у (1,6±0,4)% випадків, тоді як у віддаленому – становила (10,7±2,7)% конструкцій (р>0,05).

Таблиця 2

Прогностична цінність ознак зниження якості мостоподібних протезів

залежно від тривалості їх клінічної експлуатації

| Ранг фактора | Індикатори оцінки якості конструкції |  | Терміни клінічної експлуатації ортопедичної конструкції |  |  |  | Прогностична цінність | Інформативність критерія | Достовірність індикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | раннній період (до 24 міс) |  | віддалений період (понад 24 міс) |  |  |  |  |
|  | Індикатори | градації | абс. | Р±m (%) | абс. | Р±m (%) |  |  |  |
| 1. | Зміна кольору МП | так | 297 | 1,9±0,3 | 2953 | 18,9±1,0 | -9,9 | 0,842 | р<0,01 |
|  |  | ні | 15321 | 98,1±0,3 | 12668 | 81,1±1,0 | +0,8 | 0,070 |  |
|  |  | всього | 15621 | 100,0 | 15621 | 100,0 | - | 0,912 |  |
| 2. | Розцементування МП | так | 260 | 1,7±0,3 | 2687 | 17,2±1,0 | -10,1 | 0,789 | р<0,01 |
|  |  | ні | 15361 | 98,3±0,3 | 12934 | 82,8±1,0 | +0,7 | 0,058 |  |
|  |  | всього | 15621 | 100,0 | 15621 | 100,0 | - | 0,848 |  |
| 3. | Тріщини штучної МП | так | 360 | 2,3±0,4 | 1959 | 12,5±0,8 | -7,3 | 0,377 | р<0,01 |
|  |  | ні | 15261 | 97,7±0,4 | 13662 | 87,5±0,8 | +0,5 | 0,025 |  |
|  |  | всього | 15621 | 100,0 | 15621 | 100,0 | - | 0,402 |  |
| 4. | Порушення анатомічної форми МП | так | 257 | 1,7±0,3 | 1671 | 10,7±0,8 | -8,1 | 0,365 | р<0,01 |
|  |  | ні | 15364 | 98,3±0,3 | 13950 | 89,3±0,8 | +0,4 | 0,019 |  |
|  |  | всього | 15621 | 100,0 | 15621 | 100,0 | - | 0,384 |  |
| 5. | Поломка мостоподібних протезів | так | 390 | 2,4±0,4 | 1294 | 8,3±0,7 | -5,2 | 0,154 | р<0,01 |
|  |  | ні | 15591 | 97,6±0,4 | 14327 | 91,7±0,7 | +0,2 | 0,008 |  |
|  |  | всього | 15621 | 100,0 | 15621 | 100,0 | - | 0,162 |  |

Отже, найбільш частою ознакою зниження якості МП на етапах їх клінічної експлуатації (табл. 3) є (подані у ранговій послідовності): зміна кольору, розцементування, формування тріщин, зміна анатомічної форми, поломка конструкції. Для практичного застосування індикаторів оцінки якості МП досліджено прогностичну цінність ознак зниження якості залежно від тривалості експлуатації цих ортопедичних конструкцій  та з’ясовано, що найбільш інформативним індикатором є зміна кольору МП (І=0,912 біт), тоді як інші індикатори менш інформативні.

Висновки. Для оцінки якості незнімних конструкцій зубних протезів слід застосовувати обґрунтовані у дослідженні табличні алгоритми, якими враховуються інформативні кваліметричні індикатори. Найбільш інформативним індикатором при оцінці якості штучних коронок є зміна їх кольору (І=0,997 біт), однак навіть при відсутності змін первісного кольору коронки, наявність розцементування та порушення анатомічної форми коронки свідчать про низьку (незадовільну) її якість. Найбільш інформативним індикатором при оцінці якості МП є зміна їх кольору (І=0,912 біт), однак навіть при відсутності змін первісного кольору конструкції, наявність розцементування та тріщини свідчать про низьку (незадовільну) її якість.

Список літератури.

- Голік В.П. Інноваційне забезпечення оцінки клініко-технологічної якості силіконового відбиткового матеріалу / В.П. Голік, І.М. Ярина, І.В. Янішен // Матеріали міжнародної наукової медичної конференції «Від малюка до дорослого: міждисциплінарні аспекти фундаментальної і практичної медицини», 24-25 вересня 2009 року. – Харків : ХНМУ, 2009. – С. 23-24.

- Голік В.П. Клініко-технологічні особливості нового вітчизняного відбиткового матеріалу зі знезаражуючими властивостями / В.П. Голік, І.В. Філатов, І.В. Янішен // Матеріали міжнародної наукової медичної конференції «Від малюка до дорослого: міждисциплінарні аспекти фундаментальної і практичної медицини», 24-25 вересня 2009 року. – Харків: ХНМУ, 2009. – С. 24-25.

- Ледощук Б.О. Проблеми систематичних і випадкових помилок під час планування та виконання наукових досліджень / Б.О. Ледощук, Н.К. Троцюк // Демографічна та медична статистика у XXI столітті : Мат. конф. - Київ, 2004. - С. 121-124.

- Лищук В.А. Информатизация клинической медицине / В.А. Лищук // Клин. информатика и телемедицина. - 2004. - № 1. - С. 7-13.

- Пат. 45911, Україна, МПК А61В 10/00. Спосіб оцінки клініко - технологічної якості силіконового відбиткового матеріалу / Голік В.П., Ярина І.М., Янішен І.В., Шкляр С.П. / Опубл. 25.11.2009. - Промислова власність, 2009. - № 9.

- Соціальна медицина та організація охорони здоров’я. Підручник / Заг. ред. Москаленко В.М., Вороненко Ю.В. - Тернопіль, 2002. – С. 50-75.

- Янішен І.В. Клініко-лабораторна оцінка і обгрунтування клінічного застосування нового вітчизняного альгінатного відбиткового матеріалу «Стомальгін-04» : автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук : спец. 14.01.22 «Стоматологія» / І.В. Янішен. – Полтава, Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. - 2004. - 20 с.