Міністерство охорони здоров’я України

Харківський національний медичний університет

БРЕСЛАВЕЦЬ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

УДК 616.314-089.23-77

Клініко-лабораторна оцінка

полімерного облицювального матеріалу та

покривного лаку для незнімних конструкцій

зубних протезів

14.01.22 - стоматологія

Автореферат

дисертації  на здобуття наукового ступеня

кандидата медичних наук

Харків – 2013

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Харківському національному медичному університеті МОЗ України.

Науковий керівник -

доктор медичних наук, професор Голік Віктор Павлович,

Харківський національний медичний університет МОЗ України,

завідувач кафедри ортопедичної стоматології.

Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор Гризодуб Василь Іванович,

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України,

завідувач кафедри ортопедичної стоматології та ортодонтії дорослих;

доктор медичних наук, професор Кльомін Володимир Анатолійович,

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри ортопедичної стоматології.

Захист відбудеться «____» _________________ 2013 року о _____  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.600.02 при Харківському національному медичному університеті МОЗ України, за адресою: 61022, м. Харків, проспект Леніна, 4.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного медичного університету МОЗ України за адресою: 61022,  м. Харків, проспект Леніна, 4, тел. 707-73-27.

Автореферат розісланий «____» _________________   2013 року.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради,

кандидат медичних наук						Т.Г. Хмиз

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. На сьогодні питання естетичності незнімних ортопедичних конструкцій посідає провідне місце серед вимог, які висувають пацієнти. Розвиток сучасного стоматологічного матеріалознавства, а саме, розробка та виробництво конструкційних і допоміжних матеріалів спроможні забезпечити зростаючі вимоги до естетичних норм ортопедичних конструкцій, виготовлених зі сплавів металів, підвищити їх клініко-функціональну ефективність, термін експлуатації та тощо [В.І. Гризодуб, 2011; В.А. Кльомін, В.Є. Жданов, 2010; М.Д.Король, О.Д. Оджубейська, 2008; А.И. Абдурахманов, 2008; J. Black, 2009].

Потреба населення України в ортопедичному лікуванні дефектів коронкових частин зубів та зубних рядів незнімними конструкціями протезів достатньо висока і складає на сьогодні близько 80%. Проте, на жаль, рівень задоволення потреби по різним регіонам України становить лише 22,0÷38,0% [В.А. Лабунец, Т.В. Диева, 2012; Л.М. Мунтян, А.М. Юр, 2010].

Відомо, що в ортопедичній стоматології застосовуються різні види облицювальних матеріалів: кераміка, акрилові пластмаси, композитні матеріали [П.С. Фліс, А.З. Власенко, 2010; М.М. Рожко, З.Б. Попович, В.Д. Куроєдова, 2013; В.О. Маланчук, А.В. Борисенко та співавт., 2009].

Кераміка як облицювальний матеріал має високі естетичні якості, міцність, зносостійкість, водостійкість, її колір та прозорість близькі до цих характеристик природних зубів. Кераміка біологічно індиферентна до тканин порожнини рота. Однак, на жаль, кераміка має також негативні якості: вона крихка, потребує значного препарування твердих тканин зубів, а також може сприяти додатковому оклюзійному навантаженню зубів-антагоністів, створюючи прямі травматичні вузли особливо, у тих випадках, коли вони інтактні [А.Д. Дорубець, 2011; М.В. Кучера, В.А. Шуклін, О.В.Павленко, 2011; Montenegro A.C., 2010].

Облицювання незнімних конструкцій зубних протезів композитними матеріалами у сучасній клінічній практиці ортопедичної стоматології набуває все більшої популярності [П.С. Фліс, А.З. Власенко, 2010; A. Muhlhauser, 2008]. Така тенденція обумовлена наявністю цілої низки позитивних властивостей композитних матеріалів: високою міцністю, твердістю, естетичністю. Але їх виробництво достатньо складне та дорого коштує, що за ціною готових матеріалів ставить їх на один рівень із керамікою, але властивості композитів програють керамічним матеріалам за цілою низкою істотних моментів [О.Е. Кузнецов, 2011].

Облицювальні матеріали, виготовлені на базі акрилових пластмас, відрізняються меншою твердістю та міцністю в порівнянні з керамікою, завдяки чому легше обробляються та поліруються. Методика облицювання пластмасою зубних протезів не є складною. Як і всі облицювальні матеріали, акрилові пластмаси також мають недоліки: недостатню міцність, зміну первісного кольору та високі показники водопоглинання, полімеризаційної усадки в порівнянні з керамікою [С.И.Гажва, 2010; Д.А. Доменюк, С.Н. Гаража, 2010]. Але, створення більш легких конструкцій суцільнолитих протезів із облицюванням акриловими пластмасами дозволить розвантажувати не тільки пародонт опорних зубів, але й скронево-нижньощелепні суглоби, які зазвичай потерпають у пацієнтів при використанні суцільнолитих протезів, облицьованих керамікою [A. Izumida, Y. Masanobu, 2008].

Однак, у свою чергу, підвищення клінічної потреби в облицюванні акриловими пластмасами суцільнолитих конструкцій незнімних протезів спонукає нас до подальшого розвинення та вдосконалення фізико-механічних і естетичних якостей акрилових облицювальних пластмас, ураховуючи їх як позитивні, так і негативні властивості.

Ураховуючи, що наявний облицювальний матеріал вітчизняного виробництва не відповідає сучасним вимогам, які висуває клінічна практика ортопедичної стоматології до цього класу матеріалів, виникла нагальна потреба в розробленні  нового матеріалу для облицювання незнімних конструкцій зубних протезів, клінічних та лабораторних дослідженнях щодо його відповідності сучасним вимогам.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної роботи Харківського національного медичного університету МОЗ України за проблемою «Стоматологія» «Удосконалення та розробка нових методів діагностики та лікування хворих з патологією щелепно-лицьової області» (номер держреєстрації 0106U001858; 2005-2009) та «Основні стоматологічні захворювання, їх лікування та профілактика» (номер держреєстрації 0110U001808; 2010-2012). Автор є безпосереднім виконавцем фрагментів досліджень, присвячених розробленню, експериментальному обґрунтуванню та клінічній апробації нового облицювального акрилового полімеру та нового ґрунту –  покривного лаку для незнімних конструкцій зубних протезів.

Мета дослідження: підвищити ефективність ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами твердих тканин коронкових частин зубів та з малими обмеженими дефектами зубних рядів, шляхом обґрунтування методики виготовлення суцільнолитих незнімних конструкцій зубних протезів з естетичним облицюванням новим акриловим полімером і ґрунтуванням новим вітчизняним покривним лаком.

Для досягнення мети дослідження було поставлено такі завдання:

- Обґрунтувати та розробити рецептуру полімерного облицювального матеріалу для незнімних конструкцій зубних протезів і створити інструкцію по застосуванню.

- Обґрунтувати та розробити рецептуру покривного лаку для незнімних конструкцій зубних протезів та створити інструкцію по застосуванню.

- На основі лабораторних досліджень з вивчення фізико-механічних властивостей надати порівняльну характеристику полімерного облицювального матеріалу та покривного лаку для незнімних конструкцій зубних протезів і їхніх закордонних аналогів.

- Удосконалити методику створення адгезивного зв’язку в системі «метал-покривний лак-полімер» для суцільнолитих незнімних конструкцій зубних протезів з полімерним естетичним облицюванням.

- Довести клінічну ефективність ортопедичного лікування пацієнтів суцільнолитими незнімними конструкціями зубних протезів з полімерним естетичним облицюванням у порівняльному аспекті.

Об'єкт дослідження – дефекти твердих тканин коронкових частин зубів та малі обмежені дефекти зубних рядів.

Предмет дослідження – новий акриловий полімер для естетичного облицювання та покривний лак для ґрунтування незнімних конструкцій зубних протезів та їх клініко-лабораторне обґрунтування.

Методи дослідження: лабораторні та технологічні (для вивчення фізико-механічних властивостей акрилових матеріалів для естетичного облицювання незнімних зубних протезів та ґрунтування металевого каркасу, згiдно з параметрами ISO-10477-92), клінічні (для визначення цілісності та якості естетичного облицювального покриття впродовж клінічного спостереження, визначення реакції маргінального пародонту в ділянці ортопедичної конструкції), статистичні (для визначення вірогідності отриманих даних).

Наукова новизна одержаних результатів. Обґрунтовано доцільність розроблення та створено новий полімерний матеріал акрилового ряду на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку для естетичного облицювання незнімних металевих конструкцій зубних протезів, доведено його властивості та вивчено особливості його застосування у клінічній практиці (патент України на корисну модель № 42735 А, UA, від 27.07.2009, Бюл. № 24).

Обґрунтовано доцільність розроблення та створено новий поривний лак на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю для покращення естетичності й поліпшення фіксації полімерного облицювання в незнімних металевих конструкціях зубних протезів, доведено його властивості та вивчено особливості його застосування (патент України на корисну модель № 83560 U, UA, від 10.09.2013, Бюл. № 17).

Обґрунтовано та створено методику нанесення механічної ретенційної системи на суцільнолиті металеві каркаси незнімних протезів (патент України на корисну модель № 44305 U, UA від 25.09.2009, Бюл. № 18);

Вивчено ультраструктуру поверхонь нового акрилового облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку та аналогу – матеріалу на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату для облицювання незнімних конструкцій зубних протезів у порівняльному аспекті.

Вивчено та узагальнено дані щодо реакції маргінального пародонту, а саме: цитокінінового профілю, відповідно до порівняльного аналізу показників при використанні в незнімних конструкціях зубних протезів нового акрилового облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату і фторкаучуку та аналогу на основі співполімеру метилметакрилату і бутилакрилату.

Практичне значення отриманих результатів. Розроблено полімерний матеріал акрилового ряду для естетичного облицювання незнімних металевих конструкцій зубних протезів, досліджено властивості матеріалу, складено інструкцію та рекомендації щодо застосування.

Розроблено покривний лак для ґрунтування металевого каркасу незнімних металевих конструкцій зубних протезів, досліджено властивості матеріалу, складено інструкцію та рекомендації щодо застосування.

Розроблено рекомендації щодо технічних етапів ортопедичного лікування комбінованими суцільнолитими незнімними конструкціями зубних протезів з естетичним полімерним облицюванням новим матеріалом акрилового ряду при сумісному використанні з новим покривним лаком для ґрунтування металевого каркасу, впровадженими у промислове виробництво АТ «Стома» (м. Харків) для серійного випуску.

Основні результати дослідження впроваджено в навчальний процес на кафедрі ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету, на кафедрі ортопедичної стоматології з імплантологією ВНДЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України (м.Полтава), на кафедрі ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету, на кафедрі ортопедичної стоматології та ортодонтії Харківської медичної академії післядипломної освіти, а також в лікувальну діяльність «Університетського стоматологічного центру» Харківського національного медичного університету, «Стоматологічного центру» ВНДЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України (м.Полтава), комунальної установи охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №2», комунальної установи охорони здоров'я «Харківська міська стоматологічна поліклініка №4».

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є особистою працею автора. Дисертантом самостійно виконано патентно-інформаційний пошук, аналіз джерел наукової літератури. Спільно з науковим керівником визначено мету та завдання дослідження, сформульовано висновки та практичні рекомендації. Здобувачем застосовано відомі лабораторні методи й розроблено авторські способи для вивчення фізико-механічних і технологічних властивостей нового полімерного облицювального матеріалу акрилового ряду та матеріалу для ґрунтування, самостійно складено інструкції щодо їх використання та  виконано весь обсяг клінічної роботи з пацієнтами. Проведено систематизацію отриманих у дослідженні результатів, узагальнено клінічні дані, а також здійснено статистичний аналіз результатів клінічного застосування впровадження матеріалу, надано оцінку його ефективності.

На основі проведених досліджень підготовлено рекомендації щодо застосування нового матеріалу для естетичного облицювання незнімних металевих конструкцій зубних протезів та покривного лаку, здійснено публікації, складено заявки на отримання патентів на винаходи.

Апробація результатів роботи. Основні положення дослідження доповідалися та були обговорені на всеукраїнській науково-методичній конференції «Досягнення стоматології та їх впровадження в учбовий процес», Харків, 2008 р.; ІІІ (Х) з’їзді асоціації стоматологів України «Інноваційні технології в стоматологічну практику», Полтава, 2008 р.; міжвузівській конференції молодих вчених «Медицина третього тисячоліття», Харків, 2008 р., 2009 р., 2010 р.; міжнародній науково-практичній конференції «Інноваційні технології в стоматології та щелепно-лицьовій хірургії», Харків, 2009 р.; республіканській науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні досягнення та перспективи розвитку хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії», Харків, 2010 р.

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 24 наукових працях: 5 статтях у фахових наукових виданнях України, 16 - у матеріалах і тезах науково-практичних конференцій, з’їздів, конгресів. Одержано 3 деклараційні патенти України на корисні моделі.

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена українською мовою на 146 сторінках комп’ютерного тексту та складається зі змісту, переліку умовних скорочень, вступу, огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, двох розділів власних лабораторних і клінічних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, додатків. Бібліографія містить 238 першоджерел (27 сторінок), з яких 98 - латиницею. Робота ілюстрована 19 таблицями (3 сторінки) та містить 23 рисунки.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Матеріали і методи дослідження. З метою удосконалення конструкційних та естетичних якостей комбінованих незнімних конструкцій зубних протезів з естетичним полімерним облицюванням ми ставили завдання: розробити нові конструкційні матеріали (акриловий облицювальний полімер і покривний лак для ґрунтування металевого каркасу) та новий спосіб створення механічної ретенції.

На першому етапі при створенні матеріалів разом з технологічною лабораторією АТ «Стома» було запропоновано декілька рецептур облицювального полімеру та покривного лаку для отримання матеріалів з необхідними якостями, був проведений аналіз рецептур з визначенням оптимального пропису для подальшого дослідження.

Доклінічні випробування проведено відділом полімерів медичного призначення Інституту екогігієни та токсикології ім’я Л.І.Медведя, МОЗ України (м.Київ).

Порівняльні дослідження фізико-механічних властивостей нового вітчизняного акрилового облицювального матеріалу на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку та облицювального матеріалу на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату, а також матеріалів для ґрунтування металевих каркасів незнімних протезів нового вітчизняного лаку на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю та лаку на основі поліметилметакрилату для незнімних конструкцій зубних протезів, згідно з міжнародним стандартом ISO-10477-92 та ТУ У відповідних до даних матеріалів. Дослідження проводилися за такими параметрами: визначення показників твердості та кінцевої точки плинності за Хепплером, визначення пористості експериментального зразку, визначення міцності при вигині, визначення ударної в'язкості, визначення відносної деформації стиску полімеризату, визначення показників водопоглинання та водорозчинності, визначення опору до стирання, визначення часу набухання, визначення мікропористості, визначення вмісту метилметакрилату, визначення термостійкості рідини мономеру, визначення часу затвердіння лакової плівки, визначення показника міцності адгезивного зв’язку лакової плівки з металевою поверхнею.

Дані дослідження виконані на 260 зразках полімеру на базі акредитованої дослідної лабораторії стоматологічних матеріалів та виробів АТ «Стома» (м.Харків) при постійному метрологічному контролі за устаткуванням.

Після проведених лабораторних досліджень складено інструкції із застосування облицювального акрилового полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку та покривного лаку на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю для каркасів незнімних конструкцій зубних протезів.

Визначення мікроструктури поверхонь облицювальних полімерів проводили на 10 зразках за допомогою електронного медико-біологічного мікроскопа Axioskop 40 при однаковому збільшенні (в 100 разів) в акредитованій центральній науково-дослідній лабораторії Харківського національного медичного університету. Були враховані кількість і розмір мікропор в одиниці площі поверхні полімеризату (в полі зору).

Полімеризацію акрилового полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку для естетичного облицювання НКЗП вітчизняного виробництва проводили протягом 30 хв. при температурі зовнішнього середовища 125° С під тиском 6 бар в стоматологічному пневмополімеризаторі «Аверон». Полімеризацію зразків полімеризатів облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату проводили згідно з інструкцією завода-виготовника.

Для поліпшення фіксації естетичного облицювального шару в суцільнолитих незнімних конструкціях зубних протезів з полімерним облицюванням нами була запропонована методика нанесення механічної адгезивної системи (ретенційних пунктів) (патент України на корисну модель № 44305 U, UA від 25.09.2009, Бюл. №18).

Порівняльні сили адгезії в системі метал - покривний лак - полімер були проведені за методикою Борунова А. С. (2008): 20 зразків були відлиті з хромонікелевого сплаву та оброблені різними способами: 1 – обробка поверхні зразка за загальноприйнятою методикою з використанням перл, вкритих ґрунтом на основі поліметилметакрилату ґрунтом на основі поліметилметакрилату та облицьованих полімером на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату; 2 – обробка поверхні зразка за запропонованою нами методикою нанесення адгезивної механічної системи, ґрунтом на основі поліметилметакрилату та облицьованих полімером на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату; 3 – обробка поверхні зразка за загальноприйнятою методикою з використанням перл, вкритих новим вітчизняним покривним лаком на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю та облицьованих новим вітчизняним акриловим полімером на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку для естетичного облицювання НКЗП; 4 - обробка поверхні зразка за запропонованою нами методикою нанесення адгезивної механічної системи, новим вітчизняним покривним лаком на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю та облицьованих новим вітчизняним акриловим полімером на основі співполімеру метилметакрилату і фторкаучуку для естетичного облицювання НКЗП.

Готові для випробування зразки розміщували в пристрої універсальної машини для механічних випробувань AUTOGRAPH AGS-J і здійснювали тиск на розрив за швидкості навантаження 10 мм/хв. Реєстрували зусилля, за якого відбувалося руйнування зразків.

Під клінічними спостереженням перебувало 88 хворих віком від 19 до 63 років без вираженої соматичної патології, з дефектами твердих тканин коронкових частин зубів та з малими обмеженими дефектами зубних рядів та інтактним пародонтом, що перебували під нашим спостереженням і лікуванням протягом 2 років. При доборі пацієнтів керувалися основними показаннями до виготовлення незнімних суцільнолитих комбінованих конструкцій.

Усі пацієнти, в залежності від способу виготовлення та матеріалу облицювання суцільнолитого комбінованого незнімного протезу, були розподілені на дві групи: до першої контрольної групи увійшли 42 (48 %) пацієнти, яким були виготовлені 23 мостоподібних протеза та 23 штучні коронки з естетичним облицюванням полімером на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату. Ретенційна система між суцільнолитим каркасом та полімерним облицюванням була створена за загальноприйнятою методикою та при застосуванні грунту на основі поліметилметакрилату.

Пацієнтам другої групи (основна), до якої увійшли 46 (52 %) пацієнтів, були виготовлені 30 мостоподібних протезів та 19 штучних коронок, з естетичним облицюванням новим вітчизняним акриловим полімером на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку. Ретенційна система між суцільнолитим каркасом та полімерним облицюванням була розроблена нами (Пат. №44305 U, UA) при застосуванні нового вітчизняного ґрунту - лаку покривного на основі співполімерів метилметакрилату і диметакрилат тріетиленгліколю.

Лікування пацієнтів проводили на клінічній базі кафедри ортопедичної стоматології ХНМУ. Усім хворим було проведено ретельне комплексне обстеження зі застосуванням традиційних методів та етапів діагностики одонтопатології. Класи дефектів зубних рядів визначали за класифікацією Кенеді. Співвідношення зубних рядів, оклюзійні контакти, характер та наявність контактного пункту, рівень оклюзійної площини вивчали за допомогою контрольно-діагностичних моделей (Кльомін В.А., 2011). Для контролю стану оклюзійних контактів у процесі динамічного спостереження виготовляли реєстратори прикусу в центральній, передній і бічній оклюзіях за допомогою силіконового матеріалу для реєстрації прикусу.

Клінічну ефективність проведеного лікування у пацієнтів визначали за станом полімерного покриття каркасів суцільнолитих протезів – у день фіксації конструкцій, через 7 днів, 6 місяців, 1 та 2 роки, перевіряли естетичність і кольоростойкість покриття, гігієнічність протезів, стан маргінального періодонту й розвиток пришийкового карієсу опірних зубів, оклюзійні контакти, стирання покриття або зубів-антагоністів, запальні явища тканин пародонту опорних зубів, визначення дисфункції СНЩС.

Для оцінювання цілісності полімерного естетичного облицювання суцільнолитих незнімних протезів було проведено дослідження за такими показниками (Скрипник І. Л., 2001):

- Наявність зміни кольору;

- Наявність стирання облицювання;

- Наявність сколювання облицювання;

- Наявність тріщин;

- Наявність просвічування ретенційних елементів крізь шар полімеру.

Для кожного критерія використовували 3 ступеня оцінки: «відмінно», «добре», «незадовільно», де відповідність до ознак «відмінно» та «добре» означає придатність протеза до експлуатації, а «незадовільно» – необхідність його заміни (Дорубець А.Д., 2011).

Клінічне візуальне оцінення стану маргінального пародонту на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями з естетичним полімерним облицюванням проводили за допомогою проби Шиллера-Писарева.

У пацієнтів усіх груп було проведене імунологічне дослідження рівня прозапальних цитокінів – (ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8) та протизапальних цитокінів (ІЛ-4). Забір ясеневої рідини здійснювали за загальноприйнятою методикою (Brill, Krauss, 1958).

Статистичне опрацювання результатів досліджень проводилося методом варіаційної статистики за Стьюдентом-Фишером. При статистичному опрацюванні використовували стандартні ліцензійні програми “Microsoft Excel”, Statistica 6.0 та Biostat, що дозволило забезпечити необхідний рівень стандартизації.

Результати дослідження та їх обговорення

Лабораторно обґрунтована рецептура нового вітчизняного акрилового облицювального полімеру гарячої полімеризації типу порошок-рідина, що містить в порошку за основний компонент, суспензійний привитий співполімер метилметакрилата і фторкаучука (патент України на корисну модель № 42735). До складу рідини введений тріетиленгліколь диметакрилат. Склад матеріалу подано в таких мас. частках:

Порошок:

Суспензійний привитий співполімер

метилметакрилату й фторкаучука СКФ-26  				98,10 – 98,30

Перекісний ініціатор								0,3 - 0,4

Неорганічні пігменти 								1,0 - 1,5

Рідина:

Ефір метиловий метакрилової кислоти					47,995 - 49,995

Тріетиленгліколь диметакрилат						50,0 – 52,0

Стабілізатор									0,005 – 0,01

Лабораторно обґрунтовано рецептуру нового вітчизняного покривного лаку для ґрунтування металевого каркасу незнімної конструкції зубного протезу, акриловий полімер гарячої полімеризації типу порошок-рідина, на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю (патент України на корисну модель № 83560), подано в таких мас. частках:

Порошок:

| Суспензійний співполімер метилового і бутилового ефірів метакрилової кислоти (СТП 00481318.24-2007) | 28,5 – 30,0 |
| --- | --- |
| Титану діоксид пігментний (ТУ 24.1-05762329-001-2003) | 3,0 - 4,0 |
| Білила цинкові (ГОСТ 202-84) | 12,0 - 16,0 |
| Бис-Гма універсальний сполучнік ТУ 6-02-92-91 | 2,2 - 4,5 |
| Неорганічні пігменти | 1,5 – 2,5 |
| Рідина: |  |
| Диметакрилат тріетиленгліколю ТГМ-3ч (ТУ 6-02-109-91) | 45,5 – 47,0 |

За результатами токсиколого-гігієничної оцінки новий вітчизняний облицювальний полімер на основі співполімеру метилметакрилату і фторкаучуку ТУ У 24.4-00481318-059:2008 та новий вітчизняний покривний лак на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю ТУ У 24.4-00481318-061:2008 не проявляють подразнюючої дії та за показниками безпеки щодо здоров’я людини відповідають вимогам ДСТУ ISO 10993-1:2004 «Біологічне оцінювання медичних виробів», «Общих методических указаний к токсиколого-гигиенической оценке полимерных материалов и изделий на їх основе для медицины», М., 1987 р., протокол № 3/8-А-7619 від 22.09.2008 р. та протокол №3/8-А-5743 від 13.06.2008 р. відповідно.

Вітчизняний новий акриловий облицювальний полімер на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку має такі фізико-механічні властивості: за зовнішнім виглядом не має сторонніх включень, колір відповідає до шкали «Vita».; час набухання формувальної маси складає 45±1,4 хв., згинаюче напруження – 110,3±2,0 MPa, ударна в'язкість – 5,2±0,85 ДЖ/см2, твердість за Хепплером – 236,0±0,8 MPa, конічна крапка плинності – 586,3±9,0 MPa, водопоглинання за 24 год при tº(37±2)°С – 25,6±0,06 мг/см3, опір стиранню – 41,4±0,6 Дж/мм3, відносна деформація стиснення – 3,09±0,11 (S,%), вміст метилметакрилату – 2,2±0,001%.

Порівняльне вивчення фізико-механічних властивостей нового акрилового облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку продемонструвало його переваги над аналогом на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату за такими показниками: Опір стиранню нового вітчизняного акрилового полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку для естетичного облицювання НКЗП відповідний показнику 41,4±0,6Дж/мм3, що є достовірно вищім (Р<0,001) за показник опору стирання облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату, який складає 32,1±0,8 Дж/мм3.

Рівень водопоглинення нового вітчизняного акрилового полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку для естетичного облицювання НКЗП становить 25,6±0,06 мг/см3, що достовірно (р<0,001) менше за аналогічний показник облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату 28,2±0,06 мг/см3.

Показник визначення твердості за Хепплером нового вітчизняного акрилового полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку для естетичного облицювання НКЗП складає 236,0±0,8 MPa, що є достовірно вищим (Р<0,001) за показник визначення твердості за Хепплером облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату, який складає 220,4±1,4 MPa.

Показник відносної деформації стиснення облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату, який становить 4,1±0,12%, достовірно вищий (р<0,001), ніж у нового вітчизняного акрилового полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку для естетичного облицювання НКЗП – 3,09±0,11%.

Мікропористість поверхні експериментальних зразків, виготовлених з нового акрилового облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку, та облицювального матеріалу на основі співполімеру метилметакрилату і бутилакрилату, характеризувалася достовірними коливаннями.

Так, в облицювальному полімері на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату мікропори великого розміру наявні в кількості: 12,8±0,42 шт/пз, що є достовірно вищим (р<0,001), ніж 2,8±0,16 шт/пз на поверхні нового вітчизняного акрилового полімеру на основі співполімеру метилметакрилату і фторкаучуку для естетичного облицювання НКЗП при середньому показнику розміру великих мікропор 0,054 ±0,003 ммк² та 0,046 ± 0,002 ммк2 відповідно (р<0,05).

При вивченні кількості мікропор середнього розміру визначено, що їх кількість в облицювальному полімері на основі співполімеру метилметакрилату і бутилакрилату 5,2±0,24 шт/пз, що є достовірно меншим (р<0,001), ніж 12,8±0,42шт/пз нового вітчизняного акрилового полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку при значенні їх середнього показника розміру загальної кількості середніх мікропор складає 0,038±0,003 ммк2.

При аналізі кількості малих мікропор визначається їх майже однакова кількість в облицювальному полімері на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату 16,0±1,1 шт/пз та 16,4±1,2 шт/пз у новому вітчизняному акриловому полімері на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку (р>0,05) при середньому показнику розміру загальної кількості малих мікропор 0,015±0,002ммк2 та 0,012±0,001 ммк2 відповідно.

Таким чином, з’ясовано, що порівнювані полімерні облицювальні матеріали характеризуються різною пористістю як за кількістю, так і за розміром. Особливо значущим для клінічного застосування є показник кількості великих мікропор в облицювальному полімері, який у нового вітчизняного акрилового полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку в 4 рази менши ніж в аналога на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату.

Новий покривний лак на основі співполімерів метилметакрилату і диметакрилат тріетиленгліколю за своїми технологічними та фізико-механічними властивостями повністю відповідає вимогам згідно з ТУ.У.24.4-00481318-061:2008, створює однорідну плівку, що не просвічує метал, має час затвердіння не більше 3 хвилин, та при нормі показника міцності адгезивного зв’язку не менше 3,5 MPa (згідно з ТУ), має цей показник рівним 7,2±0,1 MPa.

Слід зазначити, що розроблений новий вітчизняний покривний лак на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю для незнімних конструкцій за фізико - механічними властивостями повною мірі відповідає вимогам до цього класу стоматологічних матеріалів; а порівняльна характеристика показала, що новий вітчизняний лак покривний на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю за всіма показниками достовірно перевищує існуючі аналоги та має показник міцності адгезивного зв’язку лакової плівки з металевими поверхнями рівний 7,2±0,1 MPa, який є достовірно (р<0,001) вищим, ніж 2,0±0,03MPa матеріалу на основі поліметилметакрилату.

Порівняльна оцінка показників міцності адгезивного зв’язку (MPa) досліджуваних матеріалів для ґрунтування НКЗП.

Нанесення адгезивної сполуки на металевий каркас здійснювали за допомогою пензлика та запекали в жаровій шафі при температурі 170º С протягом 3 хвилин.

Основна умова до адгезивної системи метал-полімер – це забезпечення надійного сполучення полімерних матеріалів для облицювання зубних протезів з металом конструкції протеза, тобто створення надійного зв'язку елементів матеріалу облицювання та сплаву металу.

Нами була запропонована методика нанесення механічної адгезивної системи (ретенційних пунктів) (патент України на корисну модель № 44305 U, UA від 25.09.2009, Бюл. № 18).

Схема суцільнолитого металевого каркасу з нанесеної механічною адгезивною системою в розрізі.

На суцільнолитий металевий каркас, виготовлений та оброблений в піскоструменневому апараті за загальноприйнятою методикою, запеченим алмазним диском (товщина 0,4 мм) наносили насічки під кутом ≈ 20°-30° до вісі коронки на глибину 0,2 мм. Насічки розташовували на відстані 0,3-0,4 мм одна від одної. На оклюзійну поверхню опірних коронок та проміжної частини також наносили численні насічки перпендикулярно до вісі коронки. У такий спосіб створювали адгезивну систему з допоміжними розвантажувальними майданчиками.

З результатів випробувань були отримані показники міцності з’єднання в системі «метал – лак покривний – полімер» за різними варіантами, з яких видно, що найбільше середнє значення показника міцності при дослідженні на розрив, у зразках виготовлених за нашою методикою, відповідає четвертому варіанту. Величина сили зчеплення становить 21,81±0,27 MPa. При порівнянні четвертого варіанту з іншими його показник достовірно вищий (р<0,001). Так, величина сили зчеплення першого варіанту становить 11,08±0,05 MPa, другого – 14,57±0,1 MPa, третього – 16,40±0,02 MPa.

Таким чином, сила зчеплення в системі «метал – лак покривний – полімер» при нанесенні механічної ретенції за нашою методикою, та використанні запропонованих нами лаку покривного на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю та облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку достовірно (р<0,001) вище, ніж при використанні загальноприйнятої методики (за допомогою перл).

На клінічному етапі було проведено ортопедичне лікування пацієнтів незнімними конструкціями зубних протезів з естетичним облицюванням акриловими полімерними матеріалами.

Візуальну клінічну оцінку стану маргінального пародонту на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями з естетичним полімерним облицюванням, за допомогою проби Шиллера-Писарева, проводили в день фіксації конструкцій, через 7 днів, 6 місяців, 1 рік та 2 роки.

Незначне запалення слизової оболонки зубоясеневої борозни опорних зубів ми спостерігали відразу після фіксації. За показниками проби Шиллера-Писарева, слабо позитивна реакція була виявлена в 30 (71,4%) випадках – в контрольній групі та в 32 (69,5%) – в основній, тоді як позитивна реакція спостерігалася в 8 (19%) випадках контрольної групи та 6 (13%) – в основній. Це пояснюється реакцією на механічне подразнення в результаті тиску фіксуючого цементу та можливою травмою при видаленні його надлишків.

Виходячи із подальших спостережень, згідно з контрольними відвідуванями, вже через тиждень слабо позитивна проба Шиллера–Писарева була виявлена лише в 6 (14,3%) випадках контрольної та 4 (8,7%) випадках основної групи.

Треба зазначити, що протягом подальших контрольних відвідувань проба Шиллера-Писарева була негативною як в контрольній так і в основній групах.

При клінічному аналізі та оцінюванні цілісності облицювального покриття незнімних суцільнолитих протезів через 6 місяців користування протезами ускладнення були виявлені в 7 випадках, що складає 7,36% від загальної кількості протезів. З них 2 (2,1%) – із застосуванням нового вітчизняного акрилового облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку та 5 (5,2%) – з облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату. При використанні облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату зміна кольору спостерігалася в 2 (4,3%) випадках, ще в 3 (6,5%) випадках був наявний відкол облицювання від суцільнолитого каркаса на оклюзійній поверхні опорної коронки в мостоподібному протезі, причому в двох випадках сколювання локалізувалось до межі з ґрунтом, а в одному випадку – до металевої поверхні каркасу. При цьому у даних пацієнтів не було діагностовано порушень з боку прикусу.

Через 12 місяців користування незнімними зубними протезами в контрольній групі зміна кольору спостерігалася ще в 2 (4,3%) випадках, відкол облицювання від суцільнолитого каркаса також у 2 (4,35%) випадках, в одному – сколювання спостерігалося з оральної поверхні одиночної коронки, до межі з покривним лаком, в другому – часткове руйнування на оклюзійній поверхні, в ділянці медіального вестибулярного бугра в межах до металевого каркасу, ще в 2 (4,35%) випадках спостерігалися тріщини естетичного облицювання.

З боку основної групи, де лікування проводилося за розробленою методикою, через 12 місяців спостерігалися 2 (4,08%) випадки тріщин у приясеневій ділянці вестибулярної поверхні, які були відреставровані.

У контрольній групі через 2 роки спостерігався повторний збіг ускладнень – зміна кольору естетичного облицювання в 2 (4,3%) випадках, в 2 (4,3%) – відколювання облицювання на оклюзійній поверхні опорних коронок у межах до покривного лаку та ще в 2 (4,3%) випадках були виявлені тріщини в полімерному покритті на вестибулярній та оклюзійній поверхні.

При обстеженні пацієнтів з основної групи через 2 роки користування металопластмасовими конструкціями було виявлено 2 (4,0%) випадки зміни кольору естетичного облицювання в пришийковій ділянці. Руйнувань естетичного покриття та наявність будь-яких дефектів його цілісності не було.

Через 6 місяців у першій контрольній групі (42 пацієнти), яким було виготовлено 46 конструкцій, оцінці «відмінно» за всіма клінічними критеріями відповідав 41(89,13%) незнімний протез. Оцінку «задовільно», після корегування ускладнень отримали 5 (10,8%) протезів.

В основній групі (46 пацієнтів) було виготовлено 49 конструкцій, через 6 місяців оцінку «відмінно» одержали 47 (95,91%) протезів.

Через рік в контрольній групі оцінку «задовільно» отримали ще 5 (10,8%) конструкцій, тоді як в основній групі всі конструкції за всіма ознаками відповідали оцінці «відмінно».

Через 2 роки спостережень після проведеного аналізу в першій (контрольній) групі було виявлено 6 (13,0%) ускладнень з приводу зміни кольору, відколу облицювання та наявність тріщин. Усі ускладнення були відкореговані в порожнині рота, але вже мали оцінку «задовільно».

В основній групі, через 2 роки, ми спостерігали в 2-х (4,08%) випадках зміну кольору естетичного облицювання в пришийковій ділянці на півтона від визначеного з початку протезування. Це нами було відзначено як «задовільно».

Слід зазначити, що всі ускладнення з боку порушення цілісності естетичного полімерного облицювання НКЗП були виправлені та відкореговані в порожнині рота. Зміна кольору облицювання не перевищувала півтону за шкалою «Vita» та задовольняло пацієнтів.

З боку крайового прилягання НКЗП з естетичним облицюванням за 2 роки спостережень порушень не було виявлено

У пацієнтів контрольної та основної групи, через 7 днів після фіксації НКЗП відмічалася активність запальних порушень на рівні ясенної рідини, де був виявлений високий зміст прозапальних цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8, та складав по ІЛ-1β 7,12±1,2нг/мл в контрольній групі, та 4,22±0,085 нг/мл в основній, по ІЛ-6 1,42±0,21нг/мл в контрольній групі та 0,44±0,08 нг/мл в основній, по ІЛ-8 32,14±4,82нг/мл в контрольній та 29,86±3,54 нг/мл в основній, та незначне (р>0,05) зниження протизапального цитокіну ІЛ-4 12,33±3,02 нг/мл в контрольній групі та 15,35±3,08нг/мл – в основній.

Однак, уже через 6 місяців після ми можемо спостерігати поступове зниження, вмісту прозапальних цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8, що склав по ІЛ-1β 4,66 ±1,2 нг/мл в контрольній групі, та 3,71±1,2 нг/мл в основній, по ІЛ-6 0,81±0,03нг/мл в контрольній групі та 0,54±0,13 нг/мл в основній, по ІЛ-8 24,72±5,64 нг/мл в контрольній та 23,81±5,42 нг/мл в основній та збільшення рівня протизапального цитокіну ІЛ-4 19,61±3,74 нг/мл в контрольній групі та 21,08±3,68нг/мл – в основній.

У продовж подальшого терміну лікування ми спостерігали за відновленням показників продукції основних про- та протизапальних цитокінів, які поступово набули фізіологічної норми, та через 2 роки користування НКЗП з естетичним полімерним облицюванням із достовірністю (р<0,001) мали такі значення вмісту прозапальних цитокінів ІЛ-1β, ІЛ-6, ІЛ-8, що склав по ІЛ-1β 2,83±0,21 нг/мл в контрольній групі, та 2,11±0,18нг/мл в основній, по ІЛ-6 0,12±0,01нг/мл в контрольній групі та 0,08±0,01 нг/мл в основній, по ІЛ-8 18,81±5,04 нг/мл в контрольній та 14,11±4,62 нг/мл в основній і збільшення рівня протизапального цитокіну ІЛ-4 24,86±3,21 нг/мл в контрольній групі та 28,01±4,18 нг/мл в основній.

Таким чином, у пацієнтів після фіксації незнімних ортопедичних конструкцій розвивається пригнічення місцевої імунологічної резистентності, пов'язане з явищами запалення внаслідок відповідної реакції маргінального пародонту на хімічний подразник яким є цемент для фіксації. Відновлення зубних рядів незнімними конструкціями приводить до активації імунної відповіді, що проявляється цитокіновою реакцією з боку пародонту з накопиченням цитокінів у ясеневій рідині опорних зубів та формування стану «напруженого імунного захисту», про що свідчить із достовірністю (р<0,001) аналіз порівняння показників через 7 днів після фіксації протезу та через рік та 2 роки клінічного використання.

Отже, на підставі аналізу ортопедичного лікування пацієнтів незнімними суцільнолитими конструкціями зубних протезів з естетичним облицюванням доведено, що застосування нового облицювального акрилового полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку та нового покривного лаку для ґрунтування на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю металевого каркасу є клінічно обґрунтованим та ефективним.

### ВИСНОВКИ

- У дисертації наведено теоретичне узагальнення клініко-лабораторного вирішення наукового завдання, яке полягає у підвищенні ефективності ортопедичного лікування пацієнтів з дефектами твердих тканин коронкових частин зубів та з малими обмеженими дефектами зубних рядів шляхом обґрунтування методики виготовлення суцільнолитих незнімних конструкцій зубних протезів з естетичним облицюванням новим акриловим полімером та ґрунтуванням новим вітчизняним покривним лаком.

- Доклінічно обґрунтовано та розроблено рецептуру акрилового облицювального матеріалу на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку для незнімних конструкцій зубних протезів, що має вдосконалені естетичні якості та дозволяє безпосереднє моделювання полімерного облицювання на металевому каркасі. Розроблений акриловий облицювальний полімер для незнімних конструкцій за показниками фізико-механічних та технологічних властивостей відповідає вимогам ISO-10477-92. Складено інструкцію щодо його застосування.

- Доклінічно обґрунтовано та розроблено рецептуру покривного лаку на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю для незнімних конструкцій зубних протезів, що має вдосконалені адгезивні властивості. Розроблений покривний лак для незнімних конструкцій за показниками фізико-механічних та технологічних властивостей відповідає вимогам ТУ.У.24.4-00481318-061:2008. Складено інструкцію щодо його застосування.

- З’ясовано, що за критеріями фізико-механічних властивостей розроблений полімерний акриловий облицювальний матеріал на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку за показником водопоглинення достовірно менший (р<0,001) 25,6±0,06 мг/см3 за аналогічний показник облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату – 28,2±0,06 мг/см3. Показник визначення твердості за Хепплером відповідний вітчизняному акриловому облицювальному полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку складає 236,0±0,8 MPa, що є достовірно вищим (Р<0,001) за цей показник облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату 220,4±1,4 MPa. За критеріями фізико-механічних властивостей розроблений лак покривний на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю за всіма показниками достовірно (р<0,001) перевищує існуючі аналоги та має показник міцності адгезивного зв’язку лакової плівки з металевими поверхнями, рівний 7,2±0,1 MPa проти  2,0±0,03 MPa аналога на основі поліметилметакрилату.

- З’ясовано, що за показниками міцності з’єднання в системі «метал – покривний лак – полімер» при спільному використанні запропонованої нами методики створення механічної ретенції металевого каркасу, розробленого ґрунту – нового вітчизняного покривного лаку на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю та нового акрилового облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку величина сили зчеплення становить 21,81±0,27 MPa, що є достовірно вищою (р<0,001), ніж при використанні загальноприйнятої методики 11,08±0,05 MPa, та на 49,1 % ефективнішою.

- За результатами ортопедичного лікування пацієнтів суцільнолитими незнімними конструкціями зубних протезів з полімерним естетичним облицюванням, з’ясовано, що в основній групі за два роки спостережень, 43 (87,75%) незнімних конструкцій з акриловим естетичним облицюванням на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку, отримали оцінку «відмінно», на відміну від 30 (65,21%) конструкцій облицьованих полімером на основі співполімеру метилметакрилату й бутилакрилату.

### Практичні рекомендації

- Розроблений новий вітчизняний акриловий облицювальний полімер на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку, що випускається на промисловій основі, рекомендовано застосовувати відповідно до розробленої інструкції щодо застосування, що забезпечує високе відтворювання його фізико-механічних та естетичних властивостей.

- Розроблений новий вітчизняний полімерний лак покривний на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю, що випускається на промисловій основі, рекомендовано застосовувати відповідно до розробленої інструкції щодо застосування.

- Запропонована вдосконалена методика нанесення механічної адгезивної системи на суцільнолиті каркаси незнімних конструкцій з полімерним естетичним облицюванням (на суцільнолитий металевий каркас, виготовлений та оброблений в піскоструменевому апараті за загальноприйнятою методикою, запеченим алмазним диском (товщина 0,4 мм) наносили насічки під кутом ≈ 20°-30° до вісі коронки на глибину 0,2 мм. Насічки розташовували на відстані 0,3-0,4 мм одна від одної. На оклюзійну поверхню опірних коронок та проміжної частини також наносили чисельні насічки перпендикулярно до вісі коронки).

- Рекомендовано застосування нового вітчизняного акрилового облицювального полімеру на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку разом із розробленим новим вітчизняним лаком покривним на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю для підвищення якості ортопедичного лікування.

ПЕРЕЛІК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ

ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- Бреславец Н. Н. Сравнительная оценка показателей физико-механических свойств полимерных облицовочных материалов для несъемных конструкций зубных протезов / Н. Н. Бреславец // Медицина сегодні і завтра, Харків. 2008. – №2, – С.66-68.

- Бреславец Н. Н. Микроструктура полимерных облицовочных материалов для несъемных конструкций зубных протезов / Н. Н. Бреславец // Український стоматологічний альманах, Полтава. 2010 – №4, – С. 41-44.

- Бреславець Н. М. Клінічне обґрунтування використання нової адгезивної системи для фіксації естетичного облицювального покриття в суцільнолитих незнімних конструкціях зубних протезів / Н. М. Бреславець, В. Г. Томілін // Вісник стоматології, Одеса. – 2012. – №1, – С. 62-65. Автором проведено лабораторне та клінічне дослідження для обґрунтування використання нової адгезивної системи,здійснено підготовку статті до друку.

- Бреславець Н. М. Удосконалення адгезивної системи метал–полімер шляхом розробки нового полімерного покривного лаку / Н. М. Бреславець // Вісник стоматології, Одеса. – 2012. – № 4, – С. 84-87.

- Бреславець Н. М. Експериментальне дослідження нової адгезивної системи «метал – полімер» у суцільнолитих незнімних конструкціях зубних протезів з естетичним полімерним облицюванням / Н. М. Бреславець // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. – № 6 (265), Ч. ІІ, – С. 58-65.

- Бреславець Н. М. Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей полімерного облицювального матеріалу «Сінма-М» / В. П. Голік, І. В. Янішен, Н.М.Бреславець // Український стоматологічний альманах, Полтава. 2006, – №4, – С.66. Автором проведені лабораторні випробування, статистичне опрацювання даних, підготовка тез до друку.

- Бреславец Н. Н. Сравнительная оценка показателей физико-механических свойств полимерных облицовочных материалов «Синма-М» и «Супер Понт» / Н.Н.Бреславец // Вісник стоматології, Одеса. 2008, – №1, – С. 83-84.

- Пат. № 42735 А, UA; Пластмаса для незнімних конструкцій зубних протезів «Сінма – М+V» Голік В.П., Бреславець Н.М., Черняєв С.В. Довгопол Ю.І. від 27.07.2009, Бюл. № 24.

- Пат. № 44305 U, UA; Спосіб фіксації облицювального шару в суцільнолитих незнімних конструкціях зубних протезів Голік В.П., Бреславець Н.М., Перешивайлова І.О. від 25.09.2009, Бюл. № 18.

- Пат. № 83560 U, UA; Лак «Сінма – М+V» для покриття поверхонь металевих конструкцій зубних протезів» Бреславець Н.М., Голік В.П., Бережна О.О., Довгопол Ю.І., Черняєв С.В. від 10.09.2013, Бюл. № 17.

- Бреславец Н. Н. Сравнительная оценка физико-механических свойств облицовочного материала «Синма-М» / В. П. Голик, И. В. Янишен, Н.Н.Бреславец // Материалы XI Международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов, 24-26 мая 2006. Санкт-Петербург. – С. 40-41. Автором проведені лабораторні випробування, статистичне опрацювання даних, підготовка тез до друку.

- Бреславец Н. Н. Физико-механические свойства облицовочного материала «Синма-М» / В. П. Голик, Н. Н. Бреславец, І. А. Перешивайлова // Новые технологии в стоматологии: материалы XIІI Международной конференции челюстно-лицевых хирургов и стоматологов, 20-22 мая 2008. Санкт-Петербург. – С.73. Автором проведені лабораторні випробування, аналіз результатів, здійснено підготовку тез до друку.

- Бреславець Н. М. Порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей полімерних облицювальних матеріалів «Сінма-М», «Superpont», «Сінма-М+V» / В.П.Голік, Н.М. Бреславець // Інноваційні технології в стоматологічну практику: матеріали ІІІ (Х) з’їзду асоціації стоматологів України, Полтава, 2008, – С. 367-368. Автором проведені лабораторні випробування, статистичне опрацювання даних, здійснено аналіз результатів, здійснено підготовку тез до друку.

- Бреславець Н. М. Застосування полімерного облицювального матеріалу для незнімних протезів «Синма-М» / Н. М. Бреславець // Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (20-21 січня 2009р.), Харків. – С. 112-113

- Бреславец Н. Н. Физико-механические свойства облицовочного материала «Синма-М», сравнительная оценка / В. П. Голик, И. В. Янишен, Н.Н.Бреславец // Інноваційні технології в стоматології та щелепно-лицьовій хірургії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 жовтня 2009 року, Харків: ХНМУ. – С. 265-266. Автором проведені лабораторні випробування, статистичне опрацювання даних, здійснено підготовку тез до друку.

- Бреславець Н. М. Технологія виготовлення суцільнолитих металевопластмасових конструкцій зубних протезів / Н. М. Бреславець // Стоматологія – вчора, сьогодні й завтра, перспективні напрямки розвитку: матеріали ювілейної міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 лютого 2009 року, Івано-Франківськ. – С. 99-100.

- Бреславець Н. М. Ортопедичне лікування суцільнолитими металопластмасовими конструкціями зубних протезів. / Н. М. Бреславець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Інноваційні технології в стоматології та щелепно-лицьовій хірургії: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30-31 жовтня 2009 року, Харків: ХНМУ. – С. 252-253.

- Breslavets N. New polymeric facing material for fixed dentures «Sіnma M+V» / N.Breslavets, V.Tomilin, N.Bezyazychnaya // 3rd International Scientific Interdisciplinary Congress for medical students and young doctors. Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine. April 14–16, 2010. p. 218. Автором проведені лабораторні випробування та клінічні дослідження, статистичне опрацювання даних, здійснено підготовку тез до друку.

- Бреславец Н. Н. Исследование микроструктуры полимерных облицовочных материалов для несъемных зубных протезов. / Н. Н. Бреславец // Сучасні досягнення та перспективи розвитку хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії: матеріали республіканської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 14 жовтня 2010, Харків, – С.112-113

- Бреславец Н. Н. Лечение цельнолитыми металлопластмассовыми конструкціями в практике ортопедической стоматологи / Н. Н. Бреславец // Медицина третього тисячоліття: Збірник тез міжвузівської конференції молодих вчених та студентів (19–20 січня 2010р.), Харків. – С. 188-189.

- Бреславец Н. Н. Оценка физико-механических свойств лака покрывного «Синма-М+V» в сравнении с отечественными и зарубежными аналогами / Н.Н.Бреславец // Актуальные вопросы и перспективы развития стоматологии: материалы конференции с международным участием, 11 мая 2011. Харьков: ХНМУ. – С. 29.

- Бреславец Н.Н. Новый лак покрывной «Синма-М+V» для цельнолитых комбинированных конструкций несъёмных зубных протезов / В. П. Голик, Н.Н.Бреславец // Реабилитация в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии : сб. Тр. Респ. Науч.-практ. конф. с междунар. уч. – Минск: изд. Центр БГУ, 2012. – С.311. Автором проведені лабораторні випробування, статистичне опрацювання даних, здійснено підготовку тез до друку.

- Breslavets N. New system of undercuts for facing polymer fixation in fixed cast dentures / N. Breslavets, N. Bezyazychnaya // 4st International Scientific Interdisciplinary Congress for medical students and young doctors. Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine. April 13–14, 2011. p. 218. Автором проведені лабораторні випробування та клінічні дослідження, статистичне опрацювання даних, здійснено підготову тез до друку.

- Бреславец Н. Н. Новая адгезивная система для фиксации эстетичной облицовки в цельнолитых несъемных зубных протезах / Н. Н. Бреславец, В.Г.Томилин // Актуальные проблемы стоматологи: материалы Республиканской научно-практической конференции с международным участием, 8 ноября 2012, м.Бухоро. - С. 27-28. Автором проведені лабораторні випробування та клінічні дослідження, статистичне опрацювання даних, аналіз результатів, здійснено підготовку тез до друку.

АНОТАЦІЯ

Бреславець Н.М. Клініко-лабораторна оцінка полімерного облицювального матеріалу та покривного лаку для незнімних конструкцій зубних протезів. – На правах рукопису.

Дисертаціїя на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. – Харківський національний медичний університет МОЗ України, Харків, 2013.

Дисертаційна робота Бреславець Н.М. присвячена актуальному питанню практичної медицини, яке полягає в підвищенні ефективності ортопедичного лікування металопластмасовими незнімними конструкціями шляхом розроблення нового полімерного облицювального матеріалу на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку та покривного лаку на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю. Удосконалена методика створення адгезивного зв’язку в системі «метал – покривний лак – полімер» для суцільнолитих незнімних конструкцій зубних протезів з полімерним естетичним облицюванням шляхом розроблення нового способу створення механічної ретенції.

На підставі аналізу показників клінічних досліджень було підтверджено функціональну ефективність ортопедичного лікування з застосуванням запропонованої нами методики, яка базується на спільному використанні запропонованої нами системи нанесення ретенційної системи на металевий каркас, ґрунтуванні новим покривним лаком на основі співполімерів метилметакрилату й диметакрилат тріетиленгліколю та естетичним облицюванням новим акриловим полімером на основі співполімеру метилметакрилату й фторкаучуку. Зменшення кількості ускладнень упродовж клінічного використання дозволяє рекомендувати розроблену методику для широкого практичного використання.

Ключові слова: незнімний суцільнолитий комбінований зубний протез, акриловий облицювальний полімер, покривний лак, механічна ретенція.

АННОТАЦИЯ

Бреславец Н.Н. Клинико-лабораторная оценка полимерного облицовочного материала и покрывного лака для несъемных конструкций зубных протезов. – На правах рукописи.

Дисертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.22 – стоматология. – Харьковский национальный медицинский университет МЗ Украины, Харьков, 2013.

Диссертация Бреславец Н.Н. посвящена актуальному вопросу практической медицины, который заключается в повышении эффективности ортопедического лечения металлопластмассовыми несъемными конструкциями путем разработки и использования нового полимерного облицовочного материала на основе сополимера метилметакрилата и фторкаучука и покрывного лака на основе сополимеров метилметакрилата  и диметакрилат тріетиленгликоля.

Разработана и доклинически обоснована рецептура полимерного акрилового облицовочного материала на основе сополимера метилметакрилата и фторкаучука для несъемных конструкций зубных протезов в соответствии с требованиями ISO-10477-92. Составлена инструкция по его применению.

Разработана и доклинически обоснована рецептура покрывного лака на основе сополимеров метилметакрилата  и диметакрилат тріетиленгликоля для несъемных конструкций зубных протезов в соответствии с требованиями ТУ.У.24.4-00481318-061:2008. Составлена инструкция по его применению.

Усовершенствована методика создания адгезивной связи в системе «металл-покрывной лак-полимер» для цельнолитых несъемных конструкций зубных протезов с полимерным эстетическим облицеванием путем разработки нового способа создания механической ретенции.

Доказано, что по критериям физико-механических свойств, разработанный полимерный акриловый облицовочный материал на основе сополимера метилметакрилата и фторкаучука по показателю водопоглощения достоверно меньше (р<0,001) 25,6±0,06 мг/см3 аналогичного показателя облицовочного полимера на основе сополимера метилметакрилата и бутилакрилата - 28,2±0,06мг/см3. Показатель определения твердости по Хепплеру отечественного акрилового облицовочного полимера на основе сополимера метилметакрилата и фторкаучука составляет 236,0±0,8 MPa, что является достоверно выше (Р<0,001) этого показателя у аналога на основе сополимера метилметакрилата и бутилакрилата 220,4 ± 1,4 MPa.

Согласно результатов исследований физико-механических свойств. разработанный покрывной лак на основе сополимеров метилметакрилата  и диметакрилат триэтиленгликоля по всем показателям достоверно (р<0,001) превышает существующие аналоги и имеет показатель прочности адгезивной связи лаковой пленки с металлической поверхностью, равный 7,2 ± 0,1 MPa против 2,0±0,03 MPa у аналога на основе полиметилметакрилата.

По результатам испытаний были получены показатели прочности соединения в системе «металл - лак покрывной - полимер» с различными вариантами создания механической ретенции и используемых материалов, из которых видно, что наибольшее среднее значение показателя прочности при испытании на разрыв соответствует образцам, изготовленным по нашей методике, и составляет 21,81±0,27МРа, что является достоверно выше (р<0,001), чем при использовании общепринятой методики 11,08 ± 0,05 MPa.

На основании анализа показателей исследований была подтверждена клиническая эффективность ортопедического лечения комбинированными цельнолитыми несъемными зубными протезами при совместном применении предложенной нами методики нанесения механической ретенционной системы на металлический каркас, дальнейшего грунтования на основе сополимеров метилметакрилата и диметакрилат триэтиленгликоля и эстетического облицевания протеза новым акриловым полимером на основе сополимера метилметакрилата и фторкаучука.

По результатам ортопедического лечения пациентов цельнолитыми несъемными конструкциями зубных протезов с полимерным эстетическим облицеванием выяснено, что в основной группе, за два года наблюдений, 43 (87,75%) несъемные конструкции с полимерным акриловым эстетическим облицеванием на основе сополимера метилметакрилата и фторкаучука получили оценку «отлично», в отличие от 30 (65,21 %) конструкций облицованных полимером на основе сополимера метилметакрилата и бутилакрилата.

На основании анализа показателей клинических исследований была подтверждена функциональная эффективность ортопедического лечения, основанного на совместном использовании предложенной нами системы нанесения ретенционной системы на металлический каркас, грунтования новым покрывным лаком на основе сополимеров метилметакрилата  и диметакрилат триэтиленгликоля и эстетического облицевания новым акриловым полимером на основе сополимера метилметакрилата и фторкаучука. Уменьшение количества осложнений в течение клинического использования позволяет рекомендовать разработанную методику для широкого практического использования.

Ключевые слова: несъемный цельнолитой комбинированный зубной протез, акриловый облицовочный полимер, покрывной лак, механическая ретенция.

SUMMARY

Breslavets N.N. Clinical and laboratory evaluation of polymer facing material and coating varnish for fixed dentures. – Manuscript.

The dissertation of candidate of medical sciences degree in speciality 14.01.22 – Stomatology. – Kharkiv National Medical University, Ministry of Health of Ukraine, Kharkiv, 2013.

The thesis deals with a pressing issue of practical medicine consisting in improving efficiency of orthopedic treatment with plastic bonded to metal fixed dentures by development and application of a new polymer facing material and coating varnish. The work advocates the method of creating adhesion in metal – coating varnish – polymer structure for whole piece dentures with esthetic polymer facing.

Based upon clinical evidence, clinical efficiency of orthopedic treatment with composite whole piece fixed dentures using the method of fixing a mechanic retention structure on the metal base with further applying a new coating varnish and esthetic facing with a new acrylic polymer has been proven.

Decreased number of complications in clinical practice allows the method in question to be recommended for wider practical use.

Key words: whole piece fixed denture, acrylic facing polymer, coating varnish, mechanic retention.

### ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

НКЗП – незнімні конструкції зубних протезів

ММА – метилметакрилат

ПММА – поліметилметакрилат

ТГМ- диметакрилат тріелиленгліколю

БА – бутилакрилат

СКФ – фторкаучук

ІЛ 1β – інтерлейкін 1 β

ІЛ 4 – інтерлейкін 4

ІЛ 6 – інтерлейкін 6

ІЛ 8 – інтерлейкін 8