УДК 616.31-022:616.314-76-085.46;

- В. Ганчо, П. Л. Ющенко, М. Д. Король

Мікробіоценоз ротової рідини пацієнтів за умов застосування силіконових відбиткових матеріалів при виготовленні незнімних конструкцій зубних протезів

ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

Протезування зубів - це один із найпоширеніших методів стоматологічної допомоги. Основними критеріями оцінки якості матеріалів, які використовуються для виготовлення зубних протезів, є певні фізико-механічні стандарти [1], а також біохімічні та медико-біологічні характеристики впливу матеріалів на ротову порожнину і організм людини в цілому [2]. Не менш важливим критерієм оцінки матеріалів має бути характеристика впливу матеріалів на мікрофлору порожнини рота. У її складі є чимало мікроорганізмів, які за певних умов можуть спричиняти ті чи інші захворювання [3, 4]. Проте проблема мікробіологічної інертності ортопедичних матеріалів залишається на сьогодні недостатньо вивченою.

Метою роботи було вивчення впливу силіконових відбиткових матеріалів, які використовуються для виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів, на мікробіоценоз ротової рідини пацієнтів.

Матеріали і методи дослідження. У дослідах брали участь 57 пацієнтів, у яких отримували відбитки матеріалами <SwissТЕС», «Speedex», «Zetaplus», «Lastic 90», «Lasticomp», «Consiflex» типу 0 і типу 1. Ротову рідину відбирали в стерильні пробірки до і після отримання відбитків. Кількість колонієутворювальних одиниць (КУО) визначали відповідно до наказу МОЗ СРС. № 535 від 22. 04. 1985 р. «Про уніфікацію мікробіологічних (бактеріологічних) методів дослідження, вживаних в клініко-діагностичних лабораторіях лікувально-профілактичних установ» [5].

Статистичну обробку отриманих результатів дослідження проводили з використанням програми «Microsoft Excel 2003». Достовірність отриманих результатів аналізували за критерієм Ст'юдента.

Результати дослідження. Кількісна характеристика вмісту аеробних і факультативно анаеробних мікробів у ротовій рідині наведена втабл. 1.

Таблиця 1

Загальна кількість мікроорганізмів ротової рідини пацієнтів

| № П/'Г. ; | Матеріал | Кількість обстежених (n) | Час дослідження | КУО/ мл, M±m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Speedex» | 9 | до протезування після зняття відбитків | х 105± 4,1 х105 х 105± 1,9x105 |
| 2 | «Zetaplus» | 9 | до протезування після зняття відбитків | 5,2 х 105± 3,2x105 0,4 х 10± 0,2x105* |
| 3 | «SweesTEC» | 9 | до протезування після зняття відбитків | 2,0 х 106± 1,9 х 106 3,3 х 106± 2,2 х 106 |
| 4 | «Lasticomp» | 9 | до протезування після зняття відбитків | 1,0х 105± 0,6x105 2,5x10± 1,7x105 |
| 5 | «Consiflex»Tип 1 | 9 | до протезування після зняття відбитків | 5,3 х 105± 3,5 х 105 2,0 х 10±1.5 х 105 |
| 6 | «Consiflex»Tип 0 | 6 | до протезування після зняття відбитків | 2,8 х 105 ± 2,5 x 105 5,5 х 105 ± 4,9 x 105 |
| 7 | «Lastic 90» | 6 | до протезування після зняття відбитків | 12,5 х 105 ± 8.2 х 105 0,8 х 105 ± 0,3 х 105 |

Як видно з результатів, загальна кількість мікроорганізмів у всіх зразках складає в середньому 1,86 х106, що відповідає нормі. Після використання матеріалів <SwissТЕС», «Speedex», «Lasticomp», «Consiflex» типу 0 і типу 1 показник загальної мікробної заселеності достовірно не змінюється і складає в середньому 2,22x105 КУО в 1 мл ротової рідини.

Використання матеріалу  «Lastic 90» призводить до вірогідного зниження в 15,6 разу (р < 0,005) показника загальної кількості мікробів ротової рідини, а матеріалу «Zetaplus»- в 6,5 разу (р < 0,05).

Результати вивчення частоти виділення стрептококів, стафілококів, та дріжджеподібних грибів із ротової рідини обстежених людей наведені в табл. 2.

Отримані дані показали, що стрептококи є постійними нормальними мешканцями порожнини рота і виділяються з ротової рідини людей майже в 100% випадків, причому переважають культури негемолітичних стрептококів (S. salivarius та ін.) та зеленильних стрептококів (S.mitis та ін.), тоді як бета-гемолітичні стрептококи (S. pyogenes та ін.) зустрічаються значно рідше - в 30% випадків (17 із 57 осіб). Після зняття відбитків частота виділення стрептококів як загалом, так і окремо по групах не змінювалася,

До протезування частота виявлення стафілококів складала в середньому 52,5% (ЗО із 57 обстежених), після протезування вона не змінювалася. При вивченні видової належності стафілококів установлено, що частіше в ротовій рідині виявлявся епідермальний стафілокок - 72 культури (63,2%), значно рідше - золотистий стафілокок - 48 культур (42,1%). Статистично достовірні відмінності вмісту різних видів стафілококів у ротовій рідині пацієнтів до і після протезування не виявлені.

Дріжджеподібні гриби роду Candida були виділені до протезування в 31,6% випадків (у 18 із 57 обстежених) та після зняття відбитків - у 29,8% випадків (у 17 із 57 обстежених). Отже, статистично достовірних змін частот, виділення дріжджеподібних грибів після зняття відбитків нами не визначено.

Щодо частоти виділення різних видів мікроорганізмів ротової рідини від обстежених людей до і після зняття відбитків статистично достовірних змін установити не вдалося незалежно від типу силіконового відбиткового матеріалу.

Висновки

- Силіконові відбиткові матеріали «Lastic 90» і <Zetaplus>  виявляють антимікробну активність відносно мікроорганізмів ротової рідини людини.

- Матеріали «SwissTEC», «Lasticomp», «Consiflex» і «Speedex» виявилися біологічно нейтральними щодо нормальної мікрофлори ротової рідини пацієнтів.

За умов використання від-иткових матеріалів частота виділення основних представників нормальної мікрофлори порожнини рота не змінюється.