Дюдина И.Л.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ФУНКЦИИ ПУЛЬПЫ НА ЭТАПАХ ЛЕЧЕНИЯ ЦЕЛЬНОЛИТЫМИ НЕСЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ПРОТЕЗОВ

Харьковский Государственный медицинский университет, Украина

Актуальность.  Сохранение функциональной активности пульпы зуба имеет важное значение для профилактики пульпитов в препарированных опорных зубах, которые используются под опору цельнолитых несъемных конструкций протезов и, в связи с этим, для увеличения сроков пользования ими.

Многими авторами проводились работы по уменьшению чувствительности препарированных интактных опорных зубов на этапах протезирования несъемными конструкциями протезов, т.е. покрывались различными материалами, провизорными коронками, которые фиксировались на одно- и многокомпонентные пасты. Но не одна из предложенных методик не приводила к восстановлению поврежденных во время операции препарирования твердых тканей отростков одонтобластов(Абакаров С.И., Чертыковцев В.Н. и др. 1994; Абакаров С.И., Логинова Н.К. 2001; Лагута Н.Я. и др. 1990).

Материалы и методы исследования. Нами был проведен эксперимент на лабораторных животных ( белых крысах линии WAG весом 220-230 гр.), в количестве 15 особей, которым были препарированы твердые ткани зубов под анестезиологической защитой. После чего зубы покрывались адгезивом «Терафил» (производства Украина) с добавлением антигомотоксического препарата «Траумель» фирмы Hell. После чего у 5 особей, у которых были обработаны зубы вышеуказанным методом зубы удалили через 1 неделю после покрытия, у других 5 – через 2 недели и последних 5 особей – через 1 месяц. Затем они были подвержены декальцинации по общепринятой методике, изготовлены микроскопические среды, которые изучали под электронным микроскопом.

Результаты исследования показали, что через 1 неделю после покрытия наблюдалась морфофункциональная деструкция дентина, декальцинация, разрыхление, образование полостей. Через 2 недели существенных изменений не произошло. Отчетливый позитивный результат был обнаружен через 1 месяц. Отмечали полноценную регенерацию отростков одонтобластов, которая происходила в боковых ответвлениях и с максимально выраженным накоплением РНК в цитоплазме. При этом обмечали формирование многочисленных шарообразных участков обезыствления в толще дентина и интенсивную кальцификацию слоя на поверхности дентина. Органический матрикс дентина выглядел не измененным.

Выводы. Полученные данные доказывают возможность восстановления рецепторного аппарата интактных препарированных зубов после операции препарировании твердых тканей.

Литература:

1.Абакаров С.И., Чертыковцев В.Н., Абакаров М.Г., Омаров О.Г., Аджиев К.С. Гемодинамика в пульпе опорных зубов после их препарирования для изготовления металлокерамических протезов // Стоматология. – 1994. - №3. – С. – 55-57.

2. Абакаров С.И., Логинова Н.К., Сорокин Д.В. Гемодинамика в пульпе зубов, препарированных для изготовления металлокерамических протезов при различной степени конвергенции боковых зубов // Стоматология. – 2001. - №3. – с. 43-45.

3. Лагута Н.Я., Воробьев В.С., Кулагин А.П., Попов А.В., Шах Г.Е. Влияние депульпирования на состояние твердых тканей зуба // Стоматолоигя. – 1990. - №2. – С. 13-16.