Янішен І.В., Голік В.П., Мовчан О.В.

Кваліметрична оцінка та порівняльний аналіз якості

адгезивних матеріалів для підвищення фіксації знімних зубних протезів

Харківський національний медичний університет, Україна

Актуальність. Потреба дорослого населення України у повному знімному протезуванні досить значна і складає 57,5 осіб (77,35 протезів) на 1000 обстежених [1]. Повна відсутність зубів реєструється вже у віковій групі 45-49 років, складаючи в цілому 6,3±0,67% випадків на 100 обстежених [2]. При цьому, кількість щелеп з повною відсутністю зубів і несприятливими анатомо-топографічними умовами протезного ложа, досягає 87,1% від загальної їх кількості (15,1% верхніх і 72,0% нижніх щелеп).

Повна адентія визиває психологічні, особисносні зміни, порушує соціальну толерантність, змінює характер харчування [3]. Концепція ортопедичного лікування літніх людей знімними конструкціями повинна включати різні види лікування, тобто мати  індивідуальний підхід. Відновлення повноцінних зубних рядів забезпечує стійке підвищення якості життя, оскільки знімає обмеження по відношенню до такого найважливішого чинника комфортного життя, як живлення, впливає на загальний стан організму і травну систему, зокрема, мають велике значення для створення зовнішнього вигляду людини.

До теперішнього часу немає досконалого методу ортопедичного лікування, який би надавав гарантовану фіксацію протезу на беззубій нижній щелепі, особливо у випадках її різкої атрофії чи інших численних змін рельєфу слизової оболонки порожнини рота. Сила адгезії, яка виникає між базисом протеза і слизовою оболонкою протезного ложа за рахунок ротової рідини, не завжди достатня для повноцінної фіксації, а тим більше, стабілізації повних знімних протезів, внаслідок чого погіршується їхня функціональна цінність. Використання адгезивних засобів істотно підвищує ефективність фіксації та стабілізації повних пластинкових протезів за несприятливих анатомо- топографічних умов жувального апарату. Адгезивні композиції прості у вживанні. Вони підвищують функціональну цінність не лише знов виготовлених, але і старих протезів, зменшують зсув протеза з протезного ложа, попадання їжі під протез, тому використання протеза стає комфортнішим.

В даний час на ринку стоматологічних матеріалів України адгезивних засобів для знімних протезів достатньо багато, проте здебільшого вони імпортного виробництва і порівняно коштовні для осіб літнього віку; адгезивні засоби випускаються у вигляді порошків, кремів, гелів, препаратів штучної слини і фіксуючих прокладок.

Та при вирішенні проблеми фіксації та стабілізації знімного протеза на тканинах протезного ложа в знімному протезуванні не завжди враховується сприйняття адгезивного засобу пацієнтом, а також  взаємодія таких чинників, як «протез-адгезив», «адгезив-слизова оболонка порожнини рота», «адгезив-мікрофлора порожнини рота», тобто біобезпечність адгезивної композиції [3].

Шляхом дослідження якісних характеристик (на базі Центральної заводської лабораторії вітчизняного виробника стоматологічних матеріалів – АТ «Стома» та кафедри ортопедичної стоматології ХНМУ) був розроблений і впроваджений в виробництво в АТ «Стома» новий адгезивний матеріал «Стомафікс» для фіксації знімних зубних протезів. Токсикологічна експертиза матеріала проведена Інститутом екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України, матеріал має свідоцтво про державну реєстрацію в МОЗ України.

Мета дослідження - доцільність клінічного застосування адгезивних матеріалів та вивчення на основі експериментального обґрунтування фізико-механічних властивостей у відповідності до вимог ІSО-10873 та кваліметричної оцінки якості матеріалів.

Матеріали та методи дослідження.

Порівняльний аналіз якості адгезивних матеріалів для підвищення якості фіксації знімних зубних протезів та жувальної ефективності, а також скорочення періоду адаптації клінічної експлуатації включав узагальнення результатів лабораторного вивчення властивостей слідуючих матеріалів: «Стомафікс» АТ «Стома» (м. Харків, Україна), «Corega» («Стафорд Мілер», Ірландія), та «Lacalut» («Аркам Гмбх», Германія), що передбачено ISO-10873: консистенція, міцність на розрив, розчинність, адгезія з пластмасою, адгезія з металом, в’язкість умовна. За перерахованими параметрами досліджено кваліметричну оцінку зразків адгезивних матеріалів для підвищення якості фіксації знімних зубних протезів.

Результати дослідження.

За показником консистенція, як підтверджують результати лабораторних випробувань (табл.1), усі матеріали відповідають вимогам ISO-10873 та суттєво (р≤0,05) поміж собою не відрізняються. При цьому, досліджені матеріали характеризуються незначним запасом у порівнянні з індикативним показником. Для вказаних матеріалів отримані і відповідні кваліметричні показники, інформативність – висока та  коливається у межах (0,911÷0,980) біт.

Міцність на розрив зразків із адгезивних матеріалів для підвищення якості фіксації знімних зубних протезів (див. табл. 1) характеризується виразним запасом міцності, що перевищує відповідне індикативне значення ISO-10873 на (50÷60)%, крім матеріалу «Lacalut», що як відомо може знижувати якість адгезії та впливати на терміни її клінічної експлуатації.

При цьому, застосування матеріалу  «Corega» становить (17,9±1,0) кПа та достовірно не відрізняється від показника матеріалу «Стомафікс» - (33,5±0,4) кПа, а для матеріалу «Lacalut» - (17,9±1,0) кПа, що і забезпечує відповідні кваліметричні показники у межах (0,447÷0,838) біт. Наведена розбіжність у показниках визначає додаткові технологічні можливості при використанні адгезивних матеріалів.

Розчинність адгезивних матеріалів для підвищення якості фіксації знімних зубних протезів (див. табл. 1) характеризується найбільшою (р≤0,001) для матеріалу «Lacalut» - (41,5±0,9) мм/год, тоді як матеріали  «Стомафікс» - (35,8±0,6) мм/год та «Corega» - (35,5±0,8) мм/год за цією властивістю не перевищують індикативний показник та, водночас є достовірно нижчими, ніж для матеріалу «Lacalut»; кваліметричні закономірності відображаються показниками інформативності, що коливаються у межах (0,223÷0,351) біт.

Таблиця 1

Результати лабораторного вивчення властивостей адгезивних

матеріалів для підвищення якості фіксації знімних зубних протезів

| Властивості адгезивних матеріалів |  | Індикатори якості по ISO-10873 | Адгезивні матеріали |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | «Стомафікс» | «Corega» | «Lacalut» |
| Консистенція | М±m, мм | ≥30,0 | 32,5±0,4 | 32,9±1,0 с | 30,6±0,2 в |
|  | S | 1,0 | 0,923 | 0,911 | 0,980 |
|  | h0, біт | 0 | 0,107 | 0,123 | 0,029 |
| Міцність на розрив | М±m, кПа | ≥15,0 | 33,5±0,4 | 33,2±0,6 с | 17,9±1,0 в |
|  | S | 1,0 | 0,447 | 0,452 | 0,838 |
|  | h0, біт | 0 | 0,519 | 0,518 | 0,214 |
| Розчинність | (М±m), мм/год | ≤50,0 | 35,8±0,6 | 35,5±0,8 с | 41,5±0,9 в |
|  | S | 1,0 | 0,716 | 0,710 | 0,830 |
|  | h0, біт | 0 | 0,345 | 0,351 | 0,223 |
| Адгезія з пластмасою | М±m, МПа | ≥1,5 | 2,4±0,4 | 2,9±0,3 с | 1,9±0,1 |
|  | S | 1,0 | 0,625 | 0,652 | 0,789 |
|  | h0, біт | 0 | 0,424 | 0,402 | 0,270 |
| Адгезія з металом | М±m, МПа | ≥1,5 | 2,1±0,1 | 2,3±0,2 с | 1,7±0,08 в |
|  | S | 1,0 | 0,714 | 0,652 | 0,882 |
|  | h0, біт | 0 | 0,347 | 0,402 | 0,160 |
| В’язкість умовна | М±m, c | ≥60,0 | 67,8±0,2 | 68,3±0,2 с | 62,0±0,6 в |
|  | S | 1,0 | 0,882 | 0,878 | 0,967 |
|  | h0, біт | 0 | 0,160 | 0,165 | 0,047 |
| Узагальнений показник якості - Н, біт |  |  | 0,317 | 0,327 | 0,157 |
| а – достовірні відмінності між матеріалом 1 та матеріалом 2 на рівні р≤0,05; в – достовірні відмінності між матеріалом 3 та матеріалом 1 на рівні р≤0,05; с – достовірні відмінності між матеріалом 2 та матеріалом 3 на рівні р≤0,05; S – відносний стандартизований та h0 - кваліметричний коефіцієнти матеріалу |  |  |  |  |  |

За показником адгезія з пластмасою (див. табл. 1), досліджувані матеріали на 40-45% перевищують індикативні значення ISO-10873, що здатне забезпечувати надміцність базису при динамічних навантаженнях. Так, для матеріалу «Lacalut» адгезія з пластмасою становить (1,9±0,1) МПа, тоді як для матеріалу «Стомафікс» - (2,4±0,4) МПа, а «Corega» - (2,9±0,3) МПа. Для вказаних матеріалів отримані і відповідні відносні стандартизовані та кваліметричні показники, які коливаються у межах (0,270÷0,424) біт, що свідчить по їх надвисоку технологічну якість.

За показником адгезія з металом (див. табл. 1), досліджувані матеріали на 25-30% перевищують індикативні значення ISO-10873, що підвищують когезію металевого базису знімного протезу до та слизової оболонки. Так, для матеріалу «Lacalut» адгезія з металом становить (1,7±0,08 ) МПа, тоді як для матеріалу «Стомафікс» - (2,1±0,1) МПа, а «Corega» - (2,3±0,2) МПа. Для вказаних матеріалів отримані і відповідні відносні стандартизовані та кваліметричні показники, які коливаються у межах (0,160÷0,402) біт. В’язкість умовна на момент застосування адгезивних матеріалів для підвищення якості фіксації знімних зубних протезів коливається у межах (62,0-68,3)с та є найменшою у разі застосування матералу «Lacalut» - (62,0±0,6)с, а найбільшою для матеріалу «Corega» - (68,3±0,2)с, р≥0,05. При цьому, в результаті аналізу даних лабораторних досліджень виявлено, що при найменшій умовній в’язкісті, відповідно знижується адгезія знімних зубних протезів та порушує їх фіксацію і стабілізацію при клінічній експлуатації, що значно подовжує термін адаптації пацієнтів та знижує якість життя. Для вказаних матеріалів отримані і відповідні відносні стандартизовані та кваліметричні показники, які коливалися у межах (0,047÷0,327) біт.

Рис.1. Кваліметричний профіль адгезивних матеріалів для підвищення якості фіксації знімних зубних протезів

Узагальнений аналіз вивчених властивостей свідчить про наявність специфічного кваліметричного профілю для кожного із адгезивних матеріалів для підвищення фіксації знімних зубних протезів, що в свою чергу скоротить період адаптації клінічної експлуатації, підвищить жувальну ефективність та якість життя (рис.1).

Висновок. В результаті аналізу даних лабораторних досліджень виявлено, що при застосуванні адгезивних матеріалів підвищується адгезія знімних зубних протезів та покращує їх фіксацію і стабілізацію при клінічній експлуатації, що значно вкорочує термін адаптації пацієнтів та підвищує якість життя.

Список використаної літератури.

1. Арутюнов С.Д., Трезубов В.Н. Современные методы фиксации  съёмных зубных протезов: учебное пособие для медицинских вузов.- М.: ТЕИС, 2009.-123с.

2. Кицул И.С.  Изучение потребности  населения  в ортопедической стоматологическою, помощи // Проблемы социальной гигиены, организации здравоохранения и истории медицины. Иркутск, - 2007. -33.-С.27-29.

3. Леонтьев В.К., Шиленко Ю.В. Социальная стоматология на современном этапе // Стоматология. - 1999. - С. 5-11.

4. Яковлев О.Г., Архипов В.Д., Веткова С.Ф., Зуева С.А., Кравченко В.В. Стоматологические медико-социальные аспекты реабилитации пожилых. //Сборник статей и тезисов, докладов и лекций III Международного семинара по вопросам пожилых «Самарские лекции», 1998.С.165-166

5. Рожко М.М., Михайленко Т.М., Онищенко В.С. Довідник з ортопедичної стоматології.- Київ, 2004.- 290с.

6. Рожко М.М., Неспрядько В.П. Ортопедична стоматологія.-Київ,2003.- 584с.

7. Лебеденко И.Ю., Каливраджиян Э.С., Ибрагимова Т.И. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при полной потере зубов. – Москва, 2005. – 397 с.