ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ

ГОЛІК В.П.,

ЯРОВА А.В.,

ЯНІШЕН І.В.

КЛІНІКО-ОРІЄНТОВАНІ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

НЕЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ:

тимчасові коронки

Монографія

Харків

2015

УДК 616:314-085.477-76

ББК 56.6

Г 60

Рецензенти:

Гризодуб В.І., доктор медичних наук, професор

(Харківська медична академія післядипломної освіти);

Король Д.М., доктор медичних наук, професор

(Українська медична стоматологічна академія)

Затверджено Вченою радою Харківського національного

медичного університету протокол № 4 от 16.04.2015 р.

Колектив авторів:

Голік В.П., докт. мед., наук, залуж професор

Ярова А.В., канд. мед. наук, асистент,

Янішен І.В., кан. мед. наук, доцент

Голік В.П.

Г 60          Клініко-орієнтовані технології якості ортопедичного лікування незнімними конструкціями: тимчасові коронки / В.П. Голік, А.В. Ярова, І.В. Янішен. – Х., ХНАДУ, 2015. – 136 с.

ISBN

Монографія присвячена підвищенню якості ортопедичного лікування пацієнтів незнімними конструкціями шляхом удосконалення клініко-орієнтованої технології за рахунок розроблення та клініко-лабораторного обґрунтування застосування цільового стоматологічного матеріалу для виготовлення тимчасових коронок з оптимізацією методики їх виготовлення. Вивченні  фізико-мехнічні та клініко-технологічні  властивості матеріалів, які використовуються для виготовлення тимчасових коронок в клініках ортопедичної стоматології  Украіни.

УДК 616.314-089.23-77

ББК 56.6

ISBN 	© Голік В.П, Ярова А.В.,

Янішен І.В., 2015

|  | ПЕРЕДМОВА |
| --- | --- |

Ортопедична стоматологія – найбільш розвинута та багатообіцяюча область української охорони здоров’я, успіх розвитку якій в більшості залежить від успіхів матеріалознавства. У клініках широко використовується вітчизняні матеріали, обладнання,методи лікування, завдяки чому все більше зменшується відстань між якістю надання стоматологічної допомоги в Україні та Європі. Має багатий попит на імпортну продукцію та обладнання, що приводе до значного росту вартості стоматологічної продукції та послуг.

Значний вклад у розвиток вітчизняного стоматологічного матеріалознавства на протязі останніх років вносять співробітники акредитованої випробувальної лабораторії стоматологічних матеріалів та виробів АО «СТОМА» (м. Харків).

Монографія, пропонована широкому колу спеціалістів ортопедичного стоматологічного профілю, є систематизований огляд літератури, який освітлює питання використовування різних матеріалів при застосуванні тимчасових коронок із вітчизняного акрилового матеріалу на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями, та порівнянну оцінку фізико-математичних та клініко-технологічних властивостей сертифікованих в Україні матеріалів у порівнянні з новим вітчизняними акриловим матеріалом «Акродент».

Автори не ставили перед собою завдання освітлення всього різноманіття матеріалів, технологій та методик, використовуючи при застосуванні тимчасових коронок, а обмежилися основними даними по суті матеріалу, що викладався.

Монографія призначена для студентів, інтернів, стоматологів-ортопедів та зубних техніків. Крім того, монографія має бути використана викладачами в наукових закладах медичного профілю, різноманітних рівнях акредитації для впровадження у науковий процес.

|  | ВСТУП |
| --- | --- |

Впродовж останнього десятиліття більшість країн Європейського регіону  використовує принципи стратегії досягнення «Здоров’я для всіх» як основу політики в галузі охорони здоров’я (ВОЗ, 1998, 2004). Результати першої оцінки загальних змін, що відбуваються у Європейському регіоні у напрямку цілей, сформульованих цією стратегією, показали, що важливими проблемами суспільного здоров’я стоматологічна захворюваність, проблеми якісної стоматологічної допомоги та розробка і удосконалення способів лікування, зокрема із застосуванням нових матеріалів та технологій. Сучасні погляди на ортопедичне лікування стоматологічних хворих базуються на комплексному підході, який зокрема передбачає раннє відновлення жувальної функції, забезпечення клінічної та естетичної ефективності. У цьому контексті непересічне значення має вирішення проблеми розробки цільового матеріалу для тимчасових коронок та обґрунтування його клінічного застосування [1, 2, 3, 4]. Відсутність, до останнього часу, вітчизняних цільових матеріалів для тимчасових коронок та методики їх виготовлення звужує можливості лікаря ортопеда – стоматолога щодо якісного лікування цілої низки патологічних та фізіологічних станів і повноцінного відновлення жувальної функції на етапах протезування [5, 6, 7, 8].

Для виготовлення тимчасових коронок застосовуються різні допоміжні матеріали, фізико-механічні та клініко-технологічні властивості яких не відповідають функціональному призначенню у разі виготовлення із них тимчасових ортопедичних конструкцій. При застосуванні пломбувальних матеріалів не враховується можливий гістотоксичний вплив на м’які тканини протезного ложа [9, 10, 11]. Водночас, комплексні дослідження щодо обґрунтування рецептури, розробки чи удосконалення методики клінічного застосування вітчизняного цільового стоматологічного матеріалу  для виготовлення тимчасових коронок – відсутні, що визначає актуальність проблеми та обраної теми.

Дослідження виконано відповідно до комплексного плану Харківського національного медичного університету МОЗ України та у межах НДР кафедри ортопедичної стоматології «Профілактика, діагностика та лікування основних стоматологічних захворювань» (№ держреєстрації 0102U001872). Автори є безпосередніми виконавцями фрагментів досліджень, присвячених розробці, експериментальному обґрунтуванню, клінічній апробації першого цільового вітчизняного матеріалу для виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій.

Удосконалено ортопедичне лікування незнімними конструкціями за рахунок розробки та клініко-лабораторного обґрунтування цільового стоматологічного матеріалу для виготовлення тимчасових коронок з оптимізацією методики із виготовлення.

Розроблено та експериментально обґрунтовано рецептуру цільового стоматологічного матеріалу для виготовлення тимчасових коронок та скласти відповідну інструкцію.

На основі клініко-лабораторного проведено порівняльний аналіз фізико-механічних та клініко-технологічних властивостей матеріалів, які застосовуються для виготовлення тимчасових коронок.

Удосконалино технологічний процес ортопедичного лікування незнімними конструкціями зубних протезів за рахунок покращення клініко-лабораторної методики виготовлення тимчасових коронок, спрямовану на зменшення рівня залишкового мономеру.

Обґрунтовано клінічне застосування тимчасових коронок на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями зубних протезів.

Автори проведили оцінювання якості життя пацієнтів на етапах лікування із застосуванням тимчасових коронок.

Об’єкт дослідження. Властивості та методика застосування матеріалів для виготовлення тимчасових коронок; тимчасові коронки на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями зубних протезів.

Предмет дослідження. Структурно – функціональні, фізико – механічні, клініко-технологічні властивості та особливості клінічного застосування тимчасових коронок.

– Автором вперше розроблений вітчизняний цільовий матеріал для тимчасових коронок, досліджено його властивості та вивчено особливості його застосування в клінічній практиці (деклараційний патент України № 72400 А від 15.02.2005 року);

Удосконалено методику виготовлення тимчасових коронок зі зменшенням рівня залишкового мономеру, що дозволяє підвищувати морфологічну (протезного ложа) та функціонально – психологічну (пацієнта) адаптацію на етапах лікування незнімними ортопедичними конструкціями зубних протезів. Запропоновано алгоритм оцінки якості цільового матеріалу для тимчасових ортопедичних конструкцій.

За результатами клінічної оцінки ортопедичного лікування незнімними конструкціями доведена ефективність застосування цільового вітчизняного матеріалу для виготовлення тимчасових коронок який впроваджений у промислове виробництво АТ «Стома» м. Харків для серійного випуску.

Основні результати досліджень впроваджені в навчальний процес на кафедрі ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету, Української стоматологічної академії м. Полтави.

| Розділ 1 | Місце І роль матеріалів для виготовлення та клінічного застосування тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій |
| --- | --- |

1.1. Загальна характеристика матеріалів 
для виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій та технологій 
їх клінічного застосування

Матеріали для тимчасових незнімних конструкцій застосовуються в стоматологічній практиці для виготовлення коронок, мостоподібних протезів, вкладок (inlay) і накладок (onlay). Зовсім недавно філософія виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій була простою – виконати такий протез, щоб вкривав опорні зуби й служив 2–3 тижні. Термін «тимчасовий» (temporary) цілком відповідає такому уявленню [12, 13, 14].

Виготовлена тимчасова конструкція повинна повністю задовольняти пацієнта й давати йому уявлення про вигляд кінцевої ортопедичної незнімної конструкції. Насамперед це відновлення й підтримка функцій (естетика, фонетика і жувальна функція), а також захист зубів і стабілізація пародонту, корекція апроксимальних та оклюзійних контактів. Стоматологи-ортопеди повинні знати фізико-механічні та клініко-технологічні властивості різних типів матеріалів для виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій для вибору й конструювання необхідної тимчасової конструкції, ґрунтуючись на необхідності, згідно з даною клінічною ситуацією [15, 16].

Перші вітчизняні розробки стоматологічних акрилових пластмас належать до 40-х років. У 1940 р. у результаті низки робіт співробітників Центрального інституту травматології й ортопедії вдалося створити рецептуру пластичної маси на основі акрилових смол, названу дослідниками АКР-7 [17, 18]. У 1963 р. у нашій країні була створена еластична маса для м’яких підкладок «Ортосил» (на силіконовій основі), а пізніше – модифікований Ортосил-М для клінічних перебазувань. У 1975 р. була запропонована технологія виготовлення виробів з акрилатів. В її основу лягла властивість часток полімеру набрякати в мономері [19].

Частіше в сучасній ортопедичній стоматології застосовуються полімери – велика група матеріалів, що одержала таку назву внаслідок здатності за певних умов перебувати в пластичному стані. Основу пластмас становлять природні або штучні низько- або високомолекулярні сполуки. Вони не є однотипними, а являють собою суміш речовин з різною молекулярною масою [20, 21]. Полімери –  високомолекулярні сполуки. Молекула такої сполуки складається з декількох тисяч атомів, а відносна молекулярна маса перевищує 10000. Структура молекули полімеру формується при зв’язуванні між собою молекул низькомолекулярних речовин (мономерів). Хімічний зв’язок між молекулами відбувається на місцях подвійних зв’язків [22, 23, 24].

Усі види пластмас класифікують за типом зв’язуючої речовини на такі 4 класи: на основі продуктів полімеризації (акрипласти, вініпласти, стиропласти й ін.), на  основі продуктів поліконденсації (фенопласти, амінопласти, силіпласти й ін.), на основі хімічно модифікованих природних полімерів (протеїнопласти, целопласти та ін.), на основі природних і нафтових асфальтів і смол (бітумінопласти). Залежно від поводження зв’язуючої речовини при нагріванні розрізняють два види пластмас: термопластичні та термореактивні [25, 26, 27].

З появою акрилових полімерів значно підвищилася функціональна цінність та  естетична значущість протезів. Завдяки високим властивостям пластмас у біологічному відношенні значно знизився відсоток ускладнень, змінився їхній характер. Значно спростилася технологія виготовлення протезів. Менш трудомісткою стала обробка конструкцій, саме через це немає необхідності у вулканізації мас [28, 29].

Акрилові пластмаси поряд зі значними перевагами мають деякі недоліки. Запальні захворювання слизової оболонки порожнини рота, за даними багатьох авторів, як результат використання знімних протезів спостерігається в 50–66% хворих [30, 31, 32]. До процесу можуть залучатися зуби, кісткова тканина щелеп, слинні залози, шлунково-кишковий тракт, нервова система, а іноді й весь організм людини. Наявність таких ускладнень пояснюється декількома факторами. В акрилові пластмаси з метою їхнього зміцнення, створення кольору й зручності в роботі включають різні такі компоненти: каталізатор, пластифікатор, ініціатор, активатор та ін. Крім того, технологія лабораторної полімеризації відрізняється від заводської, тому навіть при дотриманні інструкції підприємства-виготовлювача в базисі протеза є залишковий мономер. З’ясовано, що він найчастіше є алергеном і, крім того, може чинити токсичну дію [33, 34]. На думку деяких дослідників [35], метилметакрилат є протоплазматичною отрутою. При цьому, залишковий мономер здатний вимиватися із протеза, про що свідчать дані літератури [36, 37]. Зокрема, за допомогою спектрографічного методу W. Pinkert (1974) виявив, що протягом 30 днів у дистильовану воду зі зразків акрилової пластмаси вимивалося 1,6% залишкового мономера.

Для отримання конструкції протезу з досить високими механічними властивостями необхідно, щоб полімеризація суміші полімер+мономер відбувалася в умовах, за яких досягається найбільша щільність полімеру. До таких умов належать оптимальне співвідношення компонентів суміші, повне дозрівання пластмасового тіста перед формуванням, створення й суворе витримування температурного режиму полімеризації, підтримка необхідного тиску в середині прес-форми [38, 39].

У процесі набрякання акрилової пластмаси розрізняють 5 стадій полімеризації: піскова, або гранулярна, стадія ниток, тістоподібна стадія, резиноподібна та тверда.

Формувальну масу треба поміщати в прес-форму в тістоподібному стані. Структура полімеру, його щільність, усадка й пористість значною мірою залежить від режиму, за якого відбувається полімеризація [40, 41]. У стислій гіпсовій формі тістоподібна маса може затвердіти при кімнатній температурі, але для цього потрібно багато часу. Прискорення полімеризації досягається за допомогою нагрівання. Підігрівання смоли викликає швидке розкладання активатора (залишки в порошку перекису бензолу) з утворенням вільних радикалів. Ці радикали активують молекули мономеру, які створюють нові вільні радикали з молекул мономеру, у результаті чого починається ланцюгова реакція полімеризації мономера. До 60 °С процес полімеризації має повільний перебіг. При температурі, вищій, ніж ця, перекис бензолу швидко розкладається і швидкість полімеризації різко зростає [42, 43].

Існує кілька способів полімеризації акрилових пластмас. Режим, що рекомендується інструкцією заводу-виготовлювача: після змішування порошку й рідини температуру зразка протягом 1-ї години підвищують від кімнатної до 100°С, потім треба витримати при цій температурі 30-40 хвилин. Після закінчення полімеризації підігрів припиняють, форма повільно вистигає. Кип’ятіння значною мірою зменшує вміст залишкового не прореагованого мономеру в пластмасі. Режим, що рекомендується М.М. Гернером: після сполучення компонентів температура зразка підвищується до 65 °С протягом 30 хв, потім треба термостатувати 1-у годину при цій температурі, після чого протягом 30-и хвилин температура підвищується до 100 °С з подальшим витримуванням в цих умовах 1,5 години [44, 45].

У пластмасових деталях, виготовлених різними способами, є значні залишкові напруження. Внутрішнє напруження в акрилових ортопедичних конструкціях викликають їхнє передчасне розтріскування й короблення. Залишкові напруження виникають у процесі виготовлення полімерного виробу. При нагріванні кювети на початку підвищується температура зовнішнього шару пластмаси і затвердіння починається в поверхневих шарах, супроводжуючись полімеризаційною усадкою. Внутрішні шари в початковий період мають низьку температуру, незважаючи на те, що процес полімеризації екзотермічний. У результаті затримки затвердіння внутрішніх шарів на початку полімеризації випередження затвердіння зовнішнього шару спричинює виникнення в ньому внутрішніх напружень розтягань. Надалі затвердіння внутрішніх шарів призводить до зменшення їхнього об’єму, і тепер уже внутрішні шари виявляються під дією напруг, що розтягують, оскільки зовнішні шари до цього часу набули твердості; напруги в зовнішніх шарах поступово зменшуються до нуля й зростають потім уже із протилежним знаком [46, 47, 48].

Ураховуючи, що вироби з акрилових пластмас перебувають тривалий час у порожнині рота (вологому середовищі), виникає інтерес  здатності до водопоглинання. Як відомо з даних літератури, сорбційна вода різко знижує міцність пластмас. Знижуються такі показники, як твердість опору вдавлення, твердість та ін. [49, 50, 51].

Питанню визначення залишкового мономеру в продуктах полімеризації приділяють багато уваги. Залишковий мономер знижує фізико-механічні показники смоли, її теплостійкість і викликає старіння матеріалу [52, 53, 54, 55]. Залишковий мономер у полімері поводиться не однаково, якась його частина екстрагується водою, а частина, пов’язана з макромолекулами вандервальсівськими силами, можна виявити тільки при розчиненні полімеру. Очевидно, вимивається мономер тільки з поверхні виробу. Тому підвищення міцності акрилових пластмас і зменшення вмісту в них залишкового мономера є важливою проблемою стоматологічного матеріалознавства [56, 57]. Полімеризація пластмаси у воді спричинює порушення структури та якості пластмас. І все більше й більше дослідників згодні з тим, щоб полімеризацію проводити в безводному середовищі.

Залежно від призначення базисні пластмаси порозділяють на чотири основні групи: пластмаси для базисів; пластмаси для м’яких базисних підкладок, пластмаси для перебазування й (або) лагодження протезів, конструкційні пластмаси, які використовують для виготовлення щелепно-лицьових та ортодонтичних апаратів [58, 59, 60].

Висуваються такі фізико-хімічні та біологічні вимоги: пластмаси повинні мати достатню міцність, твердість, пружність, в’язкість, пластичність; бути хімічно стійкими до впливу агресивного середовища порожнини рота, що створюється під впливом слини, харчових речовин і мікробів; не чинити шкідливого впливу на слизову оболонку порожнини рота й організм у цілому; бути естетичними й  не змінювати свого кольору із часом [61, 62, 63].

Для заповнення усадки у формі повинен бути надлишок пластмаси під постійним тиском преса або бюгельного стискача. Усі частини кювети повинні бути добре підігнані; розрізняють чотири види пористості пластмаси: газова, пористість стиску, гранулярна й мраморна. Газова пористість з’являється внаслідок неправильного прискорення режиму полімеризації. У таких умовах утворюються пари мономеру, які не мають виходу назовні й внаслідок цього призводять до виникнення пористої структури матеріалу. Газова пористість з’являється в глибоких шарах матеріалу [64, 65].

Пористість стиску. Цей вид пористості виникає в результаті зменшення обсягу тістоподібної смоли. Причиною пористості стиску є малий тиск, унаслідок чого залишаються порожнечі або брак маси. На відміну від газової пористості, що проявляється в певних місцях, пористість стиску може виникнути в будь-якому місці, де є недостатній тиск [66, 67].

Гранулярна пористість виникає при нестачі мономеру. Мономер надається для того, щоб розм’якшити зерна полімеру й склеїти їх. Однак він летучий і випаровується з відкритої поверхні тістоподібної маси, внаслідок чого при пресуванні не утворюється гомогенна маса. Гранулярність зазвичай наявна в більш тонких частинах і на краях виробу, тому що в цих місцях найбільш полегшене випаровування мономеру [68, 69].

Мраморна пористість виникає в результаті пакування пластмаси в невідповідній фазі дозрівання пластмасового тіста, якщо проводити пакування в другій стадії (стадія ниток, що тягнуться). На думку І.Н. Ревзіна (1968), полімеризацію пластмаси необхідно проводити у воді. Це положення не обґрунтоване з фізико-механічних і біологічних позицій, але міцно ввійшло в стоматологічну практику [70].

Багато авторів не підтримують цю думку й пропонують проводити полімеризацію пластмаси в спеціальних камерах, у яких за допомогою стиску повітря, води або масла створюється певний тиск. При великому стисканні в пластмасу з навколишнього середовища проникають повітря, вода або масло. При полімеризації об’єм пластмаси зменшується відносно кількості мономеру й при цьому виникає незначний тиск, що посилює проникнення рідини або повітря в пластмасу. Після усунення тиску повітря вода або масло виділяються назовні, порушуючи щільність поверхневого шару. Методи формування порошкових мас у тістоподібному стані в промисловості поділяють на два види: компресійне й литтєве пресування. Компресійне пресування – коли формований матеріал поміщають у форму й стискають контрштампом [71, 72, 73, 74].

Компресійне пресування (КП) має істотні технологічні недоліки. При КП після закінчення формування на базисний матеріал, що перебуває у формі, тиск не виявляється. Тому не є можливим ущільнити пластмасу, щоб зменшити її усадку в період полімеризації й виключити виникнення пор. При КП під час зближення штампа й контрштампа надлишки матеріалу витісняються між ними і перешкоджають їхньому зіткненню. Утворюється грат, що при зворотній гіпсовці протезів у кюветі, призводить до завищення висоти прикусу, тому що штучні зуби й кламери, що перебувають у контрштампі, не повертаються на колишній рівень [75, 76]. При використанні методу литтєвого пресування тиск має відцентровий напрямок, у цьому випадку повітря й мономер витісняються в пористий гіпс, що перешкоджає поглинанню води пластмасою.

Варес Е.Я. запропонував двостадійну полімеризацію: спочатку спрямовану при температурі 60 °С протягом 25–30 хвилин, а потім загальну при температурі 120–130 °С протягом 3-х годин. При спрямованій полімеризації нагрівання кювети відбувається з боку, протилежного надходженню акрилової пластмаси. Для проведення спрямованої полімеризації нижню частину шприц-кювети поміщають у гарячий пісок, що міститься в металевій коробці з низькими бортами, установленій на електроплиті з температурою підігріву до 60 °С. Завдяки відсутності води й тиску не відбувається проникнення пари з гіпсу в полімеризат [77, 78].

Проведене нами вивчення даних джерел спеціалізованої літератури дозволили узагальнити основні напрямки, згідно з розробкою та застосуванням полімерних матеріалів в ортопедичній стоматології. На жаль, жоден з різновидів існуючих методів обробки зубних протезів не може повноцінно усунути залишковий мономер та бактеріальну забрудненість зубних протезів [79, 80, 81].

Технологія виготовлення тимчасових коронок та її оптимізація за рахунок удосконалення структури матеріалу. Виготовлення тимчасових коронок передбачає такі етапи: перший – у порожнині рота, до початку препарування зубів, силіконовим відбитковим матеріалом отримують відбиток; другий – після препарування зубів у висушений відбиток вносять необхідну кількість матеріалу, а сам відбиток вводять в порожнину рота на 2 хвилини та утримують до настання еластичної фази даного матеріалу; третій – після настання еластичної фази відбиток виводять з порожнини рота та витягують тимчасову коронку в еластичному стані з відбитка або знімають з препарованого зуба за допомогою інструментів та виконують її корекцію до оптимальної форми; четвертий – після обробки та корекції тимчасової коронки її фіксують на препарованому зубі [82, 83, 84].

З метою виключення можливих деформацій провізорної коронки заключна полімеризація виконується поза порожниною рота. Самотвердіючі полімерні матеріали на зразок «порошок-рідина» і «паста-паста» полімеризуються без додаткового нагрівання. При цьому система «порошок-рідина» набуває необхідних властивостей за рахунок додаткового введення до складу вищезазначеної системи активатора, який проявляє свою активність при кімнатній температурі або температурі порожнини рота (під впливом активатора система «порошок-рідина» переходить зі стану суспензії в твердий стан). Використання самотвердіючих пластмас створює передумови до розширення показань до використання коронок з полімерних матеріалів. Особливо при протезуванні тимчасовими конструкціями, що знайшло широке застосування при використанні самотвердіючих пломбувальних матеріалів [85, 86, 87].

1.2. Фізико-механічні властивості матеріалів, 
які застосовуються при виготовленні тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій

Нами розроблена структура самотвердіючого полімеру для тимчасових ортопедичних конструкцій (Деклараційний патент на винахід «Матеріал для тимчасових коронок «Акродент»;  № 72400 А від 15.02.2005 року), вивчено індикаторні властивості нового самотвердіючого акрилату для допоміжних конструкцій в ортопедичній стоматології, а саме, для виготовлення тимчасових коронок, та обґрунтовано методику хроно-технологічного аналізу полімеризації, яка дозволяє оптимізувати клініко-технологічні режими роботи з новим матеріалом на основі поліметилметакрилату  [88, 89, 90, 91, 92].

При виборі відповідного матеріалу для виготовлення тимчасових мостів і коронок необхідна повноцінна інформація про фізико-механічні характеристики сучасних провізорних матеріалів [93, 94, 95]. Механічна міцність матеріалів для тимчасових конструкцій особливо важлива тому, що цей фактор може впливати на цілісність тимчасової конструкції під час її використання. У клінічній ситуації тимчасові конструкції піддаються дії різних сил. Як показав аналіз фотопружних напруг, ці сили є силами стискання в точці докладання навантаження або розтягнення й стискання в точках опору цьому навантаженню. У результаті дії сил виникають згинаючі напруги, які вимірюються в лабораторних умовах у трьох точках при збільшенні навантаження до руйнування зразка. Перед проведенням цього тесту зразки витримують у різних умовах, з метою симуляції клінічної ситуації від початку виготовлення тимчасової конструкції, до часу використання її протягом декількох тижнів.

Досліджується міцність як під дією квазистатичних, так і під дією динамічних навантажень – питома міцність [96, 97, 98].

На думку деяких авторів, міцність на вигин більше залежить від матеріалу, ніж від того, до якого класу належить провізорний матеріал [99,100, 101]. Середні величини напруги на вигин лежать у діапазоні від 56,2 до 123,6 Мра. Деякі, але не всі, матеріали («Provipont», «Integrity», «Protemp», «Luxatemp») продемонстрували вірогідно більш високі напруги вигину в порівнянні із традиційними метакрилатними смолами.

Кузнєцов Р.В. із співавторами (2004) досліджували розподіл сил у тимчасових конструкціях з полімерних матеріалів залежно від відстані до краю зразка [102, 103]. «Trim» виявив  деяку деформацію  без  руйнування  при відстані починаючи з 0,4 мм до 1 мм від краю. «Protemp» дав зрушення понад 0,8 мм, a «Luxatemp» і швидко твердіючий «Temphase» – понад 0,6 мм. Виявлено лінійну регресію між відстанню від краю до 0,7 мм і величиною сили для «Protemp». У цілому, крайові сили диметакрилатних провізорних матеріалів вищі, ніж у монометакрилатів, які виявили значну деформацію без руйнування матеріалу. Опір розламу полікарбонатних коронок вищий, ніж у конструкцій з «BISICO Temp S» (самотвердіючий РММА полімер), «Protemp II» (бісакриловий композит) і «Major C&B-V Dentine» (РММА полімер теплового твердіння) [104, 105, 106] .

За даними S.S. Scherrer et al. (2003), для провізорних матеріалів: «Jet», «Provipont DC», «Protemp II» і «Protemp Garant», напруга вигину варіює від 150,9 Мра до 54,2 Мра відповідно [107]. Однак у більшості досліджень визначення механічних властивостей матеріалів для тимчасових мостів і коронок проводиться після досить тривалого часу від моменту закінчення процесу твердіння одночасно, тому що провізорна конструкція встановлюється безпосередньо після виготовлення, тобто через 10–30 хв після затвердіння, та механічна стабільність на цій ранній стадії є особливо важливою для запобігання руйнування при використанні. Це особливо актуально у випадку протяжних конструкцій. Останні дослідження М. Balkenhol et al. (2007, 2008) показали, що механічні показники матеріалів для тимчасових мостів і коронок мають дуже низькі величини безпосередньо після виготовлення [108, 109, 110]. При розгляді впливу хімічного походження матеріалу, а також механізму твердіння було виявлено, що міцність при вигині самотвердіючих композитів («Cool Temp Natural», «Luxatemp») і матеріалу на основі метакрилату «Trim» через 10 хв після змішування становила 11,1–24,0 Мра. Модуль вигину для цих матеріалів перебував у межах від 82,5 до 548,5 Мра. Однак композит подвійного твердіння «Luxatemp Automix Plus Solar» виявив більш високі механічні показники: міцність на вигин – 
82,4 Мра, модуль вигину – 2060 Мра. Це може бути пояснено тим фактом, що великий обсяг полімеризації для цих провізорних матеріалів відбувається на самому початку за рахунок ініціації освітлення реакції твердіння. Для всіх матеріалів спостерігалося збільшення механічних показників при витримуванні у воді від 2-х до 72-х годин при 37 °С. Найбільш низькі показники міцності в ці періоди виявлені в метакрилатного полімеру «Trim». Крім цього, на відміну від бісакрилатних композитів, у зразків цього матеріалу спостерігалася зміна форми, а не руйнування. Це пояснюється хімічним походженням «Trim», зокрема дією протилежних механізмів: подовження ланцюгів під час початкової фази полімеризації, що спричинюють збільшення напруги з одного боку, й поглинанням води під час витримування й термоциклування, що приводить до зменшення напруги з іншого боку [111, 112]. Це суперечить результатам 
M.F. Ireland et al. (1998), які спостерігали зменшення механічних показників для матеріалу подвійного твердіння «Provipont» під час витримування у воді протягом 60 днів при 37 °С [113, 114]. Час фотополімеризації так само може впливати на механічні властивості світлотвердіючих композитів [115]. Визначення тільки міцності на вигин не можуть забезпечувати релевантну інформацію для довгострокової клінічної ефективності. Необхідне визначення міцності матеріалів [116, 117, 118]. Кореляція між квазистатичною напругою вигину й міцністю є слабкою. Межа утоми цих матеріалів становить від 15% до 30% вихідної напруги вигину [119, 120, 121].

Під дією хімічно активних компонентів їжі у всіх провізорних матеріалів знижується міцність і поверхнева твердість. A.U. Yap et al. (2000) досліджували поверхневу твердість тимчасових матеріалів хімічного, світлового й подвійного затвердіння в розчинах дистильованої води, гептані й етиловому спирті (25%, 50%), 75%) і 100%) протягом 1-го тижня при 37 °С [122, 123]. У цілому, матеріали на основі бісакрилових смол більш резистентні до впливу харчових розчинників [124, 125, 126]. R. Lang et al. (2003) вивчали опірність розриву тимчасових мостів довжиною три одиниці з матеріалів з різним механізмом твердіння в умовах жувального симулятора [127, 128]. Для всіх матеріалів початкові величини сили розриву варіювали від 484 до 1081 N.

Під час штучного старіння погану стабільність виявили тимчасові мостоподібні протези на основі метилметакрилату й композит «Tempofit». Найбільш високі величини сили в сполученні з низьким коефіцієнтом розриву були відзначені в конструкції з «Protemp». 
Т. Akova et al. (2009) вивчали міцність на вигин і твердість чотирьох провізорних матеріалів: «Dentalon Plus», «Protemp II», «Systemp c&b» і «Integrity» при витримуванні у воді, лимонній кислоті (0,02 N), гептані й 75% етанолі протягом 7-и днів [129, 130]. У розчинах гептану й етилового спирту зразки з «Dentalon Plus» повністю деградували, так що механічні показники не піддавалися вимірюванню. Для всіх матеріалів витримування в етиловому спирті виявило зниження досліджуваних параметрів. Кондиціювання в гептані привело до достовірного зниження міцності на вигін для «Systemp» і твердості – для «Protemp II». Після впливу лимонної кислоти твердість «Protemp II» і «Integrity», навпаки, збільшилася, а міцність «Systemp» і «Integrity» – зменшилася.

На механічні властивості провізорного матеріалу може впливати вид тимчасового цементу, використовуваного для фіксації конструкції. На думку F.Bayindir et al. (2008), мікротвердість композитних матеріалів знижується при застосуванні тимчасових цементів, що містять евгенол [131, 132, 133]. S.E. Abo-Hamar et al. (2007) досліджували ефект застосування як фіксуючих тимчасових цементів з евгенолом («Temp Bond»), так і цементів, без  евгенолу («Temp Bond NE») на адгезію кераміки до поверхні дентину [134, 135]. При використанні тимчасових цементів протягом 7-и днів було виявлено, що вміст евгенолу в цьому матеріалі не змінює сили ретенції керамічних реставрацій.

Зміцнення тимчасових конструкцій може бути корисним або навіть необхідним у випадку несприятливої оклюзії або при виготовленні мостів великої довжини [136, 137]. У цьому випадку виникають більші навантаження на матеріал, які можуть бути компенсовані введенням спеціальних волокон до його складу. Крім цього, якщо постановка остаточної реставрації залежить від часу загоєння рани після екстракції, виникають також спеціальні вимоги за рахунок довгострокового використання тимчасової конструкції. Зміцнення спеціальними волокнами поліпшує опір розламу й тим самим значно збільшує шанси на успіх [138, 139].

S.H. Kim і D.C. Watts (2009) виявили, що стійкість до руйнування тимчасових коронок і мостів з матеріалів на основі диметилакрилату й монометакрилату вірогідно збільшується при зміцненні їх скловолокнами [140]. Тимчасом як  витримування у воді укріплених матеріалів протягом двох місяців не знижує цей параметр, що свідчить про ефективність застосування армованих систем.

М. Eisenburger et al. (2008) досліджували опір навантаженню тимчасових мостів довжиною чотири одиниці, виготовлені прямим методом з матеріалів «Protemp», «Luxatemp» і «CronMix», укріплених наповнювачами «Stick/StickNet» і «everStick/everStickNet» [141, 142]. Після термоциклювання середня сила опору неукріплених зразків варіювала від 486 до 612 Н. Зміцнення волокном не впливало на величину опору навантаженню тимчасових мостів, якщо позиція волокон не контролюється під час процесу виготовлення. Для збільшення цього параметра необхідно більш точне прикріплення волокон з боку напруги в стоматологічній лабораторії. При застосуванні коротких склонаповнювачів з полімерами подвійного або хімічного затвердження досягнуто поліпшення механічних властивостей [143, 144]. У композитів хімічного затвердження напруга зламу зросла від 72 Мра до 99 Мра, у композитів подвійного затвердження – до 
117 Мра. Сила опору навантаженню збільшилася від 549 Н до 623 II і 730 Н відповідно. Для армування конструкцій з «Luxatemp» використовуються скловолокна «RibbondTM» або «StickNetTM/StickTM». Зміцнення й покриття звичайних металевих лігатур для фіксації переломів щелепи, таких як «Schuchardt» – шини можуть бути виконані з використанням стоматологічних полімерів (смоли), метилметакрилати або бісакрилати. У дослідженнях Н.-А. Merten і J. Wiltfang (2008) показано, що «Luxatemp» має достовірні переваги в порівнянні з іншими пластмасами, тому що має ідеальну консистенцію й тонка канюля дозволяє проводити точну аплікацію матеріалу в необхідному місці [145, 146].

Обробка поверхні є важливим етапом у виготовленні тимчасових конструкцій. Рівна поверхня забезпечує низьку ретенцію для залишків їжі, епітеліальних клітин і бактерій, спричинює швидку адаптації цього стороннього предмета й поліпшує естетику. Крім цього, необроблені тимчасові протези більшою мірою піддаються дисколориту й іншим змінам. У порожнині рота більшість бактерій перебувають в адгезії до поверхні твердих тканин зуба [147, 148, 149]. Зуби, вкладки, стоматологічні імплантати або протези мають різні характеристики поверхні. Виявлено домінуючий ефект шорсткості й вільної поверхневої енергії на колонізацію бактерій і більш швидкий розвиток зубної бляшки на супрагінгівальних поверхнях, що збільшує ризик періодонтальних і пародонтальних інфекцій [150, 151, 152, 153, 154]. Це підтверджує необхідність рівної поверхні конструкції для зменшення утворення зубної бляшки з метою зниження можливості розвитку карієсу й пародонтиту. Для композитів прийнятним уважається показник шорсткості поверхні, менший за 10 urn [155]. М. Quirynen і СМ. Bollen (1995) установлюють величину в 
0,2 цт для запобігання розвитку зубної бляшки [156]. Таку якість поверхні може бути отримано тільки після багаторазової обробки поверхні, що необхідно у випадку тривалого носіння тимчасових конструкцій.

Якість поверхні матеріалу разом з іншими параметрами залежить від того, які компоненти використовуються для виготовлення провізорної конструкції (наприклад, матриця, сформована вакуумом), розміру часток наповнювача й остаточної обробки [157, 158].

D. Sen et al. (2006) порівнювали полірування поверхні матеріалів на основі метилметакрилатів і бісакрилових смол окисом алюмінію й алмазною пастою [159, 160]. Було виявлено, що шорсткість поверхні залежить як від виду матеріалу, так і від поліруючого засобу. Обробка алмазною пастою створювала більш рівну поверхню, ніж обробка окисом алюмінію. Якість обробки метилметакрилатних смол була вірогідно вищою, ніж бісакрилатних. Розбіжність між матеріалами усередині кожного класу не виявлено.

Становить інтерес для біологічних рідин також стан поверхні тимчасової конструкції. D.R. Haselton et al. (2004) досліджували шорсткість поверхні відполірованих провізорних матеріалів після витримування в розчинах штучної слини й штучної слини з кавою при 37°С протягом двох тижнів [161, 162]. Виявлено достовірну розбіжність у стані поверхні провізорних матеріалів, відполірованих в однакових умовах. З 5 метакрилатних і 7 бісакрилових пластмас «Alike» виявив найбільшу шорсткість поверхні, як на початковому рівні, так і після знаходження в розчинах. Найнижча величина шорсткості поверхні на базальному рівні вимірювана в «Temphase», «Temporary Bridge Resin», «Instatemp», «Unifast», «Jet» і «Zeta». Після витримування в розчинах найнижчі показники асоціюються з матеріалами «Protemp Garant», «Jet» і «Integrity». Очевидно, що тимчасові матеріали, які перевісно мають більш гладку поверхню, мають тенденцію до більшої зміни шорсткості поверхні у вологому середовищі. Метакрилатні смоли, в основному, мають більш гладенькі поверхні після початкового полірування. Шорсткість поверхні збільшилася практично для всіх матеріалів при перебуванні в будь-якому вологому середовищі.

Пластмаси, які застосовуються для виготовлення тимчасових конструкцій і відрізняються за своїм складом, потребують різних способів фінішної обробки поверхні. У випадку композитів гарним рішенням може служити полірування й/або покриття лаком.

A Maalhagh-Fard et al. (2008) досліджували два способи фінішної обробки – бором і абразивним диском з подальшим поліруванням пемзою, на стан поверхні матеріалів, основою яких є поліметилметакрилат й композит [163, 164]. Результати профілеметричних вимірювань показали, що для провізорних матеріалів на основі композитів необроблена поверхня рівніша, ніж оброблена екстратонким бором або абразивним диском середньої зернистості. Для всіх досліджуваних матеріалів застосування пемзи не впливає на фінішну обробку. L.Borchers et al. (2009) порівнювали стан поверхні акрилових полімерів після полірування каучуковими полірами або покриття різними матеріалами [165, 166]. Було виявлено, що фінішна обробка тимчасових конструкцій універсальними силіконовими полірами є більш надійною для зниження шорсткості поверхні, ніж покриття лаками, особливо після оклюзійної корекції. Збільшення шорсткості поверхні виявлено після покриття 3-ма типами лаків («Cyano Veneer», «Liquicoat», «Polibond»). Це може бути викликано високою в’язкістю цих рідин або у випадку етилціаноакрилату швидкою полімеризацією, що перешкоджає рівномірному  покриттю. Послідовне нанесення лаків «Fissurit», «Liquicoat», «Pertac, Solobond» і «Visioseal» не бажане або через недостатнє зволоження, або через погану якість поверхні в порівнянні з поліруванням. Може бути рекомендовано тільки кілька комбінацій цих матеріалів, однак їхній опір до стирання залишає бажати кращого [167, 168, 169].

Як наслідок вищевикладених факторів, тимчасові мости й коронки часто не витримують весь період часу до введення постійного протеза. Крім цього, під час виготовлення провізорних конструкцій можуть спостерігатися дефекти й брак матеріалу в критичних ділянках. У результаті виникає необхідність корекції неточності або виготовлення нової конструкції. Процедура безпосереднього клінічного відновлення конструкцій із РММА може бути суперечливою з технічної точки зору, давати небажаний захід і включати екзотермічну полімеризацію [170, 171, 172]. На думку деяких авторів, незважаючи на те, що бісакрилові композити сумісні з полімерними смолами, виникають проблеми при їхньому відновленні [173, 174, 175]. Відомі процедури прямого й не прямого способу відновлення на основі використання цього самого матеріалу. Ефективне відновлення тимчасових реставрацій з бісакрилових матеріалів може також здійснюватися світлотвердіючими текучими композитами [176, 177]. Однак необхідна оцінка сили опору розламу, тому автори рекомендують цей метод для застосування в тих клінічних ситуаціях, коли відновлені ділянки не будуть піддаватися надмірним навантаженням розтягнення або стискання.

У цьому зв’язку становить інтерес функціонування поламаної конструкції після лагодження. М. Rosentrit et al. (2009) досліджували міцність тимчасових конструкцій довжиною три одиниці після відновлення [178, 179]. Було знайдено, що міцність при вигині залежить більше від матеріалу, ніж від його групової приналежності: бісакрилові смоли або традиційні метакрилати. Так, матеріали «Luxatemp» і «Trim» виявили вірогідно більш низькі показники вихідної напруги на вигин у порівнянні з «Provipont» і «Protemp». Ефективність відновлення сильно залежить як від виду матеріалу, з якого виготовлені тимчасові конструкції, так і від матеріалу для відновлення. Після лагодження відбулося зниження показників міцності в самотвердіючого композиту «Luxatemp» і «Temphase». Автори рекомендують «Protemp» і «Provipont» для довгострокового клінічного застосування [180, 181].

Таким чином, розглянуті аспекти використання акрилових полімерів в ортопедичній стоматології, обґрунтовують необхідність та перспективність застосування пластмаси на основі поліметилметакрилату як матеріалу вибору (з можливою оптимізацією властивостей) при виготовленні незнімних тимчасових конструкцій зубних протезів.

| Розділ 2 | МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ |
| --- | --- |

2.1. Концептуальна модель програми 
дослідження

Виконання основних завдань дослідження здійснено із застосуванням методів, що базувались на спеціально опрацьованій нами програмі, яка складалась із чотирьох основних етапів:

на першому етапі, на основі вивчення фізико-механічних та технологічних властивостей матеріалів, які застосовуються для виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій, нами обґрунтована і запропонована рецептура та забезпечено виконання незалежних експертних досліджень, що стало основою вітчизняного матеріалу для виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій  [182, 183].

на другому етапі – досліджено формування мікроструктури поверхні вітчизняного акрилового матеріалу для виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій, його водопоглинання та факторів, які впливають на якість незнімної конструкції та тривалість її ефективного використання;

на третьому етапі – досліджено наявність рівня залишкового мономеру, удосконалено методику виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій;

на четвертому етапі – здійснено ортопедичне лікування хворих з дефектами твердих тканин зубів із застосуванням тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій, дано порівняльну характеристику їх клініко-функціональної ефективності; досліджено ефективність режимів полімеризації тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій та дано порівняльну клініко-економічну ефективність застосування тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій.

2.2. Узагальнена характеристика 
обсягу дослідження

З метою вирішення поставлених завдань було опрацьовано комплексну програму дослідження: оптимізовано компонентну структуру та виконано експериментально-лабораторне вивчення базових властивостей (табл. 2.1) (деформація при стискуванні, опір стирання полімеризату, визначення мікротвердості, напруги вигину, ударної в’язкості та визначення залишкового мономеру), для вичерпної клініко-лабораторної характеристики переваг та можливих недоліків на 980 лабораторних зразках виконано порівняльний аналіз трьох акрилових матеріалів для тимчасових незнімних конструкцій («Акродент», Україна, АТ «Стома» – матеріал на основі поліметилметакрилату (ПММ); «SNАP», Parkell, USA – матеріал на основі полібутилметакрилату (ПБМ); «TEMPRON», GC, Japan – матеріал на основі поліметилметакрилату (ПЕМ)) за передбаченим міжнародним стандартом якості (ISО–477-92) фізико-механічними та клініко-технологічними показниками (оцінка зовнішнього вигляду та кольору, визначення загального робочого часу, часу змішування, часу структуризації, оцінка мікротвердості матеріалу, визначення залишкового мономеру, за фізико-механічними показниками: деформація при стискуванні, опір стирання полімеризату, визначення мікротвердості, напруги вигину, ударної в’язкості, залишкового мономеру, конічної точки текучості та за клініко-технологічними властивостями: оцінювання зовнішнього вигляду та кольору, визначення загального робочого часу, часу структуризації, часу змішування, оцінювання мікротвердості, визначення залишкового мономеру, мікропористості й водопоглинання ОК).

Експериментальне обґрунтування структури та лабораторне оцінювання властивостей вітчизняного акрилового матеріалу виконано авторами на базі сертифікованої лабораторії стоматологічних матеріалів АТ «Стома» (м. Харків). Незалежні доклінічні випробування акрилового матеріалу «Акродент» проведено відділом комплексної токсиколого-гігієнічної оцінки виробів медичного призначення Інституту екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України (м. Київ).

Таблиця 2.1

### Обсяги досліджень фізико-механічних та клініко-технологічних 
властивостей матеріалів для виготовлення тимчасових 
ортопедичних конструкцій

| Методики дослідження фізико-механічних та клініко-технологічних властивостей матеріалів для виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій | Кількість проб / вимірів |
| --- | --- |
|  | Пат.72400 А, Україна, ПММ | ПБМ | ПЕМ | Всього |
|  | рецепт А | рецепт Б | рецепт С |  |  |  |
| Фізико-механічні властивості (матеріалу) |
| 1 | Деформація при стискуванні | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 2 | Опір стирання полімеризату | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 3 | Визначення мікротвердості | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 4 | Визначення напруги вигину | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 5 | Визначення ударної в’язкості | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 6 | Визначення залишкового мономеру | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 110 |
| 7 | Визначення конічної точки текучості | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Клініко-технологічні властивості (ортопедичної конструкції) |
| 8 | Оцінка зовнішнього вигляду та кольору | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 9 | Визначення загального робочого часу | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 10 | Визначення часу структуризації | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 11 | Визначення часу змішування | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 12 | Оцінка мікротвердості матеріалу | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 13 | Визначення залишкового мономеру ОК | - | - | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 14 | Визначення мікропористості | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 15 | Визначення водопоглинання ОК | - | - | 20 | 20 | 20 | 60 |
|  | Усього проб/вимірювань | 40 | 40 | 300 | 300 | 300 | 980 |

Примітка:  *автором виготовлено зразки та проведено комплексний аналіз висновків і результатів незалежної експертизи.

2.3. Методи дослідження

На першому етапі виконання програми дослідження застосовано комплекс лабораторно – експериментальних методів визначення фізіко-механічних та клініко-технологічних властивостей матеріалів для виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій, виготовлених за авторською рецептурою. Це дозволило обґрунтовано вибрати оптимальну рецептуру. Здійснено хіміко-токсикологічна, санітарно-хімічна експертиза – доклінічні випробування нового вітчизняного матеріалу для виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій на виготовлених нами зразках. Дослідження проведено в умовах акредитованих у системі УКРСЕПРО та ліцензованих науково-дослідних лабораторіях України. Експертні висновки та одержані в результаті експертизи показники прямих вимірювань враховані нами в процесі виконання комплексної програми дослідження.

2.3.1 Дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів для виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій.

2.3.1.1. Визначення деформації при стискуванні.

Деформація стисненням (S, %) матеріалів для ТК досліджена на 80 спеціально виготовлених експериментальних зразках. Зразки для випробувань виготовляли наступним чином (рис. 2.1): високоточну форму з неіржавіючої сталі висотою (6,0 ± 0,2) мм та діаметром (4,0 ± 0,1) мм, попередньо змазавши силіконовою рідиною та розмістивши на плоскій горизонтальній скляній пластинці, заповнювали попередньо виготовленою масою.

Зверху розміщали іншу скляну пластинку, якою видавлювали лишки матеріалу; скляні пластини прокладали целулоїдною плівкою (ГОСТ 7730). Перед випробуванням зразки витримували при температурі (22,3 ± 1,0) °С впродовж (24,0 ± 1,0) год. Після чого зразки встановлювали на робочу поверхню апарату «ПМС-2», індикатор виставляли на «0» та фіксували положення штоку; зразок розміщували на робочій поверхні апарату; вимірювали первісну висоту зразка h (мм), чинячи на нього тиск з первісним навантаженням 
932 Н у відповідності до ТУ. Після зняття навантаження вимірювали висоту зразка h2 (мм). Результати досліджень реєстрували у стандартизованому «Протоколі визначення деформації стиснення експериментальних зразків матеріалу для тимчасових ортопедичних конструкцій», загальна кількість проб склала 40. Ступінь деформації стистення (S, %) розраховували за формулою S = 100((h1 – h2)/h); показник S для конкретного матеріалу розраховували як середню арифметичну величину.

Рис. 2.1. Загальний вигляд апарата пластомір – тип «П-3» (1), 
кільцева форма (2) та  експериментальний зразок, 
виготовлений з пластмаси ПММ (3)

2.3.1.2. Визначення водопоглинення матеріалів.

Рівень водопоглинання (λ, %) для кожного із досліджуваних матеріалів вимірювали не менш як на десяти виготовлених (згідно з ТУ) у спеціальній прес формі (рис. 2.2) зразках у формі дисків діаметром (20,0 ± 0,1) мм та товщиною (1,0 ± 0,2) мм; після виготовлення зразки зберігалися у термостаті впродовж 24 год при температурі (37,0 ± 2,0) °С, після чого зразки переносились до ексикатора, в якому утримувались впродовж 60 хв та, в подальшому, зважені (m0) з похибкою не більше 0,0001 г.

Рис. 2.2. Зразки матеріалу для тимчасових коронок при дослідженні водопоглинення та пресформа для їх виготовлення

При виконанні випробувань зважені зразки матеріалу занурювались у фізіологічний розчин NaCl на визначений термін – (24–168) год при температурі (37,0 ± 2,0)ºС; після чого зразки діставали із розчину, розміщали на сухій та чистій не ворсистій тканині, висушуючи на повітрі впродовж 15 с та повторно зважували (m1) з похибкою не більше 0,0001 г через 60 с після діставання з розчину.

Показник водопоглинення (λ, %) розраховували за формулою λ = 100 ∙ (m1 – m0)/m0. По кожному із досліджуваних зразків, узагальнюючи результат для кожного із матеріалів з урахуванням термінів знаходження зразків у фізіологічному розчині. Випробування проведені в однакових метрологічних умовах; дані про умови випробувань та їх результат вносили до «Протоколу реєстрації результатів визначення водопоглинення матеріалу для тимчасових коронок»; загальна кількість протоколів – 60.

Формула розрахунків λ = 100(m1 – m2)/m1.

2.3.1.3. Визначення опору стирання полімеризату.

Опір стирання полімеризату (β, Дж/мм3) виконано за стандартною та метрологічно вивіреною методикою із застосуванням спеціального пристрою – машини «МІ-2» та у відповідності з 
ТУ У 24.4-00481318-020-203. При виконанні випробувань забезпечено однакові умови (рівномірність тертя по всій поверхні зразків). Показник опору стиранню обчислювали за формулою β = A/ΔV, де A=2π·n·(P1R + P2R) = 2R·π·n·(P1 + P2). ΔV = 1000·((m1–m2)/ρ); А – робота тертя, Дж); ΔV – зменшення об’єму зразків, мм; n – кількість обертів диску впродовж терміну випробування; R – відстань від точки підвісу вантажу до центру обертання, яка становила 0,425 м;
P1 – середнє значення прикладеної сили, яке відтворює тертя зразків об стираючу поверхню, Н; P2 – постійне значення машини, яке становить 0,4·Н; m1 – маса двох зразків до випробування, г; m2 – маса двох зразків після випробування, г; ρ – щільність зразків, г/см3.

Результати досліджень реєстрували у стандартизованому «Протоколі визначення рівня опору стирання полімеризату – зразків матеріалу для тимчасових ортопедичних конструкцій», загальна кількість проб склала 60. Опір стирання полімеризату для конкретного матеріалу розраховували як середню арифметичну величину.

2.3.1.4. Визначення мікротвердості

Визначення мікротвердості полімеризату (НП, кг/мм2) виконували за стандартною методикою на приладі з оптичним обліком результату нанесення насічок на поверхні полімеризату за допомогою високоточного алмазу (рис. 2.3).

Зразки полімеризату розташовували на предметному столику приладу та за допомогою окуляра обирали середину відстані від центру зразка до цього краю і фіксували полімеризат.

За допомогою системи важелів надавали навантаження на алмаз, яке утримували та одномоментно повертали закріплений на предметному столику полімеризату на 180°, після чого за допомогою окуляр – мікрометра вимірювали довжину діагоналі (насічки) шляхом переміщення вимірювального барабану окуляр мікрометра. Різницю у показниках, помножену на ціну поділки вимірювального барабана реєстрували як показник довжини діагоналі.

Рис. 2.3 Визначення мікротвердості полімеризату

Показник мікротвердості полімеризату розраховували за формулою:

НП =1854·Р / С2,

де НП – показник мікротвердості, кг/мм2; прикладене навантаження на алмаз в грамах;

С – довжина діагоналі, що нанесена алмазом в мікронах;

Результати досліджень вносили до спеціально розробленої первинної форми, загальна кількість проб склала 100.

2.3.1.5. Визначення напруги вигину

Визначення напруги при вигині досліджували наступним чином. Готували 60 зразків для випробувань. Покривали одну з пластинок розміром (30 × 30 × 2) мм, поліефірною плівкою і зверху накладали роз’ємну форму.

Закладали у  форму полімерний матеріал, приготований згідно вимогам, що до такого матеріалу, з невеликим надлишком, не залишаючи в ній пухирців повітря, накривали поліефірною плівкою і іншою пластинкою. Потім обережно видавлювали надлишок матеріалу гвинтовим затиском. Полімеризували відповідно до обраного режиму. Відділяли зразок від форми, видаляли облой і зберігали в дистильованій воді (за ДОСТ  6709-77) в термостаті при (37 ± 2) °С.

Через 24 ч від початку приготування випробовуваних зразків вимірювали мікрометром (за ДОСТ  6507-90) ширину і висоту зразків з точністю до 0,01 мм. Потім зразок встановлювали на столик машини для іспитів типа AS-102 (рис. 2.4) (діапазон вимірювань 
0-2,45 кН). Прикладали навантаження при постійної швидкості руху траверси (1 ± 0,2) мм/хв або при швидкості напруження (50 ± 16) Н/хв до тих пір, поки зразок не руйнувався.

Рис.2.4. Машина для випробування пластмаси AS-102

Пристрій для вигину, складався з двох паралельних опор 2 мм в діаметрі, розташованих на відстані (20 ± 0,1) мм, і третього стрижня 2 мм в діаметрі, розташованого в середині між двома опорами і призначеного для навантаження зразка по центру.

Підраховували міцність при вигині в МПа по формулі (2.1):

(2.1)

де F – максимальне прикладене навантаження, H;

l – відстань між опорами, 20 мм;

b – ширина випробовуваного зразка, мм;

h – висота випробовуваного зразка, мм

Використовуючи величини міцності при вигині, підраховували модуль пружності при вигині Е в МПа по формулі (2.2):

(2.2)

де F1 – навантаження у відповідній крапці прямолінійно ділянці графіка, Н;

f – прогинання зразка при навантаженні F1, мм

Підраховували результат для кожного зразка.

Полімерний матеріал відповідає вимогам, якщо, чотири з отриманих результатів показують не менше ніж 50 МПа.

Підраховували в МПа модуль пружності при вигині кожного із задовільних зразків і визначали середнє значення Е для трьох значущих цифр; використовуючи отримане середнє значення,  підраховували величину N в МПа по наступній формулі (2.3):

N = (Е × 0,0025) ÷ 40				(2.3)

матеріал відповідає вимозі, якщо B > N.

2.3.1.6. Визначення ударної в’язкості

Визначення ударної в’язкості виконували за стандартною методикою. Перед випробуванням зразки (виготовлені за методикою указаною вище) витримували при температурі (25,0 ± 3,0) °С  (24,0 ± 1,0) годин, після чого мікрометром (за ДОСТ 6507-90) виміряли їх товщину і ширину з погрішністю не більш ±0,05 мм. Визначення руйнуючої напруги при вигині проводили згідно інструкції до копра маятникового МК-02, межу вимірювання встановлювали від 0 до 40 кг/см. Ударну в’язкість (кДж/м2) обчислювали по формулі (2.4):

(2.4)

де А –  робота витрачена на руйнування зразка в Дж;

h – висота зразка в см;

В – ширина зразка в см;

За результат випробувань приймали середнє арифметичне всіх паралельних значень, якщо розбіжність між ними не перевищує 10%.

2.3.2. Оцінка клініко-технологічних властивостей матеріалів для виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій

Колір матеріалу – властивість поверхні матеріалу відображати світлове випромінювання, завдяки якому є можливість відрізняти один матеріал від іншого, а також візуально визначати їх якість. Зовнішній вигляд характеризується однорідністю матеріалу. Порошок повинен бути однорідним за складом та не містити сторонніх включень або домішок. Матеріал, що виготовлений за технологією заводу – виробника не повинен містити крупнодисперсних частинок та гранул і мати гладку поверхню, а також повинен утворювати однорідну масу. Для визначення відповідності ТУ зовнішнього вигляду матеріалу для ТК змішували порошок (полімер) та рідину (мономер), тонким рівномірним шаром наносили на гладку поверхню пластинки зі скла. Візуально за участю трьох експертів з нормальним трихроматним зором, в однакових умовах освітлення (на рівні 300 Лк) визначали колір та зовнішній вигляд зразків полімеризату. Зовнішній вигляд характеризувався однорідністю матеріалу та відсутність сторонніх включень. Результати досліджень реєстрували у стандартизованому «Протоколи визначення зовнішнього вигляду та кольору компонентів і експериментальних зразків матеріалу для тимчасових ортопедичних конструкцій», загальна кількість проб склала 60.

2.3.2.1. Визначення загального робочого часу

Час змішування (Tзм, с) по кожному із варіантів досліджуваних матеріалів вимірювали секундоміром (по ТУ 25-1894.003); ознаками досягнення задовільної консистенції були: гомогенність маси, відсутність будь – яких включень, її відповідність вимогам інструкції відповідного матеріалу.

Загальний робочий час (ЗРЧ) – це тривалість від початку змішування до початку структуризації матеріалу [184, 185].

Рис.2.5. Загальний вид пенетрометра (1), кільцева форма  (2) 
та  експериментальний зразок акрилового матеріалу ПММ (3)

При визначенні ЗРЧ скляну пластинку розміщували на підставі пенетрометра (рис. 2.5), після чого голку індентора приводили в зіткнення з пластиною і знімали вихідне показання («А»). Далі, піднімали і прикріплювали індентор таким чином, щоб його кінець був значно вище кільцевої форми.

Помістивши кільцеву форму на відцентрованій по осі індентора пластину, заповнювали форму пластмасою з горизонтальним вирівнюванням поверхні суміші, після чого приводили голку індентора в зіткнення з поверхнею полімеризату і закріплювали індентор в такому положенні.

За п’ять секунд до закінчення ЗРЧ, зазначеного виробником, опускали індентор, утримуючи шпиндель у верхньому положенні. Через 10 сек після опускання індентора, фіксували його в нижньому положенні, після чого опускали шпиндель до зіткнення з верхнім кінцем індентора і знімали другі покази («В»).

Результати випробувань реєстрували в спеціально розробленому стандартизованому «Протоколі експериментального визначення відповідності ЗРВ матеріалів для тимчасових коронок», їх загальна кількість – 60. Підраховували різницю в показаннях «А» і «В» (в мм); як результат реєстрували середнє значення трьох випробувань. Згідно міжнародному стандарту ISO – 10993 середнє значення пенетрації в кінці ЗРЧ, зазначеного виробником, має бути не вище 0,25 мм.

2.3.2.2. Визначення часу структуризації.

Визначення часу структуризації матеріалу (Tстр, с) – тривалості від початку змішування до моменту утворення полімеризату виконували наступним чином: у скляну чашку поміщали рідину та порошок, перемішували їх до одержання однорідної маси, згідно з інструкцією по застосуванню; з цього моменту розпочинали відлік часу за секундоміром (по ТУ 25-1894.003): від початку замішування до моменту набуття матеріалом властивостей полімеризату. Визначення показника (Tстр , с) проведено на 80 дослідних зразках різних матеріалів; по кожному із матеріалів обчислювали  середній арифметичний показник. Рівень водопоглинення (λ, %) для кожного із досліджуваних матеріалів вимірювали не менш як на десяти виготовлених (згідно з ТУ) у спеціальній прес формі зразках у формі дисків діаметром (20,0 ± 0,1) мм та товщиною (1,0 ± 0,2) мм; після виготовлення зразки зберігалися у термостаті впродовж 24 год при температурі (37,0 ± 2,0) ºС, після чого зразки переносились до ексикатора, в якому утримувались впродовж 60 хв та, в подальшому, зважені (m0) з похибкою не більше 0,0001 г. При виконанні випробувань, зважені зразки занурювались у фізіологічний розчин NaCl на визначений термін – (24-168) год при температурі (37,0 ± 2,0) ºС; після чого зразки діставали із розчину, розміщали на сухій та чистій не ворсистій тканині, висушуючи на повітрі впродовж 15 с та повторно зважували (m1) з похибкою не більше 0,001 г через 60 с після діставання з розчину.

Результати досліджень реєстрували у стандартизованому «Протоколі визначення часу структуризації (полімеризації) експериментальних зразків матеріалу для тимчасових ортопедичних конструкцій», загальна кількість проб склала 80.

2.3.2.3. Визначення часу змішування.

Час змішування (Tзм, с) по кожному із варіантів досліджуваних матеріалів вимірювали секундоміром (по ТУ 25-1894.003); ознаками досягнення задовільної консистенції були: гомогенність маси, відсутність будь – яких включень, її відповідність вимогам інструкції відповідного матеріалу.

Результати досліджень часу змішування експериментальних зразків матеріалу для тимчасових ортопедичних конструкцій визначали як середнє арифметичне відповідних проб, загальна кількість проб склала 60.

2.3.2.4. Оцінка мікропористості.

Дослідження мікроструктури поверхні (JП, шт/пз) та мікропористість (Sст, ммк2) матеріалів виконано на бінокулярному стереоскопічному мікроскопі на зразках, виготовлених згідно до інструкції; показник JП розраховували як співвідношення кількості пор на мм2 поверхні зразка полімеризату.

Результати досліджень мікроструктури поверхні та мікропористість матеріалів реєстрували у стандартизованому «Протоколі оцінки мікроструктури поверхні експериментальних зразків матеріалу для тимчасових ортопедичних конструкцій», загальна кількість проб склала 60.

2.3.2.5. Визначення рівня залишкового мономеру

Визначення рівня залишкового мономеру проводили за методом рідинної хроматографії. В якості досліджувального розчину застосовували рідинну витяжку із полімеризату зразків. Визначали орієнтовний вміст ММА в досліджувальному розчині. Попермінно хроматографують розчин порівняння та досліджувальну пробу, фіксуючи не менш трьох хроматограф для кожного із розчинів.

Вміст (ММА) Х у витяжці мг/л розраховують по формулі:

де m0 – навіска метилметакрилата, взята для приготування розчину порівняння в грамах;

S0 – середня площа піків метилметакрилата, розрахована із хроматограм розчину порівняння;

S1 – середня площа піків метилметакрилата, розрахована із хроматограм досліджувального розчину;

k – коефіцієнт розбавлення досліджувального розчину.

Результати аналізу рахуються достовірними, якщо для розчину порівняння виконуються вимоги тесту «Провірка пригодності хроматографічної системи».

Результати досліджень рівня залишкового мономеру матеріалів реєстрували у стандартизованому «Протоколі вимірів залишкового мономеру», загальна кількість проб склала 30.

2.3.3. Клінічні методи дослідження та види ортопедичних конструкцій

Клінічне застосування матеріалу на основі поліметилметакрилату виконано при комплексному стоматологічному лікуванні 128 пацієнтів на клінічних базах кафедри ортопедичної стоматології – Харківській обласній стоматологічній поліклініці (2007–2009 р.) та стоматологічному центрі ХНМУ (2008–2012 р., табл. 2.2).

При відборі пацієнтів керувалися основними показаннями та протипоказаннями до виготовлення та клінічного застосування тимчасових та постійних ортопедичних конструкцій (коронки, мостоподібні протези).

Всього при виконанні дослідження залучено 128 пацієнтів, яким на етапах лікування постійними незнімними ортопедичними конструкціями було виготовлено 151 незнімний пластмасовий зубний протез із матеріалу на основі поліметилметакрилату (70 коронок та 81 мостоподібний протез). Усі хворі були поділені на 2 групи. Вік хворих – від 18 років до 54 років. У першу (основну) групу  увійшли 65 пацієнтів( що складає 50,7%), яким виготовляли за удосконаленою методикою незнімні ортопедичні конструкції із матеріалу на основі поліметилметакрилату 75 конструкцій – 33 коронки, 42 мостоподібні протези.

##### Таблиця 2.2

### Розподіл конструкцій зубних протезів по видам та кількість

### пацієнтів на етапах ортопедичного лікування

| Розподіл ортопедичних конструкцій по видам та кількість пролікованих пацієнтів | Методики виготовлення | Всього |
| --- | --- | --- |
|  | традиційна методика | удосконалена методика |  |
| Тимчасові незнімні | коронки | пацієнтів | 30 (49,2%) | 33 (49,2%) | 63 (49,2%) |
|  |  | ОК | 37 (52,9%) | 33 (47,1%) | 70 (46,4%) |
|  | мостоподібні ОК | пацієнтів | 31 (50,8%) | 34 (50,8%) | 65 (50,8%) |
|  |  | ОК | 39 (48,1%) | 42 (51,9%) | 81 (53,6%) |
| Всього тимчасових конструкцій | 76 (50,0%) | 75 (50,0%) | 151(50,0%) |
| Постійні незнімні | коронки | пацієнтів | 30 (49,2%) | 33 (49,2%) | 63 (49,2%) |
|  |  | ОК | 37 (52,9%) | 33 (47,1%) | 70 (46,4%) |
|  | мостоподібні ОК | пацієнтів | 31 (50,8%) | 34 (50,8%) | 65 (50,8%) |
|  |  | ОК | 39 (48,1%) | 42 (51,9%) | 81 (53,6%) |
| Всього постійних конструкцій | 76 (50,0%) | 75 (50,0%) | 151(50,0%) |
| Всього пацієнтів | 61 (47,7%) | 67 (52,3%) | 128 (100%) |
| Всього ортопедичних конструкцій | 152 (50,3%) | 150 (49,7%) | 302 (100%) |

У другу (контрольну) дослідну групу увійшли 63 пацієнти (що складає 49,2%), яким виготовляли незнімні ортопедичні конструкції: з матеріалу на основі поліметилметакрилату за традиційною методикою виготовлено 76 конструкцій, включаючи 37 коронок та 
39 мостоподібних протезів.

В обох дослідних групах жінок було 72 (56%), а чоловіків – 
56 (44%).

Розподіл конструкцій зубних протезів та кількість пацієнтів на етапах ортопедичного лікування представлені в табл. 2.2. У всіх групах досліджувальних пацієнтів проводили загально клінічні обстеження: опитування (скарги, анамнез захворювання та життя), стан зубощелепної системи. З додаткових методів дослідження проводили рентгенографію.

На заключному етапі лікування у 128 пацієнтів виконано заміщення дефектів зубного ряду 151 постійною незнімною конструкцією зубних протезів, включаючи 70 коронок та 81 мостоподібний протез (суцільнолиті або металокерамічні чи металопластмасові).

2.3.3.1. Методика виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій

Застосовано базову методику виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій з використанням прямого методу, сутність якого полягає виконанні наступної послідовності:

– підготовка опорних елементів шляхом препарування твердих тканин зуба та, уразі необхідності, усунення дефектів застосуванням воску для моделювання анатомічної форми зуба; у разі наявності дефекту зубного ряду, для моделювання відсутнього зуба використовують штучний зуб із стандартного гарнітура «Естедент», який припасовують у місці дефекту зубного ряду та потім за допомогою віску чи жидкотикучого фотополімерного матеріалу фіксують до опорних зубів.

– для отримання повного анатомічного робочого відбитка застосовували А-силіконовий відбитковий матеріал «Стомавід», стандартну відбиткову ложку та стандартну технологію підготовки відбитка для виготовлення з нього зубного протезу. Отримували повний анатомічний робочий відбиток зі щелепи, а в зоні протезного ложа – доповнювали корегуючим прошарком відбиткового матеріалу «Стомавід»;

– препарування опорних зубів виконано згідно стандартної методики, відповідно вимог щодо постійної конструкції зубного протезу, з використанням місцевих знеболювальних препаратів та водяним охолодженням, а з метою поліпшення крайового прилягання коронок і зменшення травматизації тканин пародонта формували уступ (90°) на рівні ясен;

– отриманий повний анатомічний робочий відбиток, перед внесенням пластмаси, готували шляхом видалення воскової репродукції відсутніх зубів або штучного зуба із гарнітура;

– для виготовлення тимчасової ортопедичної конструкції відповідного кольору із матеріалу на основі поліметилметакрилату застосовували стандартну (для вказаного матеріалу) шкали «Vita» добору кольору конструкції;

– замішування пластмаси проводили в скляній судині, що доцільно для акрилових пластмас, а саме – в попередньо налитий мономер (рідина) добавляли порошок (полімер) відповідного кольору, щільно перемішували для рівномірного змочування порошку рідиною до отримання гомогенної маси;

Фото пацієнта до початку ортопедичного лікування

Етап піготовки опорних зубів та відновлення дефекта зубного ряду верхньої щелепи Отримання повного анатомічного відбитка з верхньої щелепи до препаровки твердих тканин опорних зубів

Рис. 2.6. Етапи виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій

(початок)

Препаровка опорних елементів незнімної ортопедичної конструкції

Етап накладання рідкого кофердама

Етап накладання тимчасової незнімної ортопедичної конструкції

Рис. 2.6. Етапи виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій

(продовження)

Етап фіксації постійної незнімної ортопедичної конструкції Етап накладання знімних ортопедичних конструкцій

Рис. 2.6. Етапи виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій

(закінчення)

– у тістоподібній стадії, пластмасу розміщували в зоні негативного відображення протезного ложа (попередньо видаливши з нього залишки воску та вологи), після чого відбиток вносили у порожнину рота та накладали на щелепу;

– на гумоподібній стадії (контроль полімеризації виконується на залишках матеріалу) видаляли відбиток з порожнини рота, після повної полімеризації пластмаси на основі поліметилметакрилату, відокремлювали ортопедичну конструкцію від відбитка та виконували її механічну обробку, поліровку, попередню клінічну оцінку;

– проводили вакуумування тимчасової конструкції, розміщуючи її в умовах контрольованого вакууму (–1 кгс∕см2), на 10 хв., а потім у водному середовищі при температурі 60–70 °С на – 15 хвилин.

– заключний етап – тимчасову фіксацію тимчасової ортопедичної конструкції виконували після знезаражування та знежирення тимчасової ортопедичної конструкції, на попередньо покриті корінним герметиком «Стомафтор» опорні елементи; для фіксації тимчасових конструкцій використовували  безевгенольний цемент на основі оксиду цинка.

В подальшому, після виготовлення незнімної постійної конструкції та її встановлення за однією із стандартних методик, через 5-7 діб оцінювалась ступінь адаптації пацієнта (за програмою ІІІ етапу клінічного моніторингу).

Застосована також удосконалена методика лікування, що базувалася на фізичному, технологічному та клінічному захисті протезного ложа для профілактики ускладнень і підвищення психологічної адаптованості пацієнта і морфологічної адаптованості протезного ложа (див. підрозділ 1 розділу 5).

2.3.3.2. Оцінка адаптації протезного ложа на етапах ортопедичного лікування.

Для вивчення впливу методики протезування на стан адаптації тканин протезного ложа, на етапах протезування, досліджено частоту папілярно-маргінально-альвеолярного (РМА) та гінгівального індексів (ГІ) порожнини рота за модифікованими методиками [187].

Папілярно-маргінально-альвеолярний індекс визначали на етапах моніторингу пацієнтів (I етап – до препарування; ІІ етап – 5–7 діб після встановлення тимчасової конструкції; ІІІ етап – 5–7 діб після встановлення постійної незнімної конструкції), оцінювали реакції слизової  оболонки навколо кожного зуба  після застосування розчину Шиллера-Писарева, (0 – відсутність запалення; 1 бал – запалення  ясенного сосочка (Р) ; 2 бали – запалення ясенного краю (М) ; 3 бали – запалення  альвеолярного краю(А)). Загальний індекс потім виражають у відсотках за формулою (РМА = сумма балів ∕ 3×число зубів у пацієнта)×100% (де 3-коефіцієнт узагальнення). Значення індексу при легкому ступені запалення досягає – 25%; при вираженому та інтенсивному запаленні (запалення середньої тяжкості) – 50%; а значення індексу  вище 51% – свідчить про тяжку ступінь запалення.

ГІ (гінгівальний индекс) – GI (H.Loe,P.Silness, 1963) оцінка ступеня запалення ясен. Визначення стану слизової оболонки  довкола опорного елементу з урахуванням її стану з вестибулярної, оральної та апроксимальних сторін. Оцінку результатів вираховували шляхом поділу суми отриманих балів на чотири. Кожну із сторін оцінювали в балах по таким параметрам як: 0-слизова без проявів запалення; 1-легке запалення ,легка зміна кольору, легкий набряк слизової оболонки,відсутність кровотечі; 2-запалення середньої тяжкості, гіперемія ясен, набряк, кровотеча при доторкуванні; 
3 – тяжке запалення, вираженна гіперемія,набряк, кровотеча спонтанна. Результат індексу оцінювався в межах від 0 до 2,1. (0,1-1 – легкий гінгівіт слизової оболонки довкола визначеної кількості опорних елементів; 1,1-2 – гінгівіт середньої тяжкості; 2,1 – тяжкий гінгівіт).

2.3.3.3. Методика оцінки якості життя

Вплив ортопедичного лікування на якість життя пацієнтів досліджено за методикою багатокомпонентного аналізу індикаторів. З цією метою був опрацьований спеціальний опитувальник, заповнюючи який, пацієнт оцінював  зокрема ступеня дискомфорту у порожнині рота, обмеження функції жування, динаміки психоемоційного стану пацієнта, змін особистісних та професійних взаємовідношень за шестибальною шкалою, що дозволило врахувати не тільки ступінь впливу окремих етапів лікування на якість життя пацієнтів але і порівнювати виразність цього впливу за окремими її компонентами.

Обсяги застосування клінічних методик при ортопедичному лікуванні пацієнтів із застосуванням тимчасових та постійних конструкцій наведено у табл. 2.3.

Таблиця 2.3

### Обсяги клінічних методик при лікуванні пацієнтів із застосуванням  тимчасових ортопедичних конструкцій із матеріалу ПММ

| Пацієнти та застосовані методики на етапах ортопедичного лікування | Етапи клінічного моніторингу | Всього |
| --- | --- | --- |
|  | І | ІІ | ІІІ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Кількість ортопедичних конструкцій | традиційна методика виготовлення тимчасових ОК | - | 61 | - | 61 |
|  |  | удосконалена методика виготовлення тимчасових ОК | - | 67 | - | 67 |
|  |  | постійні незнімні ОК | - | - | 128 | 128 |

Продовження табл. 2.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Визначення РМА індексу | 128 | 128 | 128 | 384 |
| 3 | Визначення гінгівального індексу | 128 | 128 | 128 | 384 |
| 4 | Клініко-метаболічна оцінка адаптації | 128 | 128 | 128 | 384 |
| 5 | Клініко-морфологічна оцінка адаптації | 128 | 128 | 128 | 384 |
| 6 | Клініко-психологічна оцінка адаптації (ОЯЖ) | 128 | 128 | 128 | 384 |
| Всього | 640 | 768 | 768 | 2176 |

Примітка: ОК – ортопедична конструкція, виготовлена із матеріалу ПММ; РМА – папілярно-маргінально-альвеолярний індекс; ОЯЖ – оцінка якості життя

2.4. Характеристика методів 
статистичного аналізу клініко-лабораторних даних та результатів клінічного 
застосування тимчасових незнімних 
ортопедичних конструкцій

Забезпечення достовірності результатів та репрезентативності висновків дослідження досягнуто шляхом обґрунтування об’єму вибіркової сукупності, групового обліку одиниць спостереження; клініко-статистичного аналізу з інформаційною оцінкою окремих факторів за умов адекватного інформаційного забезпечення за спеціально складеною програмою отримання, накопичення та аналізу первинних даних.

Формування репрезентативного об’єму вибіркових сукупностей як на етапі експериментального обґрунтування нового матеріалу, так і на клініко-лабораторному етапі базувалося на обґрунтуванні кількісної достатності об’єктів спостереження в залежності від мінливості окремих вимірюваних показників. Розрахунок об’єму вибіркової сукупності (мінімально необхідна кількість об’єктів дослідження) виконано за спеціальною формулою [188, 189] визначення розміру об’єму вибіркової сукупності, що у відповідності з базовими тпринципами медичної статистики [190, 191] гарантує кількісно-якісну репрезентативність висновків, одержаних на вибірковій сукупності:

(2.5)

де nр – об’єм репрезентативної вибіркової сукупності; t – коефіцієнт достовірності Ст’юдента; ( – допустима похибка; δ – максимальне середнє квадратичне відхилення за даними обстежень хворих.

Застосовуючи принципи медичної статистики та використавши результати допоміжних розрахунків (зокрема, середнє квадратичне відхилення) по кожній з груп пацієнтів обґрунтована мінімальна кількість експериментальних зразків та пацієнтів для клініко-лабораторного етапу (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Кількість (розрахункова та фактична) хворих, якою забезпечується репрезентативність основних висновків дослідження

| № з/п | Вибіркові групи | Компоненти формули | Наповнюваність груп | р |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | δ | t | ( | nр | nе |  |
| 1n1 | Пацієнти з пластмасовими коронками | 18,7 | 1,96 | 5 | 54 | 63 | ≤0,05 |
| 2n1 | Пацієнти з пластмасовими мостоподібними протезами | 19,4 | 1,96 | 5 | 58 | 65 | ≤0,050 |
| 1n2 | Пацієнти з пластмасовими коронками без вакуумування конструкції | 13,2 | 1,96 | 5 | 27 | 30 | ≤0,050 |
| 2n2 | Пацієнти з пластмасовими мостоподібними протезами без вакуумування конструкції | 12,6 | 1,96 | 5 | 30 | 31 | ≤0,045 |
| 1n3 | Пацієнти з пластмасовими коронками з вакуумуванням конструкції | 11,8 | 1,96 | 5 | 21 | 33 | ≤0,040 |
| 2n3 | Пацієнти з пластмасовими мостоподібними протезами з вакуумуванням конструкції | 11,7 | 1,96 | 5 | 24 | 33 | ≤0,040 |

Примітка: δ – максимальне значення середнього квадратичного відхилення відповідних показників; t – параметричний критерій Ст’юдента; ( – максимальний рівень допустимих похибок; nр – мінімально  необхідна кількість об’єктів вивчення для забезпечення репрезентативності висновків; 
nе – фактична кількість об’єктів вивчення у відповідній клінічній групі.

Отже, із застосуванням принципів та методів доказової медицини статистично доведено, що у виконаному дослідженні кількість залучених пацієнтів достатня для кількісно-логічного перенесення отриманих результатів і висновків на генеральну сукупність. Обстеження дещо більшої кількості дозволило забезпечити якісну репрезентативність подальших висновків та основних положень дослідження, які захищаються.

При виконанні дослідження застосовано відомі та широко вживані клініко-статистичні та клініко-інформаційні методи: анамнестичний кількісний аналіз, експертна оцінка з подальшим кількісним аналізом результатів; клініко-статистичні, зокрема: варіаційна статистика [192, 193], імовірнісний розподіл клінічних ознак з оцінкою достовірності одержаних результатів. Застосовано метод інформаційного аналізу факторних комплексів та елементи дисперсійного аналізу для якісних ознак нерівномірних комплексів [194, 195] і кореляційний (метод рангів та метод лінійної кореляції) аналіз [196].

Середні значення показників (2.6) та їх середні похибки (2.7) визначали по формулах:

(2.6)

(2.7)

де Р – середнє значення відносної величини (частоти), n – кількість спостережень, х– значення варіант окремих об’єктів дослідження, 
f1 – частота окремих варіант, mР – середня похибка середньої відносної величини, q = 100 – Р.

Середнє значення абсолютних величин (2.8) та їх середню похибку (2.9) одержували наступним чином:

(2.8)

(2.9)

де Х – середнє значення абсолютної величини (показника), n – кількість спостережень, х – значення варіант окремих об’єктів дослідження, f2 – частота окремих варіант, mХ – середня похибка, 
σ – середнє квадратичне відхилення.

Ступінь достовірності різниці двох середніх визначали з використанням одностороннього критерію Ст’юдента [197].

З метою комплексного вивчення факторів, причин та умов формування  взаємозв’язків визначені та обґрунтовано застосовані основні показники кореляційного аналізу (рангової та лінійної кореляції), кореляційні взаємозв’язки визначено [198], застосовуючи формули 2.12 та 2.13:

(2.12)

(2.13)

де rXY – коефіцієнт лінійної кореляції, dX – відхилення значення по координаті X, dY – відхилення значення по координаті Y, mρ – середня похибка показника кореляції, ρ – коефіцієнт кореляції, n – кількість спостережень (вимірів).

Для візуалізації даних, застосовано графічні форми у вигляді гістограм, стовпчикових діаграм, полігону розподілу аналізованих ознак, а також побудови корелограм та кореляційних плеяд [199]. При аналізі результатів дослідження використовувалися ліцензовані програмні продукти («STATISTICA», «Excel» з додатковим набором програм [200]) на ПЕОМ, що дозволило забезпечити необхідну стандартизацію процесу та процедури клініко – статистичного аналізу отриманих даних.

2.5. Деонтологічні, правові та метрологічні аспекти дослідження

Деонтологічні та правові проблеми дослідження вирішено у межах існуючих Міжнародних конвенцій та законодавства України, принципів біоетики в медичних дослідженнях. Робота виконана відповідно до вимог Європейської конвенції (Страсбург, 18.03.1986 р.), директиви Ради Європейського економічного товариства (Страсбург, 21.11.1986 р.), Статуту Української асоціації з біоетики та нормами GLP (1992 р.), відповідно до вимог та нормам ІСН С8Р (2002 р.) і типового Положення з питань етики МОЗ України №281 від 01.11.200 р. та розглянута на комісії з біоетики Харківського національного медичного університету МОЗ України – протокол №4 від 6 червня 2007 року.

| Розділ 3 | Розробка та експериментальне обҐрунтування клінічного застосування матеріалу для виготовлення тимчасових коронок |
| --- | --- |

Сучасні погляди на ортопедичне лікування стоматологічних хворих базуються на комплексному підході, який зокрема передбачає раннє відновлення жувальної функції, забезпечення клінічної та естетичної ефективності. У цьому контексті непересічне значення має вирішення проблеми розробки цільового матеріалу для тимчасових ортопедичних конструкцій та обґрунтування його клінічного застосування [03, 06]. Відсутність, до останнього часу, вітчизняних цільових матеріалів для тимчасових коронок та методики їх виготовлення звужує можливості лікаря ортопеда – стоматолога щодо якісного лікування цілої низки патологічних та фізіологічних станів і повноцінного відновлення жувальної функції на етапах протезування [05, 06, 07, 08].

Для виготовлення тимчасових коронок застосовуються різні допоміжні матеріали, фізико-механічні та клініко-технологічні властивості яких не відповідають функціональному призначенню у разі виготовлення із них тимчасових ортопедичних конструкцій. 
При застосуванні пломбувальних матеріалів не враховується можливий гістотоксичний вплив на м’які тканини протезного ложа [152, 168].

У поточному розділі викладені результати експериментального обґрунтування складу (деклараційний патент №72400 А, UA; [89]) з добором оптимальної рецептури (підрозділ 3.1) за індикативними показниками, вивчення фізико-механічних (підрозділ 3.2) і клініко-технологічних властивостей (підрозділ 3.3) першого вітчизняного матеріалу для тимчасових ортопедичних конструкцій, порівняльний аналіз за показниками якості якого (підрозділ 3.4) виконано за авторською методикою. Вказана послідовність виконання задач дослідження забезпечила всебічний та виважений науково – практичний підхід на до клінічному етапі.

3.1. Експерименатльне обґрунтування 
вітчизняного цільового матеріалу для виготовлення тимчасових незнімних конструкцій

Звичайна рецептура матеріалів для виготовлення тимчасових коронок визначається прогнозованими рівнями фізико-механічних та клініко-технологічних показників і включає: суспензорій співполімер метилового та бутилового ефірів метакрилової кислоти, порошок із діоксину кремнію чи кварцу у вигляді борошна, сіль натрієву бензолсульфінової кислоти двоводневу, двоокис титану пігментну (марка 
Р-0, Р-03), сієну палену, вохру червону, чорний залізоокисний, фарбник жиророзчинний темно-червоний «Ж», умбру палену, марс коричневий темний, кадмій лимонний та жовтий (середній), БІСГМА – універсальне в’яжуче, ефір метиловий метакрилової кислоти, 
N1N-диметил-n-толуїдін, спирт етиловий ректифікований та гідрохінон. Перелічені інгредієнти та їх комплексне застосування у одному матеріалі, як відомо із стоматологічного матеріалознавства [201], здатні визначати структуру та властивості матеріалу.

При виконанні дослідження, сумісно з технологами промислового підприємства, було розроблено нову структуру матеріалу для тимчасових коронок, однак зважаючи на задачі нашого дослідження, кінцевий вибір рецептури було здійснено за результатами порівняльного аналізу експериментальних зразків, виготовлених за трьома рецептурами (табл.3.1).

Таблиця 3.1

Компонентна структура рецептури полімерного матеріалу 
для виготовлення тимчасових стоматологічних ортопедичних конструкцій

| Компоненти для виготовлення стоматологічного матеріалу | Нормативні документи щодо якості ком-понентів матеріалу | Варіанти рецептури матеріалу (мас %) |
| --- | --- | --- |
|  |  | рецепт А | рецепт В | рецепт С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Суспензорій співполімер метилового та бутилового ефірів метакрилової к-ти | СТП 0481312-24 | 57,909 | 59,909 | 58,909 |
| Порошок із діоксину кремнію у вигляді борошна | ТУ 0284409-141 | 6,0570 | 6,6570 | 6,3570 |

Продовження табл. 3.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сіль натрієва бензолсульфінової кислоти двоводнева | ГОСТ 23614 | 1,2780 | 1,3180 | 1,2980 |
| Двоокис титану пігментна, марка Р-0, Р-03 | ГОСТ 9808 | 0,0968 | 0,1028 | 0,0998 |
| Сієна палена | ТУ 2331-009-05751640 | 0,0091 | 0,0095 | 0,0093 |
| Вохра червона | ТУ 2331-009-0575160 | 0,0090 | 0,0096 | 0,0093 |
| Чорний заліз окислений | ТУ 2331-009-05751640 | 0,0026 | 0,0028 | 0,0027 |
| Фарбник жиророзчинний темно-червоний «Ж» | ТУ 6-14-37 | 0,00008 | 0,00012 | 0,0001 |
| Умбра палена | ТУ 2331-009-05751640 | 0,0091 | 0,0095 | 0,0093 |
| Марс коричневий темний | ТУ 2331-009-05751640 | 0,0090 | 0,0096 | 0,0093 |
| Кадмій лимонний | ТУ 86-00-57201144001 | 0,0066 | 0,0068 | 0,0067 |
| Кадмій жовтий середній | ТУ 2331-009-05751640 | 0,00665 | 0,00685 | 0,0067 |
| БІСГМА – універсальне в’яжуче | ТУ 6-02-92 | 3,6510 | 3,6710 | 3,6610 |
| Ефір метиловий метакрилової кислоти | ГОСТ 20370 | 26,208 | 28,008 | 27,108 |
| N1N-диметил-n-толуїдін | ТУ 2636-372-00208947 | 0,1770 | 0,1890 | 0,1830 |
| Спирт етиловий ректифікований | ГОСТ 5062 | 2,2800 | 2,3800 | 2,3300 |
| Гідрохінон сорт вищий / перший | ГОСТ 19627 | 0,00161 | 0,00179 | 0,0017 |

Вказані рецептури структурно відрізнялись за вмістом як основних, так і допоміжних складових, що і визначало їх відмінність за фізико-механічними та клініко-технологічними властивостями.

Слід зазначити, що для добору оптимального варіанта рецептури нами використані наступні індикативні показники експериментальних зразків: час структуризації, деформація при стискуванні, мікротвердість зразків, питома вага залишкового мономеру (табл. 3.2).

За кожною із зазначених рецептур нами виготовлялись 10 експериментальних зразків у вигляді пластин визначеного розміру, властивості яких в наступному і досліджені та проаналізовані у порівняльному аспекті.

Час структуризації (Тстр, с) досліджуваних експериментальних зразків матеріалів, виготовлених за різною рецептурою коливався у межах від (228,0±4,0) с до (285,0±5,5) с та був найменшим для матеріалу, виготовленого за рецептурою «С». При цьому, відтворюваність цієї властивості для досліджуваних матеріалів була досить високою – на рівні (98,1÷98,9)%.  Відносно менш короткий термін структуризації матеріалу, виготовленого за рецептурою «С», з одного боку  – відповідає нормативним вимогам, з іншого – вигідно відрізняє цю рецептуру від інших.

Таблиця 3.2

Порівняльна характеристика експериментальних зразків матеріалів

для тимчасових коронок, виготовлених за різною рецептурою

| Властивості зразків матеріалу | Рецептура матеріалу |
| --- | --- |
|  | рецептура «А» | рецептура «В» | рецептура «С» |
| 1 | Час структуризації | Тстр, с | 285,0±5,5 *** | 249,0±2,9*** | 228,0±4,0 |
|  |  | n, од | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Cv , % | 1,9 | 1,1 | 1,7 |
|  |  | М/Nст | 0,800 | 0,915 | 1 |
| 2 | Деформація при стискуванні Nст= ТУ У: (4,0≥S)% | (S±m), % | 3,4±0,2 *** | 6,5±0,2*** | 2,3±0,2 |
|  |  | n, од | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Cv , % | 5,6 | 3,1 | 3,8 |
|  |  | М/Nст | 1,17 | 0,615 | 1,53 |
| 3 | Мікротвердість зразків Nст= ТУ У: не нормується | (I±m), МН/м2 | 217,5±2,5 *** | 229,0±3,5*** | 234,3±0,4 |
|  |  | n, од | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Cv , % | 1,1 | 1,2 | 0,4 |
|  |  | М/Nст | 0,897 | 0,946 | 1,0 |
| 4 | Питома вага залишкового мономеру (%) | (D±m), % | 5,2±0,30*** | 4,68±0,27** | 3,87±0,03 |
|  |  | n, од | 10 | 10 | 10 |
|  |  | Cv , % | 5,8 | 5,7 | 3,0 |
|  |  | М/Nст | 0,634 | 0,705 | 1,0 |

Примітка: вирогідна різниця між матеріалами з рецептурою А, В, С; ** – р < 0,01 вирогідна різниця у  порівнянні з показником матеріалів; *** – 
р < 0,001 вирогідна різниця у порівнянні з показником матеріалів.

Показник деформації при стискуванні досліджуваних експериментальних зразків матеріалів, виготовлених за різною рецептурою коливався у межах від (2,3 ± 0,2) % до (6,5 ± 0,2) % та був найменшим (р ≤ 0,001) для матеріалу, виготовленого за рецептурою «С». При цьому, відтворюваність цієї властивості для матеріалів, виготовлених за рецептурою «В» та «С» відповідала нормативним вимогам – перевищувала 95,0% (відповідно становила 96,9% та 96,2%. Однак, заважаючи на високий рівень деформації при стискування матеріалу, виготовленого за рецептурою «В», зазначаємо, що за цією властивістю найбільш доцільним для подальшого вивчення є матеріал, виготовлений за рецептурою «С», оскільки йому властива найменша (порівняно з іншими рецептурами, р ≤ 0,001) деформація при стисненні.

Дослідження мікротвердості матеріалів, виготовлених за різною рецептурою показало, що за цією властивістю ці матеріали характеризуються як задовільні. При цьому, найбільша (р ≤ 0,001) мікротвердість властива матеріалу, виготовленому за рецептурою «С» – (234,3 ± 0,4) МН/м2, тоді як у рецептури «А» та «В» – рівень мікротвердості достовірно нижчий (р ≤ 0,001) та менший рівень відтворюваності цієї властивості (відповідно 98,9% та 98,8%).

Дослідження питомої ваги залишкового мономера у експериментальних зразках матеріалів, виготовлених за різною рецептурою, виявив достовірно (р ≤ 0,01–0,001) найменший рівень у разі застосування рецептури «С» – (3,87 ± 0,03)%, тоді як у інших експериментальних зразках рівень залишкового мономера коливався у межах від (4,68 ± 0,27)% – рецептура «В» до (5,2 ± 0,2)% – рецептура «А»; до того ж, стабільність відтворення цієї властивості для рецептур «А» та «В» – була занадто низькою (відповідно 94,2% та 94,3 %).

Отже, порівняльний аналіз властивостей експериментальних зразків матеріалу для тимчасових коронок виявив, що матеріалом, який за індикативними показниками найбільш повно відповідає вимогам щодо фізико-механічних та клініко-технологічних властивостей є матеріал, виготовлений за рецептурою «С» (рис.3.1).

Саме ця рецептура використана для обґрунтування промислового виробництва нового вітчизняного полімерного матеріалу на основі поліметилметакрилату для виготовлення тимчасових коронок (деклараційний патент №72400 А, UA).

3.2. Результати доклінічних токсикологічних досліджень матеріалу на основі поліметилметакрилату.

Доклінічні токсилогічні дослідження матеріалу для тимчасових пластмасових коронок на основі поліметилметакрилату проводились в інституті екогігієни та токсикології ім. Л.І. Медведя МОЗ України в м. Києві. В протоколі №530 доклінічної експертизи від 20.11.2002 року представлені загальна відомості про вироби медичного призначення (матеріал для тимчасових пластмасових коронок на основі поліметилметакрилату, виробник, призначення з описом основної функції, основний принцип дії), загальна характеристика (об’єкт до клінічних випробувань, перелік робочих частин які контактують з тілом чи внутрішнім середовищем організму людини, рецептура матеріалу), загальні положення проведення додаткових доклінічних випробувань, об’єм, склад, критерії та результати доклнічних випробувань.

Рис. 3.1. Рівні відтворюваності індикативних властивостей матеріалів

для тимчасових коронок, виготовлених за різною рецептурою

Експертний висновок: матеріал стоматологічний для тимчасових пластмасових коронок ПММ ТУ У 24.4-00481318-020-2003 вітчизняного виробництва, за показниками безпеки щодо здоров’я людини відповідає вимогам ДСТУ ІSО 10993-1:2004 «Біологічне оцінювання медичних виробів», «Загальних методичних вказівок до токсикологічно-гігієнічної оцінки полімерних матеріалів та виробів на їх основі для медицини», М.1987 р. Виріб медичного призначення рекомендується до реєстрації як стоматологічний матеріал для виготовлення, перебазування та ремонту тимчасових коронок і знімних зубних протезів, що контактує зі слизовими оболонками рота людини тривало, не інвазивний, не імплантується.

3.3. Порівняльний аналіз фізико-механічних 
властивостей матеріалів для виготовлення 
тимчасових ортопедичних конструкцій

Показник деформації при стискуванні (S, %) досліджуваних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок коливається у межах (2,3–3,3)% та відповідає нормативним вимогам; з’ясовано, що деформація при стискуванні матеріалу на основі поліметилметакрилату, яка становить (2,3 ± 0,2)% – найменша серед порівнюваних матеріалів: у матеріалу на основі полібутилметакрилату – (3,3 ± 0,2)%, а у матеріалу на основі поліетилметакрилату – 
(2,8 ± 0,05)% (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Порівняльна характеристика фізико-механічних властивостей 
матеріалів для виготовлення тимчасових коронок

| Фізико-механічні властивості матеріалів для виготовлення тимчасових коронок (та їх нормативні рівні по ISO/ТУ) | Матеріали для виготовлення тимчасових коронок |
| --- | --- |
|  | ПММ | ПБМ | ПЕМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Деформація при стискуванні Nст= ТУ У: (4,0≥S)% | (S±m), % | 2,3±0,2 | 3,3±0,2 *** | 2,8±0,05 ** |
|  |  | n, од | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Cv , % | 8,6 | 6,0 | 3,8 |
|  |  | М/Nст | 1,0 | 0,697 | 0,884 |
| 2 | Мікротвердість зразків Nст= ТУ У: не нормується | (I±m), МН/м2 | 234,3±0,4 | 228,2±0,5 *** | 242,7±1,2 *** |
|  |  | n, од | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Cv , % | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
|  |  | М/Nст | 0,965 | 0,940 | 1,0 |

Продовження табл. 3.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Опір стиранню полімеризату Nст= ТУ У: не менше 15 Дж/м2 | (fр±m), % | 32,4±0,2 | 30,1±0,6 ** | 31,8±0,3 |
|  |  | n, од | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Cv , % | 6,2 | 2,0 | 9,3 |
|  |  | М/Nст | 1 | 0,929 | 0,981 |
| 4 | Питома вага залишкового мономеру (%) | (D±m), % | 3,87±0,03 | 4,1±0,07 *** | 3,2±0,09 *** |
|  |  | n, од | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Cv , % | 5,5 | 7,3 | 3,0 |
|  |  | М/Nст | 0,916 | 0,805 | 1,0 |

Примітка: ** – р < 0,01 вирогідна різниця у порівнянні з показником матеріалів; *** – р < 0,001 вирогідна різниця у порівнянні з показником матеріалів.

При цьому, з’ясовано, що матеріал на основі поліетилметакрилату  характеризується найбільш високим рівнем відтворюваності цієї властивості – 96,2%, тоді як інші матеріали мають відтворюваність на рівні (96,7–91,4)%.

Отже, деформація при стискуванні матеріалу на основі поліметилметакрилату відповідає нормативним вимогам, матеріал за цією властивістю не відрізняється від застосовуваних закордонних аналогів та характеризується достатньо високим рівнем відтворюваності властивості в клініко – лабораторних умовах.

Показник мікротвердості  (I, МН/м2) досліджуваних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок коливається у межах (228,2–242,7) МН/м2 та відповідає нормативним вимогам; з’ясовано, що мікротвердість матеріалу на основі поліметилметакрилату, яка становить (234,3±0,4)% займає проміжне становище серед порівнюваних матеріалів: у матеріалу на основі полібутилметакрилату мікротвердість найменша – (228,2±0,5) МН/м2, а у матеріалу  на основі поліетилметакрилату – (242,7±1,2) МН/м2 (див. табл. 3.3). При цьому, з’ясовано, що матеріал на основі поліетилметакрилату характеризується найбільш низьким рівнем відтворюваності цієї властивості – 99,6%, тоді як інші матеріали мають відтворюваність на рівні (99,8–99,9)%.

Показник опору стиранню полімеризату (fр, Дж/м2) досліджуваних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок коливається у межах (30,1–32,4) Дж/м2 та відповідає нормативним вимогам; з’ясовано, що опір стиранню полімеризату на основі поліметилметакрилату, який становить (32,4 ± 0,2) Дж/м2 та є найбільшим серед порівнюваних матеріалів: у матеріалу  на основі полібутилметакрилату опір стиранню полімеризату найменший – (30,1 ± 0,6) Дж/м2, а у матеріалу  «TEMPRON» – (31,8 ± 0,3) Дж/м2 (див. табл. 3.3). При цьому, з’ясовано, що матеріал «TEMPRON» характеризується найбільш низьким рівнем відтворюваності цієї властивості – 90,7%, тоді як інші матеріали – на рівні (98,0–93,8)%.

Показник питомої ваги залишкового мономеру (D, %) досліджуваних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок коливається у межах (3,2–4,1)% та відповідає нормативним вимогам; з’ясовано, що питомої ваги залишкового мономеру матеріалу на основі поліметилметакрилату, яка становить (3,87 ± 0,03)% серед порівнюваних матеріалів займає проміжне становище, тоді як у матеріалу на основі полібутилметакрилату питома вага залишкового мономеру найбільша та становить (4,1 ± 0,07)%, а у матеріалу поліетилметакрилату – (3,2 ± 0,09)% (див. табл. 3.3). При цьому, з’ясовано, що матеріал на основі поліетилметакрилату характеризується найбільш високим рівнем відтворюваності цієї властивості – 97,0%, тоді як інші матеріали мають відтворюваність на рівні (94,5–92,7)%.

Узагальнена порівняльна оцінка клінічно значимих та передбачених ТУУ фізико-механічних властивостей стоматологічних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок виконана шляхом порівняння стандартизованих показників.

У якості стандартизуючих обрано нормативні показники по кожній із аналізованих властивостей. У цілому, слід зазначити, що розроблений перший цільовий вітчизняний матеріал на основі поліметилметакрилату за фізико-механічними властивостями у повній мірі відповідає вимогам до цього класу стоматологічних матеріалів; порівняльна характеристика показала, що матеріал  на основі поліметилметакрилату за основними показниками не поступається, а за показником деформації при стискуванні достовірно (р < 0,05) переважає матеріал на основі полібутилметакрилату та не відрізняється від матеріалу на основі поліетилметакрилату. Достовірні відмінності матеріалу на основі поліметилметакрилату від імпортних аналогів наведені на рис. 3.2.

Рис. 3.2. Спектр фізико-механічних властивостей матеріалів

для виготовлення тимчасових коронок

3.4. Дослідження клініко-технологічних властивостей матеріалів для виготовлення тимчасових незнімних конструкцій

Час структуризації (Тстр, с) досліджуваних матеріалів для виготовлення ТК коливається у межах (190,5–228,0) с та відповідає нормативним вимогам ТУ У 24.4 – 00481318 – 020 – 2002; з’ясовано, що час структуризації матеріалу на основі поліметилметакрилату, який становить (228,0 ± 4,0) с – найбільший серед порівнюваних матеріалів: у матеріалу на основі полібутилметакрилату – (190,5 ± 5,0) с, а у матеріалу на основі поліетилметакрилату – (210,0 ± 5,0) с. При цьому, з’ясовано, що матеріал на основі поліетилметакрилату  характеризується найменшим рівнем відтворюваності цієї властивості – 97,6%, тоді як інші матеріали мають відтворюваність на рівні 
(98,2–97,4)%. Відносне подовження терміну структуризації матеріалу на основі поліметилметакрилату дозволяє, у разі його застосування, забезпечити більш тривалий період функціонального моделювання форми та положення коронки у клінічних умовах.

Час змішування (Тзм, с) досліджуваних матеріалів для виготовлення ТК коливається у межах (25,3–27,5) с; з’ясовано, що час змішування матеріалу на основі поліметилметакрилату, який становить (27,5 ± 0,4) с – найбільший серед порівнюваних матеріалів (р < 0,01–0,001): у матеріалу на основі полібутилметакрилату – (26,2 ± 0,3) с, а у матеріалу  на основі поліетилметакрилату – (25,3 ± 0,3) с (див. табл. 3.4).

Таблиця 3.4

Порівняльна характеристика клініко-технологічних
властивостей матеріалів для виготовлення тимчасових коронок

| Клініко-технологічні властивості матеріалів для виготовлення тимчасових коронок (та їх нормативні рівні по ISO/ТУ) | Матеріали для виготовлення тимчасових коронок |
| --- | --- |
|  | ПММ | ПБМ | ПЕМ |
| 1 | Час структуризації | Тстр, с | 228,0±4,0 | 190,5±5,0*** | 210,0±5,0** |
|  |  | n, од | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Cv , % | 1,7 | 2,6 | 2,3 |
|  |  | М/Nст | 0,833 | 1,000 | 0,904 |
| 2 | Час змішування | (Тзм, с) | 27,5±0,4 | 26,2±0,3** | 25,3±0,3*** |
|  |  | n, од | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Cv , % | 1,4 | 1,1 | 1,2 |
|  |  | М/Nст | 0,913 | 0,965 | 1,000 |
| 3 | Загальний робочий час | Тзаг, с | 338,0±8,0 | 321,0±7,0* | 343,0±5,0* |
|  |  | n, од | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Cv , % | 2,3 | 2,2 | 1,5 |
|  |  | М/Nст | 0,947 | 1,000 | 0,932 |
| 4 | Мікропористість поверхні | Sст, ммк2 | 0,038±0,001 | 0,046±0,001*** | 0,044+0,002** |
|  |  | n, од | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Cv , % | 2,6 | 2,2 | 4,5 |
|  |  | М/Nст | 1,000 | 0,826 | 0,863 |
| 5 | Рівень водопоглинення | λст , % | 1,4±0,05 | 1,6±0,03** | 1,5+0,10* |
|  |  | n, од | 20 | 20 | 20 |
|  |  | Cv , % | 3,6 | 1,9 | 6,6 |
|  |  | М/Nст | 1,000 | 0,875 | 0,933 |

Примітка: *р > 0,05; **р < 0,01; ***р < 0,001, достовірність відмінностей при порівнянні показників

Загальний робочий час (Тзаг, с) досліджуваних матеріалів для виготовлення ТК коливається у межах (321,0–343,0) с; з’ясовано, що Тзаг матеріалу на основі поліметилметакрилату, який становить  (338,0 ± 8,0) с – займає проміжне становище між показниками матеріалу на основі полібутилметакрилату – (321,0 ± 7,0) с, а у матеріалу на основі поліетилметакрилату – (343,0 ± 5,0) с.

Дослідження мікроструктури поверхні, зокрема її мікропористість (Sст, ммк2) на досліджуваних матеріалах для виготовлення ТК коливається у межах (0,038–0,046) ммк2. З’ясовано, що показник мікропористості матеріалу на основі поліметилметакрилату, який становить  (0,038 ± 0,001) ммк2 – достовірно менший (р < 0,01–0,001) ніж досліджених імпортних матеріалів, які, в свою чергу, не відрізняються поміж собою за цим показником: матеріал на основі полібутилметакрилату – (0,046 ± 0,001) ммк2, а  матеріал на основі поліетилметакрилату – (0,044 ± 0,002) ммк2.

З’ясовано, що вітчизняний акриловий матеріал на основі поліметилметакрилату забезпечує первинно більшу «чистоту» поверхні, що в клінічних умовах потребує менших втрат товщини коронки при її фінішній шліфовці, чим позитивно відрізняється від закордонних аналогів.

Рівень водопоглинення (λст , %) досліджених матеріалів коливається у межах (1,4÷1,6)%. З’ясовано, що λст матеріалу на основі поліметилметакрилату, який становить (1,4 ± 0,05)% – менший (р < 0,01) ніж матеріалу на основі полібутилметакрилату – (1,6 ± 0,03)% і достовірна різниці з матеріалом на основі поліетилметакрилату – (1,5 ± 0,10)% (р < 0,05). Отже, матеріал на основі поліметилметакрилату забезпечує нормативний рівень водопоглинення.

3.5. Оцінка якості матеріалів для виготовлення тимчасових незнімних конструкцій

Якість стоматологічних матеріалів визначали із урахуванням їх фізико-механічних та клініко-технологічних властивостей. До фізико-механічних властивостей досліджуваних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок, згідно з ТУ У віднесені: загальний вигляд та колір полімеризату, деформація при стискуванні (S, %), мікротвердість матеріалу (Nст), опір стиранню полімеризату (по ТУУ: не менше 15 Дж/м2) та питома вага (у %) залишкового мономеру.

Оцінка якості стоматологічних матеріалів виконується шляхом порівняння їх властивостей з нормативними показниками, однак, такий підхід не задовольняє вимоги фахівців, оскільки властивості матеріалу можуть змінюватися в процесі клінічної експлуатації, саме тому опрацьовано новий спосіб оцінки якості матеріалу для тимчасових коронок. Спосіб відноситься до медицини, зокрема до технологій виготовлення стоматологічних ортопедичних конструкцій, до профілактики ушкоджень зубощелепної системи, а також до технологій підвищення ефективності та безпечності ортопедичного лікування. В основу покладено задачу підвищення точності оцінки властивостей стоматологічного матеріалу шляхом урахування комплексу його властивостей (хімічних, фізичних, клінічних).

Задача, вирішується тим, що у відомому способі оцінки властивостей стоматологічного матеріалу, який включає вимір та послідовний якісно – дихотомічний аналіз відповідності фізико-механічних показників спеціально виготовлених зразків нормативним вимогам, який відрізняється тим, що якість оцінюють з урахуванням показника водопоглинення, а її кількісну оцінку виконують по узагальненому показнику, який визначають по формулі

QПК= I1/I0·log2I1/I0 + S1/S0·log2S1/S0 + D1/D0·log2D1/D0 +

+ f1/f0·log2f1/f0 +…+ Nі/N0·log2Nі/N0;

де QПК – узагальнений показник якості матеріалу для ПК; I0, S0, D0, f0, λ0 – нормативні значення показників; I1, S1, D1, f1, λ1 – виміряні відповідні показники; і – загальна кількість врахованих показників матеріалу. У випадках, коли QПК>0, роблять висновок про задовільну якість матеріалу для ПК; і навпаки. Підвищення точності досягають тим, що комплексно враховують фізико-механічні та клініко – технологічні показники, що відповідає сучасним вимогам до стоматологічних матеріалів. Останнє відіграє вирішальну роль у підвищенні точності оцінки якості матеріалу для ТК.

Узагальнене порівняння показників трьох досліджуваних матеріалів за показником якості (табл. 3.5) дозволило визначити, що матеріал на основі поліметилметакрилату за інтегральним показником якості достовірно не відрізняється (р > 0,05) від матеріалів: на основі поліетилметакрилату – (1,579 ± 0,071)  та  на основі полібутилметакрилату (1,687 ± 0,042).

Таблиця 3.5

Вихідні стандартизовані дані та узагальнені (інтегральні) показники

якості матеріалу для виготовлення тимчасових коронок

| Перелік індикаторів якості матеріалу для тимчасових коронок | Матеріали для тимчасових коронок |
| --- | --- |
|  | ПММ | ПБМ | ПЕМ |
|  | X* | -Xlog2X | X | -Xlog2X | X | -Xlog2X |
| Загальний роб. час (Tзаг) | 0,947 | -0,074 | 1,000 | 0,000 | 0,932 | -0,095 |
| Час змішування (Tзміш) | 0,913 | -0,120 | 0,965 | -0,050 | 1,000 | 0,000 |
| Час структуризації (Tстр) | 0,833 | -0,220 | 1,000 | 0,000 | 0,904 | -0,132 |
| Мікротвердість зразків | 0,965 | -0,050 | 0,940 | -0,084 | 1,000 | 0,000 |
| Опір стирання полімеризату | 1,000 | 0,000 | 0,929 | -0,099 | 0,981 | -0,027 |
| Мікропористість (JП) | 1,000 | 0,000 | 0,826 | -0,228 | 0,863 | -0,183 |
| Водопоглинення (VП) | 1,000 | 0,000 | 0,875 | -0,169 | 0,933 | -0,093 |
| Деформація стисненням (S) | 1,000 | 0,000 | 0,697 | -0,363 | 0,884 | -0,157 |
| Залишковий мономер | 0,916 | -0,116 | 0,805 | -0,252 | 1,000 | 0,000 |
| Інтегральний показник якості, QМП | 1,579±0,071а б | 2,243±0,11 | 1,687±0,042 |

Примітки: X* – співвідношення між нормативними показниками та відповідними вимірами, отриманими при лабораторному дослідженні кожного із матеріалів; а – p > 0,05 відносно ПЕМ; б – p < 0,001 відносно ПБМ

Однак, порівняльний аналіз (за інтегральним показником якості) властивостей нового матеріалу для ТК на основі поліметилметакрилату з досліджуваними зарубіжними аналогами (вітчизняні аналоги – відсутні) показав, що вітчизняний  акриловий матеріал за окремими показниками переважає (р < 0,05) зарубіжні аналоги, а саме за показниками мікропористості, водопоглинення, опору стирання полімеризату та деформації стисненням.

1. Новий цільовий вітчизняний стоматологічний матеріал на основі поліметилметакрилату для виготовлення тимчасових коронок характеризується наступними базовими фізико-механічними властивостями: деформація при стискуванні – (2,3 ± 0,2)%, мікротвердість –  (234,3 ± 0,4) МН/м2, опір стиранню полімеризату – (32,4 ± 0,2) Дж/м2, питома вага залишкового мономеру – (3,87 ± 0,03)%.

2. У порівнянні із аналогічними імпортними матеріалами вітчизняний акриловий матеріал на основі поліметилметакрилату не поступається базовими фізико-механічними властивостями, а за показником деформації при стискуванні достовірно (р < 0,01–0,001) переважає матеріал на основі полібутилметакрилату та матеріал  на основі поліетилметакрилату, а за показником деформації при стискуванні вітчизняний матеріал достовірно найменьший в порівнянні з зарубіжними аналогами. За окремими показниками відтворення властивостей матеріал на основі поліметилметакрилату характеризується як більш прогнозований та надійний.

3. Матеріал на основі поліметилметакрилату у повній мірі відповідає сучасним нормативним вимогам щодо стоматологічних матеріалів цільового призначення (виготовлення тимчасових коронок) та, у разі задовільних клініко-технологічних властивостей, може застосовуватися на етапах ортопедичного лікування.

4. Складність та багатовимірність показників, що характеризують фізико-механічні та клініко технологічні властивості і, в цілому, якість стоматологічних матеріалів вимагають поетапної характеристики отриманих у лабораторних дослідження даних з аналізом якості за узагальненим показником.

5. Застосовано методику інтегральної (багатофакторної) оцінки для порівняльного аналізу якості стоматологічних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок; нові матеріали цього класу можуть бути порівняні за інтегральним показником якості з існуючими.

6. Порівняльний аналіз властивостей нового  акрилового матеріалу для ТК на основі поліметилметакрилату з досліджуваними зарубіжними аналогами показав, що вітчизняний матеріал за окремими показниками переважає (р < 0,05) зарубіжні аналоги і відповідає сучасним вимогам до цього класу матеріалів та може застосовуватися на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями.

Оприлюднення та апробація основних положень і результатів дослідження, що викладені у поточному розділі, виконані шляхом участі у науково-практичних конференціях і знайшли відображення у наступних публікаціях:

1. Яровая А.В. Клинико – технологические особенности и материалы для изготовления провизорных коронок: эволюция проблемы и перспективы примененния / А.В. Яровая // Актуальные проблемы медицины и биологии: Збірник наукових праць НМУ імені О.О. Богомольця. – Київ, 2004. – С. 157–165.

2. Ярова А.В. «Акродент»: порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей стоматологічного матеріалу для провізорних коронок / А.В. Ярова // Медицина І…, 2008. – №1 (19). – С. 93–97.

3. Ярова А.В. Цільовий вітчизняний матеріал для тимчасових коронок «Акродент» / А.В. Ярова // Медицина І…, 2008. – №3. – С. 92–96.

4. Пат. 72400 А, Україна, МПК 7 А61В5/08 С08L83/04 (UA). Голік В.П., Ярова А.В., Аргуб А.М., Довгопол Ю.І., Лазуткін В.П. (UA). – №2003 1212020. – Заявл. 22.12.2003; Опубл. 15.02.2005.-Промислова власність №2.

5. Яровая А.В. «Акродент» – пластмасса холодного отверждения / А.В. Яровая // Матеріали міжвузівської конференції молодих вчених «Медицина третього тисячоліття». – Харків: ХДМУ, 2002. – С. 157.

6. Яровая А.В. Новый самотвердеющий сополимерный акрилат – Акродент / А.В. Яровая, В.П. Лазуткин //Матеріали міжвузівської конференції молодих вчених «Медицина третього тисячоліття». – Харків: ХДМУ, 2003. – С. 202–203. (Здобувачем виконано обсяг робіт щодо клініко-лабораторного етапу розробки та апробації матеріалу «Акродент», текст повідомлення).

7. Голик В.П. Акродент – новая акриловая пластмаса холодного отверждения / В.П. Голик, В.П. Лазуткин, А.В. Яровая // Сборник научных трудов ХГМУ Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии. – 2003. – Вып. 5. – С. 127–128. (Здобувачем проведено вивчення фізико-механічних та клініко-технологічних властивостей стоматологічної пластмаси).

8. Волков В.В. Материал стоматологический для временних пластмассовых коронок «Акродент» – новая отечественная пластмаса для ортопедической стоматологии / В.В. Волков, Ю.И. Довгопол, В.П. Голик, В.П. Лазуткин, А.В. Яровая // Стоматолог. – 2003. –
№5. – С. 13–16. (Здобувачем виконані дослідження індикативних властивостей пластмаси для тимчасових ортопедичних конструкцій та удосконалено лабораторний етап виготовлення протезів).

9. Волков В.В. Материал стоматологический для временних пластмассовых коронок «Акродент» – новая отечественная пластмаса для ортопедической стоматологи / В.В. Волков, Ю.И. Довгопол,
А.В. Яровая // Стоматолог. – 2003. – №11. – С. 43–45. (Здобувачем обґрунтовано добір оптимальної для клінічного застосування рецептури стоматологічної пластмаси).

| Розділ 4 | Клініко-технологічні передумови вдосконалення лікування зі застосуванням тимчасових коронок |
| --- | --- |

Важливими для клінічної стоматології проблемами, що потребували вирішення у контексті вдосконалення лікування пацієнтів є зменшення рівня залишкового мономеру з метою профілактики токсико-алергічного впливу ортопедичних конструкцій, зменшення його мікропористості поверхні для профілактики порушень гігієни порожнини рота та накопичення на поверхні протезу патогенної та умовно-патогенної мікрофлори.

З метою вдосконалення технологій виготовлення та процесу лікування пацієнтів із застосуванням тимчасових ортопедичних конструкцій нами інноваційно вирішена проблема зменшення залишкового мономеру у тимчасових ортопедичних конструкціях за рахунок розробки технології їх вакуумування з використанням системи технічних засобів.

Удосконалення методики ортопедичного лікування пов’язується зі зменшенням рівня залишкового мономеру в ортопедичній конструкції, зменшення мікропористості її поверхні для попередження мікробної колонізації та підвищення адаптації пацієнтів до тимчасової ортопедичної конструкції.

Назване дозволило системно та послідовно вирішити поставлені завдання щодо вдосконалення лікування за рахунок клініко-технологічних аспектів на клінічному етапі – при виготовленні тимчасової ортопедичної конструкції.

4.1. Зменшення залишкового 
мономеру у тимчасових незнімних 
ортопедичних конструкціях із пластмаси

# Спосіб зменшення залишкового мономеру у тимчасових ортопедичних конструкціях належить до медицини, зокрема до ортопедичної стоматології та технологій виготовлення стоматологічних ортопедичних конструкцій, а також до профілактики токсико-алергічних реакцій у пацієнтів, яким виготовляють тимчасові стоматологічні ортопедичні конструкції. В основу корисної моделі покладено задачу скорочення термінів та підвищення ефективності екстрагування залишкового мономеру у ортопедичних конструкціях шляхом екстрагування їх у вакуумі.

Задача, яку покладено в основу корисної моделі, вирішується тим, що у відомому способі зменшення залишкового мономеру, який включає тривале екстрагування мономеру шляхом розміщення конструкції у водному середовищі на визначений термін, який відрізняється тим, що для скорочення терміну та підвищення ефективності екстрагування мономеру зі стоматологічного матеріалу, ортопедичну конструкцію поміщають у водне середовище при температурі 
60–70 °С та в умовах контрольованого вакууму – 1кгс∕см2, на 10 хв.

Підвищення ефективності екстрагування залишкового мономеру з готових ортопедичних конструкцій досягають тим, що, окрім водного середовища визначеної температури, процес екстрагування потенціюють створенням вакууму, що є додатковим фактором інтенсифікації процесу. Тобто застосування корисної моделі, спроможне підвищувати ефективність та скорочувати терміни зменшення рівня залишкового мономеру за рахунок оптимальних режимів та з урахуванням властивостей конкретних матеріалів. Для забезпечення вакуумування стоматологічних ортопедичних конструкцій нами опрацьовано комплекс засобів та пристроїв, застосування яких передбачає використання спеціальної вакуумної камери (рис. 4.1) (з моніторингом температурного режиму, тиску, контрольованою подачею води) та пристрою для створення вакууму та визначеної технології вакуумування ортопедичних конструкцій (рис. 4.2).

Під час порівняльного вивчення властивостей  матеріалу на основі поліметилметакрилату з’ясовано, що показник напруги вигину матеріалу достовірно (р ≤ 0,001) зменшилася з (57,1 ± 0,6) до (52,6 ± 0,4) МПа, при цьому  показник ударної в’язкості залишався стабільним на рівні (4,8 ± 0,4) од.

1 – вакуометр; 2 – кришка вакуумної камери; 3 – корпус вакуумної камери; 4 – цифрової мультиметр; 5 – вентиль подачі гарячої води; 6 – вентиль вакууму; 7 – вентиль відводу гарячої води; 8 – термопара ТР-01А; 9 – гайка і болт для закріплення кришки на камері; 10 – герметизуючі фторопластові кільця

Рис. 4.1. Принципова схема вакуумної камери ВК-01

для зменшення рівня залишкового мономера

Рис.4.2. Етапи технології зменшення рівня залишкового

мономеру у тимчасових ортопедичних конструкціях

Таблиця 4.1

Кількісна характеристика мікропористості поверхні матеріалів для виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій

| Контрольні показники | ПММ | ПБМ | ПЕМ |
| --- | --- | --- | --- |
| Напруга вигину, МПа | по інструкції (n=10) | 57,1±0,6 | 52,4±0,2 | 54,7±0,3 |
|  | додатково: вакуум (n=10) | 52,6±0,4*** | 63,1±0,3 *** | 57,8 ±0,2 *** |
| Ударна в’язкість | по інструкції (n=10) | 4,8±0,4 | 5,6±0,2 | 5,4±0,2 |
|  | додатково: вакуум (n=10) | 4,8±0,4 | 5,2±0,3 | 5,1±0,2 |
| Мікротвердість за Хелпером, МПа | по інструкції (n=10) | 168,9±4,1 | 217,0±3,9 | 236,2±3,6 |
|  | додатково: вакуум (n=10) | 203,2±5,3 *** | 192,9 ±4,6 *** | 219,7 ±4,7 ** |
| Конічна точка текучості, МПа | по інструкції (n=10) | 288,9±7,9 | 412,8±6,5 | 488,2±7,3 |
|  | додатково: вакуум (n=10) | 422,4±9,4 *** | 350,8 ±8,2 *** | 455,3 ±8,7 *** |
| Залишковий мономер, % | по інструкції (n=10) | 3,87±0,03 | 4,1±0,07 | 3,2±0,09 |
|  | додатково: вакуум (n=10) | 2,1±0,05 *** | 3,3±0,07 *** | 2,6 ±0,06 *** |

Примітки: ** – р < 0,01, вірогідна різниця у порівнянні з показником до вакуумування й після; *** – р < 0,001, вірогідна різниця у порівнянні з показником до вакуумування й після.

Слід зазначити, що показник мікротвердості та конічної текучості матеріалу зросли (р ≤ 0,001), відповідно, з (168,9 ± 4,1) МПа до (203,2 ± 5,3) МПа та з (288,9 ± 7,9) МПа до (422,4 ± 9,4) МПа. Рівень залишкового мономеру під впливом вакуумування достовірно 
(р ≤ 0,001) зменшився з (3,87 ± 0,03)% до (2,1 ± 0,05)%; практично на 43,8%.

Аналогічні зміни фізико-механічних властивостей визначені і при вакуумуванні матеріалів ПЕМ та ПБМ ; як продемонстровано на рис. 4.3, напруга вигину у найбільшій мірі (р ≤ 0,001) зросла у матеріалу ПБМ, інші властивості – в матеріалу ПММ, тоді як показники матеріалу ПЕМ посідають проміжне становище; важливим ефектом є зниження рівня залишкового мономеру по вказаним матеріалам на (30,0÷45,0)%.

Рис. 4.3 Зміни (у %) індикаторних властивостей матеріалів 
для виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій 
під впливом вакуумування

4.2. Мікропористість поверхні на етапах

обробки тимчасових незнімних

ортопедичних конструкцій

Дослідження мікроструктури поверхні, зокрема її мікропористість (Sст, ммк2) на досліджуваних матеріалах для виготовлення незнімних ортопедичних конструкцій (коронок та мостоподібних протезів) коливається у межах (0,038 ÷ 0,046) ммк2 (38–46 % відповідно ІSО). З’ясовано, що загальний середній показник мікропористості вітчизняного акрилового матеріалу на основі поліметилметакрилату, який становить (0,038 ± 0,001) ммк2 – достовірно менший (р < 0,01), ніж досліджених імпортних матеріалів, які, у свою чергу, не відрізняються поміж собою за цим показником: матеріал на основі полібутилметакрилату – (0,046 ± 0,001) ммк2, а матеріал на основі поліетилметакрилату – (0,044 ± 0,002) ммк2.

Таблиця 4.2

Характеристика мікропористості поверхні матеріалів для

виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій

| Характеристика пористості поверхні | Матеріали |
| --- | --- |
|  | ПММ | ПБМ | ПЕМ |
| дрібні | Розмір, ммк2 | 0,034±0,002 | 0,042±0,001*** | 0,040±0,002* |
|  | Середня кількість, шт./пз | 9,0±1,1 | 12,0±1,2 | 9,1±1,2 |
| середнього розміру | Розмір, ммк2 | 0,039±0,001 | 0,047±0,003** | 0,045±0,001*** |
|  | Середня кількість, шт./пз | 6,0±1,2 | 8,0±1,1 | 6,3±1,3 |
| крупні | Розмір, ммк2 | 0,041±0,002 | 0,049±0,002*** | 0,047±0,002*** |
|  | Середня кількість, шт./пз | 3,0±1,1 | 3,4±1,1 | 3,5±1,1 |
| Загальна кількість | Розмір, ммк2 | 0,038±0,001 | 0,046±0,001*** | 0,044±0,002*** |
|  | Середня кількість, шт./пз | 6,0±1,2 | 7,8±1,2 | 6,3±1,1 |

Примітка: * – р < 0,05, ** – р < 0,01, *** – р < 0,001 вірогідна різниця у порівнянні показників

Тоді як середня кількість мікропор вітчизняного матеріалу на основі поліметилметакрилату становить (6,0 ± 1,2) шт./пз – достовірно менший (р < 0,01), ніж досліджених імпортних матеріалів, які, у свою чергу, незначно відрізняються поміж собою за цим показником: матеріал на основі полібутилметакрилату – (7,8 ± 1,2) шт./пз, а на основі поліетилметакрилату – (6,3±1,1) шт./пз.

Удосконалення ортопедичного лікування пов’язується зі зменшенням рівня залишкового мономеру в ортопедичній конструкції, зменшення мікропористості її поверхні для попередження мікробної колонізації та підвищення адаптації пацієнтів до тимчасової ортопедичної конструкції.

Рис. 4.4. Ультраструктура поверхні матеріалів для виготовлення

тимчасових ортопедичних конструкцій: А – матеріал ПММ;

В – матеріал ПБМ; С – матеріал ПЕМ; до (ліворуч)

та після (праворуч) фінішної обробки; 200Х

Запровадження на клінічному етапі технології вакуумування тимчасових ортопедичних конструкцій дозволяє зменшити рівень залишкового мономеру на 30–40 %, залежно від матеріалу; у разі застосування матеріалу на основі поліметилметакрилату, процес вакуумування дозволяє знизити рівень залишкового мономеру з 
(3,87 ± 0,03)% до (2,1 ± 0,05)%.

Порівняльний аналіз мікропористості матеріалу на основі поліметил з зарубіжними аналогами дозволив з’ясувати, що його мікропористість становить (0,038 ± 0,001) ммк2, що достовірно менше (р < 0,01) ніж досліджених імпортних матеріалів, які, в свою чергу, не відрізняються поміж собою за цим показником:матеріал на основі полібутилметакрилату – (0,046 ± 0,001) ммк2, а матеріал на основі поліетилметакрилату – (0,044 ± 0,002) ммк2.

Оприлюднення та апробація основних положень і результатів дослідження, викладених у цьому розділі, виконані шляхом участі в науково-практичних конференціях і знайшли відображення у таких публікаціях:

1. Ярова А.В. «Акродент»: клініко – технологічні властивості стоматологічного матеріалу для провізорних коронок / А.В. Ярова // Вісник проблем біології і медицини. – 2008. – Вип. 3. – С. 144–149.

2. Ярова А.В. Порівняльний аналіз клініко – технологічної якості стоматологічних матеріалів для виготовлення провізорних коронок / А.В. Ярова // Вісник проблем біології і медицини. – 2009. – Вип. 1. – С. 207–211.

3. Ярова А.В. Клініко – технологічні передумови удосконалення лікування із застосуванням тимчасових ортопедичних конструкцій / А.В. Ярова // Медицина І…, 2009. – №3. – С. 20–26.

4. Яровая А.В. Способ изготовления провизорных коронок из отечественного материала «Акродент» / А.В. Яровая // Программа конференции руководителей врачей-интернов по спец. «Стоматология». – Харків: ХДМУ, 2005. – С. 3.

5. Ярова А.В. Стоматологічне матеріалознавство: властивості матералу «Акродент» та його клінічне застосування / А.В. Ярова // Матеріали ІІІ з’їзду асоціації стоматологів України. – Полтава, 
2006. – С. 468.

6. Яровая А.В. Обобщённая технологическая характеристика нового полимера «Акродент» с позицій оптимизации методики изготовления провизорных коронок / А.В. Яровая // Матеріали міжвузівської конф. молодих вчених «Медицина третього тисячоліття». – Харків (16–17.01): ХНМУ, 2008. – С. 184–185.

7. Яровая А.В. Новый целевой материал «Акродент» и его примененеие на етапах ортопедического лечения / А.В. Ярова // XIII международная конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Новые технологии в стоматологии» (20–22 мая 2008 г.). – Санкт-Петербург, 2008. – С. 255–256.

| Розділ 5 | Удосконалення та оцінення ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із застосуванням тимчасових ортопедичних конструкцій |
| --- | --- |

5.1. Удосконалення методики клінічного застосування тимчасових ортопедичних конструкцій із вітчизняного акрилового матеріалу

Застосовано вдосконалену методику виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій з використанням прямого методу, сутність якого полягає у дотриманні наступної послідовності (рис. 5.1):

– підготовка опорних елементів шляхом препарування твердих тканин зуба та, у разі необхідності, усунення дефектів застосуванням воску для моделювання анатомічної форми зуба; у разі наявності дефекту зубного ряду, для моделювання відсутнього зуба використовують штучний зуб із стандартного гарнітура , який припасовують у місці дефекту зубного ряду та потім за допомогою віску чи рідкого фотополімерного матеріалу фіксують до опорних зубів;

– для отримання повного анатомічного робочого відбитку застосовують А-силіконовий відбитковий матеріал (застосовано полівенілсалаксановий відбитковий матеріал вітчизнянного виробництва), стандартну відбиткову ложку та стандартну технологію підготовки відбитка до виготовлення з нього зубного протезу з матеріалу на основі поліметилметакрилату. Отримували повний анатомічний відбиток зі щелепи (матеріалом типу 0), а в зоні протезного ложа – доповнювали корегуючим прошарком відбиткового матеріалу 
(тип 3);

– препарування опорних зубів виконано згідно зі стандартною методикою, відповідно до вимог щодо металокерамічної конструкції зубного протезу, з використанням місцевих знеболювальних препаратів та з водяним охолодженням, а з метою поліпшення крайового прилягання коронок і зменшення травматизації тканин пародонта формували уступ на рівні ясен (за програмою І етапу моніторингу).

Рис. 5.1 Узагальнений алгоритм удосконаленої методики застосування тимчасових коронок із матеріалу ПММ та етапи клінічного моніторингу

– перед підготовкою опорних елементів (культі зубів) для захисту ясеневих сосочків та слизової від ушкодження, а також для попередження можливих алергічних реакцій на залишковий мономер, під незнімні ортопедичні конструкції на ясна наносили захисна плівку (застосовано рідко-текучий кофердам);

– отриманий повний анатомічний відбиток перед внесенням пластмаси готували шляхом видалення воскової репродукції відсутніх зубів або дефектів опорних елементів;

– для зменшення можливого впливу залишкового мономеру та для закриття дентинних канальців (попередження розвитку підвищеної чутливості та подразнення пульпи) покривали препаровані зуби тонким прошарком кореневого герметика ;

– для виготовлення тимчасової ортопедичної конструкції відповідного кольору з матеріалу на основі поліметилметакрилату застосовували стандартну (для вказаного матеріалу) шкали «Vita» добору кольору конструкції;

– замішування пластмаси проводили в скляній судині, що доцільно для акрилових пластмас, а саме: в попередньо налитий мономер (рідина) добавляли порошок (полімер) відповідного кольору, щільно перемішували для рівномірного змочування порошку рідиною до отримання гомогенної маси;

– у тістоподібній стадії, пластмасу розміщували в зоні негативного відображення протезного ложа (попередньо видаливши з нього залишки воску та вологи), після чого відбиток вносили у порожнину рота та накладали на щелепу;

– на гумоподібній стадії (контроль полімеризації виконується на залишках матеріалу) видаляли відбиток з порожнини рота, після повної полімеризації пластмаси на основі поліметилметакрилату, відокремлювали ортопедичну конструкцію від відбитка та виконували її попередню клінічну оцінку;

– проводили вакуумування тимчасової конструкції, розміщуючи її в умовах контрольованого вакууму (–1 кгс/см2), на 10 хв, а потім у водному середовищі при температурі 60–70 °С на – 15 хв.

Рис. 5.2. Удосконалення методики ортопедичного лікування на етапі виготовлення

та клінічного застосування тимчасових коронок із матеріалу ПММ

– заключний етап – тимчасову фіксацію тимчасової ортопедичної конструкції виконували після знезаражування та знежирення тимчасової ортопедичної конструкції на попередньо покриті корінним герметиком опорні елементи; для фіксації тимчасових конструкцій використовували  безевгенольний цемент на основі оксиду цинка.

Рис. 5.3. Удосконалення методики ортопедичного лікування

на етапі встановлення незнімної конструкції зубних протезів

(Пацієнт Н., 57 років, історія хвороби № 121183)

У подальшому, після виготовлення незнімної постійної конструкції та її встановлення за однією зі стандартних методик, через 5–7 діб оцінювалася ступінь адаптації пацієнта (за програмою ІІІ етапу клінічного моніторингу).

Отже, удосконалення методики лікування базувалося на фізичному, технологічному та клінічному захисті протезного ложа для профілактики ускладнень та підвищення психологічної адаптованості пацієнта й морфологічної адаптованості протезного ложа.

5.2. Результати клінічного застосування тимчасових коронок при лікуванні незнімними ортопедичними конструкціями з матеріалу

на основі поліметилметакрилату

5.2.1. Адаптація тканин протезного ложа до ортопедичних конструкцій із матеріалу на основі поліметилметакрилату

Для вивчення впливу методики протезування на стан адаптації тканин протезного ложа на етапах протезування досліджено папілярно-маргінально-альвеолярний та гінгівальний індекс.

Клінічний моніторинг пацієнтів на етапах ортопедичного лікування за показником гінгівального індексу виявив, що за цим показником пацієнти усіх груп  на І етапі мали запалення ясневих сосочків, однак на ІІ етапі гінгівальний  індекс зростав як у пацієнтів з поодинокими замішеними дефектами (без вакуумування – (1,35 ± 0,10) од, з вакуумуванням – (0,91 ± 0,12) од, р < 0,001), так і в разі заміщення більшої кількості дефектів (без вакуумування – (1,83±0,06) од, з вакуумуванням – (0,43 ± 0,05) од, р < 0,001). Аналіз структури клінічних груп за показниками  гінгівального індексу пародонта навколо опорних елементів виявив (табл. 5.1), що на ІІ етапі серед пацієнтів з заміщеними дефектами ортопедичними конструкціями без вакуумування до трьох одиниць гінгівіт легкого ступеня був наявний серед (46,7 ± 9,0)% (табл. 5.1), тоді як у разі вакуумування конструкцій, частота гінгівіту легкого ступеня була достовірно меншою: у (15,2 ± 6,2)%, р < 0,01). На ІІ етапі серед пацієнтів із заміщеними дефектами ортопедичними конструкціями без вакуумування більше трьох одиниць гінгівіт середньої тяжкості був зафіксований серед (83,9 ± 6,6)% (рис. 5.8).

При цьому слід зазначити, що, у разі вакуумування тимчасових ортопедичних конструкцій, частота гінгівіту середньої тяжкості була достовірно меншою: у 32,4±8,0% пацієнтів (р<0,05), а випадків тяжкого гінгівіту – не зареєстровано. Наведене свідчить на користь достовірно більш високої частоти гінгівітів середньої тяжкості та тяжких проявів у пацієнтів з поодинокими та множинними заміщеними дефектами ортопедичними конструкціями без їх (конструкцій) попереднього вакуумування.

Таблиця 5.1

Показники адаптації тканин протезного ложа на етапах ортопедичного

лікування залежно від обсягів протезування та способу зменшення

впливу залишкового мономеру

| Показники адаптації тканин протезного ложа та етапи | Клінічні групи пацієнтів |
| --- | --- |
|  | без вакуумування n2=61 | з вакуумуванням n3=67 |
|  | п 1n2=30 | м 2n2=31 | п 1n3=33 | м 2n3=34 |
| РMA | I етап | 0,74 ±0,06 | 0,80 ±0,03 | 0,75 ±0,05** | 0,78 ±0,03** |
|  | ІІ етап | 2,53 ±0,06 | 2,78 ±0,04 | 1,75 ±0,05*** | 1,80 ±0,04*** |
|  | ІІI етап | 1,20 ±0,07 | 1,79 ±0,03 | 0,94 ±0,06*** | 0,87 ±0,03*** |
| ГІ | I етап | 0,30 ±0,08 | 0,38 ±0,05 | 0,36 ±0,09** | 0,39 ±0,06** |
|  | ІІ етап | 1,35 ±0,10 | 1,83 ±0,06 | 0,91 ±0,12*** | 1,06 ±0,05*** |
|  | ІIІ етап | 0,76 ±0,08 | 1,12 ±0,04 | 0,33 ±0,09*** | 0,43 ±0,05*** |

Примітки: п – пацієнти з заміщеними дефектами до 3 одиниць; м – пацієнти з заміщеними дефектами понад 3 одиниці; I етап – на момент закінчення препарування опорних елементів (зубів); ІІ етап – 5–7 діб після встановлення тимчасової конструкції; ІІI етап – 5-7 діб після встановлення постійної незнімної конструкції; * – р < 0,05, вірогідна різниця у порівнянні з показником до обробки у вакуумі;  ** – р > 0,05, у порівнянні з показником до обробки у вакуумі; *** – р<0,001, у порівнянні з показником до обробки у вакуумі.

Таблиця 5.2

Структура клінічних груп за показниками гінгівального індексу

пародонта навколо опорних елементів на етапах ортопедичного лікування

| Показники індексу та етапи | Клінічні групи пацієнтів |
| --- | --- |
|  | без вакуумування, n2=61 | з вакуумуванням, n3=67 |
|  | п 1n2=30 | м 2n2=31 | п 1n3=33 | м 2n3=34 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I етап | 0,1÷1,0 | 11 | 36,7±7,8 | 29 | 93,5±4,4 | 12 | 36,4±8,4 ** | 27 | 70,4±6,9 *** |
|  | 1,1÷2,0 | - | - | 2 | 6,5±4,4 | - | - | - | - |
| IІ етап | 0,1÷1,0 | 15 | 50,0±9,1 | 1 | 3,2±3,2 | 20 | 60,6±8,5 ** | 23 | 67,6±8,0 *** |
|  | 1,1÷2,0 | 14 | 46,7±9,0 | 26 | 83,9±6,6 | 5 | 15,2±6,2 ** | 11 | 32,4±8,0 *** |
|  | 2,1÷3,0 | - | - | 4 | 12,9±6,0 | - | - | - | - |

Продовження табл. 5.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IІІ етап | 0,1÷1,0 | 28 | 93,3±4,6 | 22 | 71,0±8,2 | 11 | 33,3±8,2 *** | 24 | 70,6±7,8 ** |
|  | 1,1÷2,0 | - | - | 9 | 29,0±8,2 | - | - | - | - |

Примітки:  п – пацієнти з заміщеними дефектами до 3 одиниць; м – пацієнти з заміщеними дефектами понад 3 одиниці; I етап – на момент закінчення препарування опорних елементів (зубів); ІІ етап – 5-7 діб після встановлення тимчасової конструкції; ІІІ етап – 5-7 діб після встановлення постійної незнімної конструкції; 
*– р<0,05, вірогідна різниця у порівнянні з показником до обробки у вакуумі; 
** – р>0,05, вірогідна різниця у порівнянні з показником до обробки у вакуумі; 
*** – р<0,001, вірогідна різниця у порівнянні з показником до обробки у вакуумі.

Рис. 5.4 Стан тканин навколо опорних елементів

на етапах лікування

Оцінювання  запального процесу ясен на етапах ортопедичного лікування,  виконане за показниками індексу РМА (див. табл. 5.1; табл. 5.3) виявило, що середні значення цього показника коливались у межах від (0,74 ± 0,06) од до (2,78 ± 0,04) од та були найбільшими на ІІ етапі клінічного моніторингу. Окрім того, відзначено, що в пацієнтів, тимчасові ортопедичні конструкції яких виготовлені за вдосконаленою методикою, цей показник був достовірно (р < 0,01) нижчим як у разі заміщення поодиноких, так і множинних дефектів зубного ряду (відповідно для поодиноких (2,53 ± 0,06) од,
 (1,75 ± 0,05) од та множинних – (2,78 ± 0,04) од , (1,80 ± 0,04) од). 
На ІІІ етапі клінічного моніторингу пацієнтів у всіх групах відмічено достовірне зменшення рівня РМА, однак в групах, де застосовано вдосконалену методику виготовлення ортопедичних конструкцій, середнє значення РМА характеризувалося незначним рівнем.

Таблиця 5.3

Структура клінічних груп за показниками папілярно-маргінально-альвеолярного індексу пародонта навколо опорних 
елементів на етапах лікування

| Показники індексу та етапи | Клінічні групи пацієнтів |
| --- | --- |
|  | без вакуумування, n2=61 | з вакуумуванням, n3=67 |
|  | п 1n2=30 | м 2n2=31 | п 1n3=33 | м 2n3=34 |
| I етап | до 1,0 (Р) | 25 | 92,6 ±5,0 | 27 | 87,1 ±6,0 | 30 | 90,9 ±5,0** | 31 | 91,2 ±4,9** |
|  | 1,1÷2,0 (М) | 5 | 7,4 ±5,0 | 4 | 12,9 ±6,0 | 3 | 9,1 ±5,0** | 3 | 8,8 ±4,9** |
| IІ етап | до 1,0 (Р) | 5 | 3,3 ±3,3 | 3 | 9,7 ±5,3 | 1 | 3,0 ±3,0** | 2 | 5,9 ±4,0** |
|  | 1,1÷2,0 (М) | 5 | 10,0 ±5,5 | 5 | 90,3 ±5,3 | 28 | 84,8 ±6,2*** | 28 | 82,4 ±6,5** |
|  | 2,1÷3,0 (А) | 27 | 90,0 ±5,5 | 23 | 74,2 ±7,9 | 4 | 12,1 ±5,7*** | 4 | 11,8 ±5,5*** |
| IІІ етап | до 1,0 (Р) | 9 | 30,0 ±8,4 | 11 | 35,5 ±8,6 | 24 | 72,7 ±7,8*** | 28 | 82,4 ±6,5*** |
|  | 1,1÷2,0 (М) | 21 | 70,0 ±8,4 | 17 | 54,8 ±8,9 | 9 | 27,3 ±7,8*** | 6 | 17,6 ±6,5*** |
|  | 2,1÷3,0 (А) | - | - | 3 | 9,7 ±5,3 | - | - | - | - |

Примітки: п – пацієнти з заміщеними дефектами до 3 одиниць; м – пацієнти з заміщеними дефектами понад 3 одиниці; I етап – на момент закінчення препарування опорних елементів (зубів); ІІ етап – 5–7 діб після встановлення тимчасової конструкції; ІІІ етап – 5–7 діб після встановлення постійної незнімної конструкції; * – р<0,05, вірогідна різниця у порівнянні з показником до обробки у вакуумі; ** – р>0,05, вірогідна різниця у порівнянні з показником до обробки у вакуумі; *** – р<0,001, вірогідна різниця у порівнянні з показником до обробки у вакуумі.

Рис. 5.5 Стан тканин навколо опорних елементів на етапах лікування

Рис. 5.6. Папілярно – маргінально – альвеолярний

індекс (IPMA) на етапах

Аналіз структури клінічних груп за показниками папілярно-маргінально-альвеолярного індексу пародонта навколо опорних елементів на ІІ етапі свідчить, що в більшості пацієнтів лікування яких виконано тимчасовими конструкціями без вакуумування, частота поширеного запального процесу тканин лікування із застосуванням тимчасових ортопедичних конструкцій пародонту була достовірно більшою, ніж у групі порівняння (без вакуумування – поодинокі (90,0 ± 5,5)%, множинні (74,2 ± 7,9)%, ніж з вакуумуванням – поодинокі (12,1 ± 5,7)% пацієнтів, множинні (11,8 ± 5,5)%, р < 0,001). Отже, відмінністю аналізованих груп пацієнтів є більш часті випадки запалення тканин пародонту та більша генералізація цих патологічних проявів, що корелювало з обсягами протезування (rXY = +0,673) та гінгівальним індексом (rXY = +0,704), а також етапом ортопедичного лікування (rXY = +0,363).

Рис. 5.7 Гінгівальний індекс  на етапах лікування

із застосуванням тимчасових  ортопедичних конструкцій

Таким чином, методика виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій (див. рис. 5.6) та кількість ортопедичних одиниць, якими виконано заміщення дефектів зубного ряду (див. рис. 5.7) є впливовими факторами щодо забезпечення захисту слизової оболонки та тканин пародонта як на ІІ етапі (після встановлення тимчасової ортопедичної конструкції), так і на ІІІ етапі (після встановлення постійної ортопедичної конструкції) і зменшення впливу залишкового мономеру.

5.2.2. Показники якості життя пацієнтів на етапах лікування зі застосуванням незнімних ортопедичних конструкцій із матеріалу на основі поліметилметакрилату

Вплив ортопедичного лікування на якість життя пацієнтів досліджено за методикою багатокомпонентного аналізу індикаторів, зокрема ступеня дискомфорту у порожнині рота, обмеження функції жування, динаміки психоемоційного стану пацієнта, змін особистісних та професійних взаємовідношень.  На кожному з етапів лікування пацієнти заповнювали спеціально опрацьований опитувальник, що містить вказані компоненти. Оцінення ступеня впливу виконано за шестибальною шкалою, що дозволяє не тільки врахувати ступінь впливу окремих етапів лікування на якість життя пацієнтів, але й порівнювати виразність цього впливу за окремими компонентами.

На першому етапі клінічного моніторингу (до препарування) значущі відмінності між порівнюваними групами пацієнтів – відсутні (що свідчить про репрезентативність груп порівняння), однак виявлено, що найбільш значущими  проявами, які знижували показник якості життя, були: у групі пацієнтів як з поодинокими, так і з множинними дефектами зубних рядів – ступінь дискомфорту у порожнині рота та обмеження функції жування. Так, у пацієнтів з поодинокими дефектами ступінь дискомфорту у порожнині рота коливався у межах від (3,27 ± 0,22) до (3,70 ± 0,21) балів та був достовірно (р < 0,001) нижчим, ніж при множинних дефектах, де він коливався від  (4,71 ± 0,11) до (4,91 ± 0,14) балів.

Наведене свідчить, що пацієнти на момент початку лікування досить адекватно оцінюють наявні проблеми щодо відсутності зубів та відмічають, що дефекти зубного ряду значуще  впливають на психоемоційний стан, а також міжособистісні відносини у сім’ї та стосунки з колегами по роботі (табл. 5.4).

Слід зазначити, що обмеження функції жування у пацієнтів з поодинокими дефектами зубних рядів також було достовірно (р<0,001) менш виразне, ніж у разі множинних дефектів (відповідно (3,03±0,15) та (5,94±0,12) балів).

На третьому ранговому місці за показниками впливу на якість життя – психоемоційна компонента; з’ясовано, що до початку лікування пацієнти з множинними дефектами зубних рядів достовірно (р < 0,001) більш вразливі та характеризуються більш високим ступенем обмеження у повсякденному житті (відповідно (2,63 ± 0,12) та (4,65 ± 0,09) балів).

Таблиця 5.4

Компоненти оцінки якості життя пацієнтів

на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями

| Показники якості життя на етапах ортопедичного лікування | Клінічні групи |
| --- | --- |
|  | без вакуумування ТК n2=61 | з вакуумування ТК n3=67 |
|  | п 1n2=30 | м 2n2=31 | п 1n3=33 | м 2n3=34 |
| Ступінь дискомфорту у порожнині рота | I етап | 3,27±0,22 | 4,71±0,11 | 3,70±0,21** | 4,91±0,14** |
|  | ІІ етап | 1,33±0,21 а | 2,71±0,11 а | 0,91±0,15 а** | 1,56±0,10 а, б*** |
|  | ІІІ етап | 0,97±0,15 | 1,65±0,16 | 0,39±0,09 | 0,74±0,09*** |
| Ступінь обмеження функції жування | I етап | 3,03±0,15 | 5,94±0,12 | 2,97±0,15** | 5,71±0,15 |
|  | ІІ етап | 1,03±0,15 а | 1,94±0,12 а | 0,97±0,15 а** | 1,71±0,15 а** |
|  | ІІІ етап | 0,27±0,08 | 0,90±0,16 | 0,24±0,08** | 0,79±0,07** |
| Ступінь впливу на психоемоційний стан | I етап | 2,63±0,12 | 4,65±0,09 | 2,52±0,14** | 4,68±0,08** |
|  | ІІ етап | 1,57±0,12 а | 2,65±0,09 а | 1,52±0,14 а** | 1,68±0,08 а** |
|  | ІІІ етап | 0,43±0,9 | 1,45±0,10 | 0,58±0,09*** | 0,62±0,09*** |
| Ступінь впливу на особистісні взаємовідносини | I етап | 1,63±0,12 | 2,94±0,14 | 1,36±0,13** | 3,68±0,08** |
|  | ІІ етап | 0,70±0,10 а | 1,65±0,09 а | 0,64±0,10 а** | 0,68±0,08 а** |
|  | ІІІ етап | 0,40±0,09 | 0,52±0,9 | 0,39±0,09*** | 0,35±0,08*** |
| Ступінь впливу на професійні взаємовідносини | I етап | 0,80±0,16 | 1,52±0,17 | 0,82±0,15** | 1,56±0,16** |
|  | ІІ етап | 0,30±0,08 а | 0,55±0,10 а | 0,36±0,09 а* | 0,94±0,09 а* |
|  | ІІІ етап | 0,30±0,08 | 0,42±0,10 | 0,18±0,07*** | 0,38±0,09*** |

Примітка: п – пацієнти з заміщеними дефектами до 3 одиниць; м – пацієнти з заміщеними дефектами понад 3 одиниці; I етап – до препарування; ІІ етап – 5-7 діб після встановлення тимчасової конструкції; ІІІ етап – 5-7 діб після встановлення постійної незнімної конструкції; а – достовірна відмінність у порівнянні з І етапом; 
* – р<0,05, вірогідна різниця в порівнянні з показником до обробки у вакуумі;
** – р>0,05, вірогідна різниця в порівнянні з показником до обробки у вакуумі; 
*** – р<0,001, вірогідна різниця у порівнянні з показником до обробки у вакуумі.

На другому етапі клінічного моніторингу (5–7 діб після встановлення тимчасової конструкції) метою вивчення впливу лікування на показники якості життя було визначення можливого впливу залишкового мономеру на процеси адаптації протезного ложа до тимчасових конструкцій. За результатами застосування опитувальника для оцінювання якості життя виявлено, що в усіх чотирьох групах пацієнтів досягнуто значущих  (р < 0,05 – 0,001) відмінностей щодо підвищення якості життя.

Рис. 5.9 Ступінь дискомфорту (у балах, за оцінкою пацієнтів)

у порожнині рота на етапах ортопедичного лікування залежно

від обсягів протезування

Рис. 5.10 Ступінь впливу (у балах, за оцінкою пацієнтів)

лікування на професійні взаємовідносини пацієнтів залежно

від обсягів та методики протезування

Так, за  показниками «дискомфорт у порожнині рота» пацієнти з заміщеними дефектами до трьох ортопедичних одиниць зазначили зменшення дискомфорту в 1,5–3,5 рази; при цьому, у разі застосування удосконаленої методики виготовлення ортопедичних конструкцій зменшення дискомфорту було достовірно (р < 0,05) більш виразне, особливо при заміщенні множинних дефектів зубних рядів. Так, якщо у групі 1n2 на І етапі ступінь дискомфорту була (3,27 ± 0,22) балів, а на ІІ етапі (1,33 ± 0,21) балів, то при застосуванні удосконаленої методики (група пацієнтів 1n3) – відповідно (3,70 ± 0,21) та (0,91 ± 0,15) балів. Більш виразної динаміки досягнуто при заміщенні множинних дефектів: у групі без вакуумування конструкцій – в 1,7 разів, з вакуумуванням – 3,1 рази. Це можна пояснити достовірним зменшення частоти реакції слизової оболонки та стану м’яких тканин навколо опорних елементів (див. розд. 5.2.1), насамперед у пацієнтів з удосконаленою методикою виготовлення конструкцій.

Більш виразне підвищення якості життя виявлено по показникам «обмеження функції жування» (див. табл. 5.4), що пояснюється відновленням цієї функції застосованими ортопедичними конструкціями. Слід зазначити, достовірно більш значимі зміни відбуваються у пацієнтів з заміщеними множинними дефектами зубних рядів; саме серед цих пацієнтів зменшення обмежень функції жування відбувається в 3,0-3,4 рази. Практично всі індикатори якості життя цих пацієнтів на ІІ етапі лікування покращились, однак достовірних змін, пов’язаних з застосуванням удосконаленої методики виготовлення ортопедичних конструкцій, досягнуто лише у разі заміщення множинних дефектів (тобто при великих обсягах протезування та, відповідно, уникнення токсичного впливу залишкового мономеру). Отже, на ІІ етапі застосування вдосконаленої методики доцільне, насамперед, у разі виготовлення конструкцій, що містять понад 3 ортопедичні одиниці.

Рис. 5.11 Ступінь обмеження функції жування (у балах, за оцінкою пацієнтів) на етапах ортопедичного лікування залежно від обсягів протезування

Рис. 5.12 Ступінь впливу (у балах, за оцінкою пацієнтів)

лікування на особистісні взаємовідносини пацієнтів залежно

від обсягів та методики протезування

На третьому етапі клінічного моніторингу (5–7 діб після встановлення постійної конструкції) метою вивчення впливу лікування на показники якості життя було визначення адаптації протезного ложа. Серед аналізованих індикаторів якості життя пацієнтів найбільш чутливими виявилися показники «Ступінь дискомфорту у порожнині рота» (р < 0,05), «Ступінь обмеження функції жування» 
(р < 0,05) та «Ступінь впливу на психоемоційний стан» (р < 0,05). У цілому, пацієнти усіх груп характеризувалися покращенням якості життя, як у порівнянні з ІІ, так і у порівнянні з І етапом. Фактично на момент закінчення ортопедичного лікування досягнуто мінімального впливу дефектів зубного ряду на якість життя за показниками впливу на особистісні та професійні взаємовідносини (на рівні від 
(0,18 ± 0,07) до (0,52 ± 0,9) балів), що межує зі статистичною похибкою. Тобто, за цими двома індикаторами досягнуто максимальної ефективності відновного лікування.

Відновлена функція жування, за оцінками пацієнтів,  незначною мірою знижувала якість їх життя, в середньому при поодиноких дефектах – (0,27 ± 0,08) балів, при множинних – (0,79 ± 0,07) балів, р < 0,001. Ступінь дискомфорту у порожнині рота цими пацієнтами оцінювалась як мінімальна, коливаючись у межах від (0,39 ± 0,09) до (1,65 ± 0,16) балів (див. табл. 5.3). Наведене свідчить про психологічну адаптацію до протезів, яка відбувається в цей період, про що свідчать показники психоемоційного стану пацієнтів; слід зазначити, що у пацієнтів з множинними заміщеними дефектами зубного ряду, протезування яких виконано з удосконаленням методики виготовлення конструкцій, ступінь психоемоційної адаптації був достовірно (р < 0,05) кращим (відповідно (0,62 ± 0,09) та (1,45 ± 0,10) балів).

Рис. 5.13 Ступінь впливу (у балах, за оцінкою пацієнтів) лікування на психоемоційний стан  пацієнтів залежно від обсягів та методики протезування

У цілому, аналіз динаміки узагальнених показників якості життя на етапах ортопедичного лікування дозволяє дійти висновку, удосконалена методика виготовлення конструкцій  у найбільшому ступені впливала на ІІ етапі лікування за рахунок попередження (зменшення) токсичного впливу на стан м’яких тканин протезного ложа та адаптацію пацієнтів до незнімних конструкцій зубних протезів.

Аналіз динаміки ЯЖ пацієнтів на етапах ортопедичного лікування (див. рис. 5.17) виявив, що після встановлення тимчасової ортопедичної конструкції у пацієнтів усіх груп було зростання якості життя за індикативними показниками (р<0,05), більш виразно – на (53,0÷56,0)% серед пацієнтів з заміщеними множинними дефектами зубного ряду, тоді як у пацієнтів з поодинокими заміщеними дефектами  зубного ряду зростання показників ЯЖ зареєстровано на рівні (41,0 ÷ 42,0)%. Відмічено також, що застосування тимчасових ортопедичних конструкцій з їх попереднім вакуумуванням характеризувалось більш високим узагальненим показником ЯЖ. Це пояснюється відновленням жувальної функції, насамперед у пацієнтів з множинними дефектами зубного ряду. Водночас на ІІІ етапі клінічного моніторингу виявлено достовірно (р<0,05) більш виразне зростання показників ЯЖ у пацієнтів з заміщеними поодинокими дефектами зубного ряду.

Рис. 5.14 Динаміка якості життя пацієнтів на етапах ортопедичного лікування

(за 1,0 прийнято показники І етапу) залежно від застосованої методики

виготовлення ортопедичних конструкцій зубних протезів

Удосконалення ортопедичного лікування за рахунок виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій шляхом додаткового їх вакуумування потребувало вивчення клініко-технологічної ефективності такого підходу, що забезпечено дослідженням адаптації тканин протезного ложа до ортопедичних конструкцій та клініко-психологічних індикаторів якості життя пацієнтів на етапах лікування.

Для вивчення впливу методики протезування на стан адаптації тканин протезного ложа, на етапах протезування було досліджено папілярно-маргінально-альвеолярний та гінгівальний індекси. Оцінка запального процесу ясен на етапах ортопедичного лікування виявила, що середні значення цього показника були найбільшими на ІІ етапі клінічного моніторингу. Окрім того, відзначено, що в пацієнтів, тимчасові ортопедичні конструкції яких виготовлені за вдосконаленою методикою, даний показник був достовірно (р < 0,05) нижчим як у разі заміщення поодиноких, так і множинних дефектів зубного ряду, а на ІІІ етапі клінічного моніторингу в усіх групах пацієнтів виявлено зменшення рівня РМА. Аналіз структури клінічних груп за індексом РМА на ІІ етапі свідчить, що в більшості пацієнтів лікування яких виконано тимчасовими конструкціями без вакуумування, частота поширеного запального процесу тканин пародонту була достовірно більшою, ніж в групі порівняння. Отже, відмінністю аналізованих груп пацієнтів є більш часті випадки запалення тканин пародонту та більша генералізація цих патологічних проявів, що корелювало з обсягами протезування та гінгівальним індексом, а також етапом ортопедичного лікування.

Оцінення ефективності застосування вдосконаленої методики виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій виявило, що пацієнти на момент початку лікування досить адекватно оцінюють наявні проблеми щодо відсутності зубів та відмічають, що дефекти зубного ряду значуще впливають на психоемоційний стан, а також міжособистісні відносини в сім’ї та стосунки з колегами по роботі (див. табл. 5.5).

Обмеження функції жування у пацієнтів з поодинокими дефектами зубних рядів також було достовірно (р<0,001) менш виразне, ніж у разі множинних дефектів. На третьому ранговому місці, за показниками впливу на якість життя, – психоемоційна компонента; з’ясовано, що до початку лікування пацієнти з множинними дефектами зубних рядів достовірно (р  < 0,001) більш вразливі та характеризуються більш високим ступенем обмеження в повсякденному житті. Слід зазначити, що достовірно більш значущі зміни відбуваються в пацієнтів з заміщеними множинними дефектами зубних рядів; саме серед цих пацієнтів зменшення обмежень функції жування відбувається в 3,0–3,4 рази. Практично всі індикатори якості життя цих пацієнтів на ІІ етапі лікування покращились, однак достовірних змін, пов’язаних зі застосуванням удосконаленої методики виготовлення ортопедичних конструкцій, досягнуто лише у разі заміщення множинних дефектів (тобто при великих обсягах протезування та, відповідно, уникнення токсичного впливу залишкового мономеру). У цілому пацієнти усіх груп характеризувалися покращенням якості життя, як у порівнянні з ІІ, так і у порівнянні з І етапом. Фактично на момент закінчення ортопедичного лікування досягнуто мінімального впливу дефектів зубного ряду на якість життя за показниками впливу на особистісні та професійні взаємовідносини.

Оприлюднення та апробація основних положень і результатів дослідження, викладених у поточному розділі, здійснені шляхом участі в науково-практичних конференціях і знайшли відображення в таких публікаціях:

1. Ярова А.В. Тимчасові коронки на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями: оцінка якості життя пацієнтів / А.В. Ярова // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – Вип. 4. – С. 229–233.

2. Ярова А.В. Тимчасові коронки як фактор забезпечення адаптації тканин протезного ложа при ортопедичному лікуванні незнімними конструкціями / А.В. Ярова // Вісник проблем біології і медицини. – 2010. – Вип. 3. – С. 294–300.

3. Яровая А.В. Якість в ортопедичній стоматології: цільовий вітчизняний матеріал для тимчасових короно «Акродент» / А.В. Ярова // Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції з міжнародною участю «Біоматеріали в ортопедії та травматології»: Медицина І…, 2008. – №3. – С. 92–97.

4. Ярова А.В. Провізорні коронки, як засіб удосконалення ортопедичного лікування незнімними конструкціями / А.В. Ярова // Матеріали науково – методичної конф. з міжнародною участю «Досягнення стоматології та їх впровадження в учбовий процес» (31.10–01.11.2008, Харків). – Харків, 2008. – С. 116–117.

5. Голік В.П. Застосування вітчизняного акрилового матеріалу «Акродент» для провізорних коронок / В.П. Голік, А.В. Ярова // Програма обласної науково – практичної конференції «Сучасні підходи до діагностики та лікування стоматологічних захворювань».- Харків (16 квітня 2008 р.), 2008. – С. 6. (Здобувачем узагальнено результати власного застосування нової стоматологічної пластмаси та виконано оцінення ефективності вдосконаленої методики).

6. Ярова А.В. Якість життя у системі оцінки ефективності лікування в ортопедичній стоматології: методологічні та клінічні аспекти / А.В. Ярова, І.В. Янішен // Збірник наукових праць науково-практичної конференції «Демографія, здоров’я, медицина» (17.04.2008, Харків): Харків, ХНМУ, 2008. – С. 94–95. (Здобувачем викладені результати власного вивчення ефективності лікування зі застосуванням тимчасових ортопедичних конструкцій; застосовано методику оцінення якості життя пацієнтів на етапах ортопедичного лікування).

7. Голік В.П. Клініко-технологічні передумови удосконалення лікування із застосуванням тимчасових коронок / В.П. Голік, 
А.В. Ярова, І.В. Янішен // Від малюка до дорослого: міждисциплінарні аспекти фундаментальної і практичної медицини (24–25.09.2009, Харків). – Харків, 2009. – С. 25–26. (Здобувачем удосконалено клінічну технологію лікування зі застосуванням пластмасових ортопедичних конструкцій з одночасним зменшенням рівня залишкового мономеру).

|  | Узагальнення результатів дослідження |
| --- | --- |

Виконання задач і досягнення мети дослідження здійснено в межах комплексної наукової програми, що передбачала етапність і послідовність у розробленні, клініко-лабораторному обґрунтування нового вітчизняного матеріалу для тимчасових коронок, вивчення його фізико-механічних (деформації при стискуванні, водопоглинання, опору стирання полімеризату, мікротвердості, напруги вигину, ударної в’язкості) та клініко-технологічних властивостей (загального робочого часу, часу структуризації, часу змішування, мікропористості, бактеріальної забрудненості поверхні, а також, рівня залишкового мономеру), що визначило комплексність та адекватність оцінок нового матеріалу для тимчасових коронок.

На етапі клінічного застосування нового вітчизняного матеріалу для тимчасових коронок застосовано вдосконалену методику виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій з використанням прямого методу. Слід зазначити, що виконання клініко – експериментальної частини і, власне, клінічного застосування нового вітчизняного матеріалу для тимчасових коронок базувалося на фізичному, технологічному та клінічному захисті протезного ложа для профілактики ускладнень та підвищення психологічної адаптованості пацієнта й морфологічної адаптованості протезного ложа.

Репрезентативність основних результатів та висновків дослідження забезпечена застосуванням обґрунтованої кількості об’єктів спостереження з визначенням об’єму вибіркових клінічних груп; для чого застосовано сучасні методи медичної статистики та клініко – інформаційного аналізу. У дослідженні виконано вимоги щодо деонтологічних, правових та метрологічних аспектів, а також застосовано спеціально опрацьовані авторські методики щодо матеріалу, оцінення його якості та клініко – технологічної ефективності.

Дослідження фізико-механічних та клініко – технологічних властивостей експериментальних зразків з проведенням доклінічних випробувань вітчизняного матеріалу для тимчасових коронок з оптимізованою структурою та властивостями. Структурно-функціональна єдність у підході до розроблення нового матеріалу для тимчасових коронок забезпечена участю у розробці хіміків-технологів, токсикологів та, на лабораторному етапі, – здобувача при виконанні випробувань.

При виконанні дослідження разом з технологами промислового підприємства було розроблено нову структуру матеріалу для тимчасових коронок, однак, зважаючи на задачі нашого дослідження, остаточний вибір рецептури було здійснено за результатами порівняльного аналізу експериментальних зразків, виготовлених за трьома рецептурами (табл. 3.1).

Вказані рецептури структурно відрізнялись за вмістом як основних, так і допоміжних складових, що й визначало їх відмінність за фізико-механічними та клініко-технологічними властивостями.

Слід зазначити, що для добору оптимального варіанта рецептури нами використані такі індикативні показники експериментальних зразків: час структуризації, деформація при стискуванні, мікротвердість зразків, питома вага залишкового мономеру (табл. 3.2).

За кожною з зазначених рецептур нами виготовлялись 10 експериментальних зразків у вигляді пластин визначеного розміру, властивості яких вподальшому  досліджено та проаналізовано в порівняльному аспекті.

Час структуризації (Тстр, с) досліджуваних експериментальних зразків матеріалів, виготовлених за різною рецептурою, коливався у межах від (228,0 ± 4,0) с до (285,0 ± 5,5) с та був найменшим для матеріалу, виготовленого за рецептурою «С». При цьому відтворюваність цієї властивості для досліджуваних матеріалів була досить високою – на рівні (98,1 ÷ 98,9)%.  Відносно менш короткий термін структуризації матеріалу, виготовленого за рецептурою «С», з одного боку, відповідає нормативним вимогам, з іншого, – вигідно відрізняє цю рецептуру від інших.

Показник деформації при стискуванні досліджуваних експериментальних зразків матеріалів, виготовлених за різною рецептурою, коливався у межах від (2,3 ± 0,2) % до (6,5 ± 0,2) % та був найменшим (р ≤ 0,001) для матеріалу, виготовленого за рецептурою «С». При цьому відтворюваність цієї властивості для матеріалів, виготовлених за рецептурою «В» та «С», відповідала нормативним вимогам – перевищувала 95,0% (відповідно становила 96,9% та 96,2%. Однак, заважаючи на високий рівень деформації при стискування матеріалу, виготовленого за рецептурою «В», зазначаємо, що за цією властивістю найбільш доцільним для подальшого вивчення є матеріал, виготовлений за рецептурою «С», оскільки йому властива найменша (порівняно з іншими рецептурами, р ≤ 0,001) деформація при стисненні.

Дослідження мікротвердості матеріалів, виготовлених за різною рецептурою показало, що за цією властивістю ці матеріали характеризуються як задовільні. При цьому, найбільша (р≤0,001) мікротвердість властива матеріалу, виготовленому за рецептурою «С» – (234,3±0,4) МН/м2, тоді як у рецептури «А» та «В» – рівень мікротвердості достовірно нижчий (р≤0,001) та менший рівень відтворюваності цієї властивості (відповідно 98,9% та 98,8% ).

Дослідження питомої ваги залишкового мономеру в експериментальних зразках матеріалів, виготовлених за різною рецептурою, виявив достовірно (р ≤ 0,001–0,001) найменший рівень у разі застосування рецептури «С» – (3,87 ± 0,03)%, тоді як у інших експериментальних зразках рівень залишкового мономеру коливався у межах від (4,68 ± 0,27)% – рецептура «В» до (5,2 ± 0,3)% – рецептура «А»; до того ж, стабільність відтворення цієї властивості для рецептур «А» та «В» – була занадто низькою (відповідно 94,2% та 94,3 %).

Отже, порівняльний аналіз властивостей експериментальних зразків матеріалу для тимчасових коронок виявив, що матеріалом, який за індикативними показниками найбільш повно відповідає вимогам щодо фізико-механічних та клініко-технологічних властивостей є матеріал, виготовлений за рецептурою «С» (рис. 3.1).

Показник деформації при стискуванні (S, %) досліджуваних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок коливається у межах (2,3–3,3)% та відповідає нормативним вимогам; з’ясовано, що деформація при стискуванні матеріалу на основі поліметилметакрилату, яка становить (2,3 ± 0,2)%, найменша серед порівнюваних матеріалів: у матеріалу на основі полібутилметакрилату – (3,3 ± 0,2)%, а в матеріалу на основі поліетилметакрилату (табл. 3.3). – 
(2,8 ± 0,05)%. При цьому з’ясовано, що матеріал на основі поліетилметакрилату характеризується найбільш високим рівнем відтворюваності цієї властивості, 96,2%, тоді як інші матеріали мають відтворюваність на рівні (96,7–91,4)%.

Отже, деформація при стискуванні матеріалу на основі поліметилметакрилату  відповідає нормативним вимогам, матеріал за цією властивістю не відрізняється від застосовуваних закордонних аналогів та характеризується достатньо високим рівнем відтворюваності властивості в клініко – лабораторних умовах.

Показник мікротвердості  (I, МН/м2) досліджуваних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок коливається у межах (228,2–242,7) МН/м2 та відповідає нормативним вимогам; з’ясовано, що мікротвердість матеріалу на основі поліметилметакрилату  , яка становить (234,3 ± 0,4)% ,має проміжне становище серед порівнюваних матеріалів: у матеріалу на основі полібутилметакрилату мікротвердість найменша – (228,2 ± 0,5) МН/м2, а в матеріалу на основі поліетилметакрилату (див. табл. 3.3). – (242,7 ± 1,2) МН/м2. При цьому з’ясовано, що матеріал на основі поліетилметакрилату характеризується найбільш низьким рівнем відтворюваності цієї властивості – 99,6%, тоді як інші матеріали мають відтворюваність на рівні (99,8–99,9)%.

Показник опору стиранню полімеризату (fр, Дж/м2) досліджуваних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок коливається у межах (30,1–32,4) Дж/м2 та відповідає нормативним вимогам; з’ясовано, що опір стиранню полімеризату на основі поліметилметакрилату, який становить (32,4±0,2) Дж/м2 та є найбільшим серед порівнюваних матеріалів: у матеріалу на основі полібутилметакрилату опір стиранню полімеризату найменший – (30,1 ± 0,6) Дж/м2, а в матеріалу на основі поліетилметакрилату (див. табл. 3.3) –
(31,8 ± 0,3) Дж/м2. При цьому з’ясовано, що матеріал на основі поліетилметакрилату  характеризується найбільш низьким рівнем відтворюваності цієї властивості – 90,7%, тоді як інші матеріали – на рівні (98,0–93,8)%.

Показник питомої ваги залишкового мономеру (D, %) досліджуваних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок коливається у межах (3,2–4,1)% та відповідає нормативним вимогам; з’ясовано, що питомої ваги залишкового мономеру матеріалу  на основі поліметилметакрилату, яка становить (3,87 ± 0,03)% серед порівнюваних матеріалів займає проміжне становище, тоді як у матеріалу на основі полібутилметакрилату питома вага залишкового мономеру найбільша та становить (4,1 ± 0,07)%, а у матеріалу на основі поліетилметакрилату (див. табл. 3.3) – (3,2 ± 0,09)%. При цьому з’ясовано, що матеріал на основі поліетилметакрилату  характеризується найбільш високим рівнем відтворюваності цієї властивості – 97,0%, тоді як інші матеріали мають відтворюваність на рівні
(94,5–92,7)%.

У якості стандартизуючих обрано нормативні показники за кожною з аналізованих властивостей. У цілому, слід зазначити, що розроблений перший цільовий вітчизняний матеріал на основі поліметилметакрилату за фізико-механічними властивостями  повною мірою відповідає вимогам до цього класу стоматологічних матеріалів; порівняльна характеристика показала, що матеріал на основі поліметилметакрилату за основними показниками не поступається, а за показником деформації при стискуванні достовірно 
(р < 0,05) переважає матеріал на основі полібутилметакрилату та не відрізняється від матеріалу на основі поліетилметакрилату. Достовірні відмінності матеріалу на основі поліметилметакрилату від імпортних аналогів наведені на рис. 3.2.

Час структуризації (Тстр, с) досліджуваних матеріалів для виготовлення ТК коливається у межах (190,5–228,0) с та відповідає нормативним вимогам ТУ У 24.4 – 00481318 – 020 – 2002; з’ясовано, що час структуризації матеріалу на основі поліметилметакрилату, який становить (228,0 ± 4,0) с – найбільший серед порівнюваних матеріалів: у матеріалу на основі полібутилметакрилату – (190,5 ± 5,0) с, а у матеріалу на основі поліетилметакрилату – (210,0 ± 5,0) с. При цьому з’ясовано, що матеріал на основі поліетилметакрилату  характеризується найменшим рівнем відтворюваності цієї властивості – 97,6%, тоді як інші матеріали мають відтворюваність на рівні 
(98,2–97,4)%. Відносне подовження терміну структуризації матеріалу  на основі поліметилметакрилату  дозволяє у разі його застосування забезпечити більш тривалий період функціонального моделювання форми та положення коронки у клінічних умовах.

Час змішування (Тзм, с) досліджуваних матеріалів для виготовлення ТК коливається у межах (25,3–27,5) с; з’ясовано, що час змішування матеріалу на основі поліметилметакрилату, який становить (27,5 ± 0,4) с – найбільший серед порівнюваних матеріалів (р < 0,001–0,001): у матеріалу  на основі полібутилметакрилату – (26,2 ± 0,3) с, а в матеріалу на основі поліетилметакрилату (див. 
табл. 3.4). – (25,3 ± 0,3) с.

Загальний робочий час (Тзаг, с) досліджуваних матеріалів для виготовлення ТК коливається у межах (321,0–343,0) с; з’ясовано, що Тзаг матеріалу на основі поліметилметакрилату, який становить  (338,0 ± 8,0) с – має проміжне становище між показниками матеріалу на основі полібутилметакрилату – (321,0 ± 7,0) с, а в матеріалу  на основі поліетилметакрилату – (343,0 ± 5,0) с.

Дослідження мікроструктури поверхні, зокрема її мікропористість (Sст, ммк2) на досліджуваних матеріалах для виготовлення ТК коливається у межах (0,038–0,046) ммк2. З’ясовано, що показник мікропористості матеріалу на основі поліметилметакрилату, який становить (0,038 ± 0,001) ммк2  – достовірно менший (р<0,05), ніж досліджених імпортних матеріалів, які, у свою чергу, не відрізняються поміж собою за цим показником:матеріал на основі полібутилметакрилату – (0,046 ± 0,001) ммк2, а матеріал на основі поліетилметакрилату – (0,044 ± 0,002) ммк2.

З’ясовано, матеріал на основі поліметилметакрилату забезпечує первинно більшу «чистоту» поверхні, що в клінічних умовах потребує менших втрат товщини коронки при її фінішній шліфовці, чим позитивно відрізняється від закордонних аналогів.

Рівень водопоглинення (λст, %) досліджених матеріалів коливається у межах (1,4–1,6)%. З’ясовано, що λст матеріалу на основі поліметилметакрилату, який становить (1,4 ± 0,05)%, – менший (р<0,001), ніж матеріалу на основі полібутилметакрилату. Імпортні аналоги, у свою чергу, не відрізняються поміж собою за цим показником: матеріал на основі полібутилметакрилату – (1,6 ± 0,03)%, а на основі поліетилметакрилату – (1,5 ± 0,10)% (р < 0,05). Отже, матеріал  на основі поліметилметакрилату забезпечує нормативний рівень водопоглинення та не відрізняється від аналогів.

Узагальнене порівняння показників трьох досліджуваних матеріалів за показником якості (табл. 3.5) дозволило визначити, що матеріал на основі поліметилметакрилату за інтегральним показником якості достовірно не відрізняється (р > 0,05) від матеріалів: на основі поліетилметакрилату – (1,579 ± 0,071) та на основі полібутилметакрилату (1,687 ± 0,042).

Однак порівняльний аналіз (за інтегральним показником якості) властивостей нового матеріалу для ТК на основі поліметилметакрилату з досліджуваними зарубіжними аналогами (вітчизняні аналоги – відсутні) показав, що вітчизняний матеріал за окремими показниками переважає (р < 0,05) зарубіжні аналоги, а саме: за показниками мікропористості, водопоглинення, опору стирання полімеризату та деформації стисненням.

1. Новий цільовий вітчизняний стоматологічний матеріал на основі поліметилметакрилату для виготовлення тимчасових коронок характеризується наступними базовими фізико-механічними властивостями: деформація при стискуванні – (2,3±0,2)%, мікротвердість –  (234,3±0,4) МН/м2, опір стиранню полімеризату – (32,4±0,2) Дж/м2, питома вага залишкового мономеру – (3,87±0,03)%.

2. У порівнянні з аналогічними імпортними матеріалами  на основі поліметилметакрилату не поступається базовими фізико-механічними властивостями, а за показником деформації при стискуванні достовірно (р < 0,01–0,001) переважає матеріал на основі полібутилметакрилату та  матеріал на основі поліетилметакрилату. За окремими показниками відтворення властивостей матеріал на основі поліметилметакрилату характеризується як більш прогнозований та надійний.

3. Матеріал на основі поліметилметакрилату повною мірою відповідає сучасним нормативним вимогам щодо стоматологічних матеріалів цільового призначення (виготовлення тимчасових коронок) та, у разі задовільних клініко-технологічних властивостей, може застосовуватися на етапах ортопедичного лікування.

4. Складність та багатовимірність показників, що характеризують фізико-механічні та клініко-технологічні властивості і, в цілому, якість стоматологічних матеріалів вимагають поетапної характеристики отриманих у лабораторних дослідження даних з аналізом якості за узагальненим показником.

5. Застосовано методику інтегрального (багатофакторного) оцінювання для порівняльного аналізу якості стоматологічних матеріалів для виготовлення тимчасових коронок; нові матеріали цього класу можуть бути порівняні за інтегральним показником якості з існуючими.

6. Порівняльний аналіз властивостей нового матеріалу для ТК на основі поліметилметакрилату з досліджуваними зарубіжними аналогами показав, що вітчизняний матеріал за окремими показниками переважає (р < 0,05) зарубіжні аналоги і відповідає сучасним вимогам до цього класу матеріалів та може застосовуватися на етапах ортопедичного лікування незнімними конструкціями.

Підвищення ефективності екстрагування залишкового мономеру з готових ортопедичних конструкцій досягають тим, що, окрім водного середовища визначеної температури, процес екстрагування потенціюють створенням вакууму, що є додатковим фактором інтенсифікації процесу. Тобто застосування корисної моделі спроможне підвищувати ефективність та скорочувати терміни зменшення рівня залишкового мономеру за рахунок оптимальних режимів та з урахуванням властивостей конкретних матеріалів. Для забезпечення вакуумування стоматологічних ортопедичних конструкцій нами опрацьована комплекс засобів та пристроїв, застосування яких передбачає використання спеціальної вакуумної камери (рис. 4.1) (з моніторингом температурного режиму, тиску, контрольованою подачею води) та пристрою для створення вакууму та визначеної технології вакуумування ортопедичних конструкцій (рис. 4.2).

За результатами порівняльного вивчення властивостей полімерного матеріалу на основі поліметилметакрилату з’ясовано, що показник напруги вигину матеріалу достовірно (р≤0,001) зменшилася з (57,1 ± 0,6) до (52,6 ± 0,4) МПа, при цьому – показник ударної в’язкості залишався стабільним на рівні (4,8 ± 0,4) од.

Слід зазначити, що показник мікротвердості та конічної текучості матеріалу – зросли р ≤ 0,05), відповідно з (168,9 ± 4,1) МПа до (203,2 ± 5,3) МПа та з (288,9 ± 7,9) МПа до (422,4 ± 9,4) МПа. Рівень залишкового мономеру під впливом вакуумування достовірно (р ≤ 0,001) зменшився з (3,87 ± 0,03)% до (2,1 ± 0,05)%; практично на 43,8%.

Аналогічні зміни фізико-механічних властивостей визначені й при вакуумуванні матеріалів  на основі поліетилметакрилату та полібутилметакрилату; як продемонстровано на рис. 4.3, напруга вигину  найбільшою мірою (р ≤ 0,001) зросла в матеріалу  на основі полібутилметакрилату, інші властивості – в матеріалу  на основі поліметилметакрилату, тоді як показники матеріалу на основі поліетилметакрилату мають проміжне становище; важливим ефектом є зниження рівня залишкового мономеру за вказаними матеріалами на (30,0 ÷ 45,0)%.

Дослідження мікроструктури поверхні, зокрема її мікропористість (Sст, ммк2) на досліджуваних матеріалах для виготовлення незнімних ортопедичних конструкцій (коронок та мостоподібних протезів) коливається в межах (0,038 ÷ 0,046) ммк2. З’ясовано, що показник мікропористості вітчизняного матеріалу на основі поліетилметакрилату, який становить (0,038±0,001) ммк2 – достовірно менший (р < 0,01), ніж досліджених імпортних матеріалів, які, у свою чергу, не відрізняються поміж собою за цим показником: матеріал на основі полібутилметакрилату – (0,046 ± 0,001) ммк2, а матеріал на основі поліетилметакрилату – (0,044 ± 0,002) ммк2.

Удосконалення ортопедичного лікування пов’язується зі зменшенням рівня залишкового мономеру в ортопедичній конструкції, зменшення мікропористості її поверхні для попередження мікробної колонізації та підвищення адаптації пацієнтів до тимчасової ортопедичної конструкції.

Запровадження на лабораторному етапі технології вакуумування тимчасових ортопедичних конструкцій дозволяє зменшити рівень залишкового мономеру на 30–40%, залежно від матеріалу; у разі застосування матеріалу на основі поліметилметакрилату, процес вакуумування дозволяє знизити рівень залишкового мономеру з
(3,87 ± 0,03)% до (2,1 ± 0,05)%.

Порівняльний аналіз мікропористості матеріалу на основі поліметилметакрилату з зарубіжними аналогами дозволив з’ясувати, що його мікропористість становить (0,038 ± 0,001) ммк2 , що достовірно менше (р < 0,01), ніж досліджених імпортних матеріалів, які, у свою чергу, не відрізняються поміж собою за цим показником: матеріал на основі полібутилметакрилат – (0,046 ± 0,001) ммк2, а матеріал на основі поліетилметакрилату – (0,044 ± 0,002) ммк2.

Застосовано вдосконалену методику виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій з використанням прямого методу, суть якого полягає виконанні наступної послідовності (рис. 5.1):

– підготовка опорних елементів шляхом препарування твердих тканин зуба та, у разі необхідності, усунення дефектів застосуванням воску для моделювання анатомічної форми зуба; у разі наявності дефекту зубного ряду, для моделювання відсутнього зуба використовують віск, виготовляючи з нього воскову модель відсутнього зуба, що припасовують до сусідніх зубів; можливе застосування пластмасових зубів стандартного гарнітуру;

– для отримання повного анатомічного робочого відбитку застосовують А-силіконовий відбитковий матеріал (застосовано полівенілсалаксановий відбитковий матеріал), стандартну відбиткову ложку та стандартну технологію підготовки відбитка до виготовлення з нього зубного протезу з матеріалу на основі поліметилметакрилату. Отримували повний анатомічний відбиток зі щелепи (матеріалом типу 0), а в зоні протезного ложа – доповнювали корегуючим прошарком відбиткового матеріалу (тип 3);

– препарування опорних зубів виконано згідно зі стандартною методикою, відповідно до  вимог щодо металокерамічної конструкції зубного протезу, з використанням місцевих знеболювальних препаратів та з водяним охолодженням, а з метою поліпшення крайового прилягання коронок і зменшення травматизації тканин пародонта формували уступ на рівні ясен (за програмою І етапу моніторингу;

– перед підготовкою опорних елементів (культі зубів) для захисту ясеневих сосочків та слизової від ушкодження, а також для попередження можливих алергічних реакцій на залишковий мономер, під незнімні ортопедичні конструкції на ясна наносили захисна плівку (застосовано рідко-текучий кофердам);

– отриманий повний анатомічний відбиток перед внесенням пластмаси готували шляхом видалення воскової репродукції відсутніх зубів або дефектів опорних елементів;

– для зменшення можливого впливу залишкового мономеру та для закриття дентинових канальців (попередження розвитку підвищеної чутливості і подразнення пульпи) покривали препаровані зуби тонким прошарком кореневого герметика );

– для виготовлення тимчасової ортопедичної конструкції відповідного кольору з матеріалу на основі поліметилметакрилату застосовували стандартну (для вказаного матеріалу) шкали добору кольору конструкції «Vіта»;

– замішування пластмаси проводили в скляній судині, що доцільно для акрилових пластмас, а саме: в попередньо налитий мономер (рідина) добавляли порошок (полімер) відповідного кольору, щільно перемішували для рівномірного змочування порошку рідиною до отримання гомогенної маси;

– у тістоподібній стадії пластмасу розміщували в зоні негативного відображення протезного ложа (попередньо видаливши з нього залишки воску та вологи), після чого відбиток вносили у порожнину рота та накладали на щелепу;

– на гумоподібній стадії (контроль полімеризації виконується на залишках матеріалу) видаляли відбиток з порожнини рота після повної полімеризації пластмаси  на основі поліметилметакрилату відокремлювали ортопедичну конструкцію від відбитка та виконували її попередню клінічну оцінку;

– у разі клінічної відповідності конструкції, вона шліфувалась та полірувалась, після чого для зменшення рівня залишкового мономеру розміщували конструкцію до вакуумної камери ВК-01 при температурі 60–70 °С в умовах контрольованого вакууму 
(–1 кгс/см2) на 10 хв (див. розділ 4) та, після закінчення екстрагування в вакуумі, виконували заключний етап – тимчасову фіксацію тимчасової ортопедичної конструкції;

У подальшому, після виготовлення незнімної постійної конструкції та її встановлення за однією із стандартних методик, через 
5–7 діб оцінювалась ступінь адаптації пацієнта (за програмою 
ІІІ етапу клінічного моніторингу).

Отже, вдосконалення методики лікування базувалося на фізичному, технологічному та клінічному захисті протезного ложа для профілактики ускладнень та підвищення психологічної адаптованості пацієнта і морфологічної адаптованості протезного ложа.

Для вивчення впливу методики протезування на стан адаптації тканин протезного ложа на етапах протезування досліджено частоту набряків слизової оболонки довкола протезного ложа,  папілярно-маргінально-альвеолярний та гінгівальний індекс порожнини рота.

Клінічний моніторинг пацієнтів на етапах ортопедичного лікування за показником гінгівального індексу виявив, за цим показником пацієнти усіх груп  на І етапі не відрізнялися, однак на
ІІ етапі гігієнічний індекс зростав як у пацієнтів з поодинокими замішеними дефектами (без вакуумування – (1,35 ± 0,10) од, з вакуумуванням – (0,91 ± 0,12) од, р < 0,001), так і в разі заміщення більшої кількості дефектів (без вакуумування – (1,83 ± 0,06) од, з вакуумуванням – (0,43 ± 0,05) од, р < 0,001). На ІІІ етапі відмічено достовірне зменшення ГІ у сіх групах порівняння, однак у пацієнтів з множинними заміщеними дефектами зубних рядів він залишається достовірно вищим, ніж у групі порівняння (без вакуумування –
(1,12 ± 0,04) од, з вакуумуванням – (0,43 ± 0,05) од, р < 0,05)

Аналіз структури клінічних груп за показниками гінгівальноого індексу пародонта навколо опорних елементів виявив (табл. 5.3), що на ІІ етапі серед пацієнтів з заміщеними дефектами ортопедичними конструкціями без вакуумування до трьох одиниць гінгівіт середньої тяжкості був серед (46,7 ± 9,0)%, тоді як у разі вакуумування конструкцій, частота гінгівіту середньої тяжкості була достовірно меншою – у (15,2 ± 6,2)%, р < 0,001). На ІІ етапі серед пацієнтів з заміщеними дефектами ортопедичними конструкціями без вакуумування більше трьох одиниць гінгівіт середньої тяжкості був серед (83,9 ±  6,6)% (рис. 5.8).

При цьому слід зазначити, що в разі вакуумування тимчасових ортопедичних конструкцій частота гінгівіту середньої тяжкості була достовірно меншою – у (32,4 ± 8,0)% пацієнтів (р < 0,05), а випадків тяжкого гінгівіту – не зареєстровано. Наведе свідчить на користь достовірно більш високої частоти гінгівітів середньої тяжкості та тяжких проявів у пацієнтів з поодинокими та множинними заміщеними дефектами ортопедичними конструкціями без їх (конструкцій) попереднього вакуумування.

Оцінювання  запального процесу ясен на етапах ортопедичного лікування, виконане за індексом РМА (див.табл.5.2; табл. 5.4) виявило, що середні значення цього показника коливались у межах від (0,74 ± 0,06) од до (2,78 ± 0,04) од та були найбільшими на ІІ етапі клінічного моніторингу. Окрім того, відзначено, що в пацієнтів, тимчасові ортопедичні конструкції яких виготовлені за вдосконаленою методикою цей показник був достовірно (р < 0,01) нижчим як у разі заміщення поодиноких, так і множинних дефектів зубного ряду (відповідно для поодиноких (2,53 ± 0,06) од, (1,75 ± 0,05) од та множинних – (2,78 ± 0,04) од, (1,80 ± 0,04) од). На ІІІ етапі клінічного моніторингу пацієнтів у всіх групах відмічено достовірне зменшення рівня РМА, однак у групах, де застосовано удосконалену методику виготовлення ортопедичних конструкцій середнє значення РМА характеризувалося незначним рівнем.

Аналіз структури клінічних груп за показником папілярно-маргінально-альвеолярного індексу пародонта навколо опорних елементів на ІІ етапі свідчить, що в більшості пацієнтів лікування яких виконано тимчасовими конструкціями без вакуумування, частота поширеного запального процесу тканин пародонту була достовірно більшою, ніж у групі порівняння (без вакуумування – поодинокі (90,0 ± 5,5)%, множинні (74,2 ± 7,9)%, ніж з вакуумуванням – поодинокі (12,1±5,7)% пацієнтів, множинні (11,8 ± 5,5)%, 
р < 0,001). Отже, відмінністю аналізованих груп пацієнтів є більш часті випадки запалення тканин пародонту та більша генералізація цих патологічних проявів, що корелювало з обсягами протезування (rXY=+0,673) та гігієнічним індексом (rXY = +0,704), а також етапом ортопедичного лікування (rXY = +0,363).

Таким чином, методика виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій (див. рис. 5.10) та кількість ортопедичних одиниць, якими виконано заміщення дефектів зубного ряду (див. рис. 5.11) є впливовими факторами щодо забезпечення захисту слизової оболонки та тканин пародонта, як на ІІ етапі (після встановлення тимчасової ортопедичної конструкції), так і на ІІІ етапі (після встановлення постійної ортопедичної конструкції) і зменшення впливу залишкового мономеру.

Оцінювання ступеня впливу виконано за шестибальною шкалою, що дозволяє не тільки врахувати ступінь впливу окремих етапів лікування на якість життя пацієнтів, але й порівнювати виразність цього впливу за окремими компонентами.

На першому етапі клінічного моніторингу (до препарування) значущі відмінності між порівнюваними групами пацієнтів  відсутні (що свідчить про репрезентативність груп порівняння), однак виявлено, що найбільш значущими проявами, які знижували показник якості життя, були: у групі пацієнтів як з поодинокими, так і з множинними дефектами зубних рядів – ступінь дискомфорту у порожнині рота та обмеження функції жування. Так, у пацієнтів з поодинокими дефектами ступінь дискомфорту у порожнині рота коливався у межах від (3,27 ± 0,22) до (3,70 ± 0,21) балів та був достовірно (р < 0,001) нижчим ніж при множинних дефектах, де він коливався від (4,71 ± 0,11) до (4,91 ± 0,14) балів.

Наведе свідчить, що пацієнти на момент початку лікування досить адекватно оцінюють наявні проблеми щодо відсутності зубів та відмічають, що дефекти зубного ряду значуще впливають на психоемоційний стан, а також міжособистісні відносини у сім’ї та відносини з колегами по роботі (табл. 5.5).

Слід зазначити, що обмеження функції жування у пацієнтів з поодинокими дефектами зубних рядів також було достовірно (р < 0,001) менш виразне, ніж у разі множинних дефектів (відповідно (3,03 ± 0,15) та (5,94 ± 0,12) балів). На третьому ранговому місці за показниками впливу на якість життя – психоемоційна компонента; з’ясовано, що до початку лікування пацієнти з множинними дефектами зубних рядів достовірно (р < 0,001) більш вразливі та характеризуються більш високим ступенем обмеження у повсякденному житті (відповідно (2,63 ± 0,12) та (4,65 ± 0,09) балів).

На другому етапі клінічного моніторингу (5–7 діб після встановлення тимчасової конструкції) метою вивчення впливу лікування на показники якості життя було визначення можливого впливу залишкового мономеру на процеси адаптації протезного ложа до тимчасових конструкцій. За результатами застосування опитувальника з оцінення якості життя виявлено, що в усіх чотирьох групах пацієнтів досягнуто значущих  (р<0,05 – 0,001) відмінностей щодо підвищення якості життя.

Так, за показником «дискомфорт у порожнині рота» пацієнти з заміщеними дефектами до трьох ортопедичних одиниць зазначили зменшення дискомфорту в 1,5–3,5 рази; при цьому, у разі застосування удосконаленої методики виготовлення ортопедичних конструкцій зменшення дискомфорту було достовірно (р < 0,05) більш виразне, особливо при заміщенні множинних дефектів зубних рядів. Так, якщо у групі 1n2 на І етапі ступінь дискомфорту була (3,27 ± 0,22) балів, а на ІІ етапі (1,33 ± 0,21) балів, то при застосуванні удосконаленої методики (група пацієнтів 1n3) – відповідно (3,70 ± 0,21) та (0,91±0,15) балів. Більш виразної динаміки досягнуто при заміщенні множинних дефектів: в групі без вакуумування конструкцій –
в 1,7 разів, з вакуумуванням – 3,1 рази.

Більш виразне підвищення якості життя виявлено за показником «обмеження функції жування» (див. табл. 5.4), що пояснюється відновленням цієї функції застосованими ортопедичними конструкціями. Слід зазначити, достовірно більш значущі зміни відбуваються у пацієнтів з заміщеними множинними дефектами зубних рядів; саме серед цих пацієнтів зменшення обмежень функції жування відбувається в 3,0-3,4 рази. Практично всі індикатори якості життя цих пацієнтів на ІІ етапі лікування покращились, однак достовірних змін, пов’язаних з застосуванням удосконаленої методики виготовлення ортопедичних конструкцій, досягнуто лише у разі заміщення множинних дефектів (тобто при великих обсягах протезування та, відповідно, уникнення токсичного впливу залишкового мономеру). Отже, на ІІ етапі застосування удосконаленої методики доцільне, насамперед у разі виготовлення конструкцій, що містять понад 
3 ортопедичних одиниці.

На третьому етапі клінічного моніторингу (5–7 діб після встановлення постійної конструкції) метою вивчення впливу лікування на показники якості життя було визначення адаптації протезного ложа. Серед аналізованих індикаторів якості життя пацієнтів найбільш чутливими виявилися показники «Ступінь дискомфорту у порожнині рота» (р < 0,05), «Ступінь обмеження функції жування» (р < 0,05) та «Ступінь впливу на психоемоційний стан» (р < 0,05). У цілому пацієнти усіх груп характеризувалися покращенням якості життя, як у порівнянні з ІІ, так і в порівнянні з І етапом. Фактично на момент закінчення ортопедичного лікування досягнуто мінімального впливу дефектів зубного ряду на якість життя за показниками впливу на особистісні та професійні взаємовідносини (на рівні від 
(0,18 ± 0,07) до (0,52 ± 0,9) балів), що межує зі статистичною похибкою. Тобто, за цими двома індикаторами досягнуто максимальної ефективності відновного лікування.

Відновлена функція жування, за оцінками пацієнтів,  незначною мірою знижувала якість їх життя, в середньому при поодиноких дефектах – (0,27 ± 0,08) балів, при множинних – (0,79 ± 0,07) балів, р < 0,05. Ступінь дискомфорту у порожнині рота цими пацієнтами оцінювалась як мінімальна, коливаючись у межах від (0,39 ± 0,09) до (1,65 ± 0,16) балів (див. табл. 5.3). Наведене свідчить про психологічну адаптацію до протезів, яка відбувається в цей період, про що свідчать показники психоемоційного стану пацієнтів; слід зазначити, що у пацієнтів з множинними заміщеними дефектами зубного ряду, протезування яких виконано з удосконаленням методики виготовлення конструкцій, ступінь психоемоційної адаптації був достовірно (р < 0,05) кращим (відповідно (0,62 ± 0,09) та (1,45 ± 0,10) балів).

У цілому, аналіз динаміки узагальнених показників якості життя на етапах ортопедичного лікування дозволяє дійти висновку, удосконалена методика виготовлення конструкцій  у найбільшій мірі впливала на ІІ етапі лікування за рахунок попередження (зменшення) токсичного впливу на стан м’яких тканин протезного ложа та адаптацію пацієнтів до незнімних конструкцій зубних протезів.

Аналіз динаміки ЯЖ пацієнтів на етапах ортопедичного лікування (див. рис. 5.9) виявив, що після встановлення тимчасової ортопедичної конструкції у пацієнтів усіх груп було наявне зростання якості життя за індикативними показниками (р < 0,05), більш виразно – на (53,0 ÷ 56,0)% серед пацієнтів з заміщеними множинними дефектами зубного ряду, тоді як у пацієнтів з поодинокими заміщеними дефектами  зубного ряду зростання показників ЯЖ зареєстровано на рівні (41,0 ÷ 42,0)%. Відмічено також, що застосування тимчасових ортопедичних конструкцій з їх попереднім вакуумуванням характеризувалось більш високим узагальненим показником ЯЖ. Це пояснюється відновленням жувальної функції, насамперед у пацієнтів з множинними дефектами зубного ряду. Водночас на ІІІ етапі клінічного моніторингу, виявлено достовірно (р < 0,05) більш виразне зростання показників ЯЖ у пацієнтів з заміщеними поодинокими дефектами зубного ряду.

Удосконалення ортопедичного лікування за рахунок лабораторного етапу виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій шляхом додаткового їх вакуумування потребувало вивчення клініко-технологічної ефективності такого підходу, що забезпечено адаптацією тканин протезного ложа до ортопедичних конструкцій та клініко-психологічних індикаторів якості життя пацієнтів на етапах лікування.

Для вивчення впливу методики протезування на стан адаптації тканин протезного ложа на етапах протезування досліджено папілярно-маргінально-альвеолярний та гігієнічний індекс порожнини рота. Оцінка запального процесу ясен на етапах ортопедичного лікування виявила, що середні значення цього показника були найбільшими на ІІ етапі клінічного моніторингу. Окрім того, відзначено, що в пацієнтів, тимчасові ортопедичні конструкції яких виготовлені за удосконаленою методикою, цей показник був достовірно (р < 0,05) нижчим як у разі заміщення поодиноких, так і множинних дефектів зубного ряду, а на ІІІ етапі клінічного моніторингу в усіх групах пацієнтів виявлено зменшення рівня РМА. Аналіз структури клінічних груп за індексом РМА на ІІ етапі свідчить, що в більшості пацієнтів лікування яких виконано тимчасовими конструкціями без вакуумування, частота поширеного запального процесу тканин пародонту була достовірно більшою, ніж в групі порівняння. Отже, відмінністю аналізованих груп пацієнтів є більш часті випадки запалення тканин пародонту та більша генералізація цих патологічних проявів, що корелювало з обсягами протезування та гінгівальним індексом, а також етапом ортопедичного лікування.

Оцінювання ефективності застосування вдосконаленої методики виготовлення тимчасових ортопедичних конструкцій виявило, що пацієнти на момент початку лікування досить адекватно оцінюють наявні проблеми щодо відсутності зубів та відмічають, що дефекти зубного ряду значимо впливають на психоемоційний стан, а також міжособистісні відносини у сім’ї та відносини з колегами по роботі (див. табл. 5.4).

Обмеження функції жування у пацієнтів з поодинокими дефектами зубних рядів також було достовірно (р < 0,001) менш виразне ніж у разі множинних дефектів. На третьому ранговому місці за показниками впливу на якість життя – психоемоційна компонента; з’ясовано, що до початку лікування пацієнти з множинними дефектами зубних рядів достовірно (р < 0,001) більш вразливі та характеризуються більш високим ступенем обмеження у повсякденному житті. Слід зазначити, що достовірно більш значущі зміни відбуваються в пацієнтів з заміщеними множинними дефектами зубних рядів; саме серед цих пацієнтів зменшення обмежень функції жування відбувається в 3,0-3,4 рази. Практично всі індикатори якості життя цих пацієнтів на ІІ етапі лікування покращились, однак достовірних змін, пов’язаних з застосуванням удосконаленої методики виготовлення ортопедичних конструкцій, досягнуто лише у разі заміщення множинних дефектів (тобто при великих обсягах протезування та, відповідно, уникнення токсичного впливу залишкового мономеру). У цілому пацієнти усіх груп характеризувалися покращенням якості життя, як у порівнянні з ІІ, так і у порівнянні з І етапом. Фактично на момент закінчення ортопедичного лікування досягнуто мінімального впливу дефектів зубного ряду на якість життя за показниками впливу на особистісні та професійні взаємовідносини.

Отже, у дослідженні досягнуто його основної мети – удосконалення ортопедичного лікування незнімними конструкціями за рахунок розробки та клініко-лабораторного обґрунтування цільового стоматологічного матеріалу для виготовлення тимчасових коронок з оптимізацією методики із виготовлення.

|  | ВИСНОВКИ |
| --- | --- |

1. У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове клініко-лабораторне вирішення наукового завдання, яке полягає у підвищенні ефективності ортопедичного лікування пацієнтів із дефектами коронкової частини зубів та зубних рядів на підставі розроблення нового вітчизняного акрилового матеріалу для виготовлення тимчасових незнімних конструкцій.

2. Експериментально обґрунтовано рецептуру та досліджено властивості вітчизняного акрилового матеріалу на основі поліметилметакрилату для виготовлення тимчасових коронок. Розроблений полімерний матеріал, досліджений за показниками фізико-механічних та клініко-технологічних властивостей, відповідає міжнародному стандарту ІSО-477-92; складено інструкцію щодо його клінічного застосування.

3. За показником мікротвердості розроблений цільовий вітчизняний акриловий матеріал на основі поліметилметакрилату для виготовлення тимчасових коронок достовірно перевищує 234,3 ± 0,4% (р < 0,001), на основі полібутилметакрилату 228,2±0,5% та на основі поліетилметакрилату 242,7 ± 1,2%, деформація при стискуванні достовірно (р < 0,01) переважає ці показники у матеріалу на основі полібутилметакрилату 3,3 ± 0,2% та не відрізняється від матеріалу на основі поліетилметакрилату 2,8 ± 0,05%. Показник мікропористості матеріалу на основі поліметилметакрилату 0,038 ± 0,001 ммк2 достовірно (р < 0,001) менший, ніж цей показник у матеріалу на основі полібутилметакрилату 0,046 ± 0,001 ммк2 та матеріалу на основі поліетилметакрилату 0,044 ± 0,002 ммк2 (р < 0,01). За показником опору стирання полімеризату матеріал на основі поліметилметакрилату – 32,4 ± 0,2 Дж∕м2 достовірно (р < 0,001) перевищує показники матеріалу на основі поліетилметакрилату 31,8 ± 0,3 Дж∕м2 та на основі полібутил-метакрилату 30,1 ± 0,6Дж∕м2. Водопоглинання достовірно (р < 0,01) переважає у матеріалу на основі полібутилметакрилату 1,6 ± 0,03% та не має достовірної (р > 0,05) різниці з матеріалом на основі поліетилметакрилату 1,5 ± 0,10% та матеріал на основі поліметилметакрилату 1,4 ± 0,05%.

4. Удосконалено методику ортопедичного лікування пацієнтів незнімними протезами, застосовану на зменшенні рівня залишкового мономеру методом вакуумування тимчасових конструкцій. Рівень залишкового мономеру під впливом вакуумування достовірно 
(р < 0,001) зменшився у вітчизняного акрилового матеріалу на основі поліметил-метакрилату з 3,87 ± 0,03% до 2,1 ± 0,05% – на 43,8%.

5. Під час аналізу запального процесу ясен на етапах ортопедичного лікування, виконаного за індексом РМА, виявлено, що середні значення цього показника коливались у межах від (0,74 ± 0,06) од до (2,78 ± 0,04) од та були найбільшими на ІІ етапі клінічного моніторингу. Окрім того, відзначено, що в пацієнтів, тимчасові ортопедичні конструкції яких виготовлені за вдосконаленою методикою, цей показник був достовірно (р < 0,01) нижчим, як у разі заміщення поодиноких, так і множинних дефектів зубного ряду (відповідно для поодиноких (2,53 ± 0,06) од, (1,75 ± 0,05) од та множинних – 
(2,78 ±0,04) од, (1,80 ± 0,04) од).

6. Аналіз динаміки адаптації протезного ложа на етапах ортопедичного лікування виявив, що після встановлення тимчасової ортопедичної конструкції у пацієнтів усіх груп зафіксовано зростання показника «дискомфорту порожнини рота» за індикативними показниками (р < 0,05), більш виразно – на 53,0 ÷ 56,0% серед пацієнтів з заміщеними множинними дефектами зубного ряду, тоді як у пацієнтів з поодинокими заміщеними дефектами зубного ряду зростання показників зареєстровано на рівні 41,0 ÷ 42,0%.

|  | ПРАКТИЧНІ рекомендації |
| --- | --- |

1. Рекомендовано вітчизняний конструкційний матеріал акрилового ряду на основі поліметилметакрилату для тимчасових коронок, що випускається на промисловій основі, застосовувати  при ортопедичному лікуванні пацієнтів незнімними конструкціями зубних протезів з дефектами  коронкової частини зубів та зубних рядів на етапах їх виготовлення.

2. Рекомендовано виготовлення тимчасових незнімних конструкцій прямим методом, а саме: готувати полімеризат, змішуючи полімер і мономер конструкційного матеріалу для ортопедичних конструкцій тимчасового терміну користування й у тістоподібній стадії поступово заповнювати робочий відбиток, який накладають на відповідну ділянку протезного ложа й утримують протягом періоду часу, необхідного для полімеризації конструкційного матеріалу.

3. Доцільно використовувати запропоновану вдосконалену методику виготовлення тимчасових коронок за рахунок розміщення конструкції тимчасового зубного протезу в вакуумметр, де в умовах контрольованого вакууму витримують у зазначеному середовищі протягом 10 хвилин для видалення залишкового мономера, після чого здійснюють подачу проточної води з температурою 60–70 °С протягом 10 хвилин.

4. Рекомендовано для контролю проведеного ортопедичного лікування пацієнтів за запропонованою вдосконаленою методикою використовувати стандартизовану систему бального оцінювання якості лікування, що дозволить визначити тактику лікаря-стоматолога при виникненні ускладнень в віддалені терміни. Необхідними умовами для реалізації такого підходу будуть адаптація протезного ложа, визначення показників ГІ та РМА, підвищення мотивації якості життя населення.

|  | список використаної літератури |
| --- | --- |

- Лебедев К.А. Непереносимость зубопротезних материалов / К.А. Лебедев. – М., 2010. – 208 с.

- Бабунашвили Г.Б. Клинико-лабораторное обоснование применения материала «Акродент» для временних зубних протезов: автореф. дис. …канд. мед. наук. 2007. – Москва, – 24 с.

- Рожко М.М. Довідник з ортопедичної стоматології / Рожко М.М., Михайленко Т.М., Онищенко В.С. – Київ: Книга плюс, 2004. – 290 с.

- Полонейчик Н.М. Моделировочные пластмассы // Современная стоматология. – 2011. – №1. – С. 84–87.

- Лабунец В.А., Морозов И.Е., Новицкий В.Б., Диева Т.В., Литвин В.В. //Методы подготовки тканей протезного ложа к протезированию // Вісник стоматології. – №1. – 2009. – С. 62–64.

- Рубаненко В.В., Мартиненко І.М. Способи послаблення шкідливого впливу компонентів пластмас акрилового ряду // Український стоматологічний альманах. – №1 (Том 1). – 2006. – С. 68–71.

- Брусов И.Е., Арутюнов С.Д., Бабунашвили Г.Б., Кузнецов В.В. Временные зубные протезы из пластмассы «Акродент» // II Всероссийский научно-практической конференции «Образование, наука и практика в стоматологии». Сборник трудов. – М., – 2005. – С. 38–39.

- Удод А.А. Компьютерные технологи в оценке работ // Современная стоматология, 2004. – №4. – С. 16–18.

- Нідзельський М.Я., Кузнецов В.В., Давидко Г.М. Вплив технології виготовлення базисів знімних пластинкових протезів на процеси адаптації до них // Український стоматологічний альманах. – №1. – 2001. – С. 39–41.

- Назарян Р.С., Кривенко Л.С. Влияние методов профессиальной гигиены полости рта на состояние краевого прилегания композитних реставраций / Запорожский медицинский журнал. – 2012. – №3 (72). – С. 105–106.

- Арутюнов С.Д., Бабунашвили Г.Б., Арутюнов А.С. Микробиологическое обоснование выбора пластмассы «Акродент» для временных конструкций зубных протезов // «Организация, профилактика и новые технологии в стоматологии». Материалы V съезда стоматологов Беларуси. – Брест, – 2004. – С. 291–292.

- Попков В.А., Нестерова О.В., Решетняк В.Ю., Аверцева И.Н. Стоматологическое материаловедение. – М.: Медпрессинформ, 2006. – 382 с.

- Чумаченко Е.Н., Игнатьева Д.Н., Бабунашвили Г.Б. Анализ прочностных характеристик временных зубных протезов // Авиакосмические технологии «АКТ-2005»: Труды VI Международной научно-практической конференции. Ч.1. Воронеж.: Государственный технический университет, – 2005. – С. 138–144.

- Прилуцька Я.Д. Порівняльна оцінка ефективності відновлення бічних зубів методом inlay-onlay та прямої реставрації (клініко-лабораторне дослідження): Дис... канд. мед.наук: 14.01.22 / Донецький держ. медичний ун-т ім. М.Горького. – Донецьк, 1999. – 151 л. – Бібліогр.: С. 132-146.

- Семенюк, В.М. Стоматология ортопедическая в вопросах и ответах / В.М. Семенюк, В.Д. Вагнер, П.А. Онгоев. – М.: Медицинская книга, 2000. – 175 с.

- Грютинер Андреас Физические свойства микроматричного композита Эстет-Икс // ДентАрт, Журнал о науке и искусстве в стоматологии, 2000. – №3. – С. 41–51.

- Ревзин И.И. Применение пластмассы АКР-7 в стоматологии. – М., 1968. – С. 98–102.

- Ревзин И.И. Применение пластмассы в зубном протезировании и челюстно-лицевой ортопедии. – М. – Медицина. 1955. – 420 с.

- Единакевич Н. Композитные материалы. История и современные представления // Дент Арт, 1996. – №2. – С. 18–21.

- Колєр Вольфганг Технічні аспекти застосування системи новітніх матеріалів. Частина 1 // Новини стоматології, 1997. – №1(10). – С. 24–32.

- Поюровская И.Я. Композиты в стоматологии: основные представления и перспективы развития // Стоматология, 2006. – №3. – С. 71–77.

- Применение результатов клинических испытаний и систематических обзоров в клинической практике / Глацид П., Гайатт Г.Х., Данс А.Л. // Международный журнал медицинской практики. – 2002. – №3. – С. 11–14.

- Современные стоматологические материалы Jendental, США 4-е изд., 2004 г. – 87 с.

- Копейкин В.Н., Лебеденко И.Ю., Анисимова С.В. Современные принципы разработки и внедрения новых конструкционных материалов для стоматологии // Новое в стоматологии. Спец. Выпуск. – 1995. – №1. – С. 19–24.

- Голубев Н.А. Исследование физико-химических и технологических свойств эластичных базисных пластмасс. // Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. Воронеж. – 1998. – С. 19–23.

- Упрочненная акриловая пластмаса Impacryl: сокращение числа починок, идеальный материал при нехватке места // Стоматолог. – 2004. – №3. – С. 48–49.

- Akova, T. Effect of food-simulating liquids on the mechanical properties of provisional restorative materials IT. Akova, A. Ozkomur, H. Uysal //Dent. Mater. – 2006. – Vol. 22, №12. – P. 1130–1134.

- Згонник О.С. Сравнительная оценка физико-механических свойств некоторых стоматологических пластмасс / О.С. Згонник // Український стоматологічний альманах. – 2004. – №1 – 2. – С. 4 – 6.

- Чуйко А.Н., Бережная Е.О., Бахуринский Н.Ю. О современных возможностях биомеханического анализа в стоматологии // Стоматолог, 2001. – №1–2. – С. 37–41.

- Жуков К.В., Данилов П.І. Патоморфологічне дослідження можливого токсичного впливу акрилових пластмас, обробленим захисним покриттям, на живий організм. // Галицький лікарський вісник. – 2005. – Т. 12. – №1. – Частина 1. – С. 33–34.

- Патент України № 32266 А МПК 8 А61С13/007 „ Пристрій для полімеризації стоматологічних базисних пластмас», Кіндій Д.Д., Король М.Д., Ярковий В.В. З-ка № 99020553 від 02.02.1999. Опубл. 15.12.00. Бюл. № 7.

- Маслов О.В Зміна показників біоценозу ротової порожнини при виникненні контактних протезних стоматитів // Одеський медичний журнал. – №3(77). – 2003. – С. 72–74.

- Bakterielle Besied-lung  der  Oberflache  von  provisorischen  Kronen und Brucken / S. Mues, E.H. Helfgen, H. Stark et al. // DZZ. – 2008. – Vol. 63, №3. – P. 201–205.

- Burns, D.R. A review of selected dental literature on contemporary provisional fixed prosthodontic treatment: report of the committee on research in fixed prosthodontics of the Academy of fixed prosthodontics / D.R. Burns, D.A. Beck, S.K. Nelson Hi. Prosthet. Dent. – 2003. – Vol. 90. – P. 474–497.

- Палков Т.А. Особливості ортопедичного лікування хворих на протезний стоматит: Автореф. дис... к. мед. н.: 14.00.21 – Львів. – 2000. – 16 с.

- Жулев Е. Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 1997. – 136с.

- Этические принципы проведения клинических исследований: избранные материалы руководства «Планирование и проведение клинических исследований лекарственных средств» / Под. ред. Ю.Б. Белоусова // Український медичний часопис. – 2001. – №4. – С. 59–65.

- Патент США №5958468 МПК А61С13/14 «Полімеризаційний аппарат» Дата подачі 05.05.97. Опубл. 28.09.99.

- Characterisation of resin-dentine interfaces by compressive cyclic loading /R.Frankenberger, D.H. Pashley, S.M. Reich et al. // Biomaterials. – 2005. – Vol. 26, №14. – P. 2043–2052.

- Жулёв Е.Н. Материаловедение в ортопедической стоматологии / Жулёв Е.Н. – Нижний Новгород: Изд-во НГМА, 2000. – С. 49–62.

- Comparison of temperature increase in the pulp chamber during the polymerization of materials used for the direct fabrication of provisional restorations / K. Michalakis, A. Pissiotis, H. Hirayama et al. // 
J. Prosthet. Dent. – 2009. – Vol. 5. – P. 384–387.

- Киндий Д.Д. Клинические и технологические аспекты различных методов полимеризации стоматологических базисных пластмасс: автореф.дис. …канд. мед. наук: Полтава. – 1999. – 18 с.

- H.Bagheri, R. Influence of food-simulating solutions and surface finish on susceptibility to staining of aesthetic restorative materials / 
R. Bagheri, M.F. Burrow, M. Tyas // J. Dent. – 2005. – Vol. 33, №5. – 
P. 389–398.

- Гернер М.М., Нападов М.А., Каральник Д.М. и др. Материаловедение в стоматологии / Под ред. Рыбакова А. И. – М., Медицина. – 1984. – 424 с.

- Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А. Ортопедическая стоматология: Руководство для врачей, студентов вузов и медучилищ – М.: МЕДпресс-информ, 2002. – 576 с.

- Николаенко С.А., Даш В., Степанов Е.С. Исследование усталости современных материалов для временных мостов и коронок // Стоматология для всех. – 2006. – № 4. – С. 32–35.

- Darvell, B.W. Material science for dentistry, 7th ed. / B.W. Darvell. – Hong Kong.: Hong Kong University Press. – 2000. – 480 p.

- Hagge, M.S. Shear bond strength of bis-acryl composite provisional material repaired with flowable composit / M.S. Hagge, J.S. Lindemuth, A.G. Jones //J.Esthet. Restor. Dent. – 2002. – Vol. 14, №1. – P. 47–52.

- Доказательная медицина // Ежегодный международный справочник. – Вып. 3. – Пер. с англ. – М.: Медиа-Сфера, 2004. – 687 с.

- Динамика качества десневой жидкости в области зубов с металлокерамическими коронками / В.В. Жеребцов и др. // Труды 
IX Съезда Стоматологической Ассоциации России. М., 2004. – 
С. 580–583.

- Color stability of provisional crown and bridge restoration materials / R. Lang, M. Rosentritt, A. Leibrock et al. // Br. Dent. J. – 1998. – Vol. 185, №9. – P. 468–471.

- Diaz-Arnold, A.M. Microhardness of provisional fixed prosthodontic materials / A.M. Diaz-Arnold, J.T. Dunne, A.H. Jones // J. Prosthet. Dent. – 2000. – Vol. 84. – P. 499–505.

- Донский Г.И., Паламарчук Ю.Н., Павлюченко О.Н. Восстановительные и пломбировочные материалы. – Донецк: ООО «Лебедь»,  1999. – С. 191–193.

- Ретерс Д. Прямые реставрации винирами // Стоматолог, 1999. – №10. – С. 28–29.

- Dieter Welker. Реакция кожи и слизистой оболочки полости рта на зуботехнические пластмассы. Квинтэссенция. – 1997. – №1. – С. 55.

- Ортопедическая стоматология: Руководство для врачей, студентов вузов и медучилищ / [Аболмасов Н.Г., Аболмасов Н.Н., Бычков В.А., Аль-Хаким А.]. – М.: МЕД пресс-информ, 2002. – 576 с.

- Рожко М.М. Зубопротезна техніка / За ред. проф. М.М. Рожка, проф. В.П. Неспрядька. – К.: Книга плюс, 2006. – 536 с.

- Antibacterial properties of temporary filling materials / H. Slutzky, I. Slutzky-Goldberg, E.I. Weiss et al. // J. Endod. – 2006. – Vol. 32, №3. – P. 214–217.

- Fracture resistance of PMMA and resin matrix composite—based interim FPD materials /R. Lang, M. Rosentritt, M. Behr et al. // Int. J. Prosthodont. – 2003. – Vol. 16, №4. – P. 381–384.

- Король М.Д. Пропедевтика ортопедичної стоматології / Король М.Д. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 234 с.

- Брагин Е.А. Тактика зубодесневого сохранения при протезировании несъёмными зубными протезами / Е.А. Брагин // Стоматология. 2003. – Т. 82, № 4. – С. 44–47.

- Clinical effectiveness and soft tissue compatibility of a temporary restorative material / J.A. Fabiano, B.D. Sobieraj, M.L. Mather et al. // J. Int. Acad.Periodontol. – 2006. – Vol. 8, №1. – P. 6–9.

- Ferracane, J.L. Ultraviolet light-induced yellowing of dental restorative resins / J.L. Ferracane, J.B. Moser, E.H. Greener // J. Prosthet. Dent. – 1985. – Vol. 54. – P. 483–487.

- Руководство по ортопедической стоматологии. / Под ред. Копейкина В.Н. – М.: «Триада-Х», 1998. –  496 c.

- Christensen, G.J. The fastest and best provisional restorations / G.J. Christensen // J. Am. Dent. Assoc. – 2003. – Vol. 134, №5. – P.637-639.

- Рендо Б., Рендо Р., Соллечито Ф., Орсини А., Ток В., Ток Г.Р., Финадеева Е. Протезирование мостовидными протезами оригинальной конструкции с опорой на имплантанты при частичной адентии в боковых отделах // Новое в стоматологии, 1997. – №5. – С. 19–21.

- Bohlsen, F. Clinical outcome of glass-fiber-reinforced crowns and fixed partial dentures: a three-year  retrospective study / F. Bohlsen, M. Kern // Quintessence Int. – 2003. – Vol. 34, №7. – P. 493–496.

- H.Asmussen, E. Surface discoloration of restorative resins in relation to surface softening and oral gigiene / E. Asmussen, E.K. Hansen // Scand. J. Dent. Res. – 2010. – Vol. 94. – P. 174–177.

- Effects of occlusal loading and thermocycling on the marginal gaps of light- polymerized and autopolymerized resin provisional crowns / R.J. Dubois, P.Kyriakakis, S.Weiner et al. // J. Prosthet. Dent. – 2009. – Vol. 82. – P. 161–166.

- Ревзин И.Н., Беркович Е.С. Исследование Физико-механических свойств твёрдых тканей зубов человека и пломбировочных материалов // Стоматология. – 1974. – №4. – С. 17–21.

- Ревзин И.Н., Поюровская И.Я. Материалы на основе синтетических высокомолекулярных соединений стоматологического назначения // Мед. техника. – 1975. – Ч. 2. – С. 30–32.

- Лебеденко И.Ю. Ортопедическое лечение патологии твёрдых тканей зубов и зубных рядов с применением нового поколения стоматологических материалов и технологии: автореф. дис… д-ра мед. наук: 14.00.21./ Моск. мед. стомат. ин-т. им. Семашко. – М.,1995. – 48 с.

- Штейнгард М.З., Алексеева Л.С. Принципы разработки и внедрения новых стоматологических материалов. В. кн.: Новые материалы для медицины. – Л., 1988. – С. 6–11.

- Петрикас О.А. Адгезия композитов к эмали зубов человека // 1 научно-практическая конференция молодых медиков нечерноземья. – Тверь, 1990. – С. 107–108.

- Berland L.F., Westbrook P. New appliances for the new materials // Dent. Today. – 2007. – Vol. 16, №9. – P. 52–53.

- Алексеева Л.С. Разработка и экспериментально-клиническая оценка новых композиционных пломбировочных материалов: автореф. дис…канд. мед. наук: 14.00.21 / Ленинград. мед. ин-т. – Л., 1983. – 23 с.

- Артель Х.М., Дрожжина В.В., Фёдоров Ю.А. Современные стоматологические материалы и их применение в лечебной практи-ке. – С.-П.: Куксхавен, 1996. – С. 77–85.

- Варес Э.Я. Полимеризация пластмасс акрилового ряда / Э.Я. Варес, И.И. Постолаки, Г.А. Макеев // Стоматология. 1983. – 
№ 1. – С. 84–85.

- Лебеденко И.Ю., Каливраджиян Э.С., Ибрагимова Т.И. Руководство по ортопедической стоматологии. Протезирование при полной потере зубов. – Москва, 2005. – 397 с.

- Лобань Г.А., Федорченко В.І. // Нормальна мікрофлора порожнини рота та її роль // Український стоматологічний альманах 2003, №1. – С. 31–35.

- Суржанський С.К., Азаров О.В., Строяковська О.М., Макарова Н.Я., Паламарчук Ю.М., Агафонова Г.Ю., Трофімець К.К.  Різновиди мікрофлори на поверхні пломб з різних пломбувальних матеріалів // Донецький національний медичний університет. Вісник стоматології, 2003. – №3. – С. 18–20.

- Characterisation of resin-dentine interfaces by compressive cyclic loading / R. Frankenberger, D.H. Pashley, S.M. Reich et al. // Biomaterials. – 2005. – Vol. 26, №14. – P. 2043–2052.

- Clinical performance and periodontal outcome of temporary crowns and fixed partial dentures: A randomized clinical trial / R.G. Luthardt, M. Stossel, M.Hinz et al. // J. Prosthet. Dent. – 2000. – Vol. 83, №1. – P. 32–39.

- Effect of dentin adhesives used as sealers and provisional cementation on bond strength of a resin cement to dentin / N. Chieffi, F. Sadek, F. Monticelli et al. // Am. J. Dent. – 2006. – Vol. 19, №2. – P. 91–95.

- Рожко М.М. Ортопедична стоматологія / М.М. Рожко, В.П. Неспрядько. – Київ: Книга плюс, 2003. – 584 с.

- Turker, S.B. Effect of five staining solutions on the color stability of two acrylics and three composite resins based provisional restorations / S.B. Turker, A. Kocak, E. Aktepe // Eur. J. Prosthodont. Restor. Dent. – 2006. – Vol. 14, №3. – P. 121–125.

- Ломиашвили Л., Погадаев Д. Восстановоление формы зубов – есть путь к совершенству и гармонии! // ДентАрт, Журнал о науке и искусстве в стоматологии, 2005. – №1. – С. 18–31.

- Радлинский С.В., Радлинская В. Н. Современные технологии реставрации зубов. – 2001. – 59 с.

- Пат. 72400 А, Україна, МПК 7 А61В5/08 С08L83/04 (UA). Голік В.П., Ярова А.В., Аргуб А.М., Довгопол Ю.І., Лазуткін В.П. (UA). – №2003 1212020. – Заявл. 22.12.2003; Опубл. 15.02.2005. – Промислова власність №2.

- Голик В.П. Акродент – новая акриловая пластмаса холодного отверждения / В.П. Голик, В.П. Лазуткин, А.В. Яровая // Сборник научных трудов ХГМУ Вопросы экспериментальной и клинической стоматологии, 2003. – Вып. 5. – С. 127–128.

- Волков В.В. Материал стоматологический для временних пластмассовых коронок «Акродент» – новая отечественная пластмаса для ортопедической стоматологии / В.В. Волков, Ю.И. Довгопол, В.П. Голик, В.П. Лазуткин, А.В. Яровая // Стоматолог, 2003. – №5. – С. 13–16.

- Лазуткин В.П. Применение нового акрилата холодной полимеризации «Акродент» в клинике ортопедической стоматологи / В.П. Лазуткин, А.В. Яровая, А.М. Аргуб // Программа конференции – семинара руководителей врачей – интернов по специальности «Стоматология». – Харків: ХДМУ, 2005. – С. 3.

- Korkmaz, T. Dynamic mechanical analysis of provisional resin materials reinforced by metal oxides / T. Korkmaz, A. Dogan, A. Usanmaz // Biomed. Mater. Eng. – 2005. – Vol. 15, №3. – P. 179–188.

- Валенкова О.И., Майборода Ю.Н., Творус А.П. Металлизация съемных протезов при явлениях непереносимости к пластмассам акрилового ряда // Совершенствование стоматологической помощи сельскому населению. Ставрополь, 1989. – С. 107–109.

- Геллер Б.Э., Геллер A.A., Чиртулов В.Г. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров: учебн. пособие для вузов: 2-ое изд., испр. и доп. – М.: Химия, 1996. – 432 с.

- Волков В.В. Материал стоматологический для временних пластмассовых коронок «Акродент» – новая отечественная пластмаса для ортопедической стоматологи / В.В. Волков, Ю.И. Довгопол, 
А.В. Яровая // Стоматолог, 2003. – №11. – С. 43–45.

- Куцевляк В.Ф., Лахтин Ю.В. Индекс пародонтального статуса // Стоматологія. – 2008. – №3. – С. 15.

- Кокунин В.А. Статистическая обработка данных при малом числе опытов // Український біохімічний журнал, 1995. – №6. – 
Т. 47. – С. 776–791.

- 1ntrapulpal heat generation during provisionalization: effect of desensitizer and matrix type /T. Akova, A. Ozkomur, C. Dundar et al. // J. Prosthodont. – 2008. – Vol. l7, №2. – P. 108–113.

- Temperature rise during polymerization of three different provisional materials /S.H. Altintas, I. Yondem, О. Так et al. //Clin. Oral. Investig. – 2008. – Vol. 12, №3. – P. 283–286.

- Knoernschild, K.L. Periodontal tissue responses after insertion of artificial crowns and fixed partial dentures / K.L. Knoernschild,  S.D. Campbell //J.Prosthet. Dent. – 2010. – Vol. 84, №5. – P. 492–498.

- Yap, A.U. Effect of food-simulating liquids on surface characteristics of composite and polyacid-modified composite restoratives / A.U. Yap, J.S. Low, L.F. Ong //Oper. Dent. – 2008. – Vol. 25, №3. – 
P. 170–176.

- Кузнецов Р.В. О функциональных нагрузках во фронтальном участке зубного ряда. // От теоретических исследований до прогресса в медицине. – Сб. ХГМУ. – 2004. – С. 745–746.

- Голік В.П., Кузнєцов Р.В., Ніконов А.Ю. «Зубний протез». Патент України №67613 А. А61С13/00. Бюл №6 15.06.2004.

- Whalen, S. Intrapulpal temperature increases with temporary crown and bridge materials /S. Whalen, M. Bouschlicher // Gen. Dent. – 2003. – Vol. 51, №6. – P. 534–537.

- Гризодуб В.И., Челяпина О.О. Характеристика материалов для фиксации несъёмных ортодонтических аппаратов // Актуальні проблеми ортопедичної стоматології та ортодонтії: Мат. Всеукраїнської наук.-прак. конф. 17–18 травня 2000 р. – Полтава. – 2000. – 
С. 24–26.

- Бок В.И. О современных стоматологических композитах// Стоматолог. – 1999. – №1. – С. 21–24.

- Whalen, S. Intrapulpal temperature increases with temporary crown and bridge materials / S. Whalen, M. Bouschlicher // Gen. Dent. – 2003. – Vol. 51, №6. – P. 534–537.

- Bayindir, F. Effect of eugenol and non-eugenol containing temporary cement on permanent cement retention and microhardness of cured composite resin /F.Bayindir, M.S. Akyil, Y.Z. Bayindir // Dent. Mater J. – 2003. – Vol. 22, №4. – P. 592–599.

- Die provisorische Versorgung-Aufgaten, Materialkunde und Herstellung / R. Lang, M. Rosentritt, M. Behr et al. // Quintessenz. – 2002. – Vol. 53. – P. 27–36.

- ИСО 11405-94. Материалы стоматологические. Руководство по испытанию на адгезию к зубной структуре. – Международная организация по стандартизации. – 1992. – 14 с.

- ИСО 10477-04. Стоматология. Полимерные пломбировочные материалы. – Международная организация по стандартизации. – 2004. – 32 с.

- Метод испытания на сжатие ГОСТ 4651-82. Гос. ком. СССР по стандартам. – Москва. – 1988. – 9 с.

- Методы механических испытаний. – М.: Изд. Сборник ГОСТов, 1964. – 145 с.

- Трезубов В.Н., Щербаков А.С., Мишнев Л.М. Ортопедическая стома-тология. Пропедевтика и основы частного курса. – Санкт-Петербург, 2003. – 480 с.

- Жулев Е.Н. Несъемные протезы: Теория, клиника и лабораторная техника. – Н. Новгород: Изд-во НГМА, 1995. – 385 с.

- Копейкин В.Н. Ошибки в ортопедической стоматологии. – М.: Триада-Х.,1998. – 175 с.

- Fatigue behavior of packable composites / Y. Abe, M.J. Braem, P. Lambrechts et al. // Biomaterials. – 2005. – Vol. 26, №17. – P. 3405–3409.

- Guler, A.U. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials / A.U. Guler, S. Kurt, T. Kulunk // J. Prosthet. Dent. – 2005. – Vol. 93, №5. – P. 453–458.

- Лесів А.Й. Комплексна реставраційна система ЗМ. Властивості матеріалів, показання до їх застосування – основа відмінних віддалених клінічних результатів // Новини стоматології, 1999. – №1(18). – С.32-35.

- Радлинский С. Поры в реставрации и направленная полимеризация в молярах // ДентАрт, Журнал о науке и искусстве в стоматологии, 2001. – №3. – С. 30–31, 52–53.

- Радлинский С.В. Адгезивные мостовидные конструкции // ДентАрт. – 1998. – №2. – С. 28–40.

- Kim, S.H. Polymerization shrinkage-strain kinetics of temporary crown and bridge materials / S.H. Kim, D.C. Watts // Dent Mater. – 2004. – Vol. 20, №1. – P. 88–95.

- Лабунец В.А., Морозов И.Е., Новицкий В.Б., Диева Т.В., Литвин В.В. //Методы подготовки тканей протезного ложа к протезированию// Вісник стоматології. – №1, 2000. – С. 62–64.

- Справочник по стоматологии под ред. Проф. Безруко-
ва В.М. // 1998. – С. 537–560.

- Голік В.П., Кузнєцов Р.В., Ніконов А.Ю. «Спосіб фіксації ортопедичних конструкцій до природніх зубів» Патент України №72378 А. А61С13/00. Бюл №2 15.02.2005.

- Новиков В. Окклюзия в реставрации зубов // ДентАрт, Журнал о науке и искусстве в стоматологии, 2001. – №3. – С. 35–40.

- Ehrenberg, D. Long-term effects of storage and thermal cycling on the marginal adaptation of provisional resin crowns: a pilot study /
D. Ehrenberg, G.I. Weiner, S. Weiner // J. Prosthet. Dent. – 2006. – Vol. 95, №3. – P. 230–236.

- Грэхем Дж. Маунт Современный рынок стеклоиономерных цементов // ДентАрт, Журнал о науке и искусстве в стоматологии, 2003. – №1. – С. 19–26.

- 1ntrapulpal heat generation during provisionalization: effect of desensitizer and matrix type / T. Akova, A. Ozkomur, C. Dundar et al. //
J. Prosthodont. – 2008. – Vol. l7, №2. – P. 108–113.

- Um, CM. Staining of resin-based veneering materials with coffee and tea / CM. Um, I.E. Ruyter // Quint. Int. – 1991. – Vol. 22. –
P. 377–386.

- Сравнительная характеристика композитных материалов химического и светового отверждения in vitro / Л.Ю. Дедкова, 
И.Я. Поюровская, М.Г. Пешкина, Г.Н. Чечина // Стоматолог. – №6. – 1998. – C. 4–6.

- Челяпина О.О. Новый отечественный адгезивный материал «Ортостом» // Современная стоматология. – 2002. – №1. – С. 87–90.

- Николишин А.К. Современные композиционные пломбировочные материалы. – Полтава, 1996. – 55 с.

- Макєєв В.Ф. Полімерні композитні матеріали стоматологічного призначення // Новини стоматології. – 1996. – №1(6). – С. 40–43.

- Жданов В.Є., Кльомін В.А., Озєрова Т.Л. Зубний протез. Патент України №37129. А61С13/00, Бюл №3, 2001р.

- Дарбинян М. Адгезивные мосты // Стоматолог. – 2002. – №12. – C. 54–57.

- Saygili, G. The effect of placement of glass fibers and aramid fibers on the fracture resistance of provisional restorative materials /
G. Saygili, S.M. Sahmali, F. Demirel // Oper. Dent. – 2003. – Vol. 28, 
№1. – P. 80–85.

- Young, H.M. Comparative in vitro evaluation of two provisional restorative materials / H.M. Young, C.T. Smith, D. Morton // J. Prosthet. Dent. – 2001. – Vol. 89, №2. – P. 129–132.

- Kim, S.H. Effect of glass-fiber reinforcement and water storage on fracture oughness (KIC) of polymer-based provisional crown and FPD materials / S.H. Kim, D.C. Watts // Int. J. Prosthodont. – 2004. – Vol. 17, №3. – P. 18–22.

- Load-bearing capacity of direct four unit provisional composite bridges with fibre reinforcement / M. Eisenburger, J. Riechers, L. Borchers et al. // J. Oral Rehabil. – 2008. – Vol. 35, №5. – P. 375–381.

- Шварц А.Д. Применение законов биомеханики и гнатологии при моделировании несъёмных протезов // Стоматология. – 1995. – №3. – С. 72–76.

- Garoushi, S.K. Short glass fiber-reinforced composite with a semi-interpenetrating polymer network matrix for temporary crowns and bridges / S.K. Garoushi, P.K. Vallittu, L.V. Lassila // J. Contemp. Dent. Pract. – 2008. – Vol. 9, №1. – P. 14–21.

- Адамчик А.А. Одномоментное замещение единично отсутствующего зуба // Стоматолог. – 2001. – №8. – С. 13.

- Merten, H.A. Technical improvements with wire ligatures-a clinical comparison between different paste/paste systems / H.A. Merten, J. Wiltfang // Quintessenz. – 1998. – Vol. 49, №4. – P. 351–357.

- Кузнецов Р.В., Чуйко А.Н. Расчёт прочностных характеристик адгезивных мостовидных протезов.// Медицина сегодня и завтра. – 2004. – №1. – С. 194–198.

- Investigations into microbial colonization of temporary crown and bridge materials / S. Eick, W. Pfister, D. Welker et al. // Dtsch. Zahnarztl. Z. – 1998. – Vol. 53, №4. – P. 276–279.

- Иванов, B.C. Заболевания пародонта / B.C. Иванов. – М.: Медицина, 2009. – 272 с.

- Терапевтическая стоматология. Под редакцией проф. Боровського Е.В. – М.: 2003. – С. 278.

- Ehrenberg, D. Changes in marginal gap size of provisional resin crowns after occlusal loading and thermal cycling / D. Ehrenberg, G.I. Weiner, S. Weiner // J.Prosthet. Dent. – 2000. – Vol. 84. – P. 139–148.

- Ehrenberg, D. Long-term effects of storage and thermal cycling on the marginal adaptation of provisional resin crowns: a pilot study / D. Ehrenberg,G.I. Weiner, S. Weiner // J. Prosthet. Dent. – 2006. – Vol. 95, №3. – P. 230–236.

- Жданов В.Е., Клёмин В.А., Ищенко П.В., Озерова Т.Л. Сравнение санитарно-химических показателей полимерных пломбировочных материалов химического и светового отверждения // Вісник стоматології. – 2000. – №2. – С. 3–4.

- Sen, D. The effect of two polishing pastes on the surface roughness of bis-acryl composite and methacrylate—based resins / 
D. Sen, G. Goller, H. Issever // J. Prosthet. Dent. – 2002. – Vol. 88, №5. – P. 527–532.

- The comparison of provisional luting agents and abutment surface roughness on the retention of provisional implant-supported crowns / Y. Kim, J. Yamashita, J.L. Shotwell et al. // J. Prosthet. Dent. – 2006. – Vol. 95, №6. – P. 450–455.

- The effect of three polishing systems on the surface roughness of four hybrid composites: a profilometric and scanning electron microscopy study / B.A. Kaplan, G.R. Goldstein, T.V. Vijayaraghavan et al. // 
J. Prosthet. Dent. – 1996. – Vol. 76. – P. 34–38.

- Quirynen, M. The influence of surface roughness and surface-free energy on supra-and subgingival plaque formation in man / M. Quirynen, CM. Bollen // J. Clin. Periodontol. – 2005. – Vol. 22. – P. 1–14.

- H.Bagheri, R. Influence of food-simulating solutions and surface finish on susceptibility to staining of aesthetic restorative materials / R. Bagheri, M.F. Burrow, M. Tyas // J. Dent. – 2005. – Vol. 33, №5. – 
P. 389–398.

- Kuhar, M. Effects of polishing techniques on the surface roughness of acrylic denture base resins / M. Kuhar, N. Funduk // J. Prosthet. Dent. – 2005. – Vol. 93, №l. – P. 76–85.

- Борисенко А.В. Ошибки и осложнения, возникающие при использовании композиционных материалов // Современная стоматология. – 1999. – №2. – С. 8–11.

- Чуйко А.Н. О возможностях конечно-элементарного моделирования в ортопедической стоматологии // Стоматолог. – 2000. – №3. – С. 37–38.

- Haselton, D.R. Effect of storage solution on surface roughness of provisional crown and fixed partial denture materials / D.R. Haselton, A.M. Diaz-Arnold, D.V. Dawson // J. Prosthodont. – 2004. – Vol. 13, №4. – P. 227-232.

- Haselton, D.R. Color stability of provisional crown and fixed partial denture resins / D.R. Haselton, A.M. Diaz-Arnold, D.V. Dawson // J. Prosthet. Dent. – 2005. – Vol. 93, №1. – P. 70–75.

- Evaluation of surface  finish  and polish  of eight provisional  restorative materials using acrylic bur and abrasive disk with and without pumice / A. Maalhagh-Fard, W.C. Wagner, F.E. Pink et al. // Oper Dent. – 2008. – Vol. 28, №6. – P. 734–739.

- Жданов В.Е., Ковальчук И.С., Клёмин В.А., Озерова Т.Д. Обоснование конструкции мостовидных протезов по границе соприкосновения с зубом // Bicник стоматології. – 2001. – №3. – С. 18–20.

- Borchers, L. Surface quality achieved by polishing and by varnishing of temporary crown and fixed partial denture resins / L. Borchers, F. Tavassol, H.Tschernitschek // J. Prosthet. Dent. – 2009. – Vol. 82, №5. – P. 550-556.

- Макеев В.Ф., Гумецький Р.А., Мунтян Л.М. Досвід застосування мостоподібних протезів // Зб. тез ІІІ конгресу Всесвітньої федерації українських лікарських товариств. – Київ-Львів, 1990. – С. 46.

- Ziada H.M., Barrett B.E. Case report: a non-zigid connector for a resin bonded bridge // Eur. J. Prostodont. Restor. Dent. – 2010. – Vol. 8, №2. – Р. 67–76.

- Бок В.И. О современных стоматологических композитах // Стоматология. – 1998. – №4. – C. 21–24.

- Соловьёв М.Ф., Абдулин Р.М.,Гомлякова О.С. Опыт изготовления адгезивных мостовидных протезов непосредственно в полости рта // Современная стоматология. – 2000. – №1. – С. 6–10.

- Burns, D.R. A review of selected dental literature on contemporary provisional fixed prosthodontic treatment: report of the committee on research in fixed prosthodontics of the Academy of fixed prosthodontics / D.R. Burns, D.A. Beck, S.K. Nelson Hi. Prosthet. Dent. – 2003. – Vol. 90. – P. 474–497.

- Duke, E.S. Provisional restorative materials: a technology update / E.S. Duke // Compend. Contin. Educ. Dent. – 1999. – Vol. 20. – P. 497–500.

- Смердина Ю.Г., Смердина Л.Н. Ортопедическое лечение пациентов с включёнными дефектами зубных рядов с применением полимерных каркасов// Новое встоматологии. – 2001. – №4. – С. 58–59.

- Koumjian, J.H. Evaluation of fracture resistance of resin used for provisional restorations / J.H. Koumjian, A. Nimmo // J. Prosthet. Dent. – 2010. – Vol. 64. – P. 654–657.

- Quaas, A. Reparatur von Kronen und Bruckenprovisorien / 
A. Quaas, M. Kern // Quintessenz. – 2005. – Vol. 56. – P. 39–46.

- Гожий А.Г., Сагателян Г.Р., Гожая Л.Д. Недостатки технологических процессов изготовления несъёмних зубных протезов // Стоматология. – 2001. – №3. – С. 46–50.

- Bohnenkamp, D.M. Repair of bis-acryl provisional restorations using flowablecomposite resin / D.M. Bohnenkamp, L.T. Garcia // 
J. Prosthet. Dent. – 2004. – Vol. 92, №5. – P. 500–502.

- Hagge, M.S. Shear bond strength of bis-acryl composite provisional material repaired with flowable composit / M.S. Hagge, J.S. Lindemuth, A.G. Jones // J. Esthet. Restor. Dent. – 2002. – Vol. 14, №1. – 
P. 47–52.

- Flexural properties of prosthetic provisional polymers / M. Rosentritt, M. Behr, R. Lang et al. // Eur. J. Prosthodont. Restor. Dent. – 2009. – Vol. 12, №2. – P. 75–79.

- Rompen, E. Soft tissue stability at the facial aspect of gingivally converging abutments in the esthetic zone: a pilot clinical study / E. Rompen // J. Prosthet. Dent. – 2008. – Vol. 99, №3. – P. 167.

- Mues, S. Oberflachenvergutung von provisorischen Kronen und Brucken / S. Mues // Quintessenz. – 2008. – Vol. 59, №4. – P. 371–378.

- Saygili, G. The effect of placement of glass fibers and aramid fibers on the fracture resistance of provisional restorative materials /
G. Saygili, S.M. Sahmali, F. Demirel // Oper. Dent. – 2003. – Vol. 28, №1. – P. 80–85.

- Haselton, D.R. Effect of storage solution on surface roughness of provisional crown and fixed partial denture materials / D.R. Haselton, A.M. Diaz-Arnold, D.V. Dawson // J. Prosthodont. – 2004. – Vol. 13, №4. – P. 227–232.

- Пат. 72400 А, Україна, МПК 7 А61В5/08 С08L83/04 (UA). Голік В.П., Ярова А.В., Аргуб А.М., Довгопол Ю.І., Лазуткін В.П. (UA). – №2003 1212020. – Заявл. 22.12.2003; Опубл. 15.02.2005. – Промислова власність №2.

- Ярова А.В. «Акродент»: порівняльний аналіз фізико-механічних властивостей стоматологічного матеріалу для провізорних коронок / А.В. Ярова // Медицина І…, 2008. – №1 (19). – С. 93– 97.

- ИСО 4049-88. Стоматология. Полимерные пломбировочные материал. – Международная организация по стандартизации. – 1990. – 16 с.

- ИСО 10477-92. Стоматология. Полимерные пломбировочные материалы. – Международная организация по стандартизации. – 1992. – 18 с

- Хельвиг Э., Климек Й., Аттин Т. Терапевтическая стоматология. Под ред. проф. А.М. Политун, проф. Н.И. Смоляр. Пер. с нем. – Львов: Гал. Дент. 1999. – 409 с.

- Применение современных статистических методов в клинических исследованиях / Чубенко А.В., Бабич П.Н., Лапач С.Н., Ефимцева Т.К. / Український медичний часопис. – 2003. – №4. – С. 139–143.

- WHO: Glossary of health care reform terminology // WHO Regional Office. – Copenhagen, 1996. – 67 p.

- Коринко Р.О. Использование прикладных программ для статистического анализа результатов медицинского эксперимента. – СПб.: Наука, 1997. – 341 с.

- Большев Л.Н., Смирнов Н.В. Таблицы математической статистики. – М.: Наука, 1983. – 413 с.

- Реброва О.Ю. Статистический анализ медицинских данных (применение пакета прикладных программ STATISTICA). – М.: МедиаСфера, 2003. – 312 с.

- Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.С. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров’я. – Тернопіль-Київ-Вінниця, 1997. – 328 с.

- Головач А.В., Ерина А.М., Трофимов В.П. Критерии математической статистики в экономических исследованиях. – М.: Статистика, 1973. – 136 с.

- Мюллер П., Нойман П., Шторм Р. Таблицы по математической статистике / Пер. с нем. с предисл. В.М. Ивановой. – М.: Статистика, 1982. – 272 с.

- Венецкий И.Г., Венецкая  В.И. Основные математико – статистические понятия и формулы в экономическом анализе. – М.: Статистика, 1979. – 447 с.

- Соціальна медицина і організація охорони здоров’я: підручник / За ред. Н.Ш. Кольцової, О.З. Децик. – 2-е видання, перер. і доп. – Івано-Франківськ, 1999. – 304 с.

- Лучшев П.А., Шкляр С.П., Горяинова Г.В., Бурых М.П. Разработка и применение метода наименьших квадратов для аппроксимации результатов планиметрического анализа // Метод. рекомендации для студентов. – ХАИ, 2000. – 16 с.

- Лисицин Ю.П. Социальная медицина и организация здравоохранения. – Руководство для врачей. – М: Медицина. – 1995. – С. 147.

- Лапач С.Н., Губенко А.В., Бабич П.Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием EXCEL. – К.: Моріон, 2001. – 408 с.

- Нидзельский М.Я., Кузнецов В.В. Повышение прочностных характеристик акриловых пластмасс для базисов съёмных протезов помощью электромагнитной технологии // Современная стоматология. – №2. – 2012. – С. 99–101.

|  | ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ |
| --- | --- |

НДР – Науково-дослідницька робота

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я

КП – Компресійне пресування

ТК – Тимчасові конструкції

ПМА – Папілярно-маргінальний-альвеолярний індекс

ТУ – Технічні умови

ВК – Вакуумна камера

СО – Слизова оболонка

ГІ – Гінгівальний індекс

ОК – Ортопедичні конструкції

ЯЖ – Якість життя

ІSО – Міжнародний стандарт якості

ХНМУ – Харківський національний медичний університет

ТК – Тимчасові коронки

ОЛНК – Ортопедичне лікування незнімними конструкціями

ЦСМ – Цільовий стоматологічний матеріал

АТ – Акціонерне товариство

R2 – Достовірність (точність) кількісної моделі

Cv – Коефіцієнт варіації середнього показника

Р±m – Середнє значення відносного показника та його похибка (%)

ρ – Ранговий номер (у порядку зменшення) показника

p – Достовірність різниці між середніми (критерій t Ст’юдента)

t – Критерій достовірності (по Ст’юденту; при t =1,96; p<0,05)

rXY – Коефіцієнт кореляції

|  | ПЕРЕДМОВА |
| --- | --- |

Передмова	3

Вступ	4

Розділ 1. Місце та роль матеріалів 
для виготовлення та клінічного 
застосування тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій	7

1.1.Загальна характеристика конструкційних матеріалів 
для виготовлення тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій та технологій їх клінічного застосування	7

1.2. Удосконалення фізико-механічних властивостей конструкційних матеріалів та методів їх клінічного застосування при виготовленні тимчасових незнімних ортопедичних конструкцій 	14

## Розділ 2. Матеріали та методи дослідження	22

2.1.Концептуальна модель програми дослідження	22

2.2.Узагальнена характеристика об’єму дослідження 	23

2.3.Методи дослідження 	25

2.4. Характеристика методів статистичного аналізу

клініко-лабораторних даних та результатів клінічного застосування тимчасових незнімних ортопедичних

конструкцій 	44

2.5. Деонтологічні, правові та метрологічні аспекти

дослідження	47

Розділ 3. Розробка та експериментальне обгрунтування клінічного застосування матеріалу для тимчасових коронок	48

3.1.Експериментальне обґрунтування вітчизняного

цільового матеріалу для виготовлення тимчасових

незнімних конструкцій 	49

3.2. Результати доклінічних токсикологічних

досліджень матеріалу «Акродент» 	52

3.3. Порівняльний аналіз фізико-механічних

властивостей матеріалів для виготовлення

тимчасових ортопедичних конструкцій.	54

3.4. Дослідження клініко-технологічних властивостей матеріалів для виготовлення тимчасових незнімних

конструкцій 	57

3.5.Оцінка якості матеріалів для виготовлення

тимчасових незнімних конструкцій 	59

Розділ 4. Клініко-технологічні передумови

удосконалення лікування із застосуванням тимчасових коронок та мостоподібних

протезів	64

4.1. Способи зменшення залишкового мономеру

у тимчасових незнімних ортопедичних конструкціях

із пластмаси 	64

4.2.Дослідження мікропористості поверхні на етапах

обробки тимчасових незнімних ортопедичних

конструкцій 	69

Розділ 5. Удосконалення та оцінка

ефективності ортопедичного лікування

із застосуванням тимчасових

ортопедичних конструкцій	73

5.1.Удосконалення методики клінічного застосування тимчасових ортопедичних конструкцій із матеріалу

«Акродент» 	73

5.2.Результати клінічного застосування тимчасових

коронок при лікуванні незнімними ортопедичними конструкціями із матеріалу «Акродент» 	78

узагальнення результатів ДОСЛІДЖЕННЯ	94

Висновки	111

практичні рекомендації	113

Список літератури		114

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ	131

ДЛЯ НОТАТОК

ДЛЯ НОТАТОК

Наукове видання

ГОЛІК Віктор Павлович

ЯРОВА Аліна Володимірівна

ЯНІШЕН Ігор Володимирович

КЛІНІКО-ОРІЄНТОВАНІ

ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

ОРТОПЕДИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

НЕЗНІМНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ:

тимчасові коронки

Монографія

Відповідальний за випуск         А.В. Ярова

Авторська редакція

Комп’ютерна верстка         Н.В. Журавльової

# Text boxes

# 2

# 1

# 3

# 1

# 2

# 1

# 3

# 2

Час

структуризації

Деформація

при стискуванні

Рецептура «С»

Рецептура «В»

Рецептура «А»

ISO

1

2

Загальний вигляд

комплекту пристроїв:

вакуометр (1) та

пристрій для

відкачування

повітря (2)

із камери

2

1

Вакумна камера (1)

у демонтованому

вигляді з зануреною

у воду ортопедичною

конструкцією (2)

до вакуумування

Вакумна камера (1)

у демонтованому

вигляді з зануреною

у воду ортопедичною

конструкцією (2)

після вакуумування

2

1

Рівень залишкового мономеру

Текучість

Мікро-твердість

Ударна в’язкість

Напруга

вигину

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

ПММ

ПБМ

ПЕМ

А

В

С

Підвищення ефективності

ортопедичного лікування

незнімними конструкціями

зубних протезів

Захисна плівка чи рідинний

«Кофердам» на етапі препарування опорних компонентів

Застосування кореневого герметику

для покриття опорних елементів

з інтактною пульповою

камерою

Застосування

технології екстрагування

мономеру із ортопедичної

конструкції

Використання

тимчасових коронок

із матеріалу на основі   поліметилметакрилату

Удосконалення методики ортопедичного лікування

незнімними конструкціями зубних протезів

Попередження мікротравм СО та алергічних реакцій

Попередження  гіперестезії опорних

елементів

Вакуумування конструкції

Морфологічна адаптація

протезного ложа

І етап

ІІ етап

ІІІ етап

Фізичний захист протезного СО ложа

Технологічний захист опорних елементів

Зменшення рівня залишкового мономера

Профілактика ускладнень

Елементи удосконалення методики лікування

Фото пацієнта до початку ортопедичного лікування

1

2

Етап піготовки опорних зубів та відновлення дефекта зубного ряду верхньої щелепи

Отримання повного анатомічного відбитка з верхньої щелепи до препарування твердих тканин опорних зубів

3

4

Етап накладання

рідкого кофердама

Вакумна камера (4)

у демонтованому

вигляді з зануреною

у воду ортопедичною

конструкцією

5

6

Етап накладання тимчасової незнімної ортопедичної конструкції

гінгівальний

індекс

папілярно-маргінально-альвеолярний індекс