Новый отечественный беспылевой альгинатный оттискной материал «Стомальгин-04» и обоснование его клинического применения

И.В.Янишен

Харьковский государственный медицинский университет

Кафедра ортопедической стоматологии

Известно, что в ортопедической стоматологии применяется широкий ассортимент оттискных материалов для изготовления различных конструкций зубных протезов. Из них наиболее распространенные - альгинатные оттискные материалы, которые завоевали прочное место в стоматологической практике. Применение альгинатных оттискных материалов по сравнению с другими   заметно упрощает методику получения оттисков и уменьшает расход времени на эту процедуру [ 2,3 ].

Отечественная ортопедическая стоматология имеет в своём арсенале широкий спектр импортных альгинатных оттискных материалов, качество которых не в полной мере удовлетворяет запросы специалистов, кроме того у них высокая стоимость. Отечественных альгинатных материалов на данный момент нет, что является актуальным для разработки новых альгинатных оттискных материалов [ 1] .

Целью работы явилась разработка нового отечественного беспылевого альгинатного оттискного материала «Стомальгин-04» и обоснования его клинического применения.

Исследование физико-механических свойств образцов альгинатных оттискных материалов проводили согласно международному стандарту ИСО-1563 в аккредитованой испытательной лаборатории стоматологических материалов и изделий АО «Стома» по следующим параметрам: технологические (внешний вид и цвет порошка, общее рабочее время, время затвердевания), физико-механические (деформация сжатия, восстановление после деформации, прочность при сжатии, линейная усадка, совместимость с гипсом и точность воспроизведения).

Токсикологическое исследование проводилось в институте химии высоко-молекулярных соединений Национальной Академии Наук Украины в городе Киеве.

Метрологические исследования проводились в Государственном предприятии Харьковского регионального центра стандартизации, метрологии и сертификации.

Сравнительную санитарно - гигиеническую оценку пылеобразующей способности альгинатных оттискных материалов “Стомальгин-02”, «Упин-Премиум» и “Стомальгин-04” проводили путём определения концентрации содержания взвешенных пылевых частиц материалов в воздухе рабочей зоны врача-стоматолога-ортопеда на всех технологических этапах получения оттиска.

Клиническое изучение нового отечественного безпылевого альгинатного оттискного материала «Стомальгин-04» применено при лечении  пациентов с вторичной деформацией зубних рядов, а также для получения анатомических оттисков при полной адентии. Возраст больных составлял от 34 до 65 лет. В основную группу вошли 60 пациентов, которым изготавливались протезы по оттискам из оттискного материала „Стомальгин - 04”. Контрольную группу составили 44 пациента, где оттискным материалом являлся „Упин-Премиум”.

В качестве оценочного критерия было использовано количество коррекций протезов. Количество коррекций в основной группе 82(1,67±0,17%), а в контрольной – 76(2,05±0,19%), что недостоверно (Р>0,05). Таким образом, клинико-функциональный эффект при применении альгинатного оттискного материала „Стомальгин - 04” составил 22,7% и достигнут в результате хорошого  технологического качества оттискного альгинатного материала, качества оттиска, а также повышения размерной точности гипсовой модели при использывании наиболее оптимального сочетания альгинатного оттискного материала и гипса .

Литература:

- Гринева Т.В., Ипполитова Е.И. Альгинатные слепочные материалы. Свойства и применение // Новое в стоматологии для зубных техников. – 2000. - №2. – С. 34-36.

- Годзь А.В., Парунов В.А., Иполитова Е.И., Гринева Т.В. Сравнительная оценка альгинатных слепочных материалов // Пробл. нейростоматологии и стоматологии. – 1998. - №2. – С. 15-17.

- Цимбалистов А.В., Козицина С.И., Жидких Е.Д., Войтяцкая И.В. Оттискные материалы и технология их применения // Ст-Петебургский институт стоматологии. – 2001. – 95 с.

Янишен Игорь Владимирович,

Харьковский государственный медицинский университет,

кафедра ортопедической стоматологии.

Проспект Ленина, 4

г. Харьков

61022