НОВЫЙ СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ РЕТЕНЦИИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ПОЛИМЕРНОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ОБЛИЦОВКИ В ЦЕЛЬНОЛИТЫХ НЕСЪЕМНЫХ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗАХ

Голик В.П., Бреславец H.H.

Харьковский национальный медицинский университет

На сегодняшний день, при обращении в клинику ортопедической стоматологии, все больше пациентов нуждается в изготовлении качественных и эстетических конструкций зубных протезов.

Цельнолитой каркас отличается большей прочностью, а меньшая склонность к деформациям делает более надежным крепление полимерного облицовочного материала. Поэтому практикующие ортопеды-стоматологи все больше уделяют внимание именно цельнолитым несъемным комбинированным зубным протезам, облицованным полимерами.

Однако, существует важное условие - создание надежной связи между полимерным облицовочным материалом и сплавом металла.

Наиболее распространенным является использование металлических перл диаметром 0,2-0,6 мм (восковой набор), которым равномерно покрывают соответствующие поверхности восковой модели каркаса.

Цель нашего исследования - создание нового способа нанесения механической ретенции для фиксации полимерной облицовки в цельнолитых несъемных конструкциях зубных протезов.

Для достижения поставленной цели, нами была предложена новая методика изготовления цельнолитых металлопластмассовых конструкций путем нанесения механической ретенции на цельнолитой каркас (Пат, №44305; Способ фиксации облицовочного слоя в цельнолитых несъемных конструкциях зубных протезов)

Методика заключается в следующем - на цельнолитой металлический каркас для несъемных конструкций, изготовленный по классической методике, запеченным алмазным диском (толщина 0,4 мм) наносим многочисленные насечки под углом ~ 20-30° к оси коронки на глубину

0,2 мм. Насечки располагаются на расстоянии 0,3-0,4 мм друг к другу.

На окклюзионную  поверхность опорных коронок и промежуточной части насечки  перпендикулярно к оси коронки. Таким способом, осуществляется адгезивная система со вспомогательными разгрузочными площадками.

На клиническом этапе, нами было обследовано и запротезировано 88 пациентов:	в основной группе (46 пациентов) цельнолитые

металлопластмассовые протезы изготовлены с использованием разработанной нами методики нанесения механической ретенции, а в контрольной группе (42 пациента) с использованием общепринятой методики механической ретенции (перлы).

По результатам двух лет клинических наблюдений в первой основной группе процент осложнений составил 12,24% против 34,7% осложнений в контрольной группе, что доказывает преимущество нашей методики.

Вывод

Предложенный нами метод позволяет достичь высокую степень фиксации облицовочного материала с цельнолитым каркасом, чем обеспечивает повышение срока эксплуатации несъемной цельнолитой металлопластмассовой конструкции. Данная методика является технологически доступной, надежной и экономичной, а общее использование с новым лаком покрывным «Синма М+У» довершает ее эффективность.