Ярошенко Е.Г.

кандидат медицинских наук, ассистент кафедры стоматология Харьковского национального медицинского университета

Соколова И.И.

доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой стоматологии Харьковского национального медицинского университета

ПРИМЕНЕНИЕ ЛАКА – ГЕРМЕТИКА Dentalex-13F  У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Проблема высокой заболеваемости кариесом зубов у детей дошкольного возраста остается актуальной как в Украине, так и в большинстве стран бывшего СНГ. По данным Л.А.Хоменко частота кариеса у дошкольников по Украине составляет от 71,94% до 82,48% [1,2,3,]. Поэтому профилактика стоматологических заболеваний входит в число наиболее актуальных направле6ний современной стоматологии. В настоящее время в вопросах профилактики все больше и больше внимания уделяется фактору повышения резистентности зубов к кариесу [4,5,6].

Поэтому целью наших исследований явилось изучение эффективности применение лака-герметика Dentalex-13F.

Материалы и методы исследования: группу обследованных составили 48 ребенка в возрасте от 5,5 до 7 лет. Все дети были обследованы и санированы на кафедре стоматологии ХНМУ. Установлено что, 19 детей имели кп=5±1,18; 17 детей имели кп=6±1,18 и у 12 детей кп=8,13.

После проведения санации полости рта, по мере прорезывания первых постоянных моляров мы проводили их обработку светоотверждаемым фторвыделяющим лаком-герметиком. Перед тем как нанести лак-герметик зубы тщательно очищали, после чего протравливали поверхность эмали фосфорнокислым гелем в течение 30с., промывали водой и высушивали. Лак-герметик наносили кисточкой. Время отверждения каждой аппликации 10-20 с. при помощи фотополимерной лампы. После отверждения выдерживали около 1 мин. и ватным шариком удаляли с поверхности липкий слой. По окончании нанесения слой лака должен иметь глянцевый вид. Лак сохраняется на зубах от 3 до 12 суток. Обработку зубов повторяли через 6 месяцев и через год. Наблюдения за детьми вели в течении двух лет.

Клиническая оценка результатов покрытия первых постоянных моляров лаком-герметиком показала высокую эффективность. Так, при проведении контрольных осмотров через 6 мес., 12 мес., и 18 мес. было установлено, что у 100% пациентов зубы оставались здоровыми. Через 24 месяца интактная эмаль сохранялась у 97±1,01% детей.

Выводы:

У детей дошкольного возраста с повышенной кариесогенной ситуацией в полости рта и высоким уровнем интенсивности кариеса временных зубов (от 5±1,18 до 8,13) необходимо проводить профилактические мероприятия с использованием современных отечественных профилактических средств, действие которых направлено на предупреждение возникновения кариеса в первых постоянных молярах.

Полученные данные свидетельствуют о высокой профилактической эффективности светоотверждаемого фторвыделяющего лака-герметика Dentalex-13F. Через 18 месяцев у 100% детей состояние эмали фиссур первых постоянных моляров не претерпевало изменений, а через 24 месяца у 97±1,01% пациентов твердые ткани обработанных зубов оставались интактными.

Список используемой литературы:

1. Біденко. Н. В.  Ранній карієс у дітей: стан проблеми в Україні та світі / Н. В. Біденко // Детская стоматология. – 2007. - № 1. – С. 66 - 72.

2. Минченя О. В. Заболеваемость кариесом зубов у детей в возрасте 3-6 лет / О. В. Минченя // Современная стоматология (Беларусь). – 2000. - №2. – С. 55-57.

3.  Леонтьев В. К. Оценка сновных направлений развития стоматологи / Леонтьев В. К., Шестаков В. Т., Воронин В. Ф. – Москва : Медицинская книга, 2007. – 280 с.

4. Обоснование этиопатогенетических подходов к профилактическому лечению. Кариес зубов у детей раннего возраста. / Л. П. Кисельникова, Т. Е. Зуева, О. А. Кружалова, Е.В. и др.  // Стоматолог. – 2007. - № 1 С. 15 - 18.

5. Кузьмина Э. М. Профилактика стоматологических заболеваний / Кузьмина Э. М. , Т. М. Смирнова. – М : ПолиМедиа Экспесс. – 2001. – 216 с.

6. Хоменко Л.А. Терапевтическая стоматология детского возраста / Л.А. Хоменко, Ю.Б. Чайковский, А.В. Савичук. – Киев. Книга плюс. – 2010. - 423 с.