В. П. Голик, H.H. Бреславец

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВОГО ГРУНТА - ПОКРЫВНОГО ЛАКА «СИНМА-М+V» ДЛЯ НЕСЪЁМНЫХ

ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ

Украина, г. Харьков

При планировании ортопедического лечения, с учетом индивидуальных особенностей пациентов, врачу-ортопеду необходимо помнить не только о восстановлении функции и эстетики, а также о соответствии конструкции и материала зубного протеза для каждой конкретной клинической ситуации.

В настоящее время широкое использование цельнолитых комбинированных несъёмных конструкций обусловлено сочетанием высокой эстетики и прочности металлического каркаса. Однако следует помнить, что и керамика и облицовочные полимеры являются транспарантными материалами, что подразумевает обязательное использование в конструкции грунта — специального материала маскирующего металлический каркас зубного протеза.

Вопрос усовершенствования адгезии между полимерной эстетической облицовкой и металлом, также является актуальным. Пути его решения, как правило, находятся в двух направлениях, это усовершенствование адгезии за счёт механической ретенции и применение химического агента.

Для улучшения адгезивной системы металл-эстетическое покрытие, кафедрой ортопедической стоматологии в сотрудничестве с АО «СТОМА» г. Харьков разработан новый материал — лак покрывной «Синма №-М+V».

Исследования физико-механических свойств данного материала были проведены в сравнении с сертифицированным и широко применяемым в практике ортопедической стоматологии материалом «Соnalог» (SpofaDental) Чехия. Согласно ТУ У 24.4-00481318-061 были изучены: внешний вид лаковой плёнки, время твердения, прочность адгезивной связи лаковой плёнки с металлической поверхностью.

Согласно исследованиям, по всем показателям новый материал соответствует требованиям ТУ, а показатель основной характеристики — прочность адгезивной связи лаковой плёнки с металлической поверхностью составляет 7,2 ± 0,1 МПа, что достоверно (р < 0,001) превышает показатель «Соnalог» 2,0 ± 0,03 МПа. Полученные результаты свидетельствуют о высоком качестве нового материала - лака покрывного «Синма-М+V».

Выводы. В результате полученных данных можно говорить об усовершенствования физико-механических свойств материалов данного класса, а применение нового лака покрывного «Синма-М+V» позволить улучшить адгезию связи между полимерным эстетическим покрытием и металлической поверхностью.