Янишен И.В., Ярина И.Н.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА НЕСЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗУБНЫХ ПРОТЕЗОВ НА ЭТАПАХ ИХ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Харьковский национальный медицинский университет, Украина

Введение. Использование в клинике ортопедической стоматологии новейших материалов и технологий, высокотехнических и инструментальных возможностей не могут кардинальным образом изменить качество ортопедического лечения, поэтому мы продолжаем видеть огромное количество ошибок и осложнений, которые влияют на сокращение сроков пользования несъемными конструкциями зубных протезов. Основными причинами такого состояния есть клинические, технические и организационные ошибки, допущенные врачами и зубными техниками, а именно: отсутствие полноценной диагностики и планирование лечения; нарушение режима препарирования зубьев; неудовлетворительное качество оттисков; отсутствие прецизионности на клинико-лабораторных этапах изготовления конструкций, достаточная квалифици-рованность стоматологов-ортопедов и зубных техников. Новые подходы к проведению врачебных и зуботехнических манипуляций, разработка системы оценок и контроля качества разрешат обосновать мероприятия профилактики и ошибок и осложнений при ортопедическом лечении, и построить корреляционные связи для решения  данной проблемы.

Цель исследования состояла в сравнительном анализе качества несъемных конструкций зубных протезов (НЗП) на этапах их клинической эксплуатации.

Методы и материалы исследования. Клинико - популяционный анализ непосредственных, отдаленных результатов и клинико-технологическую оценку осложнений при лечении НЗП выполнено путем обследования репрезентативной совокупности пациентов стоматологических поликлиниках города Харькова и области. Формой информационного обеспечения исследования стали результаты экспертной оценки по ф.043/у в 10 лечебно-профилактических учреждениях: общее количество проанализированных конструкций НЗП - 35950 ед.; общее количество врачей - ортопедов - стоматологов составила 75 лиц, зубных техников - 103. Представленные данные позволили при выполнении исследования учесть основные закономерности относительно структуры конструкций НЗП, влияния квалификации врачей и зубных техников на частоту и характер показателей снижения качества конструкций на этапах их клинической эксплуатации.

Критериями оценки качества конструкций зубных протезов в раннем (до 24 мес клинической эксплуатации) и отдаленному (свыше 24 мес клинической эксплуатации) периодах выбранные следующие индикаторы: изменение цвета, наличие трещин,  розцементировки, поломка конструкции, нарушение ее формы за счет стирания. Анализ причин снижения качества НЗП приведено в публикациях [1, 2].  Для каждой из конструкций НЗП по определенным индикаторам оценки качества рассчитано абсолютные и относительные показатели, в частности показатель частот для каждой из признаков снижения качества (в процентах к общему количеству данного вида ортопедической конструкции (Р±m) %), а по каждому виду НЗП определен индекс клинико – технологического качества конструкции (соотношение количества конструкций со сниженным качеством к общему количеству признаков снижения их качества - ІТК); также, по каждому из видов зубные протезы рассчитан уровень эксплуатационного качества конструкции  (ЭКК; удельный вес НЗП, пригодных на момент экспертной оценки для клинической эксплуатации). На этапах клинической эксплуатации ортопедических конструкций (в раннем и отдаленном периодах) выполненная сравнительная оценка качества 20329 искусственных коронок (пластмассовые - 13304 ед; комбинированные по Белкину, Бородюку, Ахметову - 7025 ед), 15621 мостоподібних протезов (пластмассовых - 9789 ед; комбинированных - 5832 ед).

При сравнительной оценке качества НЗП использованы следующие индикаторы: индекс клинико-технологического качества (ІТК - соотношение между общим количеством признаков снижения качества ортопедической конструкции к общему количеству таких конструкций) и показатель уровня качества (ПК, % - удельный вес ортопедических конструкций удовлетворительного качества). В исследовании применено известные и широко употребляемые клинико-статистические и клинико-информационные методы: количественный анализ, экспертная оценка; клинико-статистические, в частности: вариационная статистика [3, 4], вероятностное распределение признаков с оценкой достоверности полученных результатов [5].

Результаты и их обсуждение. Исследованы сроки и признаки снижения качества пластмассовых и комбинированных искусственных коронок (табл.1). Качество искусственных коронок, как выяснено в исследовании определяется продолжительностью клинической эксплуатации конструкции и их видом (пластмассовые / комбинированные). Так, в раннем периоде клинической эксплуатации пластмассовые коронки характеризуются более высоким уровнем качества, чем комбинированные (ПК: соответственно (96,8±0,8)% и (92,1±1,6)%, р<0,05), что зависит от общей частоты отдельных проявлений снижения качества конструкций (для пластмассовых – (3,2±0,8)%; для комбинированных – (12,0±2,5)%, р<0,01) и удельного веса ортопедических конструкций с признаками снижения качества (ІТК : для пластмассовых – (1,4±0,1)%; для комбинированных – (1,3±0,1)%, р<0,01).

В отдаленном периоде клинической эксплуатации пластмассовые коронки характеризуются более выразительным уменьшением уровня качества ортопедической конструкции, чем комбинированные (ПК: соответственно (52,9±3,5)% и (39,1±3,7)%, р<0,05), что прежде всего происходит за счет роста общей частоты отдельных проявлений снижения качества конструкций (для пластмассовых – (47,1±3,5)%; для комбинированных – (77,9±9,6)%, р<0,01); при этом ІТК остается стабильным.  Качество мостовидных протезов зависит от разных причин (табл.2), также определяется продолжительностью клинической эксплуатации конструкции и их видом (пластмассовые/ комбинированные).

Таблица 1

Сроки и признаки снижения качества искусственных коронок

| Сроки и признаки снижения качества конструкции | Несъемные конструкции зубных протезов: коронки |
| --- | --- |
|  | Пластмассовые | Комбинированные | вместе | р |
| Всего конструкций | 13304 | 7025 | 20329 | t=2,1 р<0,05 |
| изменение цвета | РПЭ | абс. | 137 | 177 | 314 |  |
|  |  | Р±m,% | 1,4±0,3 | 2,8±0,6 | 1,5+0,4 |  |
|  | ОПЭ | абс. | 2389 | 1386 | 3775 | t=1,3 р>0,05 |
|  |  | Р±m,% | 17,2±1,6а | 23,1±4,2 а | 18,6+5,0 |  |
| трещины | РПЭ | абс. | 136 | 140 | 276 | t=2,6 р<0,05 |
|  |  | Р±m,% | 1,1±0,2 | 2,5±0,5 | 1,4+0,4 |  |
|  | ОПЭ | абс. | 1031 | 967 | 1998 | t=2,5 р<0,05 |
|  |  | Р±m,% | 9,2±1,3 а | 16,3±2,5 а | 9,8+2,6 |  |
| розцемен-тировки | РПЭ | абс. | 172 | 162 | 334 | t=2,2 р<0,05 |
|  |  | Р±m,% | 1,5±0,4 | 2,9±0,5 | 1,6+0,4 |  |
|  | ОПЭ | абс. | 2082 | 1065 | 3147 | t=0,31 р>0,05 |
|  |  | Р±m,% | 15,6±1,7 а | 16,7±2,5 а | 15,5+4,1 |  |
| поломка конструкции | РПЭ | абс. | 55 | 137 | 192 | t=1,99 р<0,05 |
|  |  | Р±m,% | 0,6±0,3 | 2,3±0,8 | 0,9+0,3 |  |
|  | ОПЭ | абс. | 428 | 654 | 1082 | t=2,3 р<0,05 |
|  |  | Р±m,% | 3,6±0,9 а | 7,9±1,6 а | 5,3+1,4 |  |
| нарушение формы (стирание ) | РПЭ | абс. | 97 | 110 | 207 | t=1,26 р>0,05 |
|  |  | Р±m, % | 0,8±0,2 | 1,6±0,6 | 1,0+0,3 |  |
|  | ОПЭ | абс. | 1387 | 872 | 2259 | t=1,61 р>0,05 |
|  |  | Р±m,% | 10,0±1,2 а | 13,9±2,1 а | 11,1+3,0 |  |
| Примечание: РПЭ – проявления снижения качества конструкции в раннем периоде (до 24 мес), ОПЭ – проявления снижения качества конструкции в отдаленном периоде (свыше 24 мес), (Р±m) % – частота признаков снижения качества конструкции, а – р≤0,05 в сравнении с РПЭ |

Так, в раннем периоде клинической эксплуатации пластмассовые мостовидные протезы характеризуются более высоким уровнем качества, чем комбинированные (ПК: соответственно (93,9±1,9)% и (87,1±2,1)%, р<0,01), что зависит от общей частоты отдельных проявлений снижения качества конструкций (для пластмассовых – (7,2±1,9)%; для комбинированных – (14,7±3,3)%, р<0,05) и, в отличие от коронок, ІТК мостовидных протезов не зависит от однородности конструкционного материала (ІТК: для пластмассовых – (1,2±0,05)%; для комбинированных – (1,2±0,1)%, р>0,05). В отдаленном периоде клинической эксплуатации и пластмассовые и комбинированные мостовидные протезы характеризуются уменьшением уровня качества ортопедической конструкции (ПК: соответственно (55,2±2,2)% и (47,0±1,9)%, р<0,05).

Таблица 2

Сроки и признаки снижения качества мостовидных протезов

| Сроки и признаки снижения качества ортопедической конструкции | Несъемные конструкции зубных протезов: мостовидные протезы |
| --- | --- |
|  | Пластмасссовые | Комбинированные | вместе | р |
| Всего конструкций | 9789 | 5832 | 15621 | t=2,5 р<0,05 |
| изменение цвета | РПЭ | абс. | 124 | 173 | 297 |  |
|  |  | Р±m,% | 1,5±0,4 | 3,5±0,7 | 1,9±0,5 |  |
|  | ОПЭ | абс. | 2009 | 944 | 2953 | t=2,2 р<0,05 |
|  |  | Р±m,% | 19,3±1,9а | 14,6±1,5 а | 18,9±5,0 |  |
| трещины | РПЭ | абс. | 186 | 174 | 360 | t=2,0 р<0,05 |
|  |  | Р±m,% | 2,2±0,4 | 3,5±0,5 | 2,3±0,6 |  |
|  | ОПЭ | абс. | 1067 | 892 | 1959 | t=1,1 р>0,05 |
|  |  | Р±m,% | 12,3±1,7 а | 14,9±1,6 а | 12,5±3,3 |  |
| розцемен-тировки | РПЭ | абс. | 124 | 136 | 260 | t=2,1 р<0,05 |
|  |  | Р±m,% | 1,6±0,5 | 3,6±0,8 | 1,7±0,4 |  |
|  | ОПЭ | абс. | 1873 | 814 | 2687 | t=0,52 р>0,05 |
|  |  | Р±m,% | 17,5±2,2 а | 15,9±2,1 а | 17,2±4,3 |  |
| поломка конструкции | РПЭ | абс. | 151 | 239 | 390 | t=1,82 р>0,05 |
|  |  | Р±m,% | 1,6±0,5 | 3,8±1,1 | 2,5+0,6 |  |
|  | ОПЭ | абс. | 760 | 534 | 1294 | t=1,7 р>0,05 |
|  |  | Р±m,% | 8,2±1,4 а | 12,8±2,3 а | 8,3+2,1 |  |
| нарушение формы (стирание ) | РПЭ | абс. | 123 | 134 | 257 | t=1,56 р>0,05 |
|  |  | Р±m, % | 1,2±0,2 | 3,1±1,2 | 1,6+0,4 |  |
|  | ОПЭ | абс. | 1051 | 620 | 1671 | t=0,58 р>0,05 |
|  |  | Р±m,% | 10,6±1,5 а | 12,4±2,7 а | 10,7+2,7 |  |
| Примечание: РПЭ – проявления снижения качества конструкции в раннем периоде (до 24 мес), ОПЭ – проявления снижения качества конструкции в отдаленном периоде (свыше 24 мес), (Р±m) % – частота признаков снижения качества конструкции, а – р≤0,05 в сравнении с РПЭ; ПК - уровень качества протезов |

Снижение качества мостовидных протезов (табл.3) происходит за счет роста общей частоты отдельных проявлений снижения качества конструкций (для пластмассовых – (69,1±4,6)%; для комбинированных – (65,2±5,0)%, р<0,05); при этом ІТК сравниваемых конструкций достоверно не отличается и в среднем составляет 1,4±0,07.

Выводы.

1. Обработано и введена методика сравнительного анализа качества НЗП на этапах клинической эксплуатации пластмассовых и комбинированных искусственных коронок и мостовидных протезов за комплексом показателей.

2. Доказано, что качество искусственных коронок определяется продолжительностью клинической эксплуатации конструкции и в раннем периоде их клинической эксплуатации есть достоверно высшей, чем комбинированных; при этом и в отдаленном периоде клинической эксплуатации пластмассовые коронки характеризуются более высокими значениями показателя качества.

Таблица 3

Обобщенные квалиметрические показатели на этапах

клинической эксплуатации НЗП

| Сроки и критерии оценки качества конструкции | Несъемные конструкции зубных протезов |
| --- | --- |
|  | Пластмас-совые | Комбиниро-ванные | вместе | р |
| Искусствен-ные коронки | РПЭ | абс. | 597 | 726 | 1323 | р<0,01 |
|  |  | Р±m, % | 3,2±0,8 | 12,0±2,5 | 6,5+1,7 |  |
|  |  | ІТК | 1,4±0,1 | 1,3±0,1 | 1,3+0,1 | р>0,05 |
|  |  | ПК | 96,8±0,8 | 92,1±1,6 | 94,3+1,0 | р<0,05 |
|  | ОПЭ | абс. | 7317 | 4944 | 12261 | р<0,05 |
|  |  | Р±m, % | 47,1±3,5 а | 77,9±9,6 а | 60,3+8,0 |  |
|  |  | ІТК | 1,2±0,1 | 1,3±0,1 | 1,2+0,1 | р>0,05 |
|  |  | ПК | 52,9±3,5 а | 39,1±3,7 а | 49,4+3,3 | р<0,05 |
| Мостовид-ные протезы | РПЭ | абс. | 708 | 856 | 1564 | р<0,05 |
|  |  | Р±m, % | 7,2±1,9 | 14,7±3,3 | 10,0+2,5 |  |
|  |  | ІТК | 1,2±0,05 | 1,2±0,1 | 1,2+0,03 | р>0,05 |
|  |  | ПК | 93,9±1,9 | 87,1±2,1 | 90,4+1,7 | р<0,01 |
|  | ОПЭ | абс. | 6760 | 3804 | 10564 | р>0,05 |
|  |  | Р±m, % | 69,1±4,6 а | 65,2±5,0 а | 67,6+8,5 |  |
|  |  | ІТК | 1,5±0,1 | 1,4±0,1 | 1,4+0,07 | р>0,05 |
|  |  | ПК | 55,2±2,2 а | 47,0±1,9 а | 51,4+1,5 | р<0,05 |
| Примечание: РПЭ – проявления снижения качества конструкции в раннем периоде (до 24 мес), ОПЭ – проявления снижения качества конструкции в отдаленном периоде (свыше 24 мес), (Р±m) % – частота признаков снижения качества конструкции, ІТК -индекс клинико – технологического качества конструкции, а – р≤0,05 в сравнении с РПЭ; ПК - уровень качества протезов |

3. Доказано, что качество мостовидных протезов определяется продолжительностью клинической эксплуатации конструкции, их разновидностью и в раннем и отдаленном периодах не зависит от однородности конструкционного материала.

Перспективы дальнейших исследований по этой проблеме связаны с обоснованием конструкционно - комплаентных как конструкционных так вспомогательных стоматологических материалов и изучение качества жизни пациентов на этапах клинической эксплуатации НЗП.

Список использованной литературы.

1. Янішен І.В. Причини зниження якості та її прогнозування на етапах клінічної експлуатації Незнімних конструкцій зубних протезів / І.В.Янішен // Вісник проблем медицини та біології.-2014.-Випуск 4.-Том 2(114).-С.399-406.

2. Янішен І.В. Фактори, що визначають якість ортопедичних конструкцій: аналіз взаємозв’язків / І.В.Янішен // проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології: Збірник друкованих праць.-Київ-Луганськ, 2014.-Випуск4(124).-С.291-298.

3. Социальна медицина и организация охраны здоровья / Заг. ред. Москаленко В.М., Вороненко Ю.В. / Учебник.-Тернополь, 2002. – С.50-75.

4. Лищук В.А. Информатизация клинической медицине / Клин. информатика и телемедицина. - 2004. - №1. - С.7-13.

5. Ледощук Б.О., Троцюк Н.К. Проблеми систематичних і випадкових помилок під час планування та виконання наукових досліджень // Демографічна та медична статистика у XXI столітті: Мат. конф. - К., 2004. - С.121-124.