УДК 616.314.26-184.463

Ющенко П.Л., Ніконов В.В., Єфіменко A.C., Король Д.М., 2013

РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯННЯ ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

СИЛІКОНОВИХ ВІДБИТКОВИХ МАТЕРІАЛІВ

Вищий державний навчальний заклад України

«Українська медична стоматологічна академія»

Сучасне стоматологічне матеріалознавство продовжує пошук, вдосконалення та впровадження нових відбиткових матеріалів з бажаними властивостями та характеристиками. Однією з груп таких матеріалів є силікони.

Останнім часом на стоматологічному просторі з’явилось багато силіконових відбиткових матеріалів, які застосовуються при виготовленні незнімних конструкцій зубних протезів, але фізико-механічні властивості їх дещо відрізняються.

Нами поставлена мета провести порівняння фізико-механічних властивостей деяких іноземних і вітчизняних силіконових відбиткових матеріалів на розтяг і стиск.

Були досліджені зразки силіконових відбиткових матеріалів: “Consiflex - 0” і “Consiflex - 1”, фірми “Latus” (м. Харків); “SwissTEC“ фірми “Coltene Whaledent” (Швеція); “Speedex“ фірми “Coltene Whaledent” (Швеція); “Zetaplus“ фірми “Zhermack” (Італія); “Lasticomp“ фірми “Kettenbach dental” (Німеччина).

При випробуваннях визначали межу пружності, умовну межу плинності, межу міцності та відносної залишкової деформації до руйнування силіконового матеріалу за допомогою деформації розтягу і стиску.

Для проведення досліджень на розтяг виготовляли зразки у вигляді двосторонніх лопаток розрахунковою довжиною 13 мм, товщиною З мм, шириною 5 мм, а для випробувань на стиск виготовляли зразки у вигляді стовпчиків висотою 10 мм, діаметром 7 мм, використовуючи стандартну форму. Форму заповнювали відбитковим матеріалом і витримували зразки до повного твердіння матеріалу. Під час виготовлення зразків дотримувалися рекомендацій фірми-виробника.

На підставі проведених фізико-механічних досліджень на розтяг і стиск зразків силіконових відбиткових матеріалів закордонного і вітчизняного виробництва дійшли висновку, що відбиткові матеріали “Consiflex - 0” і “Consiflex - 1”, вітчизняного виробництва фірми “Latus” (м. Харків) за більшістю показників мають перевагу і можуть застосовуватись у клініці ортопедичної стоматології на рівні із закордонними аналогами.

Вивчення інших фізико-механічних показників вітчизняних силіконових відбиткових матеріалів у порівнянні з іноземними аналогами потребує подальших досліджень.