1.14 Стоматологія

Голік В.П.,

доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету

Філатов І.В.,

асистент кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету

Куліш С.А.

асистент кафедри ортопедичної стоматології Харківського національного медичного університету

СТРУКТУРНО-ЦІЛЬОВЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ВІДБИТКОВОГО АЛЬГІНАТНОГО МАТЕРІАЛУ «СТОМАЛЬГІН-05».

Знезаражування відбитків шляхом застосування удосконалених матеріалів є сучасним напрямком стоматологічного матеріалознавства, при цьому необхідно зважати й на базові властивості відбиткових матеріалів.

Якість відбиткового матеріалу зі знезаражуючим ефектом - узагальнене поняття, яке включає простоту застосування та нешкідливість матеріалу для здоров’я пацієнта, а також його здатність відповідати вимогам щодо фізико-механічних властивостей та здатність знезаражувати патогенну та умовно-патогенну флору при контакті матеріалу зі слизовою оболонкою протезного ложа. Підвищення точності оцінки стоматологічних матеріалів досягають тим, що комплексно враховують фізико-механічні та клініко-технологічні властивості, що відповідає сучасним вимогам до стоматологічних матеріалів, та додатково — знезаражуючий ефект. Останнє відіграє вирішальну роль у підвищенні ефективності та якості стоматологічного лікування, а також у технологічному та протиепідемічному забезпеченні стоматологічної допомоги населенню.

Мета нашої роботи полягала у розробці та апробації технології оцінки якості нового вітчизняного альгінатного відбиткового матеріалу зі знезаражуючим ефектом. Нами була розроблена рецептура такого матеріалу і проведена комплексна оцінка його якості за запропонованою нами методикою [1, 2]. Експериментальні зразки з нового альгінатного відбиткового матеріалу [3] готували у відповідності до технічних умов проведення випробувань. Було виготовлено по 20 зразків, які в подальшому пройшли випробування. Дані експериментальних досліджень обробляли статистично, достовірність відмінностей середніх визначали за Стьюдентом [4].

Виходячи з даних наших досліджень, маємо змогу зробити наступні висновки:

1. Новий вітчизняний альгінатний відбитковий матеріал «Стомальгін-05» характеризується меншим лінійним зсіданням, кращим рівнем відновлення після деформації стисненням та практично однаковими зі «Стомальгіном-04» показниками міцності при стисканні та деформацією стисненням.

2. Серед клініко-технологічних властивостей нового матеріалу найбільш значущим є наявність знезаражуючого ефекту та скорочення загального робочого часу з цим матеріалом у межах допустимих ISO-1563 [5].(

3. Оцінка якості альгінатних відбиткових матеріалів повинна виконуватися із урахуванням впливу матеріалу на рівень мікробної колонізації відбитка, що реалізується використанням опрацьованого способу.

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку пов’язані з вивченням та порівняльним аналізом клінічної ефективності застосування відбиткових матеріалів, насамперед при захворюваннях пародонту.

Література.

- Пат. 4276 U Україна, МКІ. Спосіб оцінки технологічної якості відбиткового стоматологічного матеріалу / Голік В. П., Янішен І. В., Томілін В. Г., Шкляр С. П. — № u 20040402715; заявл. 25.04.04 : опубл. 17.01.05, Бюл. № 1.

- Пат. 45911 U Україна, МПК А61В10/00. Спосіб оцінки клініко-технологічної якості силіконового відбиткового матеріалу / Голік В. П., Ярина І. В., Шкляр С. П., Янішен І. В.— № u 200907891 ; заявл. 27.07.09 ; опубл. 25.11.09, Бюл. № 21.

- Пат. 45 769 U Україна, МПК А61С10/00. Матеріал для виготовлення відбитків «Стомальгін-05» / Голік В. П., Філатов І. В., Черняєв С. В., Довгопол Ю. І. — № u 200905884 ; заявл. 09.06.09 ; опубл. 25.11.09, Бюл. № 2

- Реброва О. Ю. Статистический анализ медицинских данных (применение пакета прикладных программ STATISTICA) / О. Ю. Реброва. — М.: МедиаСфера, 2003. — 312 с.

- Международный стандарт «ISO-1563: Альгинатные оттискные материалы».