ВПЛИВ НАНОЧАСТИНОК  Cu НА МІКРООРГАНІЗМИ, ЗБУДНИКИ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Мішина М.М., Гопта О.В., Штереб О.І., Овсієнко Є.В.

Харківський національний медичний університет

Кафедра мікробіології, вірусології та імунології ім.проф.Д.П.Гриньова

Стрімкий ріст наукових досліджень в області нанотехнологій, що  обіцяє ряд переваг за рахунок використання нових ресурсів – наночасток металів. Відомо, що наноматеріали виявляють якісно нові характеристики, завдяки зростанню величини відношення площі вільної поверхні частинок до їх об’єму, збільшенню частки поверхневих атомів речовини і тому підвищенню реакційної здатності та біологічної активності. Останніми роками зростає інтерес з дослідження використання наночасток металів не тільки в техніці, а і у практичній медицині. У багатьох джерелах розглядається позитивний ефект наночасток такого металу, як мідь, у зв'язку з бактерицидними властивостями. Визначені дезінфікуючі властивості поверхонь мідних сплавів, але ж механізми антибактеріальної дії міді, її антимікробні властивості та здатність впливати на утворення основного фактору патогенності мікроорганізмів – біоплівок, все ще є несистемними і знаходяться в стані розрізнених досліджень. Наномідь має ряд переваг перед наносріблом, нанозолотом, нанотитаном: по-перше – біосумісність з організмом людини; по-друге – значну протимікробну ефективність; по-третє – економічність при виробництві.

Матеріали та методи. Предметом дослідження були штами мікроорганізмів. Зразками для дослідження були катетери з поліетилену високого тиску. Для надання здатності до антимікробної активності цим зразкам застосовували метод просочування наночастками Cu з суспензії у дистильованій воді. Утворення біоплівок мікроорганізмами вивчали за допомогою визначення здатності штамів бактерій до адгезії на поверхні полістиролових планшетів для імуноферментного аналізу. При обробці результатів використовували статистичні програми «Statistica» и «Biostat».

Результати дослідження. Після аналізу отриманих даних щодо  визначення антибактеріального ефекту наночастинок Cu, якими оброблено катетери на здатність тест-штамів мікроорганізмів до формування біоплівок та на добові біоплівки було встановлено, що здатність до формування біоплівок планктонними клітинами референт-штамами мікроорганізмів з використанням катетерів, імпрегнованих Cu, знижується у 1,7 рази у дослідних штамів Escherichia coli, у 12,3 рази у штамів Klebsiella pneumonia, у 7,2 рази у штамів Pseudomonas aeruginosa, у 6,3 рази у штамів Staphylococcus aureus, у 6,9 рази у штамів Streptococcus pyogenes та у 5,2 рази у штамів Candida albicans порівняно з контрольними значеннями без впливу наночастинок міді.

Висновки. Встановлено антибактеріальну дію наночасток міді на планктонні форми існування мікроорганізмів, що попереджає формування щільних біоплівок мікроорганізмів.